ISI ETKİSİ ALTINDAKİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ MALZEMEDEN YAPILMIŞ

UZUN TÜPLERDE PLASTİK AKMANIN BAŞLAMASI

Tolga AKIŞ

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Atılım Üniversitesi, İncek 06836, Ankara, takis@atilim.edu.tr

(Geliş/Received: 01.08.2005; Kabul/Accepted: 29.09.2006)

ÖZET

İçerisinde düzgün olmayan ısı üreten, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış uzun bir tüpün elastik davranışı analitik olarak incelenmiştir. Tüpün ısı iletim katsayısının ve elastisite modülünün radyal koordinat boyunca lineer olmayan formda değiştikleri varsayılmıştır. Tresca akma kriteri kullanılarak, fonksiyonel derecelendirme parametrelerinin tüpteki plastik akmanın başlangıcına etkileri incelenmiş,  akmanın bu parametrelere bağlı olarak önce iç yüzeyden, önce dış yüzeyden, ya da tüpün iç bölgesinden başlayabileceği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Isıl gerilme analizi, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler, Tresca kriteri.

YIELDING OF FUNCTIONALLY GRADED LONG TUBES

UNDER THERMAL LOADING

ABSTRACT

The elastic behavior of a functionally graded non-uniform heat generating long tube is investigated analytically. The thermal conductivity and the modulus of elasticity of the tube material are assumed to vary radially in nonlinear forms. Making use of Tresca's yield criterion, the effect of grading parameters on the yielding behavior of the tube is investigated. It is observed that plastic flow may commence at the inner surface, at the outer surface or inside the tube depending on the functionally grading parameters.

Keywords: Thermal stress analysis, functionally graded materials, Tresca’s criterion.

### 1. GİRİŞ

Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler kullanılarak yapılan elemanların Poisson oranı, elastisite modülü, akma gerilmesi gibi önemli bazı mekanik özellikleri bu elemanların boyutları boyunca değişebilir. Aynı yükleme ve sınır koşulları altında, bu tip malzemelerden yapılmış temel elemanların mekanik dayanımının homojen malzemeden yapılmış olanlardan daha yüksek olduğu uzun yıllardır bilinmektedir. Bu nedenle fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin temel yapı elemanlarının üretiminde kullanımı son yıllarda giderek artmıştır. Bu tip malzemelerde seramik-metal karışımların kullanılmasının yanısıra, bu çalışmada ele alınan problemde olduğu gibi metal malzemeler de yaygın olarak kullanılmaktadır [1].

Bu çalışmanın amacı fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış uzun tüplerde düzgün olmayan iç enerji üretimi etkisi altında ısıl gerilme ve deformasyon ifadelerinin analitik olarak elde edilmesidir. Homojen malzemeden yapılmış tüplerin ısı etkisi altındaki davranışları değişik sınır koşulları ile birçok çalışmada incelenmiştir [2]. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış tüp ve silindirlerin ısıl yükler altında elastik gerilme durumu göz önüne alınarak yapılan analizler de çeşitli çalışmalarda yer almaktadır [3-7]. Diğer çalışmalardan farklı olarak, burada tüp içerisinde radyal koordinat  ile değişen iç ısı üretimi göz önünde bulundurulmuştur. Buna ek olarak, Tresca akma kriteri kullanılarak fonksiyonel derecelendirme parametrelerinin plastik akma durumlarına etkisi incelenmiştir.

İç yarıçapı  ve dış yarıçapı  olan, eksenel simetriye sahip, uçları aksiyel yönde sabitlenmiş, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış uzun tüpün düzlemsel şekil değiştirdiği ve ısıl gerilmeler sonucu oluşan şekil değiştirmelerin küçük olduğu varsayılmaktadır. Tüpü oluşturan malzemenin ısı iletim katsayısının () ve elastisite modülünün () radyal yönde sırasıyla;

(1)

(2)

şeklinde lineer olmayan formda değiştikleri kabul edilmiştir. Bu denklemlerde  referans ısı iletim katsayısı,  referans elastisite modülü,  radyal koordinat,  ve  de fonksiyonel derecelendirme parametreleridir. Bilindiği gibi malzemenin termoelastik davranışını belirleyen beş temel parametre mevcuttur (elastisite modülü, Poisson oranı, ısıl genleşme katsayısı, akma dayanımı ve ısı iletim katsayısı). Bunların arasında malzemedeki deformasyonu belirleyen en önemli parametre elastisite modülü (), termal özelliklerini belirleyen en önemli parametre ise ısı iletim katsayısıdır (). Bu yüzden bu iki parametrenin değişimlerinin etkisi öncelikli olarak incelenmiştir. Diğer malzeme parametrelerinin değişimlerinin etkisinin araştırılması ise bir başka çalışmanın konusu olabilir. Bu kabuller altında, düzgün olmayan ısı üretim ifadesi içeren enerji denklemi dış yüzeyi yalıtılmış tüpler için çözülmüş ve elastik gerilme durumu göz önünde bulundurularak gerilme-yer değiştirme dağılımları kapalı formda elde edilmiştir. Tresca akma kriteri yardımı ile plastik deformasyona yol açan kritik ısı yükleri bulunmuş ve tüpteki çeşitli akma durumları değerlendirilmiştir.

### 2.	SICAKLIK DAĞILIMI

İç ısı üreten, eksenel simetriye sahip uzun silindirik bir tüp için enerji denklemi

(3)

şeklindedir. Kuplaj etkisinin dikkate alınmadığı bu denklemde  sıcaklık,  ise iç ısı üretimini ifade etmektedir ve bu terimin tüp içerisinde

(4)

şeklinde değiştiği varsayılmıştır. Yukarıdaki denklikte,  sabit ısı yükünü ifade eder. Böylece, ısı üretimi tüpün iç ve dış yüzeylerinde sıfır olmakta ve nükleer reaktörlerde olduğu gibi tüp içerisine doğru artmaktadır.

Bu kabuller altında, (1) denkliğinde verilen fonksiyonel derecelendirilmiş ısı iletim katsayısı kullanarak, enerji denklemi (3) dış yüzeyi yalıtılmış tüpler için geçerli olan,

(5)

(6)

sınır koşulları göz önünde bulundurularak integre edilmiş ve radyal yöndeki sıcaklık dağılımı,

(7)

şeklinde elde edilmiştir. Yukarıdaki denkliklerde  çevre sıcaklığını göstermektedir ve (7) denkliğinde yer alan katsayılar,

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

olarak bulunur. Yukarıda elde edilen çözüm kullanılarak fonksiyonel derecelendirme parametresi  nin tüpün sıcaklık dağılımına etkisi incelenmiştir. Hesaplamalarda, radyal koordinat için , ısı yükü ifadesi için  boyutsuz büyüklükleri kullanılmıştır. Burada,  ısıl genleşme katsayısı ve  malzemenin elastik limit gerilimidir. Boyutsuz iç yarıçapı  olan tüpte aynı sabit ısı yükü altında () değişik  değerleri için hesaplanan sıcaklık dağılımları  için Şekil 1(a) da çizilmiştir. Şekilde  değeri özellikle tüpün dış yüzeye yakın bölgesinin sıcaklığını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Aynı durum için hesaplanan sıcaklık gradyanları () da Şekil 1(b) de çizilmiştir. Bu şekilde görüldüğü gibi,  parametresindeki değişimin sıcaklık gradyanına etkisi özellikle tüpün iç yüzeye yakın bölgesinde belirgin hale gelmekte ve bu bölgede  arttıkça  nin mutlak değeri artmaktadır. Isıl gerilme problemlerinde  terimi yürütücü güç olduğundan  parametresinin tüpteki gerilmeleri de önemli ölçüde etkileyeceği açıktır.

### 3.	TEMEL DENKLEMLER VE ÇÖZÜM

Küçük deformasyonlar için birim şekil-yer değiştirme denklemleri, genelleştirilmiş Hooke kanunu denklikleri ve radyal yönde denge denklemi sistemin elastik çözümüne yönelik temel denklemleri oluşturur. Timoshenko ve Goodier [8] notasyonu kullanılarak, uzun bir tüp için genelleştirilmiş Hooke kanunu,

(13)

(14)

(15)

şeklinde ifade edilir. Burada  birim şekil değiştirme bileşenleri,  gerilme bileşenleri ve  ise Poisson oranıdır. Aksiyel yönde uçları sabitlenmiş, diğer bir deyimle düzlemsel şekil değiştirme durumunda, aksiyel yönde birim şekil değiştirme bileşeni  olur. Denklem (15) kullanılarak aksiyel gerilme bileşeni  diğer gerilme bileşenleri cinsinden

(16)

şeklinde ifade edilebilir. Birim şekil-yer değiştirme bağlantıları:  ve  ve (13) ve (14) denklikleri kullanılarak gerilme-yer değiştirme bağıntıları,

(17)

(18)

halini alır. Yukarıdaki denklemlerde  radyal yöndeki yer değiştirme bileşeni,  ise  nun  ye göre türevidir. Gerilme bileşenleri, aşağıda verilen denge denkleminde,

(19)

yerine yazıldığında gerekli sadeleştirmeler yapılarak

(20)

diferansiyel denklemi elde edilir. İkinci dereceden homojen olmayan bu denklemin genel çözümü,

(21)

şeklindedir (bkz. Ek-1). Burada  ve  integrasyon sabitleri olup diğer değişkenler,

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

olarak tanımlanmıştır. Isıl gerilme bileşenleri de bulunan radyal yer değiştirme ifadesinin (17),  (18) ve (16) denkliklerinde yerine yazılmasi ile,

(28)

(29)

(30)

olarak elde edilir. Burada

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

tanımları yapılmıştır. İntegrasyon sabitleri  ve  iç ve dış yüzeylerde kuvvet bulunmadığından  ve  sınır koşulları kullanılarak,

(45)

(46)

şeklinde elde edilir.

### 4.	SAYISAL SONUÇLAR

Bu bölümde, elde edilen sonuçlar sunulurken gerilme için , yer değiştirme için ise   boyutsuz büyüklükleri kullanılacaktır.  alındığında ve ikinci bölümde incelenen tüpün homojen olduğu varsayıldığında ( ve ) Tresca akma kriterine göre akmanın tüpün iç bölgesinden () başladığı bulunmuştur (de boyutsuz radyal gerilme bileşeni  ve boyutsuz aksiyel gerilme bileşeni  arasındaki fark 1 olmaktadır). Bu durum için elastik limit ısı yükü , integrasyon sabitleri de boyutsuz formda  ve   olarak bulunur. Aynı ısı yükü altında  ve  parametre değerleri kullanılarak analiz edilen fonksiyonel derecelendirilmiş tüp için ise integrasyon sabitleri boyutsuz formda ve    olarak hesap- lanır. Bu iki tüp için elde edilen boyutsuz gerilmeler ve yer değiştirmelerin karşılaştırılması Şekil 2’de gösterilmektedir. Homojen tüpte akma başladığı halde, fonksiyonel derecelendirilmiş tüpte akma henüz başlamamıştır. Radyal yöndeki yer değiştirmeler karşılaştırıldığında, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış tüpün daha az deforme olduğu görülmektedir. Aksiyel yöndeki gerilme bileşeni dağılımı da homojen tüpe göre daha düşük değerlere sahiptir.

Fonksiyonel derecelendirme parametrelerinin tüpteki plastik akmanın başlangıcına etkileri incelendiğinde, Tresca kriterine göre, tüpteki plastik akmanın m ve n parametrelerine bağlı olarak önce iç yüzeyden ( koşulu ile), önce dış yüzeyden ( koşulu ile), ya da tüpün iç bölgesinden ( koşulu ile) başlayabileceği anlaşılmıştır. Örneğin yine  iç yarıçapı ve   parametre değerleri için, , ve  olarak bulunur. Bu durumda hesaplanan boyutsuz gerilme ve yer değiştirme dağılımları Şekil 3’te gösterilmektedir.

Bu şekilde gösterilen  boyutsuz gerilme değişkeni aşağıdaki denklemden hesaplanmıştır:

(47)

Burada  fonksiyonu parantezin içerisindeki değerlerin en büyüğünü belirlemek için kullanılmıştır. Böylece Tresca akma kriterine göre  olduğunda akma başlar. Şekil 3’te görüldüğü gibi akma tüpün iç yüzeyinden () başlamıştır. İç yüzeyde boyutsuz teğetsel gerilme bileşeni  ve boyutsuz radyal gerilme bileşeni  arasındaki fark 1 olmaktadır.  ve  parametre değerleri kullanıldığında, ,  ve  değerleri elde edilir. Hesaplanan boyutsuz gerilme ve yer değiştirme dağılımları Şekil 4’te gösterilmektedir. Bu şekilde görüldüğü gibi tüpün dış yüzeyinde,  de,  olmaktadır ().  ve  parametre değerleri kullanıldığında ise, elastik limit ısı yükü  olarak bulunur. İntegrasyon sabitleri de  ve   olarak elde edilir. Şekil 5’te bu değerler kullanılarak elde edilen boyutsuz gerilme ve yer değiştirme dağılımları gösterilmektedir. Bu şekilde görüldüğü gibi, Şekil 3 ve 4’ten farklı olarak, akma  den, boyutsuz gerilme değişkeni  nin  olduğu tüpün iç bölgesinden  koşulu ile başlamaktadır.

Yukarıdaki analizler ve sayısal sonuçlar gözönünde bulundurulduğunda, tüp malzemesinin fonksiyonel derecelendirme parametrelerine göre üç ayrı akma modunun olabileceği bulunmuştur. Söz konusu malzemeler kullanılarak yapılan tasarımlarda bu durumun gözardı edilmemesi gerekir.

### 5.	SONUÇ

Bu çalışmada fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış bir tüp için elastik ısıl gerilme problemi analitik olarak çözülmüştür. Tüp malzemesinin ısı iletim katsayısının ve elastisite mo- dülünün radyal yönde lineer olmayan formda değiştiği varsayılmıştır. Tresca akma kriteri kullanarak tüpteki plastik akmanın başlangıcı incelenmiştir. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış tüplerin ısıl yükler altındaki davranışının, homojen malzemeden imal edilmiş tüplerden oldukça farklı olduğu, seçilen parametrelere göre akmanın önce iç yüzeyden, önce dış yüzeyden, ya da tüpün iç bölgesinden başlayabileceği  görülmüştür.

### EK-1

20 Nolu Denklemin Çözümü

(20) Nolu denklem genel olarak,

(48)

şeklinde ifade edilebilir.  olduğunda denklem homojen olur. Burada,

(49)

olarak tanımlanmıştır.  için diferansiyel denklemde  dönüşümü yapılarak,

(50)

ifadesi elde edilir. Sabit katsayılı bu diferansiyel denklemin çözümü,

(51)

olarak verilir. Çözümün geri dönüşümü  yardımıyla yapıldığında ve ,  ifadeleri yerlerine yazıldığında,

(52)

homojen çözümü elde edilir. Yukarıda K değişkeni daha önce (22) nolu denklik yardımıyla tanımlanmıştır. Elde edilen iki homojen çözüm ( ve ) kullanılarak homojen olmayan çözümü elde etmek için parametrelerin değiştirilmesi (variation of parameters) yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemde (48) şeklindeki homojen olmayan bir diferansiyel denklem çözülürken önce sistemin Wronskian parametresi,

(53)

formülü ile hesaplanır  Homojen olmayan çözüm ise,

(54)

şeklindedir. Burada,

(55)

(56)

(57)

olarak tanımlanır. Örneğin  için

(58)

(59)

(60)

olarak bulunur. Denk gelen kısmi çözüm ise (54) denklemi yardımıyla

(61)

şeklinde elde edilir.

### SEMBOLLER LİSTESİ

, 	tüpün iç ve dış yarıçapı

integrasyon sabitleri

elastisite modülü

ısı iletim katsayısı

, 	fonksiyonel derecelendirme para-metreleri

, , 	silindirik koordinatlar (boyutsuz radyal koordinat )

sabit ısı yükü (boyutsuz hali) ()

ısı üretimi

sıcaklık

radyal yer değiştirme (boyutsuz hali) ()

ısıl genleşme katsayısı

şekil değiştirme bileşenleri

Poisson oranı

gerilme bileşenleri (boyutsuz hali) ()

elastik limit gerilimi

boyutsuz gerilme değişkeni

### KAYNAKLAR

1.	Alagöz, H., Gülgeç, M. ve Konez, A., Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler ve Kullanım Alanları, Mühendis ve Makina 532, 2004.

2.	Boley, B.A. ve Weiner, J.H., Theory of Thermal Stresses, Wiley, New York, 1960.

3.	Obata, Y. ve Noda N., Steady Thermal Stresses in a Hollow Circular Cylinder and a Hollow Sphere of a Functionally Graded Material, J. of Thermal Stresses, Vol. 17, p. 471, 1994.

4.	Reddy, J.N. ve Chin, C.D., Thermomechanical Analysis of Functionally Graded Cylinders and Plates, J. of Thermal Stresses, Vol. 21, p. 593, 1998.

5.	Zimmerman, R.W. ve Lutz, M.P., Thermal Stresses and Thermal Expansion in a Uniformly Heated Functionally Graded Cylinder, Journal of Thermal Stresses, Vol. 22, p. 177, 1999.

6.	Jabbari M., Sohrabpour S. ve Eslami M.R., Mechanical and Thermal Stresses in a Functionally Graded Hollow Cylinder due to Radially Symmetric Loads, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 79, p. 493, 2002.

7.	Ma, L., Feng, X.Q., Gau, K.W. ve Yu, S.W., Elastic and Plastic Analyses of Functionally Graded Elements, Functionally Graded Materials VII Materials Science Forum, 423-4: p. 731, 2003.

8.	Timoshenko, S.P. ve Goodier, J.N., Theory of Elasticity, 3rd Edition, McGraw Hill, New York, 1970.

# Text boxes

Şekil 1(a). Değişik  değerleri için sıcaklık dağılımları ()

Şekil 1(b). Değişik  değerleri için sıcaklık gradyanları ()

Şekil 2. Homojen (kesik çizgi) ve fonksiyonel derecelendirilmiş (,; düz çizgi) tüpte  ısı yükü altında oluşan boyutsuz gerilmeler ve yer değiştirmelerin karşılaştırılması

Şekil 3. Elastik limit ısı yükü altında (),  ve  için boyutsuz gerilmeler ve yer değiştirme

Şekil 4. Elastik limit ısı yükü altında (),  ve  için boyutsuz gerilmeler ve yer değiştirme

Şekil 5. Elastik limit ısı yükü altında (), ve  için boyutsuz gerilmeler ve yer değiştirme