KARBON FİBER TAKVİYELİ BETONDA FARKLI FİBER BOYUNUN KAPİLARİTEYE ETKİSİ

*Bahar DEMİREL, *Tahir GÖNEN

*Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü – ELAZIĞ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖZET

Bu çalışmada farklı fiber boyunun karbon fiber takviyeli betonun basınç dayanımı ve kapilaritesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla; iki farklı dozajda; ve her bir dozaj için fibersiz, 4mm’lik ve 8mm’lik fiberli olmak üzere toplam 6 normal beton serisi hazırlanmıştır. Karbon fiber çimento ağırlığının %0,5 oranında ilave edilmiştir. Fiberleri matris içerisinde homojen olarak çökeltmek için çimento ağırlığının %10’u kadar silis dumanı ilave edilmiştir. Sadece fiber boyunun basınç dayanımı ve kapilariteye etkisi gözleyebilmek maksadıyla, fibersiz serilere de silis dumanı ilavesi yapılmıştır. Deneyler 28 günlük kürlerini tamamlayan numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlk olarak serilerin kapilarite katsayısı belirlenmiş ve daha sonra basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Fiber boyunun artmasının betonun basınç dayanımını düşürdüğü, kapilaritesini arttırdığı deneyler sonucunda tespit edilmiştir. Aynı zamanda dozajın arttırılması ile bu olumsuz etkilerin optimum seviyeye getirebileceği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karbon fiber, Dozaj, Kapilarite, Fiber Boyu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

THE EFFECT OF THE DIFFERENT FIBER LENGTH ON THE CAPILLARITY OF CARBON FIBER REINFORCED CONCRETE

ABSTRACT

In this study, the effect of the different fiber length on the compressive strength and capillarity of the carbon fiber reinforced concrete is studied. With this aim, six series of sample were prepared, including without fiber, fiber length 4mm and 8 mm in two different dosage. Carbon fiber was added to the mixture 0.5% by weight of the cement. Silica fume was added by 10 % of cement in weight to help the fibers disperse homogeneously. Silica fume was also added to the series of without fiber to observe the effect of the only fiber length. The experiments were carried out with the series cured 28 days. Firstly the capillarity coefficient of the series was determined and then the compressive strength tests were applied to the samples. It was determined that the increasing the fiber length was decreased the compressive strength and increased the capillarity. Simultaneously, it was observed that this negative influences can be reduced optimum level with increasing the dosage.

Keywords: Carbon fiber, Dosage, Capillarity, Fiber length.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. GİRİŞ

Değişik malzemelerin fiberlerle donatılarak çeşitli özelliklerini iyileştirmeye yönelik çalışmala-rın teorik yönüyle ele alınışı pek yeni olmasına karşın, ilk uygulamalarının çok eskiye dayandığı bi-linmektedir. Kerpiç malzemenin bitkisel elyaf ve samanla karıştırılarak yapılması, alçı hamurunda bit-kisel fiber kullanımı verilebilecek örneklerden bir kaçıdır [1]. Betona yeni özellikler kazandırmak ve bazı özelliklerini de belirgin olarak arttırmak için, beton içerisine de fiberler katılmaktadır [2]. Günü-müzde betonda yaygın olarak kullanılan fiberler; çelik, polimer (polipropilen, PVA), cam ve karbon esaslıdır. Fiberin betona katılması, betonun; çekme ve eğilme dayanımını, düktilitesini, enerji tüketme kapasitesini ve çatlak gelişim karakteristiklerini ge-liştirmek için kullanılan en etkin yöntemlerden biri-dir [3]. Kullanılan fiberin cinsi, miktarı, boyutu gibi özellikler betonun mekanik özelliklerini farklı şekil-de etkilemektedir [4, 5, 6]. Yine katılan fiberin cinsi ne olursa olsun, matris içerisinde çökelerek homojen dağılması, betonun mekanik özellikleri üzerinde yapacağı katkıyı doğrudan etkilemektedir [7, 8].

Hem normal betonda hem de hafif betonda karbon fiber takviyesi kullanımı üzerine çeşitli çalış-malar yapılmış ve bu takviyenin mekanik özelliklere etkileri araştırılmıştır [9, 10]. Ayrıca farklı fiber bo-yunun betonun mekanik, elektrik ve ısıl özellikleri ile birlikte sezgi kabiliyetini arttırarak akıllılık özel-liğine yaptığı etkiler de yapılmış çalışmalar arasın-dadır [11-13]. Fakat farklı karbon fiber boyunun mekanik özelliklerle beraber kapilariteye yaptığı et-kileri inceleyen çalışmalar sınırlı sayıdadır. Yine be-ton dozajının farklı fiber boyu ile bir arada kullanı-mını betonda oluşturacağı etkilerle ilgili çalışmaya da rastlanmamıştır. Bu amaçla yapılan çalışmada, karbon fiber takviyeli betonda farklı dozajlar ve farklı fiber boyu kullanılarak basınç dayanımı ve ka-pilarite de meydana gelen değişimler araştırılmıştır.

2. MALZEME VE DENEYLER

Deney için hazırlanan beton numunelerin ana matrisi; su, çimento, ince ve iri agregadan oluşmak-tadır. Karışım suyu olarak Elazığ şehir şebeke suyu ve ana bağlayıcı olarak da Elazığ çimento fabrika-sından temin edilen ve TS EN 197-1 standardına uy-gun CEM I 42,5 N Portland çimento kullanılmıştır.

Takviye malzemesi olarak,  teknik özellikleri Tablo 1’de verilen çimento ağırlığının % 0,5’i ora-nında karbon fiber kullanılmıştır. Fiber boyutunun etkilerini gözlemek maksadıyla, 4mm’lik ve 8 mm’ lik olmak üzere 2 tip fiberli seri hazırlanmıştır.

Tablo 1. Karbon Fiberin Özellikleri

| Filament Çapı | 15±3µm |
| --- | --- |
| Çekme Dayanımı | 3,43 GPa |
| Elastisite Modülü | 230GPa |
| Kopmada Uzama | %1,5 |
| Elektrik Direnci | 1,6x10-5 Ωm |
| Yoğunluk | 1,82 gr/cm3 |
| Seebeck Katsayısı | +7,256 µV/0C |

Kompozit içerisindeki fiberin çökelmesi ne kadar iyi olursa, ana matrisin homojenliği de o nis-pette iyi olmaktadır [8]. Bu amaçla, çalışmada çö-keltici madde olarak, silikon metalinin veya silikon-lu metal alaşımların üretimi sırasında ortaya çıkan gazın hızlı soğutularak yoğunlaştırılması sonucunda elde edilen ve % 85 - % 98 kadar silis içeren bir malzeme olan silis dumanı kullanılmıştır.

Antalya’da bulunan Eti Elektro Metalürji A.Ş.’den temin edilen silis dumanı, çimento ağırlı-ğının %10’u oranında toplam karışıma ilave edil-miştir. Kullanılan çimento ve silis dumanına ait bil-giler Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2. Çimento ile Silis Dumanının Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

| Kimyasal Bileşim (%) | CEM I 42,5 N | Silis Dumanı |
| --- | --- | --- |
| S(SiO2) | 21.12 | 91 |
| A(Al2O3) | 5.62 | 0,58 |
| F(Fe2O3) | 3.24 | 0,24 |
| CaO | 62.94 | 0,71 |
| MgO | 2.73 | 0,33 |
| SO3 | 2.30 | 1,06 |
| Na2O | - | 0,38 |
| K2O | - | 4,34 |
| C | - | 0.8-1.0 |
| S+A+F | 29,98 | 91,82 |
| Fiziksel Özellikler |  |  |
| Kızdırma Kaybı | 1.78 | 1,84 |
| Yoğunluk, (g/cm3) | 3.10 | 2.20 |
| Özgül Yüzey (cm2/g) | 3370 | 144000 |

Karbon fiber ve silis dumanı kullanımıyla, tüm serilerde meydana gelen işlenebilme kaybı,  Sikament 98R süper akışkanlaştırıcı ilavesiyle ön-lenmiştir. Bu akışkanlaştırıcının yoğunluğu 1,15 kg/l ve pH değeri 8’dir. Agrega olarak Elazığ Palu yöresi doğal agregası 0-4 ve 4-8 mm olarak iki dane sınıfına ayrılarak kullanılmıştır. Numuneler 40 dm3 kapasiteli beton mikserinde laboratuar ortamında hazırlanmıştır. 2 farklı dozaj ve her dozaj için iki farklı fiber boyutu (4 mm ve 8 mm) olmak üzere toplam 6 farklı serinin kodları ve karışım oranları Tablo 3 de verilmektedir. bu tabloya göre hazırlanan ve şişlenerek 100x100x100 mm.lik kalıplara yerleş-tirilen beton harçlar, 24 saat sonra kalıptan çıkarıla-rak kirece doygun 23±2 0C deki su ile dolu kür tankının içerisine 28 günlük kürlerini tamamlamala-rı için yerleştirilmiştir.

Tablo 3. 1m3 beton için yaklaşık karışım miktarları,(kg)

|  | Çimento | Kum | Çakıl | Silis Dumanı | Karbon Fiber boyu(mm)miktarı(kg) |  | Akışkanlaştırıcı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A300 | 300 | 1347 | 720 | 30* | - | - | 3 |
| B300 | 300 | 1347 | 720 | 30 | 4 | 1,5 | 3 |
| C300 | 300 | 1347 | 720 | 30 | 8 | 1,5 | 3 |
| A400 | 400 | 1210 | 645 | 40* | - | - | 4 |
| B400 | 400 | 1210 | 645 | 40 | 4 | 2 | 4 |
| C400 | 400 | 1210 | 645 | 40 | 8 | 2 | 4 |

İlk olarak, 28 günlük kürünü tamamlayan numuneler, laboratuar ortamında kurutulduktan son-ra, yan yüzeyleri parafin ile kaplanarak sadece alt yüzeyinden su emmesi sağlanmıştır. Numunelerin suya yerleştirilmesi Şekil-1’de görülmektedir. Su se-viyesi deney süresince 5mm olarak sabit tutulmuş-tur. Numuneler belirli zamanlarda (0, 5, 10, 20, 30, 60, 180, 360, 1440 dk.) tartılarak kapiler su emme katsayıları (1) nolu bağıntı kullanılarak hesaplan-mıştır [14,15,16].

QA=kt……..………………..………………(1)

Formülde, Q= numunenin absorbe ettiği su miktarı (cm3), A= suya temas eden yüzeyin alanı (cm2), k= kapiler su emme katsayısı (cm/s1/2) ve     t= zaman (s) parametrelerini belirtmektedir.

Şekil 1. Kapiler Su Emme Deney Düzeneği

İkinci aşama olarak, numuneler Autotest 3000 Beton Basınç Dayanım Presinde, TS EN 12390-3’e göre, 3 kN/sn yükleme hızı uygulanarak dayanımları kaydedilmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Basınç dayanımı ve kapilarite deneyleri sonu-cunda tüm serilere ait sayısal sonuçlar Tablo 4’te toplu olarak verilmiştir.

Tablo 4. Kapilarite ve Basınç Dayanımı Sonuçları

|  | A300 | B300 | C300 | A400 | B400 | C400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basınç Dayanımı (MPa) | 45,21 | 41,25 | 36,90 | 62,66 | 57,66 | 57,44 |
| Kapilarite x10-3(cm/s1/2) | 1,266 | 1,387 | 1,430 | 0,916 | 0,976 | 1,0251 |

6 seriye ait 28 günlük basınç dayanımları Şekil 2’de verilmiştir. Bu grafikten de görüldüğü gi-bi dozaj ne olursa olsun karbon fiber basınç dayanı-mını düşürmüştür. Buna ilaveten, 4mm.lik fiberin ilave edildiği B kodlu serilerle 8mm.lik fiberin ilave edildiği C kodlu serilere bakıldığında, fiber boyutu arttıkça dayanımın da daha fazla düştüğü görülmüş-tür.

Şekil 2. 28 Günlük Basınç Dayanımları

Bu durum literatürle uyumluluk göstermekte-dir. Chen ve Chung yapmış oldukları bir çalışmada [17], fiber boyunun artması ile basınç dayanımında düşme meydana geldiğini vurgulamışlardır. Yine Şekil 2’de, dayanımdaki düşüşün yüksek dozajlı seride (B400, C400), çok daha az olduğu görül-mektedir.

Seriler için bulunan kapilarite değerleri   Şe-kil 3’te grafik olarak düzenlenmiştir. Dozaj arttıkça fiber olsun ya da olmasın numunelerin kapilaritesi düşmüştür. Dozajın artmış olması, malzemenin daha boşluksuz olarak üretimine katkı sağlamıştır.

Şekil 3. Serilerin Kapilarite Katsayıları

Sırasıyla basınç dayanımında ve kapilaritede fiber ilavesiyle meydana gelen azalma ve artışları fi-bersiz olan A300 ve A400 serileri ile % olarak kı-yaslayan grafik Şekil-4’te verilmiştir. Buna göre, 8 mm.lik fiberin dayanımda meydana getirdiği düşüş, dozajın arttırılmasıyla engellenmiştir. Aynı şekilde, fiber boyunun uzamasıyla kapilaritede oluşan artış 400 dozlu serilerde daha az olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Fiber Boyunun Kapilarite ve Basınç Dayanımına Etkisi

4. SONUÇLAR

Karbon fiber takviyeli betonda, fiber boyu-nun arttırılmasının, basınç dayanımında düşme mey-dana getirdiği görülmüştür. Bu durum artan fiber boyu ile matris içerisinde birbirine daha çok temas imkânı bulan fiberlerin beton içindeki hava muhte-vasını daha fazla arttırmasından kaynaklanmaktadır. Bu olumsuz etki dozajın arttırılması ile en aza in-dirilebilir. Yine fiber ilavesi ile malzemenin kapila-rite katsayısı artmıştır. Kapilaritedeki artış, fiber boyu fazla olan numunelerde daha fazla olurken, dozajı yüksek olan serilerde kapilaritedeki artış oranının çok daha az olduğu görülmüştür. Bu da yine artan çimento miktarının daha boşluksuz yapı oluşturmasının bir sonucudur.

Kullanılacak fiber boyunun dozaja bağlı olarak belirlenmesi; kapilaritesi ve dayanımı kulla-nılabilir sınırlar içerisinde beton üretimi için gerekli olacağı yapılan deneysel çalışma sonucunda belir-lenmiştir.

5. KAYNAKLAR

- Topçu, İ.B. (2006), Beton Teknolojisi, 570s., Uğur Ofset A.Ş., Eskişehir.

- Arslan, A., ve Ulucan, Z. Ç., (1997), Çelik Lif-lerin Erken Yaştaki Betonarme Kirişlerin Göç-mesine Etkisi , İMO Teknik Dergi, Cilt 8, no 4, 1507-1515.

- Şimşek O. 2004. Beton ve Beton Teknolojisi,  Seçkin Yay. San. ve Tic. A.Ş, Ankara, 242s.

- Topçu İ. B.,  Canbaz M. (2006). Effect of Different Fibers on the Mechanical Properties of Concrete Containing Fly Ash. Construction and Building Materials. 21(7), 1486-1491.

- Şimşek O., Erdal, M., Sancak, E. (2005). Silis Dumanının Çelik Lifli Betonun Eğilme Dayanı-mına Etkisi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 20, 211-215.

- Yıldız, S., Ulucan, Z. Ç., (1998). Cam Lifinin Betonun Basınç Dayanımı Üzerindeki Etkisi ile İlgili Bir Araştırma, GAP 2. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi, Mühendislik Fa-kültesi, s.15-21, 21-23 Mayıs 1998, Şanlıurfa.

- Yaprak, H., Şimşek, O., Öneş, A. (2004). Cam ve Çelik Liflerin Bazı Beton Özelliklerine Et-kisi. Politeknik Dergisi, 7, 353-358.

- Chung, D.D.L. (2005). Dispersion of Short Fibers in Cement, Journal of Materials in Civil Engineering. ASCE July/August 2005, 379-383.

- Wen, S. and Chung, D.D.L., (2000), Uniaxial Tension in Carbon Fiber Reinforced Cement, Sensed by Electrical Resistivitiy Measurement in Longitudinal and Transverse Directions, Cem. Concr.Res.,30, 1289-1294.

- Demirel, B. ve Yazıcıoğlu, S. (2007), Silis Du-manının Karbon Fiber Takviyeli Betonun Me-kanik Özelliklerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 103-106.

- Chen, P. and Chung, D.D.L., (1996), Carbon Fiber Reinforced Concrete as an Intrinsically Smart Concrete for Damage Assessment during Static and Dynamic Loading, ACI Materials J. 78(3), (1995) 816-818.

- Mingqing, S., Zhuoqiu, L., Qizhao, M., Darong, S., (1999), A study on Thermal Self-Monitoring of Carbon Fiber Reinforced Concrete, Cem. Concr.Res.,29,769-771.

- Chung, D.D.L. and Chen, P., (1993), Carbon Fiber Reinforced Concrete For Smart Structures Capable of Non-Destructive Flaw Detection, Smart Mater. Struct.,2, 22-30.

- Taşdemir, C. (2003), Combined effects of mi-neral admixtures and curing conditions on the sorptivity coefficient of concrete. Cem. Concr. Res., 33, 1637-1642.

- Dias,W.P.S., (2000), Reducdion of concrete sorptivity with age through carbonation. Cem.Concr.Res., 30, 1255-1261.

- Gönen, T., Yazıcıoğlu, S. (2007), the influence of mineral admixtures on the short and long-term performance of concrete. Building and Environment. 42(8), 3080-3085.

- Chen, P. and Chung, D.D.L., (1993), Concrete Reinforced with up to 0.2 vol % of Short Carbon Fibres, Composites, 24(1), 33-52.