YÜKSEK SICAKLIĞIN SİLİS DUMANI VE SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI

HAFİF BETONA ETKİLERİ

Emre SANCAK ve Osman ŞİMŞEK

Yapı Eğitimi Böl, Teknik Eğitim Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 32260 Batı Kampüs, Isparta

Yapı Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 06500 Teknikokullar, Ankara

esancak@tef.sdu.edu.tr, simsek@gazi.edu.tr

(Geliş/Received: 19.04.2005; Kabul/Accepted: 01.08.2005)

ÖZET

Bu çalışmada, bims agregası ile üretilen taşıyıcı hafif beton (HB) ve normal yoğunluklu agrega ile üretilen normal betonların (NB) karşılaştırmalı olarak yüksek ısıya (20 oC, 100 oC, 400 oC, 800 oC, 1000 oC) maruz kaldıktan sonraki ağırlık kaybı ve kalan basınç dayanımları araştırılmıştır. Bu amaçla, 12 farklı beton karışımı hazırlanmıştır. Silis Dumanı (SD), mineral katkı olarak % 0, % 5 ve % 10 oranlarında çimento ile ağırlıkça yer değiştirilerek kullanılmıştır. Kalan altı tip beton, SD’lı karışımlara, çimento ağırlığının % 2’si oranında Süper Akışkanlaştırıcı (SA) katkı eklenerek elde edilmiştir. HB’ların birim ağırlıkları, NB’lara göre % 23 daha düşüktür. HB’lardan % 2 SA katkılı olanlar; ilk dayanımlarının % 38’ini koruyabilmişlerdir. NB ve HB’lar, 20 oC, 100 oC ve 400 oC sıcaklıklara maruz bırakıldıklarında, NB’ların daha dayanıklı oldukları görülmüştür. 800oC ve üstündeki sıcaklıklarda, SD kullanım oranına bağlı olarak basınç dayanımı kaybı artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hafif beton, bims agregası, yüksek sıcaklık etkisi, silis dumanı.

EFFECTS OF HIGH TEMPERATURE ON THE LIGHTWEIGHT CONCRETE WITH SILICA FUME AND SUPERPLASTICIZER

ABSTRACT

In this study, structural lightweight concrete produced by Pumice and normal-weight aggregate concrete are investigated in terms of compressive strength and weight loss of Concrete with Pumice Aggregate (PAC) and Normal-weight Aggregate (NAC) after being exposed to high temperatures (20, 100, 400, 800, 1000 degrees C). For this purpose, 12 different types of concrete mixtures were produced. In producing the NAC and PAC mixtures, a mineral additive, Silica Fume (SF), was used to replace the Portland cement in the ratios of 0 %, 5 % and 10 % by weight. The remaining six types of mixtures were obtained by adding Super Plasticizers (SP) to the mixtures with SF in the ratio of 2 % by weight. In conclusion; unit weight of PAC was 23 % lower than that of NAC. The PAC containing 2 % SP could retain 38 % of the initial compressive strength. When exposed to the temperatures of 20 oC, 100 oC and 400 oC, NAC performed better than the PAC. The loss of compressive strengths increased depending on the ratio of using SF at about 800oC and over.

Keywords: Lightweight concrete, pumice aggregate, effect of high temperature, silica fume.

1. GİRİŞ

Beton bir bütün olarak düşünüldüğünde, genellikle içindeki bileşenlerin (agrega ve çimento hamuru) termal genleşmelerinin birbirinden farklı olduğu bilinir. Bu nedenle betonda sıcaklık değişimleri, içindeki bileşenlerde, birbirinden farklı hacim değişmelerine, çatlak oluşumuna ve betonun dayanıklılığının azalmasına sebep olur. Bu olay "betondaki bileşenlerin termal uyumsuzluğu" olarak bilinmektedir [1, 2].

Abrams, [3] yaklaşık 430 oC’nin üstündeki sıcaklıklarda, silis agregalı betonların, hafif agrega ile yapılan betonlara oranla, dayanımlarının büyük bir kısmını kaybettiklerini belirtmiştir. 600oC’de beton dayanımının yarısını kaybedebilir. Sıcaklık derecesinin 800oC’ye çıktığı durumlarda, hidratların içinde bulundurdukları suyu kaybetmeleri sonunda dayanımdaki azalma %80’e varabilir ki; bu da yapının yıkılmasına neden olur. Bu durumda, hafif ve NB arasındaki dayanım kaybındaki fark ortadan kalkmaktadır.

Bir araştırmada, 500-1600 kg/m3'lük birim ağırlığa sahip, yalıtkan hafif betonların yangın dayanımı incelenmiş, sonuç olarak; birim ağırlıktaki artışın, her beton türü için yangın dayanımında azalmaya sebep olduğu belirtilmiştir [4]. Araştırmalar betondaki nem oranının artmasının 100°C 'a kadar ısıl iletkenlik katsayısını artırdığını, daha yüksek sıcaklıklarda ise giderek azaldığını göstermektedir [5].

Türker vd. yangına maruz kalan betonlarda mikroyapı ve dayanım değişikliklerini belirlemek üzere; PÇ ve 3 tip farklı agrega (kuvarsit, kireçtaşı ve bims) içeren harçları, 4 saat süreyle 100°, 250°, 500°, 700° ve 850°C sıcaklıklara tâbi tutmuşlardır. Kuvarsit ve kalkerli harçlardan farklı olarak, bimsli harçlarda yüksek sıcaklıklarda arayüzeyde çatlak gelişimi yerine, agreganın kendisinde çatlak oluşmuştur. Buna göre bimsli harçların arayüzeyinin kuvvetli olduğunu belirtmişlerdir [6].

Hammer [2] yaptığı araştırmada % 0-5 oranlarında SD kullanarak ürettiği yüksek dayanımlı hafif ve NB’larda uyguladığı, 20o-100o-200o-300o-450o ve 600oC sıcaklıklarda elde ettiği verileri, ısıya maruz bırakılmayan betonlara bağlı dayanım yüzdeleri olarak değerlendirmiştir. 450oC’de en iyi davranışı 80 MPa (% 0 SD) NB gösterirken diğerleri yaklaşık aynı davranışı göstermişlerdir. 600oC’de ise % 5 SD’lı HB ile SD katkısız NB, birbirleri ile aynı ve 20oC’deki referans betona göre ~%48 dayanım kaybı ile en iyi davranışı göstermişlerdir. Betonda ölçülen sıcaklık yaklaşık 200o-300oC arasında iken basınç dayanımının azalışı % 25-35’tir. Aynı azalışlar, yaklaşık 600oC’ de basınç dayanımı için % 50’dir.

Kong et al. [7] ve Abeles and Bardhan-Roy, [8]’a göre hafif agregalı beton yaklaşık 500oC’ye kadar dayanımını korur. HB’un yangın etkisinden sonra kalan dayanımı, sıcaklığın yaklaşık 500oC’den 800oC’ye yükselmesi sonucunda yaklaşık % 100’den % 40’a lineer olarak azaldığı belirtilmiştir.

Schneider’a [9] göre hidrokarbon yangınları sırasında hafif agregalı betonlarda, NB’lardan daha büyük parça atmalar olur. Bunun üç ana sebebi vardır [10, 11]:

- Geçirgenlik ve nem içeriğine bağlı olarak buhar basıncı

- Kapilar gözeneklere bağlı nem (glogging moisture)

- Kopan tabakanın ilk basınç gerilmesi

Bu çalışmada SD ve SA katkılı bims (pomza) agregalı taşıyıcı hafif betonların yüksek sıcaklıklardaki basınç dayanımı ve ağırlık kaybı özellikleri normal agregalı betonlarla karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

## 2.1. Materyal

Normal Beton (NB)’ların üretiminde, Ankara-Elmadağ taş ocağından getirilen kırma agrega kullanılmıştır. En büyük tane çapı 16 mm (dmaks.=16 mm) alınmıştır [12].

Agregalardan, 0-4 mm tane sınıfının yoğunluğu 2.57 kg/dm3, su emme oranı; % 2.73 iken, 4-16 mm tane sınıfı için aynı değerler sırası ile 2.70 kg/dm3 ve % 0.55’dir [13].

Agregaların granülometrisi, TS 802’de [12] en büyük tane çapı 16 mm için belirtilen A-16 ve C-16 standart eğrileri arasında kalacak şekilde düzenlenmiş, böylece; beton karışımlarında toplam agrega hacminin % 55’i kum (0-4 mm), % 45’i çakıl (4-16 mm) olarak kullanılmıştır.

Hafif betonların (HB) üretiminde Isparta – Gölcük yöresinden temin edilen bims agregası; yıkanmış, elenmiş, 0-4, 4-8 ve 8-16 mm sınıflandırılarak kullanılmıştır. Özgül ağırlık faktörü değerleri sırası ile; 2.09, 1.75, 1.50 kg/dm3’tür [14]. Bims agregasının elek analizi eğrisi, ASTM C 330’a [15] göre sınır değerler arasında kalacak şekilde belirlenmiştir.

Çalışmada bağlayıcı olarak kullanılan Portland Çimentosu (PÇ 42,5R)’nun yoğunluğu; 3.15 kg/dm3, özgül yüzeyi; 3350 cm2/g, priz başlangıcı 150 ve sonu 196 dakika, basınç dayanımı 7. gün 41.3 iken, 28. gün 51.2 MPa’dır. PÇ 42.5R, SD’nın ve Bims agregasının kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir. Beton üretiminde kullanılan SD, Antalya Etibank Elektroferrokrom İşletmesi’nden temin edilmiştir.

| Tablo 1. PÇ 42.5R, SD ve Bims agregasının kimyasal bileşenleri |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bileşenler (%) |  |  | PÇ 42.5 |  | SD | Bims |
| CaO |  |  | 63,98 |  | 0.44 | 4.60 |
| SiO2 |  |  | 20.64 |  | 80.9 | 59.0 |
| Al2O3 |  |  | 5.06 |  | 0.34 | 16.6 |
| Fe2O3 |  |  | 3.14 |  | 0.55 | 4.80 |
| MgO |  |  | 1.20 |  | 5.23 | 1.80 |
| SO3 |  |  | 2.38 |  | --- | 0.40 |
| K2O |  |  | 0.8 |  | 4.50 | 5.40 |
| Na2O |  |  | 0.31 |  | 0.35 | 5.20 |
| Cl |  |  | 0.035 |  | 0.13 | --- |
| Kızdırma kaybı |  |  | 1.72 |  | 2.70 | 1.60 |
| Çözünmeyen kalıntı |  |  | 0.46 |  | --- | --- |
| Çimentonun Ana bileşenleri |  |  |  |  |  |  |
| C3S | 52.48 | C4AF |  | 9.15 |  |  |
| C2S | 19.63 | S.CaO |  | 1.12 |  |  |
| C3A | 8.02 |  |  |  |  |  |

Karışım suyu olarak, musluk suyu kullanılmıştır.

Karışımlarda, istenilen işlenebilirliği sağlamak amacıyla yüksek oranda su azaltıcı ve yüksek erken mukavemet sağlayan, ASTM C 494 Tip F’ ye uygun, Süper Akışkanlaştırıcı (SA) beton katkı malzemesi kullanılmıştır.

### 2.2. Yöntem

Beton karışımlarının üretimi 75 dm3 kapasiteli düşey zorlamalı betonyerde yapılmıştır. NB karışım hesabı, C 20 betonu hedeflenerek s/b; 0.53 seçilerek yapılmıştır [12]. HB’ların üretiminde TS 2511 [14] esas alınmıştır. Betonların üretiminde çökme (slump) değerinin sabit tutulması hedeflenmiştir. Numuneler, kirece doygun su dolu kür havuzunda, 28 gün kür edilmiştir [16, 17]. 28 günden sonra kür havuzundan çıkarılarak, deneyin yapılacağı 90. güne kadar 20±2oC sıcaklık ve % 60±5 bağıl neme sahip laboratuvar ortamında bekletilmiştir. Karışımlar üzerinde kıvam belirlemek için slump deneyi yapılmıştır [18].

Taze beton birim hacim ağırlık değerleri TS 2941’e [19] uygun olarak belirlenmiştir. Numuneler üzerinde, yüksek sıcaklığın etkilerini belirlemek üzere 100x100x500 mm boyutlarında prizma numuneler üretilmiştir [17]. Bunlardan Ø50x100 mm boyutunda karotlar alınmıştır. Elde edilen karotlar, ısınma hızı 5 oC/ dak olan 2000oC kapasiteli SFL Advanced High Temperature & Environmental Systems markalı fırında, G.Ü.T.E.F. Metalurji Bölümü laboratuarında, 100oC, 400oC, 800oC ve 1000oC sıcaklıklara maruz bırakılmıştır. Her bir sıcaklıkta beşer numune fırın dışına alınmış ve desikatörde oda sıcaklığına kadar soğumaya bırakılmıştır. Daha sonra numuneler üzerinde, ağırlık değişimi ve 0.5 kN/s yükleme hızı ile basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır [20]. Elde edilen veriler, 20±2oC’de laboratuvarda bekletilen karot numunelerinden elde edilen kontrol değerleri ile karşılaştırılmıştır. Sıcaklıklara maruz bırakılmadan hemen önce 4000 gr. kapasiteli 0,01 gr. hassasiyetli DI-4K marka hassas terazi ile ağırlıkları belirlenen numuneler, belirtilen sıcaklılara maruz bırakıldıktan ve oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra aynı terazide tekrar tartılmıştır. İlk ve son ağırlıklar arasındaki farklar, ilk ağırlığın yüzdesi olarak hesaplanmıştır. Elde edilen verilerden, yüksek sıcaklık etkisinde NB ve HB’larda ağırlık değişimleri incelenmiştir. Basınç dayanımı ve ağırlık değişimi deneyleri G.Ü.T.E.F. Yapı Laboratuvarı’nda yapılmıştır.

Numuneler kısaltma kullanılarak kodlanmıştır:

NB 5SD 2SA; %5 Silis Dumanı, % 2 Süperakışkanlaştırıcı katkılı Normal Betonu,

HB 10SD; % 10 Silis Dumanı katkılı Hafif Betonu belirtmektedir.

3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Taze Beton Özellikleri

NB üretiminde kullanılan malzeme miktarları ve bazı taze beton özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. % 2 SA ilave edildiğinde çökme 7±2cm sabit tutulmaya çalışılmıştır. % 2 SA katıldığında çökmede 2.0 cm’lik bir artış görülmüştür. Bundan dolayı karışım suyu çökmeye bağlı olarak azaltılmıştır. SD ilave edildiğinde su miktarı artmıştır. Taze NB ağırlığında katkı maddesine bağlı olarak belirli bir değişiklik görülmemiştir. Bu karışımların, s/b oranı 0.53 ile 0.47 arasında değişmiştir. Bu değişimi sağlayan SA katkıdır.

| HB üretiminde kullanılan malzeme miktarları ve bazı taze beton özellikleri, Tablo 3’te verilmiştir. HB üretiminde s/b oranının yaklaşık; 1.0 olduğu görülecektir. Buradaki su miktarının içinde, bims agregasının ilk 30 dakikalık su emme oranına bağlı miktar da göz önüne alınmış, bu şekilde istenilen kıvam sağlanabilmiştir. Tablo 2. Taze NB’u oluşturan malzeme miktarları (1m3) ve bazı özellikleri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numune Kod No | Çimento (kg) | Su (lt) | Agrega (kg) |  | SA (kg) | SD (kg) | Slump (cm) | Taze Beton Birim Ağırlığı (kg/m3) |
|  |  |  | 0-4 mm | 4-16 mm |  |  |  |  |
| Şahit NB | 386 | 205 | 788 | 962 | --- | --- | 5.50 | 2367 |
| NB 2SA | 386 | 174 | 788 | 962 | 7.72 | --- | 7.70 | 2385 |
| NB 5SD | 367 | 214 | 783 | 957 | --- | 19.32 | 10.9 | 2347 |
| NB 5SD 2SA | 367 | 164 | 788 | 962 | 7.72 | 19.30 | 9.80 | 2365 |
| NB 10SD | 347 | 224 | 782 | 957 | --- | 38.67 | 10.2 | 2325 |
| NB 10SD 2SA | 348 | 164 | 788 | 962 | 7.73 | 38.62 | 9.20 | 2342 |

HB’larda da SD kullanım oranına bağlı olarak karışım suyunda bir artış olmaktadır. Küçük kürecikler halindeki SD taneleri, daha büyük çimento tanelerinin arasındaki su ile yer değiştirerek granülometriyi iyileştirir ve serbest su miktarını arttırırlar. Bu olumlu etkiye rağmen SD tanelerinin ıslanması gereken toplam yüzey alanından dolayı, su ihtiyacının SD miktarı ile orantılı olarak artmasına neden olmakta ve kıvamı olumsuz etkilemektedir [21, 22].

Taze beton birim ağırlıklarına (TBHA) bakıldığında, tek başına SD kullanım oranının artışı düşük bir azalma eğilimi gösterirken, SA ile birlikte kullanılması durumunda bu eğilim çok değişmemiştir.

TBHA değerleri, yapılan 10 ölçümün aritmetik ortalamasıdır.

## 3.2. Sertleşmiş Beton Özellikleri

### 3.2.1. Bazı fiziksel özellikler

Betonlarda, 28 günlük numuneler üzerinde elde edilen bazı fiziksel özelliklerin aritmetik ortalamaları Tablo 4’te verilmiştir.

| Tablo 3. Taze HB’u oluşturan malzeme miktarları (1 m3) ve bazı özellikleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numune Kod No | Çimento (kg) | Su (lt) | Agrega (kg) |  |  | SA (kg) | SD (kg) | Slump (cm) | Taze Beton Birim Ağırlığı (kg/m3) |
|  |  |  | 0-4 mm | 4-8 mm | 8-16 mm |  |  |  |  |
| Şahit HB | 430 | 415 | 730 | 550 | 52 | --- | --- | 8.4 | 1809 |
| HB 2SA | 430 | 390 | 730 | 550 | 52 | 8.6 | --- | 6.4 | 1840 |
| HB 5SD | 408.5 | 420 | 729 | 549 | 52 | --- | 21.50 | 7.2 | 1792 |
| HB 5SD 2SA | 408.5 | 393 | 729 | 549 | 52 | 8.6 | 21.51 | 7.1 | 1811 |
| HB 10SD | 387 | 420 | 729 | 549 | 52 | --- | 43 | 6.8 | 1772 |
| HB 10SD 2SA | 387 | 391 | 730 | 550 | 52 | 8.6 | 43 | 6.2 | 1787 |

| Tablo 4. Sertleşmiş betonlara ait bazı fiziksel özellikler |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beton Tipi | Birim Ağırlık (kg/m3) | Yoğunluk (kg/m3) | Su Emme Oranı (%) |
| Şahit NB | 2297 | 2445.11 | 5.82 |
| NB 2SA | 2325 | 2448.89 | 5.13 |
| NB 5SD | 2273 | 2370.43 | 4.63 |
| NB 5SD 2SA | 2302 | 2445.36 | 4.27 |
| NB 10SD | 2248 | 2333.74 | 5.06 |
| NB 10SD 2SA | 2277 | 2380.24 | 2.84 |
| Şahit HB | 1678 | 1782.16 | 5.90 |
| HB 2SA | 1722 | 1872.28 | 5.83 |
| HB 5SD | 1665 | 1781.00 | 6.42 |
| HB 5SD 2SA | 1711 | 1861.73 | 5.97 |
| HB 10SD | 1656 | 1767.61 | 8.25 |
| HB 10SD 2SA | 1696 | 1821.68 | 8.11 |

BHA bakımından en yüksek değerleri; SA katkılı numuneler vermişlerdir. BHA değerlerinde, SD oranına bağlı olarak zayıf bir azalma eğilimi vardır.

Sertleşmiş betonlarda, katkı oranı–birim ağırlık ilişkisinde, taze beton BHA değerleri ile bir paralellik olduğu söylenebilir. Hem NB’larda hem de HB’larda SA kullanımı BHA değerlerini arttırmıştır.

NB’lardan; %2 SA’lı NB’larda 2325 kg/m3 iken, HB’lardan; %2 SA’lı HB’larda 1722 kg/m3 olduğu görülmüştür. NB’larda, SA’nın tek başına ve SD ile birlikte kullanımı, su emme oranlarını azaltmıştır. Bunların içinde, en düşük su emme oranı % 2.84 olarak; % 10 SD - % 2 SA’lı NB’larda görülmüştür.

HB’larda ise; en yüksek su emme oranı değeri, % 10 SD’lı HB’larda rastlanırken, şahit HB’larla bir karşılaştırma yapıldığında, SD ve SA katkı kullanımının su emme oranını olumsuz etkilediği söylenebilir.

HB’larda SD, birim ağırlığı ve yoğunluğu azaltırken, su emme oranında bir artışa neden olmaktadır. SA katkı kullanıldığında ise betonda su emme oranında bir azalma ve yoğunlukta SD’lı betonlara göre artış söz konusudur. Buna neden olarak; SA katkının betonun sıkışmasında olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Betonların BHA’ları birbirleri ile karşılaştırıldığında; NB’lardan, en düşük birim ağırlık değerine sahip olan % 10 SD’lı NB’ların, 2248 kg/m3 olduğu göz önüne alındığında, taşıyıcı HB’lardan en yüksek birim ağırlığa sahip olan % 2 SA’lı HB’larda (1722 kg/m3) bile ~% 23 hafiflik sağladığı söylenebilir. Hüsem, benzer sonuçlara, % 33 oranında azalma ile ulaşmıştır [23].

### 3.2.2. Yüksek sıcaklık etkisinde numunelerde ağırlık kaybı değişimi

Farklı sıcaklıklara maruz bırakılan numunelerin bazı davranışlarını belirlemek üzere kullanılan fırının, 200 dakika içinde 1000oC’ye ulaştığı saptanmıştır.

Yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan numunelerde ağırlık kayıpları belirlenmiş ve NB’larda elde edilen sonuçlar Şekil 1.a’da, HB’lardan elde edilen sonuçlar ise Şekil 1.b’de verilmiştir. NB’larda en büyük ağırlık kaybı; % 10 SD’lı NB’larda olmuştur.

HB’larda en fazla ağırlık kaybı ise; 400oC, 800oC ve 1000oC sıcaklıklarda, % 5 SD-% 2 SA’lı HB’larda görülmektedir (Şekil 1.b). En düşük ağırlık kaybı ise özellikle, 800oC ve 1000oC’lerde şahit HB’larda görülmektedir. % 2 SA’lı HB’ların davranışı da, şahit HB’larla benzerlik göstermiştir.

400oC sıcaklığa kadar, en düşük ağırlık kaybı % 10 SD-% 2 SA’lı HB’larda meydana gelmiş, ancak 800 oC ve 1000 oC’lerde % 10 SD’lı HB ve % 5 SD’lı HB ile benzer bir şekilde, % 5 SD-% 2 SA’lı HB’dan sonra en fazla ağırlık kaybına ulaşmışlardır. Bu sonuçlar, Aköz vd. [24]’in SD katkılı ve katkısız harçları yüksek sıcaklık etkisine maruz bıraktıkları çalışmalarında elde ettikleri, SD katkılı harçlardaki ağırlık kaybının, katkısız harçlardan fazla olduğu sonucu ile de uyumludur.

3.2.3. Yüksek sıcaklık etkisinde numunelerde  basınç dayanımı değişimleri

Numuneler belirtilen sıcaklıklara maruz bırakıldıktan sonra; NB numuneler üzerinde yapılan, basınç dayanımı deney sonuçlarına ait bulgular Tablo 5’de verilmiştir.

NB numunelerde, 400oC için 20oC’de elde edilen basınç dayanımlarına göre kalan dayanımlara bakıldığında; bütün numunelerde yaklaşık aynı kayıp oluşurken, bağıl olarak en fazla dayanım kaybını; %2 SA’lı NB’lar vermişlerdir (% 42). Böyle olmasına rağmen bu numuneler, 400oC sıcaklıkta şahit NB numunenin (29.16 MPa) basınç dayanımından daha yüksek bir dayanım sağlamaktadır.

Yalnızca basınç dayanımı değerlerine bakıldığında; Tablo 6’dan görüleceği gibi bütün katkı miktarlarında, NB’ların, 400oC’deki basınç dayanımları, HB’ların,

a. NB’larda ağırlık kaybı                                 b. HB’larda ağırlık kaybı

Şekil 1. Betonlarda katkı kullanımına bağlı ağırlık kaybı-sıcaklık ilişkisi

Ağırlık Kaybı (%)

Ağırlık Kaybı (%)

20oC’deki dayanımlarını aşmaktadır. 800oC ve üstündeki sıcaklıklarda, SD kullanım oranına bağlı olarak basınç dayanımı kaybının arttığı görülmüştür. Bu, SA katkının SD ile birlikte kullanıldığı durumlarda da geçerlidir. Bu durumda, en düşük basınç dayanımını ise; % 10 SD’lı NB’lar vermişlerdir. Bu sonuç, Aköz vd. [24]’nin çalışmasında 600 oC’den sonraki sıcaklıklarda, SD katkılı harçların basınç dayanımı kayıp oranının, katkısız harçlara göre daha fazla olduğu sonucu ile de desteklenmektedir.

| Tablo 6. HB’ların farklı sıcaklıklara göre basınç dayanımı değerleri |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton Tipi | t (oC) | N | fc (MPa) | a) (%) | Std. Sapma (MPa) | % 95 Güven aralığı |  |
|  |  |  |  |  |  | Alt değer | Üst değer |
| Şahit HB | 20 | 5 | 18.51 | 100 | 1.49 | 17.58 | 19.43 |
|  | 100 | 5 | 18.24 | 99 | 0.41 | 17.32 | 19.16 |
|  | 400 | 5 | 14.57 | 79 | 1.56 | 13.64 | 15.49 |
|  | 800 | 5 | 5.20 | 28 | 0.31 | 4.28 | 6.12 |
|  | 1000 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HB 2SA | 20 | 5 | 17.41 | 100 | 1.41 | 16.49 | 18.33 |
|  | 100 | 5 | 17.53 | 101 | 1.20 | 16.60 | 18.45 |
|  | 400 | 5 | 17.07 | 98 | 0.08 | 16.15 | 17.99 |
|  | 800 | 5 | 6.62 | 38 | 1.18 | 5.70 | 7.54 |
|  | 1000 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HB 5SD | 20 | 5 | 16.64 | 100 | 0.15 | 15.72 | 17.57 |
|  | 100 | 5 | 17.26 | 104 | 1.93 | 16.34 | 18.18 |
|  | 400 | 5 | 16.15 | 97 | 2.49 | 15.23 | 17.08 |
|  | 800 | 5 | 5.45 | 33 | 0.66 | 4.53 | 6.37 |
|  | 1000 | 5 | 0.54 | 3 | 0.04 | 0.00 | 1.46 |
| HB 5SD 2SA | 20 | 5 | 22.59 | 100 | 1.28 | 21.67 | 23.51 |
|  | 100 | 5 | 18.37 | 81 | 1.08 | 17.45 | 19.29 |
|  | 400 | 5 | 19.33 | 86 | 1.06 | 18.41 | 20.25 |
|  | 800 | 5 | 4.70 | 21 | 0.74 | 3.77 | 5.62 |
|  | 1000 | 5 | 0.56 | 2 | 0.04 | 0.00 | 1.48 |
| HB 10SD | 20 | 5 | 19.41 | 100 | 0.57 | 18.49 | 20.33 |
|  | 100 | 5 | 14.52 | 75 | 0.73 | 13.60 | 15.44 |
|  | 400 | 5 | 7.52 | 39 | 0.17 | 6.59 | 8.44 |
|  | 800 | 5 | 3.03 | 16 | 0.20 | 2.11 | 3.95 |
|  | 1000 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HB 10SD 2SA | 20 | 5 | 22.47 | 100 | 2.21 | 21.55 | 23.39 |
|  | 100 | 5 | 22.37 | 100 | 1.05 | 21.44 | 23.29 |
|  | 400 | 5 | 20.43 | 91 | 0.98 | 19.51 | 2.36 |
|  | 800 | 5 | 4.48 | 20 | 0.31 | 3.55 | 5.40 |
|  | 1000 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) : 20oC’de elde edilen dayanımların yüzdesi olarak kalan dayanımlar |  |  |  |  |  |  |  |

1000oC sıcaklığa maruz bırakılan numunelerden en iyi sonucu % 5 SD - %2 SA’lı NB’lar verirken (2.56 MPa), en olumsuz durum da % 10 SD’lı NB’lar ve % 10 SD-%2 SA’lı NB’larda görülmüştür (ikisi de yük almamıştır).

Numunelerde, agrega yüzeylerinden, ince kabuk şeklinde (~1mm kalınlığında) parçalar döküldüğü görülmüştür. Özellikle 1000oC’ye maruz bırakılan numuneler, çatlamış ve harç; bağlayıcı özelliğini kaybetmiştir. Bu sonuç; Yüzer vd [25]’nin ve Phan ve Carino [26]’nun çalışmalarındaki, % 10 SD katkılı harç deneylerinde, basınç dayanımındaki kayıp oranının, 600oC’den sonraki sıcaklıklarda katkısız grupların dayanımından daha fazla olduğu sonucu ile de uyum göstermektedir.

1000 oC sıcaklıktan sonra agregalarda kabuk atma haricinde bir bozulma görülmezken, harç fazında büyük genişliklerde çatlaklar oluşmuş, hatta bu çatlaklar agregaların harç fazı ile birleştiği arayüzde de görülmüştür. Bunun sonucu olarak 1000oC sıcaklıkta numunelerin yük taşıma özelliklerini kaybettikleri söylenebilir.

HB’larda, yüksek sıcaklık uygulamasının ve katkı kullanım durumunun, basınç dayanımına etkileri ile ilgi bulgular Tablo 6’da verilmiştir.

HB’lardan, HB 10SD2SA; HB 5SD2SA; HB 2SA; HB 5SD kodlu numunelerin dayanımları 400oC’ye kadar önemli değişiklik göstermemektedir. % 10 SD’lı HB’lar ve şahit HB’larda, 400oC’deki dayanım düşüşü daha fazla olmuştur.

HB 10SD2SA kodlu numuneler 400oC’ye kadar, 20oC’de verdikleri basınç dayanımı değerlerini korumuşlar, ancak, 800oC’de en düşük değerlere yakın sonuçlar vermişlerdir.

Benzer şekilde Hammer [2]; % 5 SD ikameli HB’un 600oC’ye maruz bırakıldığında; 20oC’deki referans beton dayanımına göre en iyi davranışı gösterdiğini belirtmiştir.

Yüksek sıcaklığın basınç dayanımına etkisi ile ilgili grafikler, NB’lar için Şekil 2.a’da taşıyıcı HB’lar için; Şekil 2.b’de verilmiştir.

Şekil 2.a’ya göre NB’larda, 100oC hariç, sıcaklık arttıkça basınç dayanımında bir azalma görülmektedir. Bu azalma; 400oC ve 800oC arasındaki sıcaklıklarda çok hızlı olmaktadır.

Şekil 2.b’de gösterilen HB’larda sıcaklık ve basınç dayanımı arasındaki ilişkinin NB’larla benzer, ancak 800oC’de HB’ların kalan dayanımlarının, NB’lardan daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, HB’un düşük termik genleşme katsayısından dolayı yüksek sıcaklığa karşı daha dayanıklı olmasıdır [27].

HB’lar, 100 oC ve 400 oC’lerde, 20 oC’de elde edilen dayanımlara yakın bir değere ulaşmışlardır. NB’lara benzer şekilde, en hızlı dayanım kaybı eğrideki eğimden de görüleceği üzere % 10 SD’lı HB’larda meydana gelmiştir

a. NB’larda              b. HB’larda

Şekil 2. Betonlarda katkı kullanımına bağlı basınç dayanımı-sıcaklık ilişkisi

fc (MPa)

fc (MPa)

4. SONUÇLAR

Yüksek sıcaklığın, silis dumanı ve süper akışkanlaştırıcı katkılı hafif betonlara etkilerinin, normal betonla karşılaştırılmalı olarak araştırıldığı bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

- Hafif betonların birim ağırlıkları, normal betonlardan % 23’e varan oranlarda daha düşüktür.

- Hafif betonlardaki ağırlık kaybı değerleri; 400o – 800 oC’lerde normal betonlardan fazla iken, 1000oC’de düşük kalmıştır.

- Hafif ve normal betonlarda silis dumanı ve süperakışkanlaştırıcı kullanımı, yüksek sıcaklık etkisinde ağırlık kaybını önemli ölçüde etkilememektedir.

- Hafif ve normal betonların basınç dayanımları 100oC’ye kadar önemli oranda azalma göstermemiş, hatta bir miktar artış göstermiştir.

- Sıcaklık 800oC ve 1000oC’lere çıkarıldığında, katkılı ve katkısız hafif betonlar, bağıl olarak normal betonlardan daha iyi basınç dayanımı göstermişlerdir.

KAYNAKLAR

1.	Riley, M. A., “Possible New Method for the Assessment of Fire Damaged Concrete” Magazine of Concrete Research, Cilt 43, No 155, 87-92, 1991.

2.	Hammer, T. A., “Compressive Strength and E-Modulus of Elevated Temperatures”, Report 6.1, High Strength Phase 3.SINTEF-repport nr STF70 A 95023, Trondheim, 16 pp, 1995.

3.	Neville, A. M., Properties of Concrete, 4. Baskı, Longman Group Ltd., 303-306, 391-394, 504-505, 581-585, 605-609, 610-624, 1995.

4.	Gül, R. ve Bingöl, F., “Betonun Yangın Dayanımına Genel Bir Bakış” DSİ Teknik Bülteni, No 99, 3-18, 2002.

5.	Ataman, R., Beton Yapıların Yangın Dayanımlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 20-24, 38-51, 1991.

6. Türker, P., Erdoğdu, K., ve Erdoğan B., “Farklı Tiplerde Agregalar İçeren Yangına Maruz Kalmış Harçların İncelenmesi” Çimento ve Beton Dünyası Dergisi, Cilt 6, No 31, 52-69, 2001.

7. 	Kong, F.K., Evans, R.H., Cohen, E. and Roll, F., Handbook of Structural Concrete, Pitman Books Limited, London, 7 pp, 1983.

8. 	Abeles, P.W. and Bardhan-Roy, B.K., Prestressed Concrete Designer’s Handbook, 3rd Edition, A Viewpoint Publication, Cement and Concrete Association, Wexham Springs, 556 pp, 1981.

9.	Hammer, T. A. “Spalling Reduction Through Material Design”, Report 6.2, HSC Phase 3. SINTEF-rapport nr STF70 A95024, Trondheim, 13 pp, 1995.

10.	Lingard, J. and Hammer, T. A., “Fire Resistance of Structural Lightweight Aggregate Concrete a Literature Survey with Focus Spalling”, http://www.itn.is/ncr/publications (04/04/2004).

11.	Copier, W. J. “The Spalling of Normal and Lightweight Concrete Exposed to Fire”, Proceedings published in “Fire Safety of Concrete Structures”, Fall Convention of the American Concrete Institute, Detroit, MI, USA, 219-236, 1983.

12.	TS 802, “Beton Karışım Hesapları” Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1985.

13.	TS 3526, “Beton Agregalarında Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1980.

14.	TS 2511, “Taşıyıcı Hafif Betonların Karışım Hesap Esasları”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1977.

15.	ASTM C 330-02a “Standard Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete”, Annual Book of ASTM Standards, Vol 04.02, ASTM, West Conshohocken, PA., 2003.

16.	ASTM C 192, “Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in The Laboratory”, Annual Book of ASTM Standards”, Vol 04.02, ASTM, 2003.

17.	TS EN 12390-2, “Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 2 : Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Yapımı ve Küre Tâbi Tutulması”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.

18.	TS EN 12350-2, “Beton - Taze Beton Deneyleri-Bölüm 2: Çökme (slamp) deneyi”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.

19.	TS 2941, “Taze Betonda Birim Hacim Ağırlık, Verim ve Hava Miktarının Ağırlık Yöntemi ile Tayini” Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1978.

20.	TS EN 12390-3, “Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2003.

21.	Halilov, S., ”Silis Dumanı ve Süper Akışkanlaştırıcı Katkılı Lifli Betonların Özellikleri” Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1, 2003.

22.	Yeğinobalı, A., Silis Dumanı ve Çimento ile Betonda Kullanımı TÇMB, 2. Baskı, Ankara, 18-19, 28-34, 45-46, 2002.

23.	Hüsem, M., “Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Hafif Agregalarından Biriyle Yapılan Hafif Betonun Geleneksel Bir Betonla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,Trabzon, 1-12, 1995.

24.	Aköz, F., Yüzer, N. ve Koral, S., “Portland Çimentolu ve Silis Dumanı Katkılı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklığın Etkileri”, İMO Teknik Dergi, Cilt 6, No 1, 919-931, 1995.

25.	Yüzer, N. Aköz, F. ve Öztürk, L., “Yangına Maruz Yapılarda Betonun Basınç Dayanımı-Renk Değişimi İlişkisi” Yıldız Teknik Üniv. Dergisi, Cilt 4, 51-60, 2001.

26.	Phan, L. and Carino N., “Effect of Test Conditions and Mixture Proportions on Behavior of High-Strength Concrete Exposed to High Temperatures” ACI Materials Journal, Cilt 99, No 1, 54-66, 2002.

27.	Baradan, B., Yazıcı, H. ve Ün, H., Betonarme Yapılarda Kalıcılık (Durabilite), D.E.Ü. Müh. Fak. Yayınları, I.Basım, Yayın No:298, İzmir, 67-73, 152-153, 158-170, 176-198, 2002.

SEMBOLLER

Ac	:	Deney yükü uygulama yönüne dik deney numunesi kesit alanı (mm2)

F 	: Kırılma anındaki yük (N)

fc 	: Deney numunesi basınç dayanımı (MPa)

M	: Ağırlık kaybı oranı (%)

mi 	:	Yüksek sıcaklığa maruz bırakılmadan önce  numune ağırlığı (g)

ms 	:	Yüksek sıcaklığa maruz bırakılmadan sonra numune ağırlığı (g)

N 	: Numune sayısı

t	: Sıcaklık (oC)

α	: Anlamlılık düzeyi

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, 07/2002-36 kod numarası ile Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.