SİLİS DUMANININ ÇELİK LİFLİ BETONUN

EĞİLME DAYANIMINA ETKİSİ

Osman ŞİMŞEK, Mürsel ERDAL ve Emre SANCAK

Yapı Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 06500, Teknikokullar, Ankara simsek@gazi.edu.tr, merdal@gazi.edu.tr, esancak@gazi.edu.tr

(Geliş/Received: 02.09.2004; Kabul/Accepted: 07.01.2005)

ÖZET

Bu çalışmada, çelik lifli betonlarda % 0, 2.5, 5 ve 10 oranlarında silis dumanı (SD), çimento ile yer değiştirilerek kullanılmıştır. Numuneler, C 25 sınıfında, su/çimento (w/c) oranı, 0.50 olacak şekilde seçilmiş ve masa tipi vibratörle sıkıştırılarak üretilmişlerdir. 100x100x500 mm boyutlarında üretilen prizma numuneler üzerinde, orta noktasından yüklemeli eğilme deneyi yapılmıştır. Sonuç olarak, çelik lifli betonlara % 10 SD katılması, lifli betona göre eğilme dayanımında, 28 günde % 23.5, 90 günde % 30.8 ve 120 günde de % 18.3’lük bir artış sağlamıştır. SD katkılı lifsiz betonların, eğilme dayanımlarında en yüksek değere % 2.5 SD oranında ulaşılmış, % 5 ve 10 oranlarında ise azalma görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Beton, silis dumanı, çelik lif.

THE EFFECT OF SILICA FUME USAGE TO THE FLEXURAL STRENGTH OF CONCRETE REINFORCED WITH STEEL FIBRES

ABSTRACT

In this study, silica fume (SF) was replaced with cement by the amount of 0, 2.5, 5 and 10 % in the steel fibre reinforced concrete. Concrete samples were produced by 0.50 water/cement (w/c) ratio according to C 25 and were compacted by means of table vibrator. Samples having 100x100x500 mm dimensions were produced and flexural strength test was applied to these samples. According to test results, addition of 10 % SF to steel fibre concrete caused an increase in flexural strength by 23.5 % for 28 days; 30.8 % for 90 days; 18.3 % for 120 days with respect to control sample. In the concrete in which only SF added (without steel fibre); maximum value of flexural strength was reached in the 2.5 % silica fume ratio. Decrease in the flexural strength was detected for 5 and 10 % silica fume ratios.

Keywords: Concrete, silica fume, steel fibre.

# giriş

Betona yeni özellikler kazandırmak ve bazı özelliklerini de belirgin olarak artırmak için içerisine çelik, cam ve polipropilen lifler yanında kimyasal ve puzolanik katkı maddeleri de katılmaktadır. Betonlarda kullanılan lifler, çekme ve eğilme dayanımını arttırmakta, rötre çatlaklarını ise azaltmaktadır [1,2].

Şener vd. [3]’nin belirttiğine göre, çelik liflerin betona ilavesi ile elde edilen lifli betonda, normal betondan farklı olarak, liflerin varlığı yüzünden beton iki parçaya ayrılmamakta az da olsa yük taşımaya devam etmektedir. Karışım sırasında liflerin topaklaşmasının engellenmesine yönelik tedbirlerin alınması ile çelik lifler, çatlak genişliklerini, çatlak sayısını ve kiriş deplasmanını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bununla birlikte, yükün tekrar kaldırılması ile erken yaştaki kirişte bulunan çatlakların kapanma oranının artması durumu deprem yükleri gibi tekrarlı yüklere maruz kalan yapılar için önemli bir avantaj sayılabilir [2-4]. Lifli betonlarda, maksimum yükten sonra artan deformasyon sonucunda yükün azalma hızı normal betonlara göre çok daha yavaştır. Dolayısıyla, liflerin betonun iç yapısından ayrılması ve uzaması nedeniyle emilen enerji, lifli betonlarda oldukça fazladır. Lifli betonların sünekliği ve tokluğunda da lifsiz betonlara göre önemli artışlar sağlanmaktadır [4-6]. Beton üretiminde kullanılan çelik lifler; değişik kesit ve boyutlarda üretilmektedir. Lifleri tanımlayan öğeler, lif uzunluğu/lif çapı, geometrik yapı ve lifin çekme gerilmesidir. Şimdiye kadar yapılmış tüm çalışmalarda betona lif ilave edilmesiyle, işlenebilirlikte önemli ölçüde azalma, boşluk miktarında ise artış tespit edilmiştir [7,8].

Beton üretiminde puzolanik malzeme olarak genellikle uçucu kül ve silis dumanı (SD) kullanılmaktadır. SD, çimentodan daha ince bir malzeme olması nedeniyle agrega-hamur ara yüzey bölgesini sıkılayıp kuvvetlendirerek boşluğu en aza indirmekte ve betonun basınç dayanımını artırmaktadır. Ayrıca SD, betonda ayrışmayı önleyerek homojenliği olumlu yönde etkilemektedir [1,4,9].

Ezeldin ve Balaguru [10] betonda, çimento yerine     % 20 oranına kadar SD kullanımının betonun çelikle olan aderansını artırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca SD, çimento hamurundaki gözeneklerin azalmasını sağlamakta, yapışma özelliğini artırmakta ve daha geçirimsiz bir yapı sağlamaktadır. SD, betonun kuruma hızını ve difüzyon katsayısını da azaltmaktadır [4]. Hem filler hem de puzolan rolü üstlenen SD tanecikleri çimento hamuru ve agregayı yoğun bir yapıya kavuşturmaktadır. SD, fazla su moleküllerini absorbe ettiği için çimento hamuru-agrega arasındaki aderansı kuvvetlendirmekte ve  donatının korozyonunu sınırlamaktadır [9].

Bu çalışmada, çelik liflerle güçlendirilmiş betona, SD katılmasının betonun eğilme dayanımına etkisi araştırılmıştır.

# 2. Malzeme ve YÖNTEM

2.1. Malzemeler

Beton karışımlarında kullanılan agrega, kalker esaslı kırma agregadır ve 0-4, 4-16, 16-32 mm tane sınıflarına ayrılmıştır [11]. Bu agregaların yoğunlukları, sırasıyla; 2.60, 2.63 ve 2.67 g/cm3’tür. Beton üretiminde, PKÇ/B 32.5 R tipi Portland Kompoze Çimento, Antalya Etibank Elektrometalurji Ferrokrom Tesislerinden temin edilen SD, TS 10514 [12]’de önerilen ve Beksa tarafından üretilen Dramix verilmiştir.  ZC 60/100  kodlu  çelik  lif kullanılmıştır.

Çapı 1 mm ve uzunluk/çap oranı 60 olan, iki ucu kıvrılmış kancalı çelik lif (ÇL) Şekil 1’de gösterilmiştir. Yoğunluğu 7.8 g/cm3, çekme dayanımı 1100 MPa’dır. Karışım, ASTM C 494-81 tip F’e uygun melamin sülfonat polimer esaslı süperakışkanlaştırıcı (SA) ve musluk suyu kullanılarak Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Laboratuvarında hazırlanmış ve 100x100x500 mm ebadında toplam 72 adet prizma numune üretilmiştir. Bu numunelerin 9 adedi Kontrol Betonu (KB), 9 adedi Lifli Beton (LB), % 2.5, 5 ve 10 oranlarında 27 adedi Silis Dumanlı Beton (SDB) ve yine aynı oranlarda 27 adedi de Silis Dumanlı Lifli Beton (SDLB)’dur. Kompoze Portland Çimento ile SD’nın fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

| Tablo 1. Çimento ile SD’nın kimyasal ve fiziksel özellikleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kimyasal Bileşim | Portland Kompoze Çimento | Silis Dumanı (FeSi) |
| SiO2 | 30.11 | 94.62 |
| Al2O3 | 8.96 | 0.20 |
| Fe2O3 | 4.22 | 0.20 |
| CaO | 47.36 | 1.40 |
| MgO | 2.54 | --- |
| Cr2O3 | 0.50-1.75 | --- |
| SO3 | 2.69 | 0.21 |
| Kızdırma Kaybı | 2.36 | --- |
| Çözünemez Kalıntı | 1.76 | 2.16 |
| Fiziksel Özellikler |  |  |
| Yoğunluk (g/cm3) | 2.94 | 2.36 |
| Özgül Yüzey (cm2/g) | 3918 | 200000 |

2.5        1.75                 51.5             1.75        2.5

60

2.5

Şekil 1. Çelik lifin boyutları (ölçüler mm’dir)

Numunelerin hazırlanmasında kullanılan malzeme miktarları 1 m3 için Tablo 2’de verilmiştir.

### 2.2. Yöntem

### Karışımların hazırlanmasında C 25 beton sınıfı esas alınmış ve karışımda su/çimento oranı 0.50 olarak belirlenmiştir. Katkısız betonlarda, işlenebilirlik için çökmenin 71 cm olmasına dikkat edilmiştir [11]. Çimento, ağırlıkça % 2.5, 5 ve 10 oranlarında silis dumanı ile yer değiştirilmiştir. Ayrıca karışımlara çimento ağırlığının % 2’si oranında SA katılmıştır. Beton karışımında çelik lif, TS 10514 [12]’e göre ilave edilmiş ve her karışım serisi aynı günde, mikserde önce kuru karışım, daha sonra çelik lif ilave edilerek 1.5 dakika tekrar kuru karışım, çelik lifin homojen bir şekilde dağılımı sağlandıktan sonra ise su ilave edilerek yeniden karışım yapılmıştır. SD ve SA, karışım suyu ile bulamaç haline getirilerek eklenmiştir. Hazırlanan numuneler 28, 90 ve 120 güne kadar 20±2oC’de ve aynı ortamda küre tabi tutulmuştur. Eğilme deneyinde 100 kN kapasiteli,  100 N hassasiyetli, dijital kumanda üniteli ve yükleme hızı istenildiği gibi ayarlanabilen test cihazı kullanılmıştır. Mesnetler arası açıklık (l) 450 mm ve

| Tablo 2. 1m3 taze betonu oluşturan malzeme miktarları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karışım No | Beton Tipi | SD (kg) | Çimento (kg) | SA (lt) | Su (lt) | Çelik Lif (kg) | Agrega (kg) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tane Sınıfları (mm) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0-4 | 4-16 | 16-32 |
| 1 | KB | 0 | 320 | - | 160 | --- | 900 | 911 | 205 |
| 2 | SDB-2.5 | 8 | 312 | 6.4 | 138 | --- | 900 | 911 | 205 |
| 3 | SDB-5 | 16 | 304 | 6.4 | 138 | --- | 900 | 911 | 205 |
| 4 | # SDB-10 | 32 | 288 | 6.4 | 138 | --- | 900 | 911 | 205 |
| 5 | # LB | 0 | 320 | - | 160 | 50 | 893 | 903 | 204 |
| 6 | SDLB-2.5 | 8 | 312 | 6.4 | 138 | 50 | 893 | 903 | 204 |
| 7 | # SDLB-5 | 16 | 304 | 6.4 | 138 | 50 | 893 | 903 | 204 |
| 8 | # SDLB-10 | 32 | 288 | 6.4 | 138 | 50 | 893 | 903 | 204 |

### prizma üzerine yükleme l/2 noktasından yapılmıştır. Yükleme hızı 74 N/s’dir. Deney yükleme düzeneği Şekil 2’de verilmiştir.

Şener ve ark. [3], lifli betonun eğilme dayanımı gerilme diyagramının normal betonlardaki gibi açıklanamayacağını belirtmişlerdir. Bu araştırmaya göre, lifsiz ve lifli betonun gerilme diyagramı Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 2. Deney yükleme düzeneği

Kiriş eğilmesindeki gerilme dağılımını belirlemek için aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır.

- Çekmede gerilme-uzama orantılı değildir.

- Lifli beton çekme ve basınçta farklı davrandığı için tarafsız eksen ağırlık merkezi değildir.

- Elastik davranış varsayımı ile bulunan eğilme çekmesi direk çekmenin 3 katına yakındır.

- Gerçekte olmadığı halde elastik davranışı tasarımda kullanmak yeterlidir [3].

Lifli betonda;

Moment

M=Ps4	(1)

Kuvvet kolu

z1=3d5	(2)

Çekme bölgesindeki gerilmenin bileşkesi

T1=5Pl12d	(3)

σ=2Pl3bd2	(4)

olarak elde edilir.

Şekil 3. Kiriş eğilmesinde (a) lifli beton, (b) lifsiz beton gerilme dağılımı

Lifsiz betonda ise; Kuvvet kolu z2=2d3, çekme bölgesindeki gerilmenin bileşkesi ise T2=3Pl4d, σ=2Pl3bd2’dir.

Burada;

P : Kırılma yükü (N),

l : Mesnetler arası açıklık (mm),

b : Kırılma kesitinin ortalama genişliği (mm),

d : Kırılma kesitinin ortalama yüksekliği (mm),

T : Çekme bölgesindeki gerilme.

# 3. deneysel bulgular ve tartışma

Beton prizmalar üzerinde yapılan eğilme deneyi sonucunda; Lifsiz betonlarda gevrek kırılma meydana gelmiş ve iki parçaya ayrılmışlar, lifli betonlarda ise çatlamalar oluşmuş ancak elastik çökme meydana gelerek hemen iki parçaya ayrılmayıp az da olsa yük taşımaya devam etmişlerdir. Prizmalarda görülen bu kırılma bir çok araştırmayla paralellik göstermektedir. SDB’da gevrek kırılma daha belirgin olarak görülmektedir. SD, lifli betonlarda aderansı artırıcı bir etki gösterdiğinden prizmalarda meydana gelen gerilme çatlakları maksimum eğilme gerilmesinin olduğu bölgede yoğunlaşmıştır. Deney sonuçlarının, aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde, SD kullanım oranı artıkça lifsiz betonun eğilme dayanımında bir azalma meydana gelmiştir. Bu durum, Şekil 4’ten de görüleceği gibi 120 günlük eğilme dayanımlarında daha nettir. 28. ve 90. günlerde % 2.5 SD oranı için bir artış olmuş; Ancak, % 5 ve % 10 oranlarında aksine bir azalma meydana gelmiştir.

SD katkısının % 2.5 olduğu 28 günlük lifsiz betonlarda, KB’a göre % 8.7’lik bir artış olurken, % 5 ve 10 SD katkılı lifsiz betonlarda aksine KB’a göre % 1.7 ve % 19.8’lik bir düşüş yaşanmıştır. 90 günlük SDB’larda, KB’a göre sadece % 2.5 katkı oranında         % 10’luk bir artış yaşanmış, diğer oranlarda önemli bir değişiklik olmamıştır. 120 günlük SDB’larda ise sırasıyla KB’a göre % 2.5 katkı oranında % 7.1, % 5 katkı oranında % 12.7 ve % 10 katkı oranında da      % 24.1’lik bir düşüş olmuştur.

| Sadece çelik lif katılması ile 28 günlük betonun eğilme dayanımında KB’a göre % 6.3, 90 günlükte % 2.5 ve 120 günlükte de % 1.3’lük bir artış meydana gelmiştir (Şekil 5). Lifli betonlarda SD katkısının kullanılmasıyla birlikte, 28 günlük % 2.5 SDLB’un eğilme dayanımında LB’a göre % 3.7’lik, % 5 SDLB’da % 21.1 ve % 10 SDLB’da da % 23.5’lik bir artış olmuştur. 90 günlük % 2.5 SDLB’da % 14.8, % 5 SDLB’da % 24.2 ve % 10 SDLB’da da % 30.8’lik bir artış meydana gelmiştir. Aynı şekilde 120 günlük % 2.5 SDLB’da % 3.5, % 5 SDLB’da % 13.2 ve % 10 SDLB’da da % 18.3’lük bir artış olmuştur. En yüksek eğilme dayanımını 90 günlük ve % 10 SDLB’lar vermiştir. Tablo 3. Lifsiz ve lifli betonların eğilme dayanımı değerleri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton yaşı (gün) | SD Oranı (%) | Lifsiz Beton |  | Lifli Beton |  |
|  |  | Ortalama (MPa) | Standart Sapma | Ortalama (MPa) | Standart Sapma |
| 28 | 0 2.5 5 10 | 4.60 5.00 4.52 3.69 | 0.61 0.61 0.80 1.61 | 4.89 5.07 5.92 6.04 | 0.22 0.13 0.21 0.29 |
| 90 | 0 2.5 5 10 | 5.20 5.72 5.16 5.25 | 1.12 0.82 1.15 1.83 | 5.33 6.12 6.62 6.97 | 0.57 0.11 0.22 0.12 |
| 120 | 0 2.5 5 10 | 5.60 5.20 4.89 4.25 | 3.58 1.08 1.63 2.42 | 5.67 5.87 6.42 6.71 | 0.14 0.13 0.10 0.28 |

Şekil 4.  Lifsiz betonların SD oranı-eğilme dayanımı ilişkisi

# sonuçLAR

Beton prizmalar üzerinde yapılan eğilme deneyi sonucunda;

- Lifsiz betonlarda gevrek kırılma olmuş ve prizmalar iki parçaya ayrılmışlar.

- Betonlara çelik lif ilave edilmesi göçme gevrekliğini azalmıştır.

SD kullanım oranı artıkça lifsiz betonun eğilme dayanımında azalma meydana gelmiş; Ancak lifli betonun eğilme dayanımında aksine bir artış olmuştur.

Şekil 5. Lifli betonların SD oranı-eğilme dayanımı ilişkisi

- SD, lifli betonlarda aderansı artırıcı bir etki göstermiş ve bundan dolayı prizmalarda meydana gelen gerilme çatlakları maksimum eğilme gerilmesinin olduğu bölgede yoğunlaşmıştır.

- SD ilavesi betonların eğilme dayanımlarında ilk 90 gün için bir artış sağlarken, daha sonraki yaşlarda bu artış oranı düşmüştür.

KAYNAKLAR

- Yeğinobalı, A., “Silis Dumanı ve Çimento ile Betonda Katkı Maddesi Olarak kullanılması”, TÇMB/AR-GE/ Y01.01 3.Baskı, Ankara, 2003.

- Arslan, A., ve Ulucan, Z., “Çelik Liflerin Erken Yaştaki Betonarme Kirişlerin Göçmesine Etkisi” İMO Teknik Dergi, Cilt 8, No 4, 1507-1515, 1997.

- Şener, S., Begimgil, M. and Belgin, A. “ Size Effect on Failure of Concrete Beams With and Without Steel Fibers” ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, 14, 5 , 436-440, 2002.

- Khayat,K.H. and Aitcin P.C., “Silica Fume in Concrete: an Overview”, ACI SP-132, 835-865, ACI , Detroit, 1992.

- Tokyay, M., Ramyar, K., Turanlı, L., “Polipropilen ve Çelik Lifli Yüksek Dayanımlı Betonların Basınç ve Çekme Yükleri Altındaki Davranışları”, 2. Ulusal Beton Kongresi, Yüksek Dayanımlı Beton, İstanbul, 303-320, 1991.

- Taşdemir, M. A., Bayramov, F., İlki, A., Yerlikaya, M., “Prefabrik Elemanlar İçin Çelik Tel Donatılı Betonlar” Beton Prefabrikasyon Dergisi, No 63, 5-12, 2002.

- Sancak, E., Ünal, O., “Hafif Betonda Çelik Lif Kullanımının Beton Özelliklerine Etkisi”, A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 2, 1, 79-88, 2000.

- Arıoğlu, E., Arıoğlu, B., Girgin, C., “Tünellerde Çelik Lifli Püskürtme Beton Kaplama Tasarımı Mekanik Büyüklükler ve Kalite Kontrol İlkeleri” Çelik Tel Donatılı Betonlar Sempozyumu, Sabancı Center, İstanbul, 1999.

- Şimşek, O., Beton ve Beton Teknolojisi,  Seçkin Basım ve Dağıtım, Ankara, 2004.

- Ezeldin, A. and Balaguru, P., “Bond Behavior of Normal and High-Strength Fiber Reinforced Concrete” ACI Materials Journal, v. 86, n.5, 515-524, 1989.

- TS 802, Beton Karışımı Hesap Esasları, TSE, Ankara, 1985.

- TS 10514, Çelik Telleri Betona Karıştırma ve Kontrol Kuralları, TSE, Ankara, 1992.