Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der.
J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.

Cilt 20, No 3, 297-303, 2005

Vol 20, No 3, 297-303, 2005
S. Ergüney vd.


TİCARİ PLASTİKLERİN
KALIPTA AKIŞ BOYLARININ İNCELENMESİ

Sami ERGÜNEY*, Çetin KARATAŞ* ve Süleyman SARITAŞ**

*Makine Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar, Ankara, cetink@gazi.edu.tr
**Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Maltepe, Ankara,  ssaritas@gazi.edu.tr
(Geliş/Received: 01.10.2004; Kabul/Accepted: 07.04.2005)

ÖZET

En çok kalıplanan plastikler ticari plastiklerdir. En çok kullanılan ticari plastikler şunlardır: Alçak yoğunluklu polietilen (AYPE), yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE), polistiren (PS)ve poliproplendir (PP). Kalıp tasarımında plastiğin akış uzunluğunun bilinmesi önemlidir. Bu değerlere göre kalıbın dolup dolmayacağı tahmin edilebilir. Bu amaçla,  spiral kanal içeren bir kalıpta ve farklı enjeksiyon parametrelerinde (silindir sıcaklığı, enjeksiyon ba​sıncı, enjeksiyon debisi ve kalıp sıcaklığı) plastiklerin akış özellikleri incelenmiştir. Enjeksiyon  parametrelerinin değerleri artıkça akış uzunluğu artmıştır. En uzun akış sırasıyla polistren (450mm), poliproplen (428mm), yüksek yoğunluklu polietilen (341mm) ve alçak yoğunluklu polietilen (324mm) olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kalıplanabilirlik, enjeksiyon kalıplama, ticari plastikler.
INVESTIGATION OF MOULDABILITY OF COMMERCIAL PLASTICS

ABSTRACT

Most widely moulded plastics are commercial plastics. The most widely used commercial plastics are: low- density polyethylene (LDPE), high- density polyethylene (HDPE), polystrene (PS) and polypropylene (PP). In the design of a plastic injection mould, the information on the yield lengths of  plastics are important. According to these yield values, mould filling can be estimated. For this purpose, the yield properties of plastics in a mould containing spiral channels have been investigated under various injection parameters (cylider temperature, injection presure, injection flow rate and mould temperature). The yield length increased with insreasing values of injection parameters. The longest flow lengths are: polystyrene (450 mm), polypropylene (428 mm), high-density polyethylene (341 mm) and low density-polyethylene (324 mm).

Keywords: Mouldability, injection moulding, commercial plastics.
1. GİRİŞ

Günlük hayatımıza girmiş ve hayati önemi oldukça  fazla olan parçaların büyük bir bölümü plastik madde​lerden üretilmektedir [1-2]. Günümüz teknolojisinde plastik üretimi yapan firmalar tüketici taleplerini karşı​lamak, plastiklere ilave özellikler kazandırmak, maliyeti düşürebilmek ve pazarda söz sahibi olabil​mek için süratle çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu çalışma​lardan biri de kalıplananabilirliğin araştırılması​dır. Ka​lıp tasarımında, plastiklerin akış oranının ve basıla​bi​lir​lik özelliklerinin bilinmesi önem teşkil etmektedir. Ba​sılabilirlik deneyleri ISO standardalarına uygun imal edilmiş spiral kalıp kullanılarak yapılmaktadır [3]. 

Çeşitli plastik üreticisi firmaları, termoplastiklerin basılabilirlikleriyle ilgili çalışmalar yaparak, ürünle​rinin daha iyi akış oranı gösterdiğini, basılabilirliğinin iyi olduğunu iddia ederek kalıp tasarımcılarına  yol gösterici bazı değerler ve şekiller vermeğe çalışmış​lar​dır [5,6,8].
Daha önceki yapılan çalışmalarda kullanılan kalıpların spiral genişliği her çalışmada farklılık göstermiştir. Kalıptaki spiral yüksekliği, silindir sıcaklığı ve basınç artıkça akış uzunluğunun da lineer olarak arttığı, mal​zemeden malzemeye akışın farklılık gösterdiği belirtil​miştir [4-11]. Ayrıca akış iyileştiricilerinin de spiral a​kış boyu üzerinde önemli etkisi olduğu belirtilmektedir [6].
Yapılan bu çalışmada, spiral kalıp tasarımı ve imalatı yapılarak, enjeksiyon parametrelerinden enjeksiyon sıcaklığı, enjeksiyon basıncı, enjeksiyon debisi ve ka​lıp sıcaklığı değiştirilerek, enjeksiyon işlemi esna​sın​da plastiğin kalıp içerisindeki akış davranışları ince​lenmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT
2.1.  Kullanılan Plastikler

Bu çalışmada ticari plastiklerden alçak yoğunluklu polietilen (AYPE), yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE), poliproplen (PP) ve polisitren (PS) kullanıl​mıştır.  Kullanılan plastiklerin özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.
	Çizelge 1. Kullanılan plastikler ve özellikleri

	Polimer adı
	Üretici firma
	Özgül ağırlık

(g/cm3)
	Eriyik sıcaklık aralığı (oC)
	Ergime akış indeksi (g/10dk)
	Çekme oranı (%)
	Kalıp sıcaklığı(oC)

	AYPE (I 20)
	Petkim
	0.91-0.93
	210-250
	2.0-5.0
	1.5-2.5
	20-60

	YYPE (I 668)
	Petkim
	0.94-0.96
	220-280
	4.4-6.5
	1.5-2.5
	20-60

	PP
	Petkim
	0.90
	220-280
	4.0-6.0
	1.5-2.5
	20-70

	PS
	Basf
	1.05
	220-280
	2.0-5.0
	0.3-0.6
	15-50


2.2. Enjeksiyon Makinesi
Plastikler, ARBURG 220S Allrounder 250-60 plastik enjeksiyon makinesinde basılmıştır. 

2.3. Enjeksiyon Kalıbı

Plastikler, spiral şeklinde kanal içeren bir kalıpta basılmıştır. Kalıp, ASTM D 3123 (98) standartlarına göre tasarlanmış ve imal edilmiştir (Şekil 1).[image: image1.png]Spiral Kanal detay! (tek tarafli)
Spiral kanal bayu (2180mm)




2.4. Kalıp Şartlandırıcı

Kalıbın baskı süresince sıcaklığının sabit kalması için TOOL-TEMP TT-157 E marka kalıp şartlandırıcı kullanılmıştır. 

3. DENEYİN YAPILIŞI
Dört farklı ticari plastiklerin, enjeksiyon parametrele​rinin basılabilirlik ve akış uzunluğu üzerinde etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, plastik enjeksiyon makine​sine bağlanan spiral bir kanal içeren kalıpta, enjeksi​yon sıcaklığı, enjeksiyon basıncı ve enjeksiyon debisi​nin plastikler üzerindeki etkilerini gözlemlemek için numuneler basılmış ve akış boyları ölçülmüştür. 
Deneye başlamadan önce, kalıptaki su kanallarına hortumlar geçirilmiş ve kalıbın ısınması için kalıp şartlandırıcıya yağ konularak kalıbın 30-33 oC olması sağlanmıştır. 

Deney esnasında her parametreden üç'er numune alınmıştır.Enjeksiyon sıcaklığı, enjeksiyon basıncı ve enjeksiyon hızına bağlı akış uzunluklarının araştırıl​dığı bu deneyde; Arburg firmasının plastikler için tav​siye ettiği değerlerin iki alt ve üst değerleri alınmıştır (Çizelge 2). 

[image: image2.png]



4. SONUÇ VE TARTIŞMA

	Çizelge 2. Arburg firmasınca tavsiye edilen çalışma aralıkları

	Polimer adı
	Eriyik sıcaklık aralığı (oC)
	Basınç aralığı
(bar)
	Enjeksiyon debisi
(cm³/s)

	AYPE (I 20)
	210-250
	600-1350
	10-15

	YYPE (I 668)
	220-280
	600-1350
	10-15

	PP
	220-280
	800-1400
	10-20

	PS
	220-280
	650-1550
	10-25


Akış uzunluğu ölçülmeye başlamadan önce ilgili mal​zemelerin ergime akış indisleri kılcal rheometrede öl​çülmüştür. Ölçüm sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir.

	Çizelge 3.  Plastiklerin ölçülen ergime akış indisleri

	Plastikler
	AYPE
	YYPE
	PP
	PS

	Ergime akış indisleri (g/10dk)
	2,2
	4
	4,2
	9,8


Çizelge 2’den alınan enjeksiyon parametrelerinin  en alt değerlerinde hiç plastik basılmadığı yada sadece yolluğun basıldığı görülmüştür. Üst değerlerde ise, akış uzunluklarında fazla değişiklik olmadığı, yüksek enjeksiyon sıcaklığı uygulandığında malzemede koku ve yanma meydana geldiği ve numunenin kalıptan çıkarılması esnasında yolluğun koptuğu gözlenmiştir. Basıncın daha üst değerlerinde ise akış boyunun uzaması ile birlikte çapaklanma meydana geldiği saptanmıştır. 

Poliproplenin enjeksiyon parametrelerine göre akış davranışları Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2-a ve b’den anlaşılacağı gibi sıcaklığın ve basıncın artmasıyla akış boyunun da aynı şekilde arttığı görülmüştür. Şekil 2-c’ de görüldüğü gibi debi 15cm³/s’den yüksek değer​lere çıkıldığında  eğimin azaldığı gözlenmektedir. 
Tony ve John'un poliproplen malzemesinin, spiral yüksekliğinin spiral akış uzunluğuna etkisini araştır​dığı çalışmada; spiral yüksekliği 1.6 mm ve genişliği 10 mm alındığında plastiğin akış boyunun 540 mm olduğunu belirtilmektedir  [7]. Yapılan bu çalışmada ise en uzun boy 428 mm olarak ölçülmüştür. Aradaki farkın; Tony ve John'un spiral genişliğinin 10 mm olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
[image: image3.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

"Borealis" firmasının ticari amaçla yaptığı çalışmada, 230°C malzeme sıcaklığı, 140 bar basınç, spiral yük​sekliğini 1 mm ve genişliğini 10 mm alınan deney kalıbında plastiğin akış boyu, orta şiddetli akış iyileştiriciyle 260 mm olduğunu belirtilmektedir [6]. Yaptığımız bu çalışmada ise deney kalıbı ölçüleri hariç, 1400 bar 230°C de malzemenin akış boyu 328 mm elde edilmiştir. Aradaki farkın spiral kanal geniş​liğinden, yüzey pürüzlülüğünden ve akış iyileştirici​lerden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Alçak yoğunluklu polietilenin deney sonuçları Şekil 3’de verilmiştir. Şekilden de anlaşıldığı gibi basınç, sıcaklık ve debi değerlerinin yükselmesi ile akış uzun​luğu artmaktadır. Sıcaklık ve basıncın artmasıyla akış uzunluğu  da doğrusal olarak artmıştır. Yüksek sıcak​lıklarda parçanın kalıptan çıkarılması sırasında yol​luğun koptuğu ve  basıncın artması ile de çöküntülerin meydana geldiği gözlenmiştir. Enjeksiyon debisinde 15 cm³/s’den yukarı değerlere çıkılmasıyla akış uzun​luğunda fazla bir değişim olmamıştır.
Yüksek yoğunluklu polietilende  de düşük yoğunluklu polietilende olduğu gibi sıcaklık, basınç ve hızdaki değişimler benzerlik gösterdiği gözlenmiştir (Şekil 4). Enjek​siyon debisinde AYPE’de olduğu gibi 15 cm³/s’den yüksek değerlerde fazla bir değişim göz​len​memiştir. Ancak yüksek sıcaklıklarda çöküntü ve geç soğuma olmasına rağmen kalıptan çıkarılma sırasında AYPE’de olduğu gibi yollukta kopma olmamıştır.
[image: image4.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Polistren deney sonuçları Şekil 5’de verilmiştir. Aşağıdaki grafiklerden de anlaşılacağı gibi PS, diğer plastiklerden daha düşük bir sıcaklıkta basılmasına rağmen daha uzun bir akış özelliğine sahip olduğu gö​rülmektedir. Bu akış uzunluğunun fazla olması, ergi​me akış indisinin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. PS sıcaklık ve basınç değişimleri ile diğerlerinden  daha yüksek bir eğimle arttığı görül​mektedir. Ancak basınç, debi ve sıcaklığın artması ile parçada boncuklanma ve aşırı derecede çöküntü meydana gelmekte ve bunlarda görüntü ve dayanım açısından istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır. 

[image: image5.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

600

800

1000

1200

1400

1600

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Mitsubishi firmasının[5]; Lupital marka malzeme sıcaklığı arttırılarak çeşitli plastiklerin akış uzun​luğu​nun karşılaştırılması çalışmasında, polistirenin  spiral kalıpta akış boyunu 480 mm olarak ölçmüşlerdir [5]. Yaptığımız çalışmada 450 mm olarak akış boyu ölçül​müştür. Aradaki farkın üretici firmaların ürettiği farklı PS malzemeden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Bu çalışmada basılan tüm plastiklerin, sıcaklık akış boyu değerlerinin birbirine göre değişimleri Şekil 6’da  verilmiştir. Burada basınç 1000 bar,  enjeksiyon debisi 15 cm³/s ve kalıp sıcaklığı 32ºC sabit tutulmuştur. Söz konusu bu değerler deneyde yer alan bütün plastiklerde ortak bir değer aralığındadır.  Görüldüğü üzere PS en iyi akışa ve basılabilirlik özelliklerine sahip olduğu, AYPE ile YYPE nin ise birbirine yakın ve diğerlerine göre düşük akış özelliğine sahip olduğu gözlenmektedir.  Bunun sebebi de malzemelerin farklı ergime akış indislerine sahip olmalarından kaynaklanabilir.

[image: image6.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon basıncının artması ile akış boyunun da arttığı önceki grafiklerde görülmüştü, Şekil 7’de plastiklerin birbirlerine göre basınç-akış uzunluğu arasındaki ilişki gösterilmektedir. Burada yine debi, silindir ve kalıp sıcaklığı sabit ve ortak değer aralığında tutulmuştur. Burada görüleceği gibi YYPE ile AYPE birbirine yakın değerlerde bir yol izlediği görülmektedir. Ancak AYPE 1400 bar civarında bir sapma göstermiştir.
[image: image7.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

600

800

1000

1200

1400

1600

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC


[image: image8.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

190

200

210

220

230

240

250

260

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisinin etkisi ise  Şekil 8’de görüldüğü gibi akış uzunluğunda sıcaklık ve basınç kadar  etkisi görülmemektedir. 10-15cm³/s arası debi bütün plastik​ler için ideal bir değer aralığı olarak görülmektedir.
Poliproplen malzemesi için kalıp sıcaklığının 32-50-75ºC deki basınç-akış boyu grafiği Şekil 9’da görül​mektedir. Grafikten de anlaşılacağı gibi kalıp sıcaklı​ğının akış boyu üzerinde fazla bir etkisi bulunmamak​tadır. Ancak basılan numunelerde yüksek kalıp sıcak​lıklarında çöküntü olduğu gözlemlenmiş ve bu neden​le kalıp sıcaklığının daha çok parçanın yüzey kalitesi​ne etki ettiği düşünülmektedir. Bu sonuç diğer plastik​lerde de gözlemlenmiştir.

Çalışmanın gerçekleştirildiği enjeksiyon makinesinin basınç-zaman grafiği Şekil 10’da görülmektedir. Bu grafikte polistren 230ºC de 1200 bar basınçta ve 15cm³/s debi ile basılmıştır.
[image: image9.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Enjeksiyon debisi(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

[image: image10.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Sonuç olarak enjeksiyonda kalıplanabilirlik ve plas​tiklerin akış özellikleri basılan kalıbın yolluk tasa​rımı​na, kalıp boşluğu geometrisine, kalınlığına, akış uzun​luğuna ve yüzey pürüzlüğüne bağlıdır. Enjeksiyon pa​rametreleri artıkça akış oranı da artmaktadır. Malze​melere göre farklılık gösteren akışın ergime akış indeksleriyle doğru orantılı olduğu indeksi yüksek olanın akış uzunluğunun da yüksek olduğu gözlen​miştir.
5. SONUÇ

1- Silindir sıcaklığının artmasıyla plastiklerin akış boyu da artmaktadır.

2- Enjeksiyon basıncının artmasıyla akış boyu artmaktadır.

3- Enjeksiyon debisi ve buna bağlı olarak da akış yolunun kesit alanının artmasıyla plastiğin akış uzunluğu da artmaktadır.

4- Kalıp sıcaklığı akış boyundan çok parçanın yüzey kalitesine etki etmektedir.

5- Plastiğin ergime akış indisine bağlı olarak akış uzunluğu  artmakta veya azalmaktadır.

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, Gazi Üniversitesi İleri Araştırma ve Eğitim Programları tarafından yürütülen D.P.T. 2001K120590 nolu proje çerçevesinde satın alınan Arburg Enjeksiyon Makinesi kullanılarak gerçekleş​tirilmiştir.
KAYNAKLAR

1. Akyüz Ö. F, Plastikler ve Plastik Enjeksiyon Teknolojisine Giriş,  PAGEV Yayınları,  İstan​bul, 1999.
2. Uzun İ , Hacim Kalıpçılığı, Milli Eğitim Basım​evi, İstanbul,1984.
3. ISO 294/1-1996, Termoplastiklerin Enjeksiyonla Kalıplanması.

4. Turaçlı H, Enjeksiyoncunun El Kitabı, PAGEV Yayınları,  İstanbul, 1999.
5. Lupital, Mutsbishi Engineering-Plastic Corporation.  

6. Borealis A/S, Lyngby Hovedgade 96, DK-2800 Kongens, Denmark.
7. Goof, J., Whelen T., Injection Molding of Engineering Termoplastic, Newyork, 1990.
8. Dainippon Ink and Chemicals, Tokyo, Japan.
9. Kar Ali İ., Polisitren, Polietilen, Poliproplen Plastiklerinin Enjeksiyon Parametrelerinin Akış Uzunluğuna Etkisi, G.Ü. Fen Bil. Enst. Yük. Lis. Tezi, Ankara.
10. WS2 Coatings Limited Unit ID, HOM Ind, Estatet, Holme on Spalding Moor, Newyork. 

11.
Rosato Donald R, Rosato Dominick. V,  Injection Moulding Handbook, Second Edition, Chapman & Hall, USA, 1999.
Şekil 1. Spiral kanallı kalıp detayı 








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Şekil 2. Poliproplende enjeksiyon parametrelerinin akış uzunluğuna etkisi (a- Sıcaklığın akış boyuna etkisi: 15cm³/s enjeksiyon debisi ve 32ºC sabit kalıp sıcaklığında, b- Basıncın akış boyuna etkisi: 15cm³/s enjeksiyon debisi ve 32ºC sabit kalıp sıcaklığında, c- Debinin akış boyuna etkisi: 230ºC sabit silindir ve 32ºC sabit kalıp sıcaklığında )





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





a





Şekil 2. Devam ediyor





c





b





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





c 





b 





a 





Şekil 3. Alçak yoğunluklu polietilen de enjeksiyon parametrelerinin akış uzunluğuna etkisi (a- Sıcaklığın akış boyuna etkisi: 15cm³/s enjeksiyon debisi ve 32ºC sabit kalıp sıcaklığında, b- Basıncın akış boyuna etkisi: 15cm³/s enjeksiyon debisi ve 32ºC sabit kalıp sıcaklığında, c- Debinin akış boyuna etkisi: 230ºC sabit silindir ve 32ºC sabit kalıp sıcaklığında )





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





a





b





c





Şekil 4. Yüksek yoğunluklu polietilende enjeksiyon parametrelerinin akış uzunluğuna etkisi (a- Sıcaklığın akış boyuna etkisi: 15cm³/s enjeksiyon debisi ve 32ºC sabit kalıp sıcaklığında, b- Basıncın akış boyuna etkisi: 15cm³/s enjeksiyon debisi ve 32ºC sabit kalıp sıcaklığında, c- Debinin akış boyuna etkisi: 230ºC sabit silindir ve 32ºC sabit kalıp sıcaklığında )





Şekil 5. Polistrende enjeksiyon parametrelerinin akış uzunluğuna etkisi (a- Sıcaklığın akış boyuna etkisi: 15cm³/s enjeksiyon debisi ve 32ºC sabit kalıp sıcak�lığında, b- Basıncın akış boyuna etkisi: 15cm³/s en�jeksiyon debisi ve 32ºC sabit kalıp sıcaklığında, c- Debinin akış boyuna etkisi: 230ºC sabit silindir ve 32ºC sabit kalıp sıcaklığında )





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





b





a





c





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





Şekil 6. Silindir sıcaklığının AYPE, YYPE, PP ve PS’nin akış uzunluğuna etkisi





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





Şekil 7. Enjeksiyon basıncının AYPE, YYPE, PP ve PS ’nin akış uzunluğuna etkisi





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





Şekil 8. Enjeksiyon debisinin AYPE, YYPE, PP ve PS’nin akış uzunluğuna etkisi





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





Şekil 9. Poliproplen’de kalıp sıcaklığının basınç-akış boyu etkisi





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





Şekil 10. Arburg plastik enjeksiyon makinesi grafik ekranı
























































[image: image11.emf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

600 bar 800 bar

1000 bar 1200 bar

1400 bar 1600 bar

[image: image12.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

5

10

15

20

25

30

35

40

45

enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

[image: image13.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

800

1000

1200

1400

1600

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

[image: image14.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

160

170

180

190

200

210

220

230

240

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

[image: image15.wmf]50

100

150

200

250

300

350

400

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

YYPE

AYPE

PP

PS

[image: image16.wmf]150

200

250

300

350

400

450

600

800

1000

1200

1400

1600

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

YYPE

AYPE

PP

PS

[image: image17.wmf]100

150

200

250

300

350

400

450

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

YYPE

AYPE

PP

PS

[image: image18.wmf]150

200

250

300

350

400

600

800

1000

1200

1400

1600

basınç(bar)

Akış boyu (mm)

kalıp 32ºC

kalıp 50ºC

kalıp 75ºC

[image: image19.png]


[image: image20.png]Spiral Kanal detay! (tek tarafli)
Spiral kanal bayu (2180mm)



[image: image21.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

190

200

210

220

230

240

250

260

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

[image: image22.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

[image: image23.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

600

800

1000

1200

1400

1600

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

[image: image24.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

[image: image25.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

600

800

1000

1200

1400

1600

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

[image: image26.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

[image: image27.emf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

600 bar 800 bar

1000 bar 1200 bar

1400 bar 1600 bar

[image: image28.wmf]50

100

150

200

250

300

350

400

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

YYPE

AYPE

PP

PS

[image: image29.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

160

170

180

190

200

210

220

230

240

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

[image: image30.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

[image: image31.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Enjeksiyon debisi(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

[image: image32.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

800

1000

1200

1400

1600

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

[image: image33.wmf]150

200

250

300

350

400

450

600

800

1000

1200

1400

1600

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

YYPE

AYPE

PP

PS

[image: image34.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

5

10

15

20

25

30

35

40

45

enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

[image: image35.wmf]100

150

200

250

300

350

400

450

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

YYPE

AYPE

PP

PS

[image: image36.wmf]150

200

250

300

350

400

600

800

1000

1200

1400

1600

basınç(bar)

Akış boyu (mm)

kalıp 32ºC

kalıp 50ºC

kalıp 75ºC

[image: image37.png]1309 enjeksiyon zanani asildi, U305 ulasilamad:

Elcl aArBuRG
e = L0 s {3011= 7.059 con UiGsZ _1.s4 bom 1055 1236 bar

[enjeksigon non .

[har
200
[Engebs . gerork
s

o 2000
E ree
lotcens L&

0,000 10,000]

enjeksiyon hacmi

[zaman cksent

fis)
0,00 3.50| NEnjeksiyon  Utal.basi. Wbokonpr.  Hmal alma

Tzinti © © -asne 3000 1

input: 0114000 Panel arsivlenesi fktir




_1182778977.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		159		165		173		180		185		193		199		213		214

		800		191		203		208		219		227		231		238		249		276

		1000		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		1200		276		264		275		283		291		295		306		315		323

		1400		284		287		286		294		304		300		312		319		323

		1600		311		301		292		302		307		314		320		334		341



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

151

187

218

247

277

303



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		187		218		247		277		303

		220ºC		191		228		276		284		311

		230ºC		203		236		264		287		301

		240ºC		208		245		275		286		292

		250ºC		219		251		283		294		302

		260ºC		227		260		291		304		307

		270ºC		231		266		295		300		314

		280ºC		238		276		306		312		320

		290ºC		249		281		315		319		334

		300ºC		276		292		323		323		341



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

151

159

165

173

180

185

193

199

213

214



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		133		151		170		187		205

		10		184		209		224		238		245

		15		198		234		264		296		294

		20		208		245		276		296		292

		25		213		249		283		297		297

		30		221		253		285		294		298

		35		230		262		291		294		302

		40		243		272		301		295		303

		45		251		284		300		300		305



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

108

152

164

172

182

195

204

204

203



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Debi-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Debisi(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Debi-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

151

209

234

245

249

253

262

272

284



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (Debi:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

165

203

246

264

287

301



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

218

228

236

245

251

260

266

276

281

292



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		151		159		165		173		180		185		193		199		213		214				5		108		133		151		170		187		205

		800		187		191		203		208		219		227		231		238		249		276				10		152		184		209		224		238		245

		1000		218		228		236		245		251		260		266		276		281		292				15		164		198		234		264		296		294

		1200		247		276		264		275		283		291		295		306		315		323				20		172		208		245		276		296		292

		1400		277		284		287		286		294		304		300		312		319		323				25		182		213		249		283		297		297

		1600		303		311		301		292		302		307		314		320		334		341				30		195		221		253		285		294		298

																										35		204		230		262		291		294		302

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		204		243		272		301		295		303

		600						160																		45		203		251		284		300		300		305

		800						203

		1000						236						hız 15cm³/sn

		1200						269

		1400						287

		1600						296

		kalıp 75ºC

		600						171

		800						207

		1000						240

		1200						275

		1400						302

		1600						300

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		165		170		201		235

		800		203		205		240		285

		1000		246		238		278		327

		1200		264		274		306		369

		1400		287		274		328		410

		1600		301		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												218		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		151		143		182		201

		10		209		200		237		290

		15		234		230		277		323

		20		245		236		286		335

		25		249		243		295		337

		30		253		252		301		354

		35		262		264		316		363

		40		272		276		335		392

		45		284		287		339		415





Sayfa2

		

		PS												PP												AYPE												YYPE

		basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu

		600		160ºC		15		32		21				600		210ºC		15		32		180				600		190ºC		15		32		135				600		210ºC		15		32		151

		800		160ºC		15		32		75				800		210ºC		15		32		216				800		190ºC		15		32		166				800		210ºC		15		32		187

		1000		160ºC		15		32		93				1000		210ºC		15		32		252				1000		190ºC		15		32		204				1000		210ºC		15		32		218

		1200		160ºC		15		32		128				1200		210ºC		15		32		280				1200		190ºC		15		32		233				1200		210ºC		15		32		247

		1400		160ºC		15		32		146				1400		210ºC		15		32		302				1400		190ºC		15		32		266				1400		210ºC		15		32		277

		1600		160ºC		15		32		160				1600		210ºC		15		32		313				1600		190ºC		15		32		285				1600		210ºC		15		32		303

		600		170ºC		15		32		93				600		220ºC		15		32		192				600		200ºC		15		32		147				600		220ºC		15		32		159

		800		170ºC		15		32		135				800		220ºC		15		32		230				800		200ºC		15		32		180				800		220ºC		15		32		191

		1000		170ºC		15		32		152				1000		220ºC		15		32		267				1000		200ºC		15		32		215				1000		220ºC		15		32		228

		1200		170ºC		15		32		178				1200		220ºC		15		32		298				1200		200ºC		15		32		246				1200		220ºC		15		32		276

		1400		170ºC		15		32		197				1400		220ºC		15		32		310				1400		200ºC		15		32		275				1400		220ºC		15		32		284

		1600		170ºC		15		32		211				1600		220ºC		15		32		326				1600		200ºC		15		32		289				1600		220ºC		15		32		311

		600		180ºC		15		32		134				600		230ºC		15		32		201				600		210ºC		15		32		155				600		230ºC		15		32		165

		800		180ºC		15		32		155				800		230ºC		15		32		240				800		210ºC		15		32		188				800		230ºC		15		32		203

		1000		180ºC		15		32		185				1000		230ºC		15		32		278				1000		210ºC		15		32		224				1000		230ºC		15		32		236

		1200		180ºC		15		32		202				1200		230ºC		15		32		306				1200		210ºC		15		32		257				1200		230ºC		15		32		264

		1400		180ºC		15		32		228				1400		230ºC		15		32		328				1400		210ºC		15		32		285				1400		230ºC		15		32		287

		1600		180ºC		15		32		234				1600		230ºC		15		32		329				1600		210ºC		15		32		304				1600		230ºC		15		32		301

		600		190ºC		15		32		156				600		240ºC		15		32		206				600		220ºC		15		32		162				600		240ºC		15		32		173

		800		190ºC		15		32		186				800		240ºC		15		32		248				800		220ºC		15		32		193				800		240ºC		15		32		208

		1000		190ºC		15		32		215				1000		240ºC		15		32		286				1000		220ºC		15		32		234				1000		240ºC		15		32		245

		1200		190ºC		15		32		243				1200		240ºC		15		32		320				1200		220ºC		15		32		267				1200		240ºC		15		32		275

		1400		190ºC		15		32		265				1400		240ºC		15		32		325				1400		220ºC		15		32		271				1400		240ºC		15		32		286

		1600		190ºC		15		32		278				1600		240ºC		15		32		348				1600		220ºC		15		32		298				1600		240ºC		15		32		292

		600		200ºC		15		32		173				600		250ºC		15		32		217				600		230ºC		15		32		170				600		250ºC		15		32		180

		800		200ºC		15		32		208				800		250ºC		15		32		255				800		230ºC		15		32		205				800		250ºC		15		32		219

		1000		200ºC		15		32		241				1000		250ºC		15		32		294				1000		230ºC		15		32		238				1000		250ºC		15		32		251

		1200		200ºC		15		32		280				1200		250ºC		15		32		329				1200		230ºC		15		32		274				1200		250ºC		15		32		283

		1400		200ºC		15		32		299				1400		250ºC		15		32		342				1400		230ºC		15		32		283				1400		250ºC		15		32		294

		1600		200ºC		15		32		325				1600		250ºC		15		32		352				1600		230ºC		15		32		308				1600		250ºC		15		32		302

		600		210ºC		15		32		192				600		260ºC		15		32		229				600		240ºC		15		32		178				600		260ºC		15		32		185

		800		210ºC		15		32		234				800		260ºC		15		32		270				800		240ºC		15		32		218				800		260ºC		15		32		227

		1000		210ºC		15		32		270				1000		260ºC		15		32		308				1000		240ºC		15		32		257				1000		260ºC		15		32		260

		1200		210ºC		15		32		307				1200		260ºC		15		32		337				1200		240ºC		15		32		278				1200		260ºC		15		32		291

		1400		210ºC		15		32		339				1400		260ºC		15		32		353				1400		240ºC		15		32		285				1400		260ºC		15		32		304

		1600		210ºC		15		32		366				1600		260ºC		15		32		362				1600		240ºC		15		32		312				1600		260ºC		15		32		307

		600		220ºC		15		32		209				600		270ºC		15		32		244				600		250ºC		15		32		185				600		270ºC		15		32		193

		800		220ºC		15		32		256				800		270ºC		15		32		285				800		250ºC		15		32		229				800		270ºC		15		32		231

		1000		220ºC		15		32		303				1000		270ºC		15		32		325				1000		250ºC		15		32		262				1000		270ºC		15		32		266

		1200		220ºC		15		32		327				1200		270ºC		15		32		352				1200		250ºC		15		32		280				1200		270ºC		15		32		295

		1400		220ºC		15		32		380				1400		270ºC		15		32		364				1400		250ºC		15		32		288				1400		270ºC		15		32		300

		1600		220ºC		15		32		401				1600		270ºC		15		32		378				1600		250ºC		15		32		317				1600		270ºC		15		32		314

		600		230ºC		15		32		235				600		280ºC		15		32		258				600		260ºC		15		32		192				600		280ºC		15		32		199

		800		230ºC		15		32		285				800		280ºC		15		32		297				800		260ºC		15		32		236				800		280ºC		15		32		238

		1000		230ºC		15		32		327				1000		280ºC		15		32		342				1000		260ºC		15		32		277				1000		280ºC		15		32		276

		1200		230ºC		15		32		369				1200		280ºC		15		32		363				1200		260ºC		15		32		287				1200		280ºC		15		32		306

		1400		230ºC		15		32		410				1400		280ºC		15		32		383				1400		260ºC		15		32		300				1400		280ºC		15		32		312

		1600		230ºC		15		32		428				1600		280ºC		15		32		398				1600		260ºC		15		32		324				1600		280ºC		15		32		320

		600		240ºC		15		32		253				600		290ºC		15		32		272				600		230ºC		5		32		100				600		290ºC		15		32		213

		800		240ºC		15		32		310				800		290ºC		15		32		316				600		230ºC		10		32		150				800		290ºC		15		32		249

		1000		240ºC		15		32		363				1000		290ºC		15		32		363				600		230ºC		15		32		159				1000		290ºC		15		32		281

		1200		240ºC		15		32		410				1200		290ºC		15		32		385				600		230ºC		20		32		171				1200		290ºC		15		32		315

		1400		240ºC		15		32		437				1400		290ºC		15		32		400				600		230ºC		25		32		183				1400		290ºC		15		32		319

		1600		240ºC		15		32		450				1600		290ºC		15		32		413				600		230ºC		30		32		195				1600		290ºC		15		32		334

		600		230ºC		5		32		145				600		300ºC		15		32		292				600		230ºC		35		32		205				600		300ºC		15		32		214

		600		230ºC		10		32		221				800		300ºC		15		32		338				600		230ºC		40		32		206				800		300ºC		15		32		276

		600		230ºC		15		32		233				1000		300ºC		15		32		388				600		230ºC		45		32		205				1000		300ºC		15		32		292

		600		230ºC		20		32		247				1200		300ºC		15		32		396				800		230ºC		5		32		152				1200		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		25		32		256				1400		300ºC		15		32		413				800		230ºC		10		32		178				1400		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		30		32		272				1600		300ºC		15		32		428				800		230ºC		15		32		198				1600		300ºC		15		32		341

		600		230ºC		35		32		303				600		230ºC		5		32		128				800		230ºC		20		32		203				600		230ºC		5		32		108

		600		230ºC		40		32		299				600		230ºC		10		32		188				800		230ºC		25		32		215				600		230ºC		10		32		152

		600		230ºC		45		32		300				600		230ºC		15		32		202				800		230ºC		30		32		220				600		230ºC		15		32		164

		800		230ºC		5		32		181				600		230ºC		20		32		210				800		230ºC		35		32		237				600		230ºC		20		32		172

		800		230ºC		10		32		259				600		230ºC		25		32		226				800		230ºC		40		32		250				600		230ºC		25		32		182

		800		230ºC		15		32		284				600		230ºC		30		32		237				800		230ºC		45		32		264				600		230ºC		30		32		195

		800		230ºC		20		32		287				600		230ºC		35		32		253				1000		230ºC		5		32		143				600		230ºC		35		32		204

		800		230ºC		25		32		295				600		230ºC		40		32		255				1000		230ºC		10		32		200				600		230ºC		40		32		204

		800		230ºC		30		32		305				600		230ºC		45		32		257				1000		230ºC		15		32		230				600		230ºC		45		32		203

		800		230ºC		35		32		322				800		230ºC		5		32		161				1000		230ºC		20		32		236				800		230ºC		5		32		133

		800		230ºC		40		32		358				800		230ºC		10		32		217				1000		230ºC		25		32		243				800		230ºC		10		32		184

		800		230ºC		45		32		377				800		230ºC		15		32		245				1000		230ºC		30		32		252				800		230ºC		15		32		198

		1000		230ºC		5		32		201				800		230ºC		20		32		251				1000		230ºC		35		32		264				800		230ºC		20		32		208

		1000		230ºC		10		32		290				800		230ºC		25		32		256				1000		230ºC		40		32		276				800		230ºC		25		32		213

		1000		230ºC		15		32		323				800		230ºC		30		32		273				1000		230ºC		45		32		287				800		230ºC		30		32		221

		1000		230ºC		20		32		335				800		230ºC		35		32		287				1200		230ºC		5		32		166				800		230ºC		35		32		230

		1000		230ºC		25		32		337				800		230ºC		40		32		305				1200		230ºC		10		32		215				800		230ºC		40		32		243

		1000		230ºC		30		32		354				800		230ºC		45		32		317				1200		230ºC		15		32		260				800		230ºC		45		32		251

		1000		230ºC		35		32		363				1000		230ºC		5		32		182				1200		230ºC		20		32		271				1000		230ºC		5		32		151

		1000		230ºC		40		32		392				1000		230ºC		10		32		237				1200		230ºC		25		32		273				1000		230ºC		10		32		209

		1000		230ºC		45		32		415				1000		230ºC		15		32		277				1200		230ºC		30		32		279				1000		230ºC		15		32		234

		1200		230ºC		5		32		232				1000		230ºC		20		32		286				1200		230ºC		35		32		288				1000		230ºC		20		32		245

		1200		230ºC		10		32		304				1000		230ºC		25		32		295				1200		230ºC		40		32		302				1000		230ºC		25		32		249

		1200		230ºC		15		32		367				1000		230ºC		30		32		301				1200		230ºC		45		32		312				1000		230ºC		30		32		253

		1200		230ºC		20		32		380				1000		230ºC		35		32		316				1400		230ºC		5		32		183				1000		230ºC		35		32		262

		1200		230ºC		25		32		387				1000		230ºC		40		32		335				1400		230ºC		10		32		214				1000		230ºC		40		32		272

		1200		230ºC		30		32		401				1000		230ºC		45		32		339				1400		230ºC		15		32		286				1000		230ºC		45		32		284

		1200		230ºC		35		32		408				1200		230ºC		5		32		202				1400		230ºC		20		32		296				1200		230ºC		5		32		170

		1200		230ºC		40		32		418				1200		230ºC		10		32		245				1400		230ºC		25		32		300				1200		230ºC		10		32		224

		1200		230ºC		45		32		432				1200		230ºC		15		32		310				1400		230ºC		30		32		305				1200		230ºC		15		32		264

		1400		230ºC		5		32		257				1200		230ºC		20		32		320				1400		230ºC		35		32		306				1200		230ºC		20		32		276

		1400		230ºC		10		32		306				1200		230ºC		25		32		321				1400		230ºC		40		32		310				1200		230ºC		25		32		283

		1400		230ºC		15		32		397				1200		230ºC		30		32		326				1400		230ºC		45		32		311				1200		230ºC		30		32		285

		1400		230ºC		20		32		408				1200		230ºC		35		32		326				1600		230ºC		5		32		202				1200		230ºC		35		32		291

		1400		230ºC		25		32		417				1200		230ºC		40		32		340				1600		230ºC		10		32		227				1200		230ºC		40		32		301

		1400		230ºC		30		32		421				1200		230ºC		45		32		356				1600		230ºC		15		32		300				1200		230ºC		45		32		300

		1400		230ºC		35		32		433				1400		230ºC		5		32		225				1600		230ºC		20		32		303				1400		230ºC		5		32		187

		1400		230ºC		40		32		443				1400		230ºC		10		32		252				1600		230ºC		25		32		309				1400		230ºC		10		32		238

		1400		230ºC		45		32		448				1400		230ºC		15		32		330				1600		230ºC		30		32		306				1400		230ºC		15		32		296

		1600		230ºC		5		32		279				1400		230ºC		20		32		333				1600		230ºC		35		32		310				1400		230ºC		20		32		296

		1600		230ºC		10		32		313				1400		230ºC		25		32		339				1600		230ºC		40		32		314				1400		230ºC		25		32		297

		1600		230ºC		15		32		428				1400		230ºC		30		32		346				1600		230ºC		45		32		320				1400		230ºC		30		32		294

		1600		230ºC		20		32		435				1400		230ºC		35		32		351				600		230ºC		15		50		173				1400		230ºC		35		32		294

		1600		230ºC		25		32		446				1400		230ºC		40		32		357				800		230ºC		15		50		208				1400		230ºC		40		32		295

		1600		230ºC		30		32		442				1400		230ºC		45		32		361				1000		230ºC		15		50		242				1400		230ºC		45		32		300

		1600		230ºC		35		32		441				1600		230ºC		5		32		245				1200		230ºC		15		50		273				1600		230ºC		5		32		205

		1600		230ºC		40		32		455				1600		230ºC		10		32		256				1400		230ºC		15		50		279				1600		230ºC		10		32		245

		1600		230ºC		45		32		463				1600		230ºC		15		32		338				1600		230ºC		15		50		300				1600		230ºC		15		32		294

		600		230ºC		15		50		233				1600		230ºC		20		32		348																1600		230ºC		20		32		292

		800		230ºC		15		50		283				1600		230ºC		25		32		353				basınç:bar												1600		230ºC		25		32		297

		1000		230ºC		15		50		331				1600		230ºC		30		32		358				sıcaklık:ºC												1600		230ºC		30		32		298

		1200		230ºC		15		50		373				1600		230ºC		35		32		367				debi:cm³/sn												1600		230ºC		35		32		302

		1400		230ºC		15		50		403				1600		230ºC		40		32		370																1600		230ºC		40		32		303

		1600		230ºC		15		50		428				1600		230ºC		45		32		374																1600		230ºC		45		32		305

		600		230ºC		15		75		237				600		230ºC		15		50		206																600		230ºC		15		50		160

		800		230ºC		15		75		284				800		230ºC		15		50		243																800		230ºC		15		50		203

		1000		230ºC		15		75		330				1000		230ºC		15		50		282																1000		230ºC		15		50		236

		1200		230ºC		15		75		374				1200		230ºC		15		50		307																1200		230ºC		15		50		269

		1400		230ºC		15		75		416				1400		230ºC		15		50		328																1400		230ºC		15		50		287

		1600		230ºC		15		75		428				1600		230ºC		15		50		346																1600		230ºC		15		50		296

														600		230ºC		15		75		204																600		230ºC		15		75		171

														800		230ºC		15		75		247																800		230ºC		15		75		207

														1000		230ºC		15		75		282																1000		230ºC		15		75		240

														1200		230ºC		15		75		317																1200		230ºC		15		75		275

														1400		230ºC		15		75		330																1400		230ºC		15		75		302

														1600		230ºC		15		75		347																1600		230ºC		15		75		300

		basınç:bar												basınç:bar																								basınç:bar

		sıcaklık:ºC												sıcaklık:ºC																								sıcaklık:ºC

		debi:cm³/sn												debi:cm³/sn																								debi:cm³/sn





Sayfa3

		






_1182846444.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		86		90		93		97		98		105		107		111		113

		800		101		107		112		121		122		127		131		132		140

		1000		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		1200		142		147		156		157		166		177		178		185		189

		1400		161		170		178		184		188		195		199		194		195

		1600		178		190		185		185		182		185		187		188		193



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

75

96

119

136

156

179



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		96		119		136		156		179

		220ºC		101		123		142		161		178

		230ºC		107		129		147		170		190

		240ºC		112		134		156		178		185

		250ºC		121		139		157		184		185

		260ºC		122		145		166		188		182

		270ºC		127		152		177		195		185

		280ºC		131		153		178		199		187

		290ºC		132		159		185		194		188

		300ºC		140		176		189		195		193



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

75

86

90

93

97

98

105

107

111

113



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		55		63		81		94		104

		10		92		107		118		131		137

		15		102		118		138		156		174

		20		108		126		143		158		179

		25		112		128		146		156		183

		30		116		135		150		165		185

		35		120		140		156		171		190

		40		123		147		183		178		195

		45		124		151		172		187		202



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon hızı(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

42

75

78

87

88

92

93

90

92



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Hız-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Hızı(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Hız-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

63

107

118

126

128

135

140

147

151



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (hız:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

90

107

129

147

170

190



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

119

123

129

134

139

145

152

153

159

176



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		75		86		90		93		97		98		105		107		111		113				5		42		55		63		81		94		104

		800		96		101		107		112		121		122		127		131		132		140				10		75		92		107		118		131		137

		1000		119		123		129		134		139		145		152		153		159		176				15		78		102		118		138		156		174

		1200		136		142		147		156		157		166		177		178		185		189				20		87		108		126		143		158		179

		1400		156		161		170		178		184		188		195		199		194		195				25		88		112		128		146		156		183

		1600		179		178		190		185		185		182		185		187		188		193				30		92		116		135		150		165		185

																										35		93		120		140		156		171		190

																										40		90		123		147		183		178		195

																										45		92		124		151		172		187		202

																										280ºC

																										5		57		74		74		75		118		131

		hız 15		kalıp 50ºC																						10		92		113		125		142		153		159

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				15		103		127		146		166		187		206

		600		76		86		90		91		99		102		104		107		111		115				20		110		132		154		174		196		215

		800		95		98		108		111		118		123		131		131		135		139				25		117		135		157		178		200		221

		1000		113		125		129		132		138		146		155		156		161		166				30		120		145		165		185		203		223

		1200		132		142		151		156		165		173		178		180		187		190				35		120		150		170		188		208		225

		1400		156		163		174		179		188		193		197		205		205		214				40		118		153		175		196		213		224

		1600		176		184		191		195		192		206		189		190		193		208				45		120		152		184		204		221		207

				cm³/sn

		hız 15cm³/sn

		kalıp 75ºC						230ºC				250ºC

		600						88				94

		800						107				116

		1000						132				138

		1200						148				160

		1400						170				180

		1600						187				200

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		90		170		201		235

		800		107		205		240		285

		1000		129		238		278		327

		1200		147		274		306		369

		1400		170		274		328		410

		1600		190		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												119		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		63		143		182		201

		10		107		200		237		290

		15		118		230		277		323

		20		126		236		286		335

		25		128		243		295		337

		30		135		252		301		354

		35		140		264		316		363

		40		147		276		335		392

		45		151		287		339		415





Sayfa2

		





Sayfa3

		






_1182851114.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		159		165		173		180		185		193		199		213		214

		800		191		203		208		219		227		231		238		249		276

		1000		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		1200		276		264		275		283		291		295		306		315		323

		1400		284		287		286		294		304		300		312		319		323

		1600		311		301		292		302		307		314		320		334		341



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

151

187

218

247

277

303



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		187		218		247		277		303

		220ºC		191		228		276		284		311

		230ºC		203		236		264		287		301

		240ºC		208		245		275		286		292

		250ºC		219		251		283		294		302

		260ºC		227		260		291		304		307

		270ºC		231		266		295		300		314

		280ºC		238		276		306		312		320

		290ºC		249		281		315		319		334

		300ºC		276		292		323		323		341



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

151

159

165

173

180

185

193

199

213

214



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		133		151		170		187		205

		10		184		209		224		238		245

		15		198		234		264		296		294

		20		208		245		276		296		292

		25		213		249		283		297		297

		30		221		253		285		294		298

		35		230		262		291		294		302

		40		243		272		301		295		303

		45		251		284		300		300		305



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

108

152

164

172

182

195

204

204

203



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Debi-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Debisi(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Debi-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

151

209

234

245

249

253

262

272

284



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

165

203

246

264

287

301



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

218

228

236

245

251

260

266

276

281

292



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		151		159		165		173		180		185		193		199		213		214				5		108		133		151		170		187		205

		800		187		191		203		208		219		227		231		238		249		276				10		152		184		209		224		238		245

		1000		218		228		236		245		251		260		266		276		281		292				15		164		198		234		264		296		294

		1200		247		276		264		275		283		291		295		306		315		323				20		172		208		245		276		296		292

		1400		277		284		287		286		294		304		300		312		319		323				25		182		213		249		283		297		297

		1600		303		311		301		292		302		307		314		320		334		341				30		195		221		253		285		294		298

																										35		204		230		262		291		294		302

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		204		243		272		301		295		303

		600						160																		45		203		251		284		300		300		305

		800						203

		1000						236						hız 15cm³/sn

		1200						269

		1400						287

		1600						296

		kalıp 75ºC

		600						171

		800						207

		1000						240

		1200						275

		1400						302

		1600						300

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		165		170		201		235

		800		203		205		240		285

		1000		246		238		278		327

		1200		264		274		306		369

		1400		287		274		328		410

		1600		301		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												218		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		151		143		182		201

		10		209		200		237		290

		15		234		230		277		323

		20		245		236		286		335

		25		249		243		295		337

		30		253		252		301		354

		35		262		264		316		363

		40		272		276		335		392

		45		284		287		339		415





Sayfa2

		

		PS												PP												AYPE												YYPE

		basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu

		600		160ºC		15		32		21				600		210ºC		15		32		180				600		190ºC		15		32		135				600		210ºC		15		32		151

		800		160ºC		15		32		75				800		210ºC		15		32		216				800		190ºC		15		32		166				800		210ºC		15		32		187

		1000		160ºC		15		32		93				1000		210ºC		15		32		252				1000		190ºC		15		32		204				1000		210ºC		15		32		218

		1200		160ºC		15		32		128				1200		210ºC		15		32		280				1200		190ºC		15		32		233				1200		210ºC		15		32		247

		1400		160ºC		15		32		146				1400		210ºC		15		32		302				1400		190ºC		15		32		266				1400		210ºC		15		32		277

		1600		160ºC		15		32		160				1600		210ºC		15		32		313				1600		190ºC		15		32		285				1600		210ºC		15		32		303

		600		170ºC		15		32		93				600		220ºC		15		32		192				600		200ºC		15		32		147				600		220ºC		15		32		159

		800		170ºC		15		32		135				800		220ºC		15		32		230				800		200ºC		15		32		180				800		220ºC		15		32		191

		1000		170ºC		15		32		152				1000		220ºC		15		32		267				1000		200ºC		15		32		215				1000		220ºC		15		32		228

		1200		170ºC		15		32		178				1200		220ºC		15		32		298				1200		200ºC		15		32		246				1200		220ºC		15		32		276

		1400		170ºC		15		32		197				1400		220ºC		15		32		310				1400		200ºC		15		32		275				1400		220ºC		15		32		284

		1600		170ºC		15		32		211				1600		220ºC		15		32		326				1600		200ºC		15		32		289				1600		220ºC		15		32		311

		600		180ºC		15		32		134				600		230ºC		15		32		201				600		210ºC		15		32		155				600		230ºC		15		32		165

		800		180ºC		15		32		155				800		230ºC		15		32		240				800		210ºC		15		32		188				800		230ºC		15		32		203

		1000		180ºC		15		32		185				1000		230ºC		15		32		278				1000		210ºC		15		32		224				1000		230ºC		15		32		236

		1200		180ºC		15		32		202				1200		230ºC		15		32		306				1200		210ºC		15		32		257				1200		230ºC		15		32		264

		1400		180ºC		15		32		228				1400		230ºC		15		32		328				1400		210ºC		15		32		285				1400		230ºC		15		32		287

		1600		180ºC		15		32		234				1600		230ºC		15		32		329				1600		210ºC		15		32		304				1600		230ºC		15		32		301

		600		190ºC		15		32		156				600		240ºC		15		32		206				600		220ºC		15		32		162				600		240ºC		15		32		173

		800		190ºC		15		32		186				800		240ºC		15		32		248				800		220ºC		15		32		193				800		240ºC		15		32		208

		1000		190ºC		15		32		215				1000		240ºC		15		32		286				1000		220ºC		15		32		234				1000		240ºC		15		32		245

		1200		190ºC		15		32		243				1200		240ºC		15		32		320				1200		220ºC		15		32		267				1200		240ºC		15		32		275

		1400		190ºC		15		32		265				1400		240ºC		15		32		325				1400		220ºC		15		32		271				1400		240ºC		15		32		286

		1600		190ºC		15		32		278				1600		240ºC		15		32		348				1600		220ºC		15		32		298				1600		240ºC		15		32		292

		600		200ºC		15		32		173				600		250ºC		15		32		217				600		230ºC		15		32		170				600		250ºC		15		32		180

		800		200ºC		15		32		208				800		250ºC		15		32		255				800		230ºC		15		32		205				800		250ºC		15		32		219

		1000		200ºC		15		32		241				1000		250ºC		15		32		294				1000		230ºC		15		32		238				1000		250ºC		15		32		251

		1200		200ºC		15		32		280				1200		250ºC		15		32		329				1200		230ºC		15		32		274				1200		250ºC		15		32		283

		1400		200ºC		15		32		299				1400		250ºC		15		32		342				1400		230ºC		15		32		283				1400		250ºC		15		32		294

		1600		200ºC		15		32		325				1600		250ºC		15		32		352				1600		230ºC		15		32		308				1600		250ºC		15		32		302

		600		210ºC		15		32		192				600		260ºC		15		32		229				600		240ºC		15		32		178				600		260ºC		15		32		185

		800		210ºC		15		32		234				800		260ºC		15		32		270				800		240ºC		15		32		218				800		260ºC		15		32		227

		1000		210ºC		15		32		270				1000		260ºC		15		32		308				1000		240ºC		15		32		257				1000		260ºC		15		32		260

		1200		210ºC		15		32		307				1200		260ºC		15		32		337				1200		240ºC		15		32		278				1200		260ºC		15		32		291

		1400		210ºC		15		32		339				1400		260ºC		15		32		353				1400		240ºC		15		32		285				1400		260ºC		15		32		304

		1600		210ºC		15		32		366				1600		260ºC		15		32		362				1600		240ºC		15		32		312				1600		260ºC		15		32		307

		600		220ºC		15		32		209				600		270ºC		15		32		244				600		250ºC		15		32		185				600		270ºC		15		32		193

		800		220ºC		15		32		256				800		270ºC		15		32		285				800		250ºC		15		32		229				800		270ºC		15		32		231

		1000		220ºC		15		32		303				1000		270ºC		15		32		325				1000		250ºC		15		32		262				1000		270ºC		15		32		266

		1200		220ºC		15		32		327				1200		270ºC		15		32		352				1200		250ºC		15		32		280				1200		270ºC		15		32		295

		1400		220ºC		15		32		380				1400		270ºC		15		32		364				1400		250ºC		15		32		288				1400		270ºC		15		32		300

		1600		220ºC		15		32		401				1600		270ºC		15		32		378				1600		250ºC		15		32		317				1600		270ºC		15		32		314

		600		230ºC		15		32		235				600		280ºC		15		32		258				600		260ºC		15		32		192				600		280ºC		15		32		199

		800		230ºC		15		32		285				800		280ºC		15		32		297				800		260ºC		15		32		236				800		280ºC		15		32		238

		1000		230ºC		15		32		327				1000		280ºC		15		32		342				1000		260ºC		15		32		277				1000		280ºC		15		32		276

		1200		230ºC		15		32		369				1200		280ºC		15		32		363				1200		260ºC		15		32		287				1200		280ºC		15		32		306

		1400		230ºC		15		32		410				1400		280ºC		15		32		383				1400		260ºC		15		32		300				1400		280ºC		15		32		312

		1600		230ºC		15		32		428				1600		280ºC		15		32		398				1600		260ºC		15		32		324				1600		280ºC		15		32		320

		600		240ºC		15		32		253				600		290ºC		15		32		272				600		230ºC		5		32		100				600		290ºC		15		32		213

		800		240ºC		15		32		310				800		290ºC		15		32		316				600		230ºC		10		32		150				800		290ºC		15		32		249

		1000		240ºC		15		32		363				1000		290ºC		15		32		363				600		230ºC		15		32		159				1000		290ºC		15		32		281

		1200		240ºC		15		32		410				1200		290ºC		15		32		385				600		230ºC		20		32		171				1200		290ºC		15		32		315

		1400		240ºC		15		32		437				1400		290ºC		15		32		400				600		230ºC		25		32		183				1400		290ºC		15		32		319

		1600		240ºC		15		32		450				1600		290ºC		15		32		413				600		230ºC		30		32		195				1600		290ºC		15		32		334

		600		230ºC		5		32		145				600		300ºC		15		32		292				600		230ºC		35		32		205				600		300ºC		15		32		214

		600		230ºC		10		32		221				800		300ºC		15		32		338				600		230ºC		40		32		206				800		300ºC		15		32		276

		600		230ºC		15		32		233				1000		300ºC		15		32		388				600		230ºC		45		32		205				1000		300ºC		15		32		292

		600		230ºC		20		32		247				1200		300ºC		15		32		396				800		230ºC		5		32		152				1200		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		25		32		256				1400		300ºC		15		32		413				800		230ºC		10		32		178				1400		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		30		32		272				1600		300ºC		15		32		428				800		230ºC		15		32		198				1600		300ºC		15		32		341

		600		230ºC		35		32		303				600		230ºC		5		32		128				800		230ºC		20		32		203				600		230ºC		5		32		108

		600		230ºC		40		32		299				600		230ºC		10		32		188				800		230ºC		25		32		215				600		230ºC		10		32		152

		600		230ºC		45		32		300				600		230ºC		15		32		202				800		230ºC		30		32		220				600		230ºC		15		32		164

		800		230ºC		5		32		181				600		230ºC		20		32		210				800		230ºC		35		32		237				600		230ºC		20		32		172

		800		230ºC		10		32		259				600		230ºC		25		32		226				800		230ºC		40		32		250				600		230ºC		25		32		182

		800		230ºC		15		32		284				600		230ºC		30		32		237				800		230ºC		45		32		264				600		230ºC		30		32		195

		800		230ºC		20		32		287				600		230ºC		35		32		253				1000		230ºC		5		32		143				600		230ºC		35		32		204

		800		230ºC		25		32		295				600		230ºC		40		32		255				1000		230ºC		10		32		200				600		230ºC		40		32		204

		800		230ºC		30		32		305				600		230ºC		45		32		257				1000		230ºC		15		32		230				600		230ºC		45		32		203

		800		230ºC		35		32		322				800		230ºC		5		32		161				1000		230ºC		20		32		236				800		230ºC		5		32		133

		800		230ºC		40		32		358				800		230ºC		10		32		217				1000		230ºC		25		32		243				800		230ºC		10		32		184

		800		230ºC		45		32		377				800		230ºC		15		32		245				1000		230ºC		30		32		252				800		230ºC		15		32		198

		1000		230ºC		5		32		201				800		230ºC		20		32		251				1000		230ºC		35		32		264				800		230ºC		20		32		208

		1000		230ºC		10		32		290				800		230ºC		25		32		256				1000		230ºC		40		32		276				800		230ºC		25		32		213

		1000		230ºC		15		32		323				800		230ºC		30		32		273				1000		230ºC		45		32		287				800		230ºC		30		32		221

		1000		230ºC		20		32		335				800		230ºC		35		32		287				1200		230ºC		5		32		166				800		230ºC		35		32		230

		1000		230ºC		25		32		337				800		230ºC		40		32		305				1200		230ºC		10		32		215				800		230ºC		40		32		243

		1000		230ºC		30		32		354				800		230ºC		45		32		317				1200		230ºC		15		32		260				800		230ºC		45		32		251

		1000		230ºC		35		32		363				1000		230ºC		5		32		182				1200		230ºC		20		32		271				1000		230ºC		5		32		151

		1000		230ºC		40		32		392				1000		230ºC		10		32		237				1200		230ºC		25		32		273				1000		230ºC		10		32		209

		1000		230ºC		45		32		415				1000		230ºC		15		32		277				1200		230ºC		30		32		279				1000		230ºC		15		32		234

		1200		230ºC		5		32		232				1000		230ºC		20		32		286				1200		230ºC		35		32		288				1000		230ºC		20		32		245

		1200		230ºC		10		32		304				1000		230ºC		25		32		295				1200		230ºC		40		32		302				1000		230ºC		25		32		249

		1200		230ºC		15		32		367				1000		230ºC		30		32		301				1200		230ºC		45		32		312				1000		230ºC		30		32		253

		1200		230ºC		20		32		380				1000		230ºC		35		32		316				1400		230ºC		5		32		183				1000		230ºC		35		32		262

		1200		230ºC		25		32		387				1000		230ºC		40		32		335				1400		230ºC		10		32		214				1000		230ºC		40		32		272

		1200		230ºC		30		32		401				1000		230ºC		45		32		339				1400		230ºC		15		32		286				1000		230ºC		45		32		284

		1200		230ºC		35		32		408				1200		230ºC		5		32		202				1400		230ºC		20		32		296				1200		230ºC		5		32		170

		1200		230ºC		40		32		418				1200		230ºC		10		32		245				1400		230ºC		25		32		300				1200		230ºC		10		32		224

		1200		230ºC		45		32		432				1200		230ºC		15		32		310				1400		230ºC		30		32		305				1200		230ºC		15		32		264

		1400		230ºC		5		32		257				1200		230ºC		20		32		320				1400		230ºC		35		32		306				1200		230ºC		20		32		276

		1400		230ºC		10		32		306				1200		230ºC		25		32		321				1400		230ºC		40		32		310				1200		230ºC		25		32		283

		1400		230ºC		15		32		397				1200		230ºC		30		32		326				1400		230ºC		45		32		311				1200		230ºC		30		32		285

		1400		230ºC		20		32		408				1200		230ºC		35		32		326				1600		230ºC		5		32		202				1200		230ºC		35		32		291

		1400		230ºC		25		32		417				1200		230ºC		40		32		340				1600		230ºC		10		32		227				1200		230ºC		40		32		301

		1400		230ºC		30		32		421				1200		230ºC		45		32		356				1600		230ºC		15		32		300				1200		230ºC		45		32		300

		1400		230ºC		35		32		433				1400		230ºC		5		32		225				1600		230ºC		20		32		303				1400		230ºC		5		32		187

		1400		230ºC		40		32		443				1400		230ºC		10		32		252				1600		230ºC		25		32		309				1400		230ºC		10		32		238

		1400		230ºC		45		32		448				1400		230ºC		15		32		330				1600		230ºC		30		32		306				1400		230ºC		15		32		296

		1600		230ºC		5		32		279				1400		230ºC		20		32		333				1600		230ºC		35		32		310				1400		230ºC		20		32		296

		1600		230ºC		10		32		313				1400		230ºC		25		32		339				1600		230ºC		40		32		314				1400		230ºC		25		32		297

		1600		230ºC		15		32		428				1400		230ºC		30		32		346				1600		230ºC		45		32		320				1400		230ºC		30		32		294

		1600		230ºC		20		32		435				1400		230ºC		35		32		351				600		230ºC		15		50		173				1400		230ºC		35		32		294

		1600		230ºC		25		32		446				1400		230ºC		40		32		357				800		230ºC		15		50		208				1400		230ºC		40		32		295

		1600		230ºC		30		32		442				1400		230ºC		45		32		361				1000		230ºC		15		50		242				1400		230ºC		45		32		300

		1600		230ºC		35		32		441				1600		230ºC		5		32		245				1200		230ºC		15		50		273				1600		230ºC		5		32		205

		1600		230ºC		40		32		455				1600		230ºC		10		32		256				1400		230ºC		15		50		279				1600		230ºC		10		32		245

		1600		230ºC		45		32		463				1600		230ºC		15		32		338				1600		230ºC		15		50		300				1600		230ºC		15		32		294

		600		230ºC		15		50		233				1600		230ºC		20		32		348																1600		230ºC		20		32		292

		800		230ºC		15		50		283				1600		230ºC		25		32		353				basınç:bar												1600		230ºC		25		32		297

		1000		230ºC		15		50		331				1600		230ºC		30		32		358				sıcaklık:ºC												1600		230ºC		30		32		298

		1200		230ºC		15		50		373				1600		230ºC		35		32		367				debi:cm³/sn												1600		230ºC		35		32		302

		1400		230ºC		15		50		403				1600		230ºC		40		32		370																1600		230ºC		40		32		303

		1600		230ºC		15		50		428				1600		230ºC		45		32		374																1600		230ºC		45		32		305

		600		230ºC		15		75		237				600		230ºC		15		50		206																600		230ºC		15		50		160

		800		230ºC		15		75		284				800		230ºC		15		50		243																800		230ºC		15		50		203

		1000		230ºC		15		75		330				1000		230ºC		15		50		282																1000		230ºC		15		50		236

		1200		230ºC		15		75		374				1200		230ºC		15		50		307																1200		230ºC		15		50		269

		1400		230ºC		15		75		416				1400		230ºC		15		50		328																1400		230ºC		15		50		287

		1600		230ºC		15		75		428				1600		230ºC		15		50		346																1600		230ºC		15		50		296

														600		230ºC		15		75		204																600		230ºC		15		75		171

														800		230ºC		15		75		247																800		230ºC		15		75		207

														1000		230ºC		15		75		282																1000		230ºC		15		75		240

														1200		230ºC		15		75		317																1200		230ºC		15		75		275

														1400		230ºC		15		75		330																1400		230ºC		15		75		302

														1600		230ºC		15		75		347																1600		230ºC		15		75		300

		basınç:bar												basınç:bar																								basınç:bar

		sıcaklık:ºC												sıcaklık:ºC																								sıcaklık:ºC

		debi:cm³/sn												debi:cm³/sn																								debi:cm³/sn





Sayfa3

		






_1182852573.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		159		165		173		180		185		193		199		213		214

		800		191		203		208		219		227		231		238		249		276

		1000		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		1200		276		264		275		283		291		295		306		315		323

		1400		284		287		286		294		304		300		312		319		323

		1600		311		301		292		302		307		314		320		334		341



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

151

187

218

247

277

303



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		187		218		247		277		303

		220ºC		191		228		276		284		311

		230ºC		203		236		264		287		301

		240ºC		208		245		275		286		292

		250ºC		219		251		283		294		302

		260ºC		227		260		291		304		307

		270ºC		231		266		295		300		314

		280ºC		238		276		306		312		320

		290ºC		249		281		315		319		334

		300ºC		276		292		323		323		341



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

151

159

165

173

180

185

193

199

213

214



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		133		151		170		187		205

		10		184		209		224		238		245

		15		198		234		264		296		294

		20		208		245		276		296		292

		25		213		249		283		297		297

		30		221		253		285		294		298

		35		230		262		291		294		302

		40		243		272		301		295		303

		45		251		284		300		300		305



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

108

152

164

172

182

195

204

204

203



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Debi-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Debisi(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

151

209

234

245

249

253

262

272

284



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (Debi:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

165

203

246

264

287

301



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

218

228

236

245

251

260

266

276

281

292



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		151		159		165		173		180		185		193		199		213		214				5		108		133		151		170		187		205

		800		187		191		203		208		219		227		231		238		249		276				10		152		184		209		224		238		245

		1000		218		228		236		245		251		260		266		276		281		292				15		164		198		234		264		296		294

		1200		247		276		264		275		283		291		295		306		315		323				20		172		208		245		276		296		292

		1400		277		284		287		286		294		304		300		312		319		323				25		182		213		249		283		297		297

		1600		303		311		301		292		302		307		314		320		334		341				30		195		221		253		285		294		298

																										35		204		230		262		291		294		302

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		204		243		272		301		295		303

		600						160																		45		203		251		284		300		300		305

		800						203

		1000						236						hız 15cm³/sn

		1200						269

		1400						287

		1600						296

		kalıp 75ºC

		600						171

		800						207

		1000						240

		1200						275

		1400						302

		1600						300

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		165		170		201		235

		800		203		205		240		285

		1000		246		238		278		327

		1200		264		274		306		369

		1400		287		274		328		410

		1600		301		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												218		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		151		143		182		201

		10		209		200		237		290

		15		234		230		277		323

		20		245		236		286		335

		25		249		243		295		337

		30		253		252		301		354

		35		262		264		316		363

		40		272		276		335		392

		45		284		287		339		415





Sayfa2

		

		PS												PP												AYPE												YYPE

		basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu

		600		160ºC		15		32		21				600		210ºC		15		32		180				600		190ºC		15		32		135				600		210ºC		15		32		151

		800		160ºC		15		32		75				800		210ºC		15		32		216				800		190ºC		15		32		166				800		210ºC		15		32		187

		1000		160ºC		15		32		93				1000		210ºC		15		32		252				1000		190ºC		15		32		204				1000		210ºC		15		32		218

		1200		160ºC		15		32		128				1200		210ºC		15		32		280				1200		190ºC		15		32		233				1200		210ºC		15		32		247

		1400		160ºC		15		32		146				1400		210ºC		15		32		302				1400		190ºC		15		32		266				1400		210ºC		15		32		277

		1600		160ºC		15		32		160				1600		210ºC		15		32		313				1600		190ºC		15		32		285				1600		210ºC		15		32		303

		600		170ºC		15		32		93				600		220ºC		15		32		192				600		200ºC		15		32		147				600		220ºC		15		32		159

		800		170ºC		15		32		135				800		220ºC		15		32		230				800		200ºC		15		32		180				800		220ºC		15		32		191

		1000		170ºC		15		32		152				1000		220ºC		15		32		267				1000		200ºC		15		32		215				1000		220ºC		15		32		228

		1200		170ºC		15		32		178				1200		220ºC		15		32		298				1200		200ºC		15		32		246				1200		220ºC		15		32		276

		1400		170ºC		15		32		197				1400		220ºC		15		32		310				1400		200ºC		15		32		275				1400		220ºC		15		32		284

		1600		170ºC		15		32		211				1600		220ºC		15		32		326				1600		200ºC		15		32		289				1600		220ºC		15		32		311

		600		180ºC		15		32		134				600		230ºC		15		32		201				600		210ºC		15		32		155				600		230ºC		15		32		165

		800		180ºC		15		32		155				800		230ºC		15		32		240				800		210ºC		15		32		188				800		230ºC		15		32		203

		1000		180ºC		15		32		185				1000		230ºC		15		32		278				1000		210ºC		15		32		224				1000		230ºC		15		32		236

		1200		180ºC		15		32		202				1200		230ºC		15		32		306				1200		210ºC		15		32		257				1200		230ºC		15		32		264

		1400		180ºC		15		32		228				1400		230ºC		15		32		328				1400		210ºC		15		32		285				1400		230ºC		15		32		287

		1600		180ºC		15		32		234				1600		230ºC		15		32		329				1600		210ºC		15		32		304				1600		230ºC		15		32		301

		600		190ºC		15		32		156				600		240ºC		15		32		206				600		220ºC		15		32		162				600		240ºC		15		32		173

		800		190ºC		15		32		186				800		240ºC		15		32		248				800		220ºC		15		32		193				800		240ºC		15		32		208

		1000		190ºC		15		32		215				1000		240ºC		15		32		286				1000		220ºC		15		32		234				1000		240ºC		15		32		245

		1200		190ºC		15		32		243				1200		240ºC		15		32		320				1200		220ºC		15		32		267				1200		240ºC		15		32		275

		1400		190ºC		15		32		265				1400		240ºC		15		32		325				1400		220ºC		15		32		271				1400		240ºC		15		32		286

		1600		190ºC		15		32		278				1600		240ºC		15		32		348				1600		220ºC		15		32		298				1600		240ºC		15		32		292

		600		200ºC		15		32		173				600		250ºC		15		32		217				600		230ºC		15		32		170				600		250ºC		15		32		180

		800		200ºC		15		32		208				800		250ºC		15		32		255				800		230ºC		15		32		205				800		250ºC		15		32		219

		1000		200ºC		15		32		241				1000		250ºC		15		32		294				1000		230ºC		15		32		238				1000		250ºC		15		32		251

		1200		200ºC		15		32		280				1200		250ºC		15		32		329				1200		230ºC		15		32		274				1200		250ºC		15		32		283

		1400		200ºC		15		32		299				1400		250ºC		15		32		342				1400		230ºC		15		32		283				1400		250ºC		15		32		294

		1600		200ºC		15		32		325				1600		250ºC		15		32		352				1600		230ºC		15		32		308				1600		250ºC		15		32		302

		600		210ºC		15		32		192				600		260ºC		15		32		229				600		240ºC		15		32		178				600		260ºC		15		32		185

		800		210ºC		15		32		234				800		260ºC		15		32		270				800		240ºC		15		32		218				800		260ºC		15		32		227

		1000		210ºC		15		32		270				1000		260ºC		15		32		308				1000		240ºC		15		32		257				1000		260ºC		15		32		260

		1200		210ºC		15		32		307				1200		260ºC		15		32		337				1200		240ºC		15		32		278				1200		260ºC		15		32		291

		1400		210ºC		15		32		339				1400		260ºC		15		32		353				1400		240ºC		15		32		285				1400		260ºC		15		32		304

		1600		210ºC		15		32		366				1600		260ºC		15		32		362				1600		240ºC		15		32		312				1600		260ºC		15		32		307

		600		220ºC		15		32		209				600		270ºC		15		32		244				600		250ºC		15		32		185				600		270ºC		15		32		193

		800		220ºC		15		32		256				800		270ºC		15		32		285				800		250ºC		15		32		229				800		270ºC		15		32		231

		1000		220ºC		15		32		303				1000		270ºC		15		32		325				1000		250ºC		15		32		262				1000		270ºC		15		32		266

		1200		220ºC		15		32		327				1200		270ºC		15		32		352				1200		250ºC		15		32		280				1200		270ºC		15		32		295

		1400		220ºC		15		32		380				1400		270ºC		15		32		364				1400		250ºC		15		32		288				1400		270ºC		15		32		300

		1600		220ºC		15		32		401				1600		270ºC		15		32		378				1600		250ºC		15		32		317				1600		270ºC		15		32		314

		600		230ºC		15		32		235				600		280ºC		15		32		258				600		260ºC		15		32		192				600		280ºC		15		32		199

		800		230ºC		15		32		285				800		280ºC		15		32		297				800		260ºC		15		32		236				800		280ºC		15		32		238

		1000		230ºC		15		32		327				1000		280ºC		15		32		342				1000		260ºC		15		32		277				1000		280ºC		15		32		276

		1200		230ºC		15		32		369				1200		280ºC		15		32		363				1200		260ºC		15		32		287				1200		280ºC		15		32		306

		1400		230ºC		15		32		410				1400		280ºC		15		32		383				1400		260ºC		15		32		300				1400		280ºC		15		32		312

		1600		230ºC		15		32		428				1600		280ºC		15		32		398				1600		260ºC		15		32		324				1600		280ºC		15		32		320

		600		240ºC		15		32		253				600		290ºC		15		32		272				600		230ºC		5		32		100				600		290ºC		15		32		213

		800		240ºC		15		32		310				800		290ºC		15		32		316				600		230ºC		10		32		150				800		290ºC		15		32		249

		1000		240ºC		15		32		363				1000		290ºC		15		32		363				600		230ºC		15		32		159				1000		290ºC		15		32		281

		1200		240ºC		15		32		410				1200		290ºC		15		32		385				600		230ºC		20		32		171				1200		290ºC		15		32		315

		1400		240ºC		15		32		437				1400		290ºC		15		32		400				600		230ºC		25		32		183				1400		290ºC		15		32		319

		1600		240ºC		15		32		450				1600		290ºC		15		32		413				600		230ºC		30		32		195				1600		290ºC		15		32		334

		600		230ºC		5		32		145				600		300ºC		15		32		292				600		230ºC		35		32		205				600		300ºC		15		32		214

		600		230ºC		10		32		221				800		300ºC		15		32		338				600		230ºC		40		32		206				800		300ºC		15		32		276

		600		230ºC		15		32		233				1000		300ºC		15		32		388				600		230ºC		45		32		205				1000		300ºC		15		32		292

		600		230ºC		20		32		247				1200		300ºC		15		32		396				800		230ºC		5		32		152				1200		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		25		32		256				1400		300ºC		15		32		413				800		230ºC		10		32		178				1400		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		30		32		272				1600		300ºC		15		32		428				800		230ºC		15		32		198				1600		300ºC		15		32		341

		600		230ºC		35		32		303				600		230ºC		5		32		128				800		230ºC		20		32		203				600		230ºC		5		32		108

		600		230ºC		40		32		299				600		230ºC		10		32		188				800		230ºC		25		32		215				600		230ºC		10		32		152

		600		230ºC		45		32		300				600		230ºC		15		32		202				800		230ºC		30		32		220				600		230ºC		15		32		164

		800		230ºC		5		32		181				600		230ºC		20		32		210				800		230ºC		35		32		237				600		230ºC		20		32		172

		800		230ºC		10		32		259				600		230ºC		25		32		226				800		230ºC		40		32		250				600		230ºC		25		32		182

		800		230ºC		15		32		284				600		230ºC		30		32		237				800		230ºC		45		32		264				600		230ºC		30		32		195

		800		230ºC		20		32		287				600		230ºC		35		32		253				1000		230ºC		5		32		143				600		230ºC		35		32		204

		800		230ºC		25		32		295				600		230ºC		40		32		255				1000		230ºC		10		32		200				600		230ºC		40		32		204

		800		230ºC		30		32		305				600		230ºC		45		32		257				1000		230ºC		15		32		230				600		230ºC		45		32		203

		800		230ºC		35		32		322				800		230ºC		5		32		161				1000		230ºC		20		32		236				800		230ºC		5		32		133

		800		230ºC		40		32		358				800		230ºC		10		32		217				1000		230ºC		25		32		243				800		230ºC		10		32		184

		800		230ºC		45		32		377				800		230ºC		15		32		245				1000		230ºC		30		32		252				800		230ºC		15		32		198

		1000		230ºC		5		32		201				800		230ºC		20		32		251				1000		230ºC		35		32		264				800		230ºC		20		32		208

		1000		230ºC		10		32		290				800		230ºC		25		32		256				1000		230ºC		40		32		276				800		230ºC		25		32		213

		1000		230ºC		15		32		323				800		230ºC		30		32		273				1000		230ºC		45		32		287				800		230ºC		30		32		221

		1000		230ºC		20		32		335				800		230ºC		35		32		287				1200		230ºC		5		32		166				800		230ºC		35		32		230

		1000		230ºC		25		32		337				800		230ºC		40		32		305				1200		230ºC		10		32		215				800		230ºC		40		32		243

		1000		230ºC		30		32		354				800		230ºC		45		32		317				1200		230ºC		15		32		260				800		230ºC		45		32		251

		1000		230ºC		35		32		363				1000		230ºC		5		32		182				1200		230ºC		20		32		271				1000		230ºC		5		32		151

		1000		230ºC		40		32		392				1000		230ºC		10		32		237				1200		230ºC		25		32		273				1000		230ºC		10		32		209

		1000		230ºC		45		32		415				1000		230ºC		15		32		277				1200		230ºC		30		32		279				1000		230ºC		15		32		234

		1200		230ºC		5		32		232				1000		230ºC		20		32		286				1200		230ºC		35		32		288				1000		230ºC		20		32		245

		1200		230ºC		10		32		304				1000		230ºC		25		32		295				1200		230ºC		40		32		302				1000		230ºC		25		32		249

		1200		230ºC		15		32		367				1000		230ºC		30		32		301				1200		230ºC		45		32		312				1000		230ºC		30		32		253

		1200		230ºC		20		32		380				1000		230ºC		35		32		316				1400		230ºC		5		32		183				1000		230ºC		35		32		262

		1200		230ºC		25		32		387				1000		230ºC		40		32		335				1400		230ºC		10		32		214				1000		230ºC		40		32		272

		1200		230ºC		30		32		401				1000		230ºC		45		32		339				1400		230ºC		15		32		286				1000		230ºC		45		32		284

		1200		230ºC		35		32		408				1200		230ºC		5		32		202				1400		230ºC		20		32		296				1200		230ºC		5		32		170

		1200		230ºC		40		32		418				1200		230ºC		10		32		245				1400		230ºC		25		32		300				1200		230ºC		10		32		224

		1200		230ºC		45		32		432				1200		230ºC		15		32		310				1400		230ºC		30		32		305				1200		230ºC		15		32		264

		1400		230ºC		5		32		257				1200		230ºC		20		32		320				1400		230ºC		35		32		306				1200		230ºC		20		32		276

		1400		230ºC		10		32		306				1200		230ºC		25		32		321				1400		230ºC		40		32		310				1200		230ºC		25		32		283

		1400		230ºC		15		32		397				1200		230ºC		30		32		326				1400		230ºC		45		32		311				1200		230ºC		30		32		285

		1400		230ºC		20		32		408				1200		230ºC		35		32		326				1600		230ºC		5		32		202				1200		230ºC		35		32		291

		1400		230ºC		25		32		417				1200		230ºC		40		32		340				1600		230ºC		10		32		227				1200		230ºC		40		32		301

		1400		230ºC		30		32		421				1200		230ºC		45		32		356				1600		230ºC		15		32		300				1200		230ºC		45		32		300

		1400		230ºC		35		32		433				1400		230ºC		5		32		225				1600		230ºC		20		32		303				1400		230ºC		5		32		187

		1400		230ºC		40		32		443				1400		230ºC		10		32		252				1600		230ºC		25		32		309				1400		230ºC		10		32		238

		1400		230ºC		45		32		448				1400		230ºC		15		32		330				1600		230ºC		30		32		306				1400		230ºC		15		32		296

		1600		230ºC		5		32		279				1400		230ºC		20		32		333				1600		230ºC		35		32		310				1400		230ºC		20		32		296

		1600		230ºC		10		32		313				1400		230ºC		25		32		339				1600		230ºC		40		32		314				1400		230ºC		25		32		297

		1600		230ºC		15		32		428				1400		230ºC		30		32		346				1600		230ºC		45		32		320				1400		230ºC		30		32		294

		1600		230ºC		20		32		435				1400		230ºC		35		32		351				600		230ºC		15		50		173				1400		230ºC		35		32		294

		1600		230ºC		25		32		446				1400		230ºC		40		32		357				800		230ºC		15		50		208				1400		230ºC		40		32		295

		1600		230ºC		30		32		442				1400		230ºC		45		32		361				1000		230ºC		15		50		242				1400		230ºC		45		32		300

		1600		230ºC		35		32		441				1600		230ºC		5		32		245				1200		230ºC		15		50		273				1600		230ºC		5		32		205

		1600		230ºC		40		32		455				1600		230ºC		10		32		256				1400		230ºC		15		50		279				1600		230ºC		10		32		245

		1600		230ºC		45		32		463				1600		230ºC		15		32		338				1600		230ºC		15		50		300				1600		230ºC		15		32		294

		600		230ºC		15		50		233				1600		230ºC		20		32		348																1600		230ºC		20		32		292

		800		230ºC		15		50		283				1600		230ºC		25		32		353				basınç:bar												1600		230ºC		25		32		297

		1000		230ºC		15		50		331				1600		230ºC		30		32		358				sıcaklık:ºC												1600		230ºC		30		32		298

		1200		230ºC		15		50		373				1600		230ºC		35		32		367				debi:cm³/sn												1600		230ºC		35		32		302

		1400		230ºC		15		50		403				1600		230ºC		40		32		370																1600		230ºC		40		32		303

		1600		230ºC		15		50		428				1600		230ºC		45		32		374																1600		230ºC		45		32		305

		600		230ºC		15		75		237				600		230ºC		15		50		206																600		230ºC		15		50		160

		800		230ºC		15		75		284				800		230ºC		15		50		243																800		230ºC		15		50		203

		1000		230ºC		15		75		330				1000		230ºC		15		50		282																1000		230ºC		15		50		236

		1200		230ºC		15		75		374				1200		230ºC		15		50		307																1200		230ºC		15		50		269

		1400		230ºC		15		75		416				1400		230ºC		15		50		328																1400		230ºC		15		50		287

		1600		230ºC		15		75		428				1600		230ºC		15		50		346																1600		230ºC		15		50		296

														600		230ºC		15		75		204																600		230ºC		15		75		171

														800		230ºC		15		75		247																800		230ºC		15		75		207

														1000		230ºC		15		75		282																1000		230ºC		15		75		240

														1200		230ºC		15		75		317																1200		230ºC		15		75		275

														1400		230ºC		15		75		330																1400		230ºC		15		75		302

														1600		230ºC		15		75		347																1600		230ºC		15		75		300

		basınç:bar												basınç:bar																								basınç:bar

		sıcaklık:ºC												sıcaklık:ºC																								sıcaklık:ºC

		debi:cm³/sn												debi:cm³/sn																								debi:cm³/sn





Sayfa3

		






_1182853121.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		159		165		173		180		185		193		199		213		214

		800		191		203		208		219		227		231		238		249		276

		1000		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		1200		276		264		275		283		291		295		306		315		323

		1400		284		287		286		294		304		300		312		319		323

		1600		311		301		292		302		307		314		320		334		341



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

151

187

218

247

277

303



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		187		218		247		277		303

		220ºC		191		228		276		284		311

		230ºC		203		236		264		287		301

		240ºC		208		245		275		286		292

		250ºC		219		251		283		294		302

		260ºC		227		260		291		304		307

		270ºC		231		266		295		300		314

		280ºC		238		276		306		312		320

		290ºC		249		281		315		319		334

		300ºC		276		292		323		323		341



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

151

159

165

173

180

185

193

199

213

214



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		133		151		170		187		205

		10		184		209		224		238		245

		15		198		234		264		296		294

		20		208		245		276		296		292

		25		213		249		283		297		297

		30		221		253		285		294		298

		35		230		262		291		294		302

		40		243		272		301		295		303

		45		251		284		300		300		305



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

108

152

164

172

182

195

204

204

203



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Debi-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Debisi(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Debi-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

151

209

234

245

249

253

262

272

284



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (Debi:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

165

203

246

264

287

301



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

218

228

236

245

251

260

266

276

281

292



Grafik1

		600		206		204

		800		243		247

		1000		282		282

		1200		307		317

		1400		328		330

		1600		346		347



kalıp 32ºC

kalıp 50ºC

kalıp 75ºC

basınç(bar)

Akış boyu (mm)

201

240

278

306

328

329



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		151		159		165		173		180		185		193		199		213		214				5		108		133		151		170		187		205

		800		187		191		203		208		219		227		231		238		249		276				10		152		184		209		224		238		245

		1000		218		228		236		245		251		260		266		276		281		292				15		164		198		234		264		296		294

		1200		247		276		264		275		283		291		295		306		315		323				20		172		208		245		276		296		292

		1400		277		284		287		286		294		304		300		312		319		323				25		182		213		249		283		297		297

		1600		303		311		301		292		302		307		314		320		334		341				30		195		221		253		285		294		298

																										35		204		230		262		291		294		302

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		204		243		272		301		295		303

		600						160																		45		203		251		284		300		300		305

		800						203

		1000						236						hız 15cm³/sn

		1200						269

		1400						287

		1600						296

		kalıp 75ºC

		600						171

		800						207

		1000						240

		1200						275

		1400						302

		1600						300

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		165		170		201		235

		800		203		205		240		285

		1000		246		238		278		327

		1200		264		274		306		369

		1400		287		274		328		410

		1600		301		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												218		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		151		143		182		201

		10		209		200		237		290

		15		234		230		277		323

		20		245		236		286		335

		25		249		243		295		337

		30		253		252		301		354

		35		262		264		316		363

		40		272		276		335		392

		45		284		287		339		415

				kalıp 32ºC		kalıp 50ºC		kalıp 75ºC

		600		201		206		204

		800		240		243		247

		1000		278		282		282

		1200		306		307		317

		1400		328		328		330

		1600		329		346		347





Sayfa2

		

		PS												PP												AYPE												YYPE

		basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu

		600		160ºC		15		32		21				600		210ºC		15		32		180				600		190ºC		15		32		135				600		210ºC		15		32		151

		800		160ºC		15		32		75				800		210ºC		15		32		216				800		190ºC		15		32		166				800		210ºC		15		32		187

		1000		160ºC		15		32		93				1000		210ºC		15		32		252				1000		190ºC		15		32		204				1000		210ºC		15		32		218

		1200		160ºC		15		32		128				1200		210ºC		15		32		280				1200		190ºC		15		32		233				1200		210ºC		15		32		247

		1400		160ºC		15		32		146				1400		210ºC		15		32		302				1400		190ºC		15		32		266				1400		210ºC		15		32		277

		1600		160ºC		15		32		160				1600		210ºC		15		32		313				1600		190ºC		15		32		285				1600		210ºC		15		32		303

		600		170ºC		15		32		93				600		220ºC		15		32		192				600		200ºC		15		32		147				600		220ºC		15		32		159

		800		170ºC		15		32		135				800		220ºC		15		32		230				800		200ºC		15		32		180				800		220ºC		15		32		191

		1000		170ºC		15		32		152				1000		220ºC		15		32		267				1000		200ºC		15		32		215				1000		220ºC		15		32		228

		1200		170ºC		15		32		178				1200		220ºC		15		32		298				1200		200ºC		15		32		246				1200		220ºC		15		32		276

		1400		170ºC		15		32		197				1400		220ºC		15		32		310				1400		200ºC		15		32		275				1400		220ºC		15		32		284

		1600		170ºC		15		32		211				1600		220ºC		15		32		326				1600		200ºC		15		32		289				1600		220ºC		15		32		311

		600		180ºC		15		32		134				600		230ºC		15		32		201				600		210ºC		15		32		155				600		230ºC		15		32		165

		800		180ºC		15		32		155				800		230ºC		15		32		240				800		210ºC		15		32		188				800		230ºC		15		32		203

		1000		180ºC		15		32		185				1000		230ºC		15		32		278				1000		210ºC		15		32		224				1000		230ºC		15		32		236

		1200		180ºC		15		32		202				1200		230ºC		15		32		306				1200		210ºC		15		32		257				1200		230ºC		15		32		264

		1400		180ºC		15		32		228				1400		230ºC		15		32		328				1400		210ºC		15		32		285				1400		230ºC		15		32		287

		1600		180ºC		15		32		234				1600		230ºC		15		32		329				1600		210ºC		15		32		304				1600		230ºC		15		32		301

		600		190ºC		15		32		156				600		240ºC		15		32		206				600		220ºC		15		32		162				600		240ºC		15		32		173

		800		190ºC		15		32		186				800		240ºC		15		32		248				800		220ºC		15		32		193				800		240ºC		15		32		208

		1000		190ºC		15		32		215				1000		240ºC		15		32		286				1000		220ºC		15		32		234				1000		240ºC		15		32		245

		1200		190ºC		15		32		243				1200		240ºC		15		32		320				1200		220ºC		15		32		267				1200		240ºC		15		32		275

		1400		190ºC		15		32		265				1400		240ºC		15		32		325				1400		220ºC		15		32		271				1400		240ºC		15		32		286

		1600		190ºC		15		32		278				1600		240ºC		15		32		348				1600		220ºC		15		32		298				1600		240ºC		15		32		292

		600		200ºC		15		32		173				600		250ºC		15		32		217				600		230ºC		15		32		170				600		250ºC		15		32		180

		800		200ºC		15		32		208				800		250ºC		15		32		255				800		230ºC		15		32		205				800		250ºC		15		32		219

		1000		200ºC		15		32		241				1000		250ºC		15		32		294				1000		230ºC		15		32		238				1000		250ºC		15		32		251

		1200		200ºC		15		32		280				1200		250ºC		15		32		329				1200		230ºC		15		32		274				1200		250ºC		15		32		283

		1400		200ºC		15		32		299				1400		250ºC		15		32		342				1400		230ºC		15		32		283				1400		250ºC		15		32		294

		1600		200ºC		15		32		325				1600		250ºC		15		32		352				1600		230ºC		15		32		308				1600		250ºC		15		32		302

		600		210ºC		15		32		192				600		260ºC		15		32		229				600		240ºC		15		32		178				600		260ºC		15		32		185

		800		210ºC		15		32		234				800		260ºC		15		32		270				800		240ºC		15		32		218				800		260ºC		15		32		227

		1000		210ºC		15		32		270				1000		260ºC		15		32		308				1000		240ºC		15		32		257				1000		260ºC		15		32		260

		1200		210ºC		15		32		307				1200		260ºC		15		32		337				1200		240ºC		15		32		278				1200		260ºC		15		32		291

		1400		210ºC		15		32		339				1400		260ºC		15		32		353				1400		240ºC		15		32		285				1400		260ºC		15		32		304

		1600		210ºC		15		32		366				1600		260ºC		15		32		362				1600		240ºC		15		32		312				1600		260ºC		15		32		307

		600		220ºC		15		32		209				600		270ºC		15		32		244				600		250ºC		15		32		185				600		270ºC		15		32		193

		800		220ºC		15		32		256				800		270ºC		15		32		285				800		250ºC		15		32		229				800		270ºC		15		32		231

		1000		220ºC		15		32		303				1000		270ºC		15		32		325				1000		250ºC		15		32		262				1000		270ºC		15		32		266

		1200		220ºC		15		32		327				1200		270ºC		15		32		352				1200		250ºC		15		32		280				1200		270ºC		15		32		295

		1400		220ºC		15		32		380				1400		270ºC		15		32		364				1400		250ºC		15		32		288				1400		270ºC		15		32		300

		1600		220ºC		15		32		401				1600		270ºC		15		32		378				1600		250ºC		15		32		317				1600		270ºC		15		32		314

		600		230ºC		15		32		235				600		280ºC		15		32		258				600		260ºC		15		32		192				600		280ºC		15		32		199

		800		230ºC		15		32		285				800		280ºC		15		32		297				800		260ºC		15		32		236				800		280ºC		15		32		238

		1000		230ºC		15		32		327				1000		280ºC		15		32		342				1000		260ºC		15		32		277				1000		280ºC		15		32		276

		1200		230ºC		15		32		369				1200		280ºC		15		32		363				1200		260ºC		15		32		287				1200		280ºC		15		32		306

		1400		230ºC		15		32		410				1400		280ºC		15		32		383				1400		260ºC		15		32		300				1400		280ºC		15		32		312

		1600		230ºC		15		32		428				1600		280ºC		15		32		398				1600		260ºC		15		32		324				1600		280ºC		15		32		320

		600		240ºC		15		32		253				600		290ºC		15		32		272				600		230ºC		5		32		100				600		290ºC		15		32		213

		800		240ºC		15		32		310				800		290ºC		15		32		316				600		230ºC		10		32		150				800		290ºC		15		32		249

		1000		240ºC		15		32		363				1000		290ºC		15		32		363				600		230ºC		15		32		159				1000		290ºC		15		32		281

		1200		240ºC		15		32		410				1200		290ºC		15		32		385				600		230ºC		20		32		171				1200		290ºC		15		32		315

		1400		240ºC		15		32		437				1400		290ºC		15		32		400				600		230ºC		25		32		183				1400		290ºC		15		32		319

		1600		240ºC		15		32		450				1600		290ºC		15		32		413				600		230ºC		30		32		195				1600		290ºC		15		32		334

		600		230ºC		5		32		145				600		300ºC		15		32		292				600		230ºC		35		32		205				600		300ºC		15		32		214

		600		230ºC		10		32		221				800		300ºC		15		32		338				600		230ºC		40		32		206				800		300ºC		15		32		276

		600		230ºC		15		32		233				1000		300ºC		15		32		388				600		230ºC		45		32		205				1000		300ºC		15		32		292

		600		230ºC		20		32		247				1200		300ºC		15		32		396				800		230ºC		5		32		152				1200		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		25		32		256				1400		300ºC		15		32		413				800		230ºC		10		32		178				1400		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		30		32		272				1600		300ºC		15		32		428				800		230ºC		15		32		198				1600		300ºC		15		32		341

		600		230ºC		35		32		303				600		230ºC		5		32		128				800		230ºC		20		32		203				600		230ºC		5		32		108

		600		230ºC		40		32		299				600		230ºC		10		32		188				800		230ºC		25		32		215				600		230ºC		10		32		152

		600		230ºC		45		32		300				600		230ºC		15		32		202				800		230ºC		30		32		220				600		230ºC		15		32		164

		800		230ºC		5		32		181				600		230ºC		20		32		210				800		230ºC		35		32		237				600		230ºC		20		32		172

		800		230ºC		10		32		259				600		230ºC		25		32		226				800		230ºC		40		32		250				600		230ºC		25		32		182

		800		230ºC		15		32		284				600		230ºC		30		32		237				800		230ºC		45		32		264				600		230ºC		30		32		195

		800		230ºC		20		32		287				600		230ºC		35		32		253				1000		230ºC		5		32		143				600		230ºC		35		32		204

		800		230ºC		25		32		295				600		230ºC		40		32		255				1000		230ºC		10		32		200				600		230ºC		40		32		204

		800		230ºC		30		32		305				600		230ºC		45		32		257				1000		230ºC		15		32		230				600		230ºC		45		32		203

		800		230ºC		35		32		322				800		230ºC		5		32		161				1000		230ºC		20		32		236				800		230ºC		5		32		133

		800		230ºC		40		32		358				800		230ºC		10		32		217				1000		230ºC		25		32		243				800		230ºC		10		32		184

		800		230ºC		45		32		377				800		230ºC		15		32		245				1000		230ºC		30		32		252				800		230ºC		15		32		198

		1000		230ºC		5		32		201				800		230ºC		20		32		251				1000		230ºC		35		32		264				800		230ºC		20		32		208

		1000		230ºC		10		32		290				800		230ºC		25		32		256				1000		230ºC		40		32		276				800		230ºC		25		32		213

		1000		230ºC		15		32		323				800		230ºC		30		32		273				1000		230ºC		45		32		287				800		230ºC		30		32		221

		1000		230ºC		20		32		335				800		230ºC		35		32		287				1200		230ºC		5		32		166				800		230ºC		35		32		230

		1000		230ºC		25		32		337				800		230ºC		40		32		305				1200		230ºC		10		32		215				800		230ºC		40		32		243

		1000		230ºC		30		32		354				800		230ºC		45		32		317				1200		230ºC		15		32		260				800		230ºC		45		32		251

		1000		230ºC		35		32		363				1000		230ºC		5		32		182				1200		230ºC		20		32		271				1000		230ºC		5		32		151

		1000		230ºC		40		32		392				1000		230ºC		10		32		237				1200		230ºC		25		32		273				1000		230ºC		10		32		209

		1000		230ºC		45		32		415				1000		230ºC		15		32		277				1200		230ºC		30		32		279				1000		230ºC		15		32		234

		1200		230ºC		5		32		232				1000		230ºC		20		32		286				1200		230ºC		35		32		288				1000		230ºC		20		32		245

		1200		230ºC		10		32		304				1000		230ºC		25		32		295				1200		230ºC		40		32		302				1000		230ºC		25		32		249

		1200		230ºC		15		32		367				1000		230ºC		30		32		301				1200		230ºC		45		32		312				1000		230ºC		30		32		253

		1200		230ºC		20		32		380				1000		230ºC		35		32		316				1400		230ºC		5		32		183				1000		230ºC		35		32		262

		1200		230ºC		25		32		387				1000		230ºC		40		32		335				1400		230ºC		10		32		214				1000		230ºC		40		32		272

		1200		230ºC		30		32		401				1000		230ºC		45		32		339				1400		230ºC		15		32		286				1000		230ºC		45		32		284

		1200		230ºC		35		32		408				1200		230ºC		5		32		202				1400		230ºC		20		32		296				1200		230ºC		5		32		170

		1200		230ºC		40		32		418				1200		230ºC		10		32		245				1400		230ºC		25		32		300				1200		230ºC		10		32		224

		1200		230ºC		45		32		432				1200		230ºC		15		32		310				1400		230ºC		30		32		305				1200		230ºC		15		32		264

		1400		230ºC		5		32		257				1200		230ºC		20		32		320				1400		230ºC		35		32		306				1200		230ºC		20		32		276

		1400		230ºC		10		32		306				1200		230ºC		25		32		321				1400		230ºC		40		32		310				1200		230ºC		25		32		283

		1400		230ºC		15		32		397				1200		230ºC		30		32		326				1400		230ºC		45		32		311				1200		230ºC		30		32		285

		1400		230ºC		20		32		408				1200		230ºC		35		32		326				1600		230ºC		5		32		202				1200		230ºC		35		32		291

		1400		230ºC		25		32		417				1200		230ºC		40		32		340				1600		230ºC		10		32		227				1200		230ºC		40		32		301

		1400		230ºC		30		32		421				1200		230ºC		45		32		356				1600		230ºC		15		32		300				1200		230ºC		45		32		300

		1400		230ºC		35		32		433				1400		230ºC		5		32		225				1600		230ºC		20		32		303				1400		230ºC		5		32		187

		1400		230ºC		40		32		443				1400		230ºC		10		32		252				1600		230ºC		25		32		309				1400		230ºC		10		32		238

		1400		230ºC		45		32		448				1400		230ºC		15		32		330				1600		230ºC		30		32		306				1400		230ºC		15		32		296

		1600		230ºC		5		32		279				1400		230ºC		20		32		333				1600		230ºC		35		32		310				1400		230ºC		20		32		296

		1600		230ºC		10		32		313				1400		230ºC		25		32		339				1600		230ºC		40		32		314				1400		230ºC		25		32		297

		1600		230ºC		15		32		428				1400		230ºC		30		32		346				1600		230ºC		45		32		320				1400		230ºC		30		32		294

		1600		230ºC		20		32		435				1400		230ºC		35		32		351				600		230ºC		15		50		173				1400		230ºC		35		32		294

		1600		230ºC		25		32		446				1400		230ºC		40		32		357				800		230ºC		15		50		208				1400		230ºC		40		32		295

		1600		230ºC		30		32		442				1400		230ºC		45		32		361				1000		230ºC		15		50		242				1400		230ºC		45		32		300

		1600		230ºC		35		32		441				1600		230ºC		5		32		245				1200		230ºC		15		50		273				1600		230ºC		5		32		205

		1600		230ºC		40		32		455				1600		230ºC		10		32		256				1400		230ºC		15		50		279				1600		230ºC		10		32		245

		1600		230ºC		45		32		463				1600		230ºC		15		32		338				1600		230ºC		15		50		300				1600		230ºC		15		32		294

		600		230ºC		15		50		233				1600		230ºC		20		32		348																1600		230ºC		20		32		292

		800		230ºC		15		50		283				1600		230ºC		25		32		353				basınç:bar												1600		230ºC		25		32		297

		1000		230ºC		15		50		331				1600		230ºC		30		32		358				sıcaklık:ºC												1600		230ºC		30		32		298

		1200		230ºC		15		50		373				1600		230ºC		35		32		367				debi:cm³/sn												1600		230ºC		35		32		302

		1400		230ºC		15		50		403				1600		230ºC		40		32		370																1600		230ºC		40		32		303

		1600		230ºC		15		50		428				1600		230ºC		45		32		374																1600		230ºC		45		32		305

		600		230ºC		15		75		237				600		230ºC		15		50		206																600		230ºC		15		50		160

		800		230ºC		15		75		284				800		230ºC		15		50		243																800		230ºC		15		50		203

		1000		230ºC		15		75		330				1000		230ºC		15		50		282																1000		230ºC		15		50		236

		1200		230ºC		15		75		374				1200		230ºC		15		50		307																1200		230ºC		15		50		269

		1400		230ºC		15		75		416				1400		230ºC		15		50		328																1400		230ºC		15		50		287

		1600		230ºC		15		75		428				1600		230ºC		15		50		346																1600		230ºC		15		50		296

														600		230ºC		15		75		204																600		230ºC		15		75		171

														800		230ºC		15		75		247																800		230ºC		15		75		207

														1000		230ºC		15		75		282																1000		230ºC		15		75		240

														1200		230ºC		15		75		317																1200		230ºC		15		75		275

														1400		230ºC		15		75		330																1400		230ºC		15		75		302

														1600		230ºC		15		75		347																1600		230ºC		15		75		300

		basınç:bar												basınç:bar																								basınç:bar

		sıcaklık:ºC												sıcaklık:ºC																								sıcaklık:ºC

		debi:cm³/sn												debi:cm³/sn																								debi:cm³/sn





Sayfa3

		






_1182852249.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		86		90		93		97		98		105		107		111		113

		800		101		107		112		121		122		127		131		132		140

		1000		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		1200		142		147		156		157		166		177		178		185		189

		1400		161		170		178		184		188		195		199		194		195

		1600		178		190		185		185		182		185		187		188		193



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

75

96

119

136

156

179



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		96		119		136		156		179

		220ºC		101		123		142		161		178

		230ºC		107		129		147		170		190

		240ºC		112		134		156		178		185

		250ºC		121		139		157		184		185

		260ºC		122		145		166		188		182

		270ºC		127		152		177		195		185

		280ºC		131		153		178		199		187

		290ºC		132		159		185		194		188

		300ºC		140		176		189		195		193



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

75

86

90

93

97

98

105

107

111

113



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		55		63		81		94		104

		10		92		107		118		131		137

		15		102		118		138		156		174

		20		108		126		143		158		179

		25		112		128		146		156		183

		30		116		135		150		165		185

		35		120		140		156		171		190

		40		123		147		183		178		195

		45		124		151		172		187		202



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon hızı(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

42

75

78

87

88

92

93

90

92



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Hız-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Hızı(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Hız-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

63

107

118

126

128

135

140

147

151



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (hız:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

90

107

129

147

170

190



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

119

123

129

134

139

145

152

153

159

176



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		75		86		90		93		97		98		105		107		111		113				5		42		55		63		81		94		104

		800		96		101		107		112		121		122		127		131		132		140				10		75		92		107		118		131		137

		1000		119		123		129		134		139		145		152		153		159		176				15		78		102		118		138		156		174

		1200		136		142		147		156		157		166		177		178		185		189				20		87		108		126		143		158		179

		1400		156		161		170		178		184		188		195		199		194		195				25		88		112		128		146		156		183

		1600		179		178		190		185		185		182		185		187		188		193				30		92		116		135		150		165		185

																										35		93		120		140		156		171		190

																										40		90		123		147		183		178		195

																										45		92		124		151		172		187		202

																										280ºC

																										5		57		74		74		75		118		131

		hız 15		kalıp 50ºC																						10		92		113		125		142		153		159

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				15		103		127		146		166		187		206

		600		76		86		90		91		99		102		104		107		111		115				20		110		132		154		174		196		215

		800		95		98		108		111		118		123		131		131		135		139				25		117		135		157		178		200		221

		1000		113		125		129		132		138		146		155		156		161		166				30		120		145		165		185		203		223

		1200		132		142		151		156		165		173		178		180		187		190				35		120		150		170		188		208		225

		1400		156		163		174		179		188		193		197		205		205		214				40		118		153		175		196		213		224

		1600		176		184		191		195		192		206		189		190		193		208				45		120		152		184		204		221		207

				cm³/sn

		hız 15cm³/sn

		kalıp 75ºC						230ºC				250ºC

		600						88				94

		800						107				116

		1000						132				138

		1200						148				160

		1400						170				180

		1600						187				200

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		90		170		201		235

		800		107		205		240		285

		1000		129		238		278		327

		1200		147		274		306		369

		1400		170		274		328		410

		1600		190		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												119		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		63		143		182		201

		10		107		200		237		290

		15		118		230		277		323

		20		126		236		286		335

		25		128		243		295		337

		30		135		252		301		354

		35		140		264		316		363

		40		147		276		335		392

		45		151		287		339		415





Sayfa2

		





Sayfa3

		






_1182850623.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		159		165		173		180		185		193		199		213		214

		800		191		203		208		219		227		231		238		249		276

		1000		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		1200		276		264		275		283		291		295		306		315		323

		1400		284		287		286		294		304		300		312		319		323

		1600		311		301		292		302		307		314		320		334		341



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

151

187

218

247

277

303



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160

170

180

190

200

210

220

230

240

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		187		218		247		277		303

		220ºC		191		228		276		284		311

		230ºC		203		236		264		287		301

		240ºC		208		245		275		286		292

		250ºC		219		251		283		294		302

		260ºC		227		260		291		304		307

		270ºC		231		266		295		300		314

		280ºC		238		276		306		312		320

		290ºC		249		281		315		319		334

		300ºC		276		292		323		323		341



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

151

159

165

173

180

185

193

199

213

214



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160		75		93		128		146		160

		170		135		152		178		197		211

		180		155		185		202		228		234

		190		186		215		243		265		278

		200		208		241		280		299		325

		210		234		270		307		339		366

		220		256		303		327		380		401

		230		285		327		369		410		428

		240		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		133		151		170		187		205

		10		184		209		224		238		245

		15		198		234		264		296		294

		20		208		245		276		296		292

		25		213		249		283		297		297

		30		221		253		285		294		298

		35		230		262		291		294		302

		40		243		272		301		295		303

		45		251		284		300		300		305



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

108

152

164

172

182

195

204

204

203



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Debi-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Debisi(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Debi-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

151

209

234

245

249

253

262

272

284



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (Debi:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

165

203

246

264

287

301



plastikler-sıcaklık-boy

		160						93

		170						152

		180						185

		190		204				215

		200		215				241

		210		224		252		270

		220		234		267		303

		230		238		278		327

		240		257		286		363

		250		262		294

		260		277		308

		270				325

		280				342

		290				363

		300				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

218

228

236

245

251

260

266

276

281

292



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		151		159		165		173		180		185		193		199		213		214				5		108		133		151		170		187		205

		800		187		191		203		208		219		227		231		238		249		276				10		152		184		209		224		238		245

		1000		218		228		236		245		251		260		266		276		281		292				15		164		198		234		264		296		294

		1200		247		276		264		275		283		291		295		306		315		323				20		172		208		245		276		296		292

		1400		277		284		287		286		294		304		300		312		319		323				25		182		213		249		283		297		297

		1600		303		311		301		292		302		307		314		320		334		341				30		195		221		253		285		294		298

																										35		204		230		262		291		294		302

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		204		243		272		301		295		303

		600						160																		45		203		251		284		300		300		305

		800						203

		1000						236						hız 15cm³/sn

		1200						269

		1400						287

		1600						296

		kalıp 75ºC

		600						171

		800						207

		1000						240

		1200						275

		1400						302

		1600						300

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160		170		180		190		200		210		220		230		240						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		165		170		201		235

		800		203		205		240		285

		1000		246		238		278		327

		1200		264		274		306		369

		1400		287		274		328		410

		1600		301		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160		170		180		190		200		210		220		230		240		250		260		270		280		290		300

		YYPE												218		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		151		143		182		201

		10		209		200		237		290

		15		234		230		277		323

		20		245		236		286		335

		25		249		243		295		337

		30		253		252		301		354

		35		262		264		316		363

		40		272		276		335		392

		45		284		287		339		415





Sayfa2

		

		PS												PP												AYPE												YYPE

		basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu

		600		160ºC		15		32		21				600		210ºC		15		32		180				600		190ºC		15		32		135				600		210ºC		15		32		151

		800		160ºC		15		32		75				800		210ºC		15		32		216				800		190ºC		15		32		166				800		210ºC		15		32		187

		1000		160ºC		15		32		93				1000		210ºC		15		32		252				1000		190ºC		15		32		204				1000		210ºC		15		32		218

		1200		160ºC		15		32		128				1200		210ºC		15		32		280				1200		190ºC		15		32		233				1200		210ºC		15		32		247

		1400		160ºC		15		32		146				1400		210ºC		15		32		302				1400		190ºC		15		32		266				1400		210ºC		15		32		277

		1600		160ºC		15		32		160				1600		210ºC		15		32		313				1600		190ºC		15		32		285				1600		210ºC		15		32		303

		600		170ºC		15		32		93				600		220ºC		15		32		192				600		200ºC		15		32		147				600		220ºC		15		32		159

		800		170ºC		15		32		135				800		220ºC		15		32		230				800		200ºC		15		32		180				800		220ºC		15		32		191

		1000		170ºC		15		32		152				1000		220ºC		15		32		267				1000		200ºC		15		32		215				1000		220ºC		15		32		228

		1200		170ºC		15		32		178				1200		220ºC		15		32		298				1200		200ºC		15		32		246				1200		220ºC		15		32		276

		1400		170ºC		15		32		197				1400		220ºC		15		32		310				1400		200ºC		15		32		275				1400		220ºC		15		32		284

		1600		170ºC		15		32		211				1600		220ºC		15		32		326				1600		200ºC		15		32		289				1600		220ºC		15		32		311

		600		180ºC		15		32		134				600		230ºC		15		32		201				600		210ºC		15		32		155				600		230ºC		15		32		165

		800		180ºC		15		32		155				800		230ºC		15		32		240				800		210ºC		15		32		188				800		230ºC		15		32		203

		1000		180ºC		15		32		185				1000		230ºC		15		32		278				1000		210ºC		15		32		224				1000		230ºC		15		32		236

		1200		180ºC		15		32		202				1200		230ºC		15		32		306				1200		210ºC		15		32		257				1200		230ºC		15		32		264

		1400		180ºC		15		32		228				1400		230ºC		15		32		328				1400		210ºC		15		32		285				1400		230ºC		15		32		287

		1600		180ºC		15		32		234				1600		230ºC		15		32		329				1600		210ºC		15		32		304				1600		230ºC		15		32		301

		600		190ºC		15		32		156				600		240ºC		15		32		206				600		220ºC		15		32		162				600		240ºC		15		32		173

		800		190ºC		15		32		186				800		240ºC		15		32		248				800		220ºC		15		32		193				800		240ºC		15		32		208

		1000		190ºC		15		32		215				1000		240ºC		15		32		286				1000		220ºC		15		32		234				1000		240ºC		15		32		245

		1200		190ºC		15		32		243				1200		240ºC		15		32		320				1200		220ºC		15		32		267				1200		240ºC		15		32		275

		1400		190ºC		15		32		265				1400		240ºC		15		32		325				1400		220ºC		15		32		271				1400		240ºC		15		32		286

		1600		190ºC		15		32		278				1600		240ºC		15		32		348				1600		220ºC		15		32		298				1600		240ºC		15		32		292

		600		200ºC		15		32		173				600		250ºC		15		32		217				600		230ºC		15		32		170				600		250ºC		15		32		180

		800		200ºC		15		32		208				800		250ºC		15		32		255				800		230ºC		15		32		205				800		250ºC		15		32		219

		1000		200ºC		15		32		241				1000		250ºC		15		32		294				1000		230ºC		15		32		238				1000		250ºC		15		32		251

		1200		200ºC		15		32		280				1200		250ºC		15		32		329				1200		230ºC		15		32		274				1200		250ºC		15		32		283

		1400		200ºC		15		32		299				1400		250ºC		15		32		342				1400		230ºC		15		32		283				1400		250ºC		15		32		294

		1600		200ºC		15		32		325				1600		250ºC		15		32		352				1600		230ºC		15		32		308				1600		250ºC		15		32		302

		600		210ºC		15		32		192				600		260ºC		15		32		229				600		240ºC		15		32		178				600		260ºC		15		32		185

		800		210ºC		15		32		234				800		260ºC		15		32		270				800		240ºC		15		32		218				800		260ºC		15		32		227

		1000		210ºC		15		32		270				1000		260ºC		15		32		308				1000		240ºC		15		32		257				1000		260ºC		15		32		260

		1200		210ºC		15		32		307				1200		260ºC		15		32		337				1200		240ºC		15		32		278				1200		260ºC		15		32		291

		1400		210ºC		15		32		339				1400		260ºC		15		32		353				1400		240ºC		15		32		285				1400		260ºC		15		32		304

		1600		210ºC		15		32		366				1600		260ºC		15		32		362				1600		240ºC		15		32		312				1600		260ºC		15		32		307

		600		220ºC		15		32		209				600		270ºC		15		32		244				600		250ºC		15		32		185				600		270ºC		15		32		193

		800		220ºC		15		32		256				800		270ºC		15		32		285				800		250ºC		15		32		229				800		270ºC		15		32		231

		1000		220ºC		15		32		303				1000		270ºC		15		32		325				1000		250ºC		15		32		262				1000		270ºC		15		32		266

		1200		220ºC		15		32		327				1200		270ºC		15		32		352				1200		250ºC		15		32		280				1200		270ºC		15		32		295

		1400		220ºC		15		32		380				1400		270ºC		15		32		364				1400		250ºC		15		32		288				1400		270ºC		15		32		300

		1600		220ºC		15		32		401				1600		270ºC		15		32		378				1600		250ºC		15		32		317				1600		270ºC		15		32		314

		600		230ºC		15		32		235				600		280ºC		15		32		258				600		260ºC		15		32		192				600		280ºC		15		32		199

		800		230ºC		15		32		285				800		280ºC		15		32		297				800		260ºC		15		32		236				800		280ºC		15		32		238

		1000		230ºC		15		32		327				1000		280ºC		15		32		342				1000		260ºC		15		32		277				1000		280ºC		15		32		276

		1200		230ºC		15		32		369				1200		280ºC		15		32		363				1200		260ºC		15		32		287				1200		280ºC		15		32		306

		1400		230ºC		15		32		410				1400		280ºC		15		32		383				1400		260ºC		15		32		300				1400		280ºC		15		32		312

		1600		230ºC		15		32		428				1600		280ºC		15		32		398				1600		260ºC		15		32		324				1600		280ºC		15		32		320

		600		240ºC		15		32		253				600		290ºC		15		32		272				600		230ºC		5		32		100				600		290ºC		15		32		213

		800		240ºC		15		32		310				800		290ºC		15		32		316				600		230ºC		10		32		150				800		290ºC		15		32		249

		1000		240ºC		15		32		363				1000		290ºC		15		32		363				600		230ºC		15		32		159				1000		290ºC		15		32		281

		1200		240ºC		15		32		410				1200		290ºC		15		32		385				600		230ºC		20		32		171				1200		290ºC		15		32		315

		1400		240ºC		15		32		437				1400		290ºC		15		32		400				600		230ºC		25		32		183				1400		290ºC		15		32		319

		1600		240ºC		15		32		450				1600		290ºC		15		32		413				600		230ºC		30		32		195				1600		290ºC		15		32		334

		600		230ºC		5		32		145				600		300ºC		15		32		292				600		230ºC		35		32		205				600		300ºC		15		32		214

		600		230ºC		10		32		221				800		300ºC		15		32		338				600		230ºC		40		32		206				800		300ºC		15		32		276

		600		230ºC		15		32		233				1000		300ºC		15		32		388				600		230ºC		45		32		205				1000		300ºC		15		32		292

		600		230ºC		20		32		247				1200		300ºC		15		32		396				800		230ºC		5		32		152				1200		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		25		32		256				1400		300ºC		15		32		413				800		230ºC		10		32		178				1400		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		30		32		272				1600		300ºC		15		32		428				800		230ºC		15		32		198				1600		300ºC		15		32		341

		600		230ºC		35		32		303				600		230ºC		5		32		128				800		230ºC		20		32		203				600		230ºC		5		32		108

		600		230ºC		40		32		299				600		230ºC		10		32		188				800		230ºC		25		32		215				600		230ºC		10		32		152

		600		230ºC		45		32		300				600		230ºC		15		32		202				800		230ºC		30		32		220				600		230ºC		15		32		164

		800		230ºC		5		32		181				600		230ºC		20		32		210				800		230ºC		35		32		237				600		230ºC		20		32		172

		800		230ºC		10		32		259				600		230ºC		25		32		226				800		230ºC		40		32		250				600		230ºC		25		32		182

		800		230ºC		15		32		284				600		230ºC		30		32		237				800		230ºC		45		32		264				600		230ºC		30		32		195

		800		230ºC		20		32		287				600		230ºC		35		32		253				1000		230ºC		5		32		143				600		230ºC		35		32		204

		800		230ºC		25		32		295				600		230ºC		40		32		255				1000		230ºC		10		32		200				600		230ºC		40		32		204

		800		230ºC		30		32		305				600		230ºC		45		32		257				1000		230ºC		15		32		230				600		230ºC		45		32		203

		800		230ºC		35		32		322				800		230ºC		5		32		161				1000		230ºC		20		32		236				800		230ºC		5		32		133

		800		230ºC		40		32		358				800		230ºC		10		32		217				1000		230ºC		25		32		243				800		230ºC		10		32		184

		800		230ºC		45		32		377				800		230ºC		15		32		245				1000		230ºC		30		32		252				800		230ºC		15		32		198

		1000		230ºC		5		32		201				800		230ºC		20		32		251				1000		230ºC		35		32		264				800		230ºC		20		32		208

		1000		230ºC		10		32		290				800		230ºC		25		32		256				1000		230ºC		40		32		276				800		230ºC		25		32		213

		1000		230ºC		15		32		323				800		230ºC		30		32		273				1000		230ºC		45		32		287				800		230ºC		30		32		221

		1000		230ºC		20		32		335				800		230ºC		35		32		287				1200		230ºC		5		32		166				800		230ºC		35		32		230

		1000		230ºC		25		32		337				800		230ºC		40		32		305				1200		230ºC		10		32		215				800		230ºC		40		32		243

		1000		230ºC		30		32		354				800		230ºC		45		32		317				1200		230ºC		15		32		260				800		230ºC		45		32		251

		1000		230ºC		35		32		363				1000		230ºC		5		32		182				1200		230ºC		20		32		271				1000		230ºC		5		32		151

		1000		230ºC		40		32		392				1000		230ºC		10		32		237				1200		230ºC		25		32		273				1000		230ºC		10		32		209

		1000		230ºC		45		32		415				1000		230ºC		15		32		277				1200		230ºC		30		32		279				1000		230ºC		15		32		234

		1200		230ºC		5		32		232				1000		230ºC		20		32		286				1200		230ºC		35		32		288				1000		230ºC		20		32		245

		1200		230ºC		10		32		304				1000		230ºC		25		32		295				1200		230ºC		40		32		302				1000		230ºC		25		32		249

		1200		230ºC		15		32		367				1000		230ºC		30		32		301				1200		230ºC		45		32		312				1000		230ºC		30		32		253

		1200		230ºC		20		32		380				1000		230ºC		35		32		316				1400		230ºC		5		32		183				1000		230ºC		35		32		262

		1200		230ºC		25		32		387				1000		230ºC		40		32		335				1400		230ºC		10		32		214				1000		230ºC		40		32		272

		1200		230ºC		30		32		401				1000		230ºC		45		32		339				1400		230ºC		15		32		286				1000		230ºC		45		32		284

		1200		230ºC		35		32		408				1200		230ºC		5		32		202				1400		230ºC		20		32		296				1200		230ºC		5		32		170

		1200		230ºC		40		32		418				1200		230ºC		10		32		245				1400		230ºC		25		32		300				1200		230ºC		10		32		224

		1200		230ºC		45		32		432				1200		230ºC		15		32		310				1400		230ºC		30		32		305				1200		230ºC		15		32		264

		1400		230ºC		5		32		257				1200		230ºC		20		32		320				1400		230ºC		35		32		306				1200		230ºC		20		32		276

		1400		230ºC		10		32		306				1200		230ºC		25		32		321				1400		230ºC		40		32		310				1200		230ºC		25		32		283

		1400		230ºC		15		32		397				1200		230ºC		30		32		326				1400		230ºC		45		32		311				1200		230ºC		30		32		285

		1400		230ºC		20		32		408				1200		230ºC		35		32		326				1600		230ºC		5		32		202				1200		230ºC		35		32		291

		1400		230ºC		25		32		417				1200		230ºC		40		32		340				1600		230ºC		10		32		227				1200		230ºC		40		32		301

		1400		230ºC		30		32		421				1200		230ºC		45		32		356				1600		230ºC		15		32		300				1200		230ºC		45		32		300

		1400		230ºC		35		32		433				1400		230ºC		5		32		225				1600		230ºC		20		32		303				1400		230ºC		5		32		187

		1400		230ºC		40		32		443				1400		230ºC		10		32		252				1600		230ºC		25		32		309				1400		230ºC		10		32		238

		1400		230ºC		45		32		448				1400		230ºC		15		32		330				1600		230ºC		30		32		306				1400		230ºC		15		32		296

		1600		230ºC		5		32		279				1400		230ºC		20		32		333				1600		230ºC		35		32		310				1400		230ºC		20		32		296

		1600		230ºC		10		32		313				1400		230ºC		25		32		339				1600		230ºC		40		32		314				1400		230ºC		25		32		297

		1600		230ºC		15		32		428				1400		230ºC		30		32		346				1600		230ºC		45		32		320				1400		230ºC		30		32		294

		1600		230ºC		20		32		435				1400		230ºC		35		32		351				600		230ºC		15		50		173				1400		230ºC		35		32		294

		1600		230ºC		25		32		446				1400		230ºC		40		32		357				800		230ºC		15		50		208				1400		230ºC		40		32		295

		1600		230ºC		30		32		442				1400		230ºC		45		32		361				1000		230ºC		15		50		242				1400		230ºC		45		32		300

		1600		230ºC		35		32		441				1600		230ºC		5		32		245				1200		230ºC		15		50		273				1600		230ºC		5		32		205

		1600		230ºC		40		32		455				1600		230ºC		10		32		256				1400		230ºC		15		50		279				1600		230ºC		10		32		245

		1600		230ºC		45		32		463				1600		230ºC		15		32		338				1600		230ºC		15		50		300				1600		230ºC		15		32		294

		600		230ºC		15		50		233				1600		230ºC		20		32		348																1600		230ºC		20		32		292

		800		230ºC		15		50		283				1600		230ºC		25		32		353				basınç:bar												1600		230ºC		25		32		297

		1000		230ºC		15		50		331				1600		230ºC		30		32		358				sıcaklık:ºC												1600		230ºC		30		32		298

		1200		230ºC		15		50		373				1600		230ºC		35		32		367				debi:cm³/sn												1600		230ºC		35		32		302

		1400		230ºC		15		50		403				1600		230ºC		40		32		370																1600		230ºC		40		32		303

		1600		230ºC		15		50		428				1600		230ºC		45		32		374																1600		230ºC		45		32		305

		600		230ºC		15		75		237				600		230ºC		15		50		206																600		230ºC		15		50		160

		800		230ºC		15		75		284				800		230ºC		15		50		243																800		230ºC		15		50		203

		1000		230ºC		15		75		330				1000		230ºC		15		50		282																1000		230ºC		15		50		236

		1200		230ºC		15		75		374				1200		230ºC		15		50		307																1200		230ºC		15		50		269

		1400		230ºC		15		75		416				1400		230ºC		15		50		328																1400		230ºC		15		50		287

		1600		230ºC		15		75		428				1600		230ºC		15		50		346																1600		230ºC		15		50		296

														600		230ºC		15		75		204																600		230ºC		15		75		171

														800		230ºC		15		75		247																800		230ºC		15		75		207

														1000		230ºC		15		75		282																1000		230ºC		15		75		240

														1200		230ºC		15		75		317																1200		230ºC		15		75		275

														1400		230ºC		15		75		330																1400		230ºC		15		75		302

														1600		230ºC		15		75		347																1600		230ºC		15		75		300

		basınç:bar												basınç:bar																								basınç:bar

		sıcaklık:ºC												sıcaklık:ºC																								sıcaklık:ºC

		debi:cm³/sn												debi:cm³/sn																								debi:cm³/sn





Sayfa3

		






_1182843434.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		159		165		173		180		185		193		199		213		214

		800		191		203		208		219		227		231		238		249		276

		1000		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		1200		276		264		275		283		291		295		306		315		323

		1400		284		287		286		294		304		300		312		319		323

		1600		311		301		292		302		307		314		320		334		341



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

151

187

218

247

277

303



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		187		218		247		277		303

		220ºC		191		228		276		284		311

		230ºC		203		236		264		287		301

		240ºC		208		245		275		286		292

		250ºC		219		251		283		294		302

		260ºC		227		260		291		304		307

		270ºC		231		266		295		300		314

		280ºC		238		276		306		312		320

		290ºC		249		281		315		319		334

		300ºC		276		292		323		323		341



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

151

159

165

173

180

185

193

199

213

214



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		133		151		170		187		205

		10		184		209		224		238		245

		15		198		234		264		296		294

		20		208		245		276		296		292

		25		213		249		283		297		297

		30		221		253		285		294		298

		35		230		262		291		294		302

		40		243		272		301		295		303

		45		251		284		300		300		305



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

108

152

164

172

182

195

204

204

203



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Debi-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Debisi(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Debi-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

151

209

234

245

249

253

262

272

284



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (Debi:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

165

203

246

264

287

301



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

218

228

236

245

251

260

266

276

281

292



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		151		159		165		173		180		185		193		199		213		214				5		108		133		151		170		187		205

		800		187		191		203		208		219		227		231		238		249		276				10		152		184		209		224		238		245

		1000		218		228		236		245		251		260		266		276		281		292				15		164		198		234		264		296		294

		1200		247		276		264		275		283		291		295		306		315		323				20		172		208		245		276		296		292

		1400		277		284		287		286		294		304		300		312		319		323				25		182		213		249		283		297		297

		1600		303		311		301		292		302		307		314		320		334		341				30		195		221		253		285		294		298

																										35		204		230		262		291		294		302

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		204		243		272		301		295		303

		600						160																		45		203		251		284		300		300		305

		800						203

		1000						236						hız 15cm³/sn

		1200						269

		1400						287

		1600						296

		kalıp 75ºC

		600						171

		800						207

		1000						240

		1200						275

		1400						302

		1600						300

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		165		170		201		235

		800		203		205		240		285

		1000		246		238		278		327

		1200		264		274		306		369

		1400		287		274		328		410

		1600		301		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												218		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		151		143		182		201

		10		209		200		237		290

		15		234		230		277		323

		20		245		236		286		335

		25		249		243		295		337

		30		253		252		301		354

		35		262		264		316		363

		40		272		276		335		392

		45		284		287		339		415





Sayfa2

		

		PS												PP												AYPE												YYPE

		basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu

		600		160ºC		15		32		21				600		210ºC		15		32		180				600		190ºC		15		32		135				600		210ºC		15		32		151

		800		160ºC		15		32		75				800		210ºC		15		32		216				800		190ºC		15		32		166				800		210ºC		15		32		187

		1000		160ºC		15		32		93				1000		210ºC		15		32		252				1000		190ºC		15		32		204				1000		210ºC		15		32		218

		1200		160ºC		15		32		128				1200		210ºC		15		32		280				1200		190ºC		15		32		233				1200		210ºC		15		32		247

		1400		160ºC		15		32		146				1400		210ºC		15		32		302				1400		190ºC		15		32		266				1400		210ºC		15		32		277

		1600		160ºC		15		32		160				1600		210ºC		15		32		313				1600		190ºC		15		32		285				1600		210ºC		15		32		303

		600		170ºC		15		32		93				600		220ºC		15		32		192				600		200ºC		15		32		147				600		220ºC		15		32		159

		800		170ºC		15		32		135				800		220ºC		15		32		230				800		200ºC		15		32		180				800		220ºC		15		32		191

		1000		170ºC		15		32		152				1000		220ºC		15		32		267				1000		200ºC		15		32		215				1000		220ºC		15		32		228

		1200		170ºC		15		32		178				1200		220ºC		15		32		298				1200		200ºC		15		32		246				1200		220ºC		15		32		276

		1400		170ºC		15		32		197				1400		220ºC		15		32		310				1400		200ºC		15		32		275				1400		220ºC		15		32		284

		1600		170ºC		15		32		211				1600		220ºC		15		32		326				1600		200ºC		15		32		289				1600		220ºC		15		32		311

		600		180ºC		15		32		134				600		230ºC		15		32		201				600		210ºC		15		32		155				600		230ºC		15		32		165

		800		180ºC		15		32		155				800		230ºC		15		32		240				800		210ºC		15		32		188				800		230ºC		15		32		203

		1000		180ºC		15		32		185				1000		230ºC		15		32		278				1000		210ºC		15		32		224				1000		230ºC		15		32		236

		1200		180ºC		15		32		202				1200		230ºC		15		32		306				1200		210ºC		15		32		257				1200		230ºC		15		32		264

		1400		180ºC		15		32		228				1400		230ºC		15		32		328				1400		210ºC		15		32		285				1400		230ºC		15		32		287

		1600		180ºC		15		32		234				1600		230ºC		15		32		329				1600		210ºC		15		32		304				1600		230ºC		15		32		301

		600		190ºC		15		32		156				600		240ºC		15		32		206				600		220ºC		15		32		162				600		240ºC		15		32		173

		800		190ºC		15		32		186				800		240ºC		15		32		248				800		220ºC		15		32		193				800		240ºC		15		32		208

		1000		190ºC		15		32		215				1000		240ºC		15		32		286				1000		220ºC		15		32		234				1000		240ºC		15		32		245

		1200		190ºC		15		32		243				1200		240ºC		15		32		320				1200		220ºC		15		32		267				1200		240ºC		15		32		275

		1400		190ºC		15		32		265				1400		240ºC		15		32		325				1400		220ºC		15		32		271				1400		240ºC		15		32		286

		1600		190ºC		15		32		278				1600		240ºC		15		32		348				1600		220ºC		15		32		298				1600		240ºC		15		32		292

		600		200ºC		15		32		173				600		250ºC		15		32		217				600		230ºC		15		32		170				600		250ºC		15		32		180

		800		200ºC		15		32		208				800		250ºC		15		32		255				800		230ºC		15		32		205				800		250ºC		15		32		219

		1000		200ºC		15		32		241				1000		250ºC		15		32		294				1000		230ºC		15		32		238				1000		250ºC		15		32		251

		1200		200ºC		15		32		280				1200		250ºC		15		32		329				1200		230ºC		15		32		274				1200		250ºC		15		32		283

		1400		200ºC		15		32		299				1400		250ºC		15		32		342				1400		230ºC		15		32		283				1400		250ºC		15		32		294

		1600		200ºC		15		32		325				1600		250ºC		15		32		352				1600		230ºC		15		32		308				1600		250ºC		15		32		302

		600		210ºC		15		32		192				600		260ºC		15		32		229				600		240ºC		15		32		178				600		260ºC		15		32		185

		800		210ºC		15		32		234				800		260ºC		15		32		270				800		240ºC		15		32		218				800		260ºC		15		32		227

		1000		210ºC		15		32		270				1000		260ºC		15		32		308				1000		240ºC		15		32		257				1000		260ºC		15		32		260

		1200		210ºC		15		32		307				1200		260ºC		15		32		337				1200		240ºC		15		32		278				1200		260ºC		15		32		291

		1400		210ºC		15		32		339				1400		260ºC		15		32		353				1400		240ºC		15		32		285				1400		260ºC		15		32		304

		1600		210ºC		15		32		366				1600		260ºC		15		32		362				1600		240ºC		15		32		312				1600		260ºC		15		32		307

		600		220ºC		15		32		209				600		270ºC		15		32		244				600		250ºC		15		32		185				600		270ºC		15		32		193

		800		220ºC		15		32		256				800		270ºC		15		32		285				800		250ºC		15		32		229				800		270ºC		15		32		231

		1000		220ºC		15		32		303				1000		270ºC		15		32		325				1000		250ºC		15		32		262				1000		270ºC		15		32		266

		1200		220ºC		15		32		327				1200		270ºC		15		32		352				1200		250ºC		15		32		280				1200		270ºC		15		32		295

		1400		220ºC		15		32		380				1400		270ºC		15		32		364				1400		250ºC		15		32		288				1400		270ºC		15		32		300

		1600		220ºC		15		32		401				1600		270ºC		15		32		378				1600		250ºC		15		32		317				1600		270ºC		15		32		314

		600		230ºC		15		32		235				600		280ºC		15		32		258				600		260ºC		15		32		192				600		280ºC		15		32		199

		800		230ºC		15		32		285				800		280ºC		15		32		297				800		260ºC		15		32		236				800		280ºC		15		32		238

		1000		230ºC		15		32		327				1000		280ºC		15		32		342				1000		260ºC		15		32		277				1000		280ºC		15		32		276

		1200		230ºC		15		32		369				1200		280ºC		15		32		363				1200		260ºC		15		32		287				1200		280ºC		15		32		306

		1400		230ºC		15		32		410				1400		280ºC		15		32		383				1400		260ºC		15		32		300				1400		280ºC		15		32		312

		1600		230ºC		15		32		428				1600		280ºC		15		32		398				1600		260ºC		15		32		324				1600		280ºC		15		32		320

		600		240ºC		15		32		253				600		290ºC		15		32		272				600		230ºC		5		32		100				600		290ºC		15		32		213

		800		240ºC		15		32		310				800		290ºC		15		32		316				600		230ºC		10		32		150				800		290ºC		15		32		249

		1000		240ºC		15		32		363				1000		290ºC		15		32		363				600		230ºC		15		32		159				1000		290ºC		15		32		281

		1200		240ºC		15		32		410				1200		290ºC		15		32		385				600		230ºC		20		32		171				1200		290ºC		15		32		315

		1400		240ºC		15		32		437				1400		290ºC		15		32		400				600		230ºC		25		32		183				1400		290ºC		15		32		319

		1600		240ºC		15		32		450				1600		290ºC		15		32		413				600		230ºC		30		32		195				1600		290ºC		15		32		334

		600		230ºC		5		32		145				600		300ºC		15		32		292				600		230ºC		35		32		205				600		300ºC		15		32		214

		600		230ºC		10		32		221				800		300ºC		15		32		338				600		230ºC		40		32		206				800		300ºC		15		32		276

		600		230ºC		15		32		233				1000		300ºC		15		32		388				600		230ºC		45		32		205				1000		300ºC		15		32		292

		600		230ºC		20		32		247				1200		300ºC		15		32		396				800		230ºC		5		32		152				1200		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		25		32		256				1400		300ºC		15		32		413				800		230ºC		10		32		178				1400		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		30		32		272				1600		300ºC		15		32		428				800		230ºC		15		32		198				1600		300ºC		15		32		341

		600		230ºC		35		32		303				600		230ºC		5		32		128				800		230ºC		20		32		203				600		230ºC		5		32		108

		600		230ºC		40		32		299				600		230ºC		10		32		188				800		230ºC		25		32		215				600		230ºC		10		32		152

		600		230ºC		45		32		300				600		230ºC		15		32		202				800		230ºC		30		32		220				600		230ºC		15		32		164

		800		230ºC		5		32		181				600		230ºC		20		32		210				800		230ºC		35		32		237				600		230ºC		20		32		172

		800		230ºC		10		32		259				600		230ºC		25		32		226				800		230ºC		40		32		250				600		230ºC		25		32		182

		800		230ºC		15		32		284				600		230ºC		30		32		237				800		230ºC		45		32		264				600		230ºC		30		32		195

		800		230ºC		20		32		287				600		230ºC		35		32		253				1000		230ºC		5		32		143				600		230ºC		35		32		204

		800		230ºC		25		32		295				600		230ºC		40		32		255				1000		230ºC		10		32		200				600		230ºC		40		32		204

		800		230ºC		30		32		305				600		230ºC		45		32		257				1000		230ºC		15		32		230				600		230ºC		45		32		203

		800		230ºC		35		32		322				800		230ºC		5		32		161				1000		230ºC		20		32		236				800		230ºC		5		32		133

		800		230ºC		40		32		358				800		230ºC		10		32		217				1000		230ºC		25		32		243				800		230ºC		10		32		184

		800		230ºC		45		32		377				800		230ºC		15		32		245				1000		230ºC		30		32		252				800		230ºC		15		32		198

		1000		230ºC		5		32		201				800		230ºC		20		32		251				1000		230ºC		35		32		264				800		230ºC		20		32		208

		1000		230ºC		10		32		290				800		230ºC		25		32		256				1000		230ºC		40		32		276				800		230ºC		25		32		213

		1000		230ºC		15		32		323				800		230ºC		30		32		273				1000		230ºC		45		32		287				800		230ºC		30		32		221

		1000		230ºC		20		32		335				800		230ºC		35		32		287				1200		230ºC		5		32		166				800		230ºC		35		32		230

		1000		230ºC		25		32		337				800		230ºC		40		32		305				1200		230ºC		10		32		215				800		230ºC		40		32		243

		1000		230ºC		30		32		354				800		230ºC		45		32		317				1200		230ºC		15		32		260				800		230ºC		45		32		251

		1000		230ºC		35		32		363				1000		230ºC		5		32		182				1200		230ºC		20		32		271				1000		230ºC		5		32		151

		1000		230ºC		40		32		392				1000		230ºC		10		32		237				1200		230ºC		25		32		273				1000		230ºC		10		32		209

		1000		230ºC		45		32		415				1000		230ºC		15		32		277				1200		230ºC		30		32		279				1000		230ºC		15		32		234

		1200		230ºC		5		32		232				1000		230ºC		20		32		286				1200		230ºC		35		32		288				1000		230ºC		20		32		245

		1200		230ºC		10		32		304				1000		230ºC		25		32		295				1200		230ºC		40		32		302				1000		230ºC		25		32		249

		1200		230ºC		15		32		367				1000		230ºC		30		32		301				1200		230ºC		45		32		312				1000		230ºC		30		32		253

		1200		230ºC		20		32		380				1000		230ºC		35		32		316				1400		230ºC		5		32		183				1000		230ºC		35		32		262

		1200		230ºC		25		32		387				1000		230ºC		40		32		335				1400		230ºC		10		32		214				1000		230ºC		40		32		272

		1200		230ºC		30		32		401				1000		230ºC		45		32		339				1400		230ºC		15		32		286				1000		230ºC		45		32		284

		1200		230ºC		35		32		408				1200		230ºC		5		32		202				1400		230ºC		20		32		296				1200		230ºC		5		32		170

		1200		230ºC		40		32		418				1200		230ºC		10		32		245				1400		230ºC		25		32		300				1200		230ºC		10		32		224

		1200		230ºC		45		32		432				1200		230ºC		15		32		310				1400		230ºC		30		32		305				1200		230ºC		15		32		264

		1400		230ºC		5		32		257				1200		230ºC		20		32		320				1400		230ºC		35		32		306				1200		230ºC		20		32		276

		1400		230ºC		10		32		306				1200		230ºC		25		32		321				1400		230ºC		40		32		310				1200		230ºC		25		32		283

		1400		230ºC		15		32		397				1200		230ºC		30		32		326				1400		230ºC		45		32		311				1200		230ºC		30		32		285

		1400		230ºC		20		32		408				1200		230ºC		35		32		326				1600		230ºC		5		32		202				1200		230ºC		35		32		291

		1400		230ºC		25		32		417				1200		230ºC		40		32		340				1600		230ºC		10		32		227				1200		230ºC		40		32		301

		1400		230ºC		30		32		421				1200		230ºC		45		32		356				1600		230ºC		15		32		300				1200		230ºC		45		32		300

		1400		230ºC		35		32		433				1400		230ºC		5		32		225				1600		230ºC		20		32		303				1400		230ºC		5		32		187

		1400		230ºC		40		32		443				1400		230ºC		10		32		252				1600		230ºC		25		32		309				1400		230ºC		10		32		238

		1400		230ºC		45		32		448				1400		230ºC		15		32		330				1600		230ºC		30		32		306				1400		230ºC		15		32		296

		1600		230ºC		5		32		279				1400		230ºC		20		32		333				1600		230ºC		35		32		310				1400		230ºC		20		32		296

		1600		230ºC		10		32		313				1400		230ºC		25		32		339				1600		230ºC		40		32		314				1400		230ºC		25		32		297

		1600		230ºC		15		32		428				1400		230ºC		30		32		346				1600		230ºC		45		32		320				1400		230ºC		30		32		294

		1600		230ºC		20		32		435				1400		230ºC		35		32		351				600		230ºC		15		50		173				1400		230ºC		35		32		294

		1600		230ºC		25		32		446				1400		230ºC		40		32		357				800		230ºC		15		50		208				1400		230ºC		40		32		295

		1600		230ºC		30		32		442				1400		230ºC		45		32		361				1000		230ºC		15		50		242				1400		230ºC		45		32		300

		1600		230ºC		35		32		441				1600		230ºC		5		32		245				1200		230ºC		15		50		273				1600		230ºC		5		32		205

		1600		230ºC		40		32		455				1600		230ºC		10		32		256				1400		230ºC		15		50		279				1600		230ºC		10		32		245

		1600		230ºC		45		32		463				1600		230ºC		15		32		338				1600		230ºC		15		50		300				1600		230ºC		15		32		294

		600		230ºC		15		50		233				1600		230ºC		20		32		348																1600		230ºC		20		32		292

		800		230ºC		15		50		283				1600		230ºC		25		32		353				basınç:bar												1600		230ºC		25		32		297

		1000		230ºC		15		50		331				1600		230ºC		30		32		358				sıcaklık:ºC												1600		230ºC		30		32		298

		1200		230ºC		15		50		373				1600		230ºC		35		32		367				debi:cm³/sn												1600		230ºC		35		32		302

		1400		230ºC		15		50		403				1600		230ºC		40		32		370																1600		230ºC		40		32		303

		1600		230ºC		15		50		428				1600		230ºC		45		32		374																1600		230ºC		45		32		305

		600		230ºC		15		75		237				600		230ºC		15		50		206																600		230ºC		15		50		160

		800		230ºC		15		75		284				800		230ºC		15		50		243																800		230ºC		15		50		203

		1000		230ºC		15		75		330				1000		230ºC		15		50		282																1000		230ºC		15		50		236

		1200		230ºC		15		75		374				1200		230ºC		15		50		307																1200		230ºC		15		50		269

		1400		230ºC		15		75		416				1400		230ºC		15		50		328																1400		230ºC		15		50		287

		1600		230ºC		15		75		428				1600		230ºC		15		50		346																1600		230ºC		15		50		296

														600		230ºC		15		75		204																600		230ºC		15		75		171

														800		230ºC		15		75		247																800		230ºC		15		75		207

														1000		230ºC		15		75		282																1000		230ºC		15		75		240

														1200		230ºC		15		75		317																1200		230ºC		15		75		275

														1400		230ºC		15		75		330																1400		230ºC		15		75		302

														1600		230ºC		15		75		347																1600		230ºC		15		75		300

		basınç:bar												basınç:bar																								basınç:bar

		sıcaklık:ºC												sıcaklık:ºC																								sıcaklık:ºC

		debi:cm³/sn												debi:cm³/sn																								debi:cm³/sn





Sayfa3

		






_1182845306.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		86		90		93		97		98		105		107		111		113

		800		101		107		112		121		122		127		131		132		140

		1000		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		1200		142		147		156		157		166		177		178		185		189

		1400		161		170		178		184		188		195		199		194		195

		1600		178		190		185		185		182		185		187		188		193



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

75

96

119

136

156

179



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		96		119		136		156		179

		220ºC		101		123		142		161		178

		230ºC		107		129		147		170		190

		240ºC		112		134		156		178		185

		250ºC		121		139		157		184		185

		260ºC		122		145		166		188		182

		270ºC		127		152		177		195		185

		280ºC		131		153		178		199		187

		290ºC		132		159		185		194		188

		300ºC		140		176		189		195		193



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

75

86

90

93

97

98

105

107

111

113



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160		75		93		128		146		160

		170		135		152		178		197		211

		180		155		185		202		228		234

		190		186		215		243		265		278

		200		208		241		280		299		325

		210		234		270		307		339		366

		220		256		303		327		380		401

		230		285		327		369		410		428

		240		310		363		410		437		450



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		55		63		81		94		104

		10		92		107		118		131		137

		15		102		118		138		156		174

		20		108		126		143		158		179

		25		112		128		146		156		183

		30		116		135		150		165		185

		35		120		140		156		171		190

		40		123		147		183		178		195

		45		124		151		172		187		202



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon hızı(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

42

75

78

87

88

92

93

90

92



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Hız-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Hızı(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Hız-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

63

107

118

126

128

135

140

147

151



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (hız:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

90

107

129

147

170

190



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

119

123

129

134

139

145

152

153

159

176



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		75		86		90		93		97		98		105		107		111		113				5		42		55		63		81		94		104

		800		96		101		107		112		121		122		127		131		132		140				10		75		92		107		118		131		137

		1000		119		123		129		134		139		145		152		153		159		176				15		78		102		118		138		156		174

		1200		136		142		147		156		157		166		177		178		185		189				20		87		108		126		143		158		179

		1400		156		161		170		178		184		188		195		199		194		195				25		88		112		128		146		156		183

		1600		179		178		190		185		185		182		185		187		188		193				30		92		116		135		150		165		185

																										35		93		120		140		156		171		190

																										40		90		123		147		183		178		195

																										45		92		124		151		172		187		202

																										280ºC

																										5		57		74		74		75		118		131

		hız 15		kalıp 50ºC																						10		92		113		125		142		153		159

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				15		103		127		146		166		187		206

		600		76		86		90		91		99		102		104		107		111		115				20		110		132		154		174		196		215

		800		95		98		108		111		118		123		131		131		135		139				25		117		135		157		178		200		221

		1000		113		125		129		132		138		146		155		156		161		166				30		120		145		165		185		203		223

		1200		132		142		151		156		165		173		178		180		187		190				35		120		150		170		188		208		225

		1400		156		163		174		179		188		193		197		205		205		214				40		118		153		175		196		213		224

		1600		176		184		191		195		192		206		189		190		193		208				45		120		152		184		204		221		207

				cm³/sn

		hız 15cm³/sn

		kalıp 75ºC						230ºC				250ºC

		600						88				94

		800						107				116

		1000						132				138

		1200						148				160

		1400						170				180

		1600						187				200

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160		170		180		190		200		210		220		230		240						230ºC

		600 bar		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800 bar		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000 bar		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200 bar		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400 bar		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600 bar		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		90		170		201		235

		800		107		205		240		285

		1000		129		238		278		327

		1200		147		274		306		369

		1400		170		274		328		410

		1600		190		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												119		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		63		143		182		201

		10		107		200		237		290

		15		118		230		277		323

		20		126		236		286		335

		25		128		243		295		337

		30		135		252		301		354

		35		140		264		316		363

		40		147		276		335		392

		45		151		287		339		415





Sayfa2

		





Sayfa3

		






_1182778996.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		159		165		173		180		185		193		199		213		214

		800		191		203		208		219		227		231		238		249		276

		1000		228		246		245		251		260		266		276		281		292

		1200		276		264		275		283		291		295		306		315		323

		1400		284		287		286		294		304		300		312		319		323

		1600		311		301		292		302		307		314		320		334		341



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

151

187

218

247

277

303



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210		187		218		247		277		303

		220		191		228		276		284		311

		230		203		236		264		287		301

		240		208		245		275		286		292

		250		219		251		283		294		302

		260		227		260		291		304		307

		270		231		266		295		300		314

		280		238		276		306		312		320

		290		249		281		315		319		334

		300		276		292		323		323		341



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

151

159

165

173

180

185

193

199

213

214



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (debi:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		133		151		170		187		205

		10		184		209		224		238		245

		15		198		234		264		296		294

		20		208		245		276		296		292

		25		213		249		283		297		297

		30		221		253		285		294		298

		35		230		262		291		294		302

		40		243		272		301		295		303

		45		251		284		300		300		305



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

108

152

164

172

182

195

204

204

203



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Debi-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Debisi(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Debi-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon Debisi (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Debi-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

151

209

234

245

249

253

262

272

284



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (Debi:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

165

203

246

264

287

301



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, debi:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

218

228

236

245

251

260

266

276

281

292



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210		220		230		240		250		260		270		280		290		300				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600 bar		151		159		165		173		180		185		193		199		213		214				5		108		133		151		170		187		205

		800 bar		187		191		203		208		219		227		231		238		249		276				10		152		184		209		224		238		245

		1000 bar		218		228		236		245		251		260		266		276		281		292				15		164		198		234		264		296		294

		1200 bar		247		276		264		275		283		291		295		306		315		323				20		172		208		245		276		296		292

		1400 bar		277		284		287		286		294		304		300		312		319		323				25		182		213		249		283		297		297

		1600 bar		303		311		301		292		302		307		314		320		334		341				30		195		221		253		285		294		298

																										35		204		230		262		291		294		302

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		204		243		272		301		295		303

		600						160																		45		203		251		284		300		300		305

		800						203

		1000						236						hız 15cm³/sn

		1200						269

		1400						287

		1600						296

		kalıp 75ºC

		600						171

		800						207

		1000						240

		1200						275

		1400						302

		1600						300

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		165		170		201		235

		800		203		205		240		285

		1000		246		238		278		327

		1200		264		274		306		369

		1400		287		274		328		410

		1600		301		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												218		228		236		245		251		260		266		276		281		292

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		151		143		182		201

		10		209		200		237		290

		15		234		230		277		323

		20		245		236		286		335

		25		249		243		295		337

		30		253		252		301		354

		35		262		264		316		363

		40		272		276		335		392

		45		284		287		339		415





Sayfa2

		

		PS												PP												AYPE												YYPE

		basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu				basınç		sıcaklık		debi		kalıp sıcaklığı		akış boyu

		600		160ºC		15		32		21				600		210ºC		15		32		180				600		190ºC		15		32		135				600		210ºC		15		32		151

		800		160ºC		15		32		75				800		210ºC		15		32		216				800		190ºC		15		32		166				800		210ºC		15		32		187

		1000		160ºC		15		32		93				1000		210ºC		15		32		252				1000		190ºC		15		32		204				1000		210ºC		15		32		218

		1200		160ºC		15		32		128				1200		210ºC		15		32		280				1200		190ºC		15		32		233				1200		210ºC		15		32		247

		1400		160ºC		15		32		146				1400		210ºC		15		32		302				1400		190ºC		15		32		266				1400		210ºC		15		32		277

		1600		160ºC		15		32		160				1600		210ºC		15		32		313				1600		190ºC		15		32		285				1600		210ºC		15		32		303

		600		170ºC		15		32		93				600		220ºC		15		32		192				600		200ºC		15		32		147				600		220ºC		15		32		159

		800		170ºC		15		32		135				800		220ºC		15		32		230				800		200ºC		15		32		180				800		220ºC		15		32		191

		1000		170ºC		15		32		152				1000		220ºC		15		32		267				1000		200ºC		15		32		215				1000		220ºC		15		32		228

		1200		170ºC		15		32		178				1200		220ºC		15		32		298				1200		200ºC		15		32		246				1200		220ºC		15		32		276

		1400		170ºC		15		32		197				1400		220ºC		15		32		310				1400		200ºC		15		32		275				1400		220ºC		15		32		284

		1600		170ºC		15		32		211				1600		220ºC		15		32		326				1600		200ºC		15		32		289				1600		220ºC		15		32		311

		600		180ºC		15		32		134				600		230ºC		15		32		201				600		210ºC		15		32		155				600		230ºC		15		32		165

		800		180ºC		15		32		155				800		230ºC		15		32		240				800		210ºC		15		32		188				800		230ºC		15		32		203

		1000		180ºC		15		32		185				1000		230ºC		15		32		278				1000		210ºC		15		32		224				1000		230ºC		15		32		236

		1200		180ºC		15		32		202				1200		230ºC		15		32		306				1200		210ºC		15		32		257				1200		230ºC		15		32		264

		1400		180ºC		15		32		228				1400		230ºC		15		32		328				1400		210ºC		15		32		285				1400		230ºC		15		32		287

		1600		180ºC		15		32		234				1600		230ºC		15		32		329				1600		210ºC		15		32		304				1600		230ºC		15		32		301

		600		190ºC		15		32		156				600		240ºC		15		32		206				600		220ºC		15		32		162				600		240ºC		15		32		173

		800		190ºC		15		32		186				800		240ºC		15		32		248				800		220ºC		15		32		193				800		240ºC		15		32		208

		1000		190ºC		15		32		215				1000		240ºC		15		32		286				1000		220ºC		15		32		234				1000		240ºC		15		32		245

		1200		190ºC		15		32		243				1200		240ºC		15		32		320				1200		220ºC		15		32		267				1200		240ºC		15		32		275

		1400		190ºC		15		32		265				1400		240ºC		15		32		325				1400		220ºC		15		32		271				1400		240ºC		15		32		286

		1600		190ºC		15		32		278				1600		240ºC		15		32		348				1600		220ºC		15		32		298				1600		240ºC		15		32		292

		600		200ºC		15		32		173				600		250ºC		15		32		217				600		230ºC		15		32		170				600		250ºC		15		32		180

		800		200ºC		15		32		208				800		250ºC		15		32		255				800		230ºC		15		32		205				800		250ºC		15		32		219

		1000		200ºC		15		32		241				1000		250ºC		15		32		294				1000		230ºC		15		32		238				1000		250ºC		15		32		251

		1200		200ºC		15		32		280				1200		250ºC		15		32		329				1200		230ºC		15		32		274				1200		250ºC		15		32		283

		1400		200ºC		15		32		299				1400		250ºC		15		32		342				1400		230ºC		15		32		283				1400		250ºC		15		32		294

		1600		200ºC		15		32		325				1600		250ºC		15		32		352				1600		230ºC		15		32		308				1600		250ºC		15		32		302

		600		210ºC		15		32		192				600		260ºC		15		32		229				600		240ºC		15		32		178				600		260ºC		15		32		185

		800		210ºC		15		32		234				800		260ºC		15		32		270				800		240ºC		15		32		218				800		260ºC		15		32		227

		1000		210ºC		15		32		270				1000		260ºC		15		32		308				1000		240ºC		15		32		257				1000		260ºC		15		32		260

		1200		210ºC		15		32		307				1200		260ºC		15		32		337				1200		240ºC		15		32		278				1200		260ºC		15		32		291

		1400		210ºC		15		32		339				1400		260ºC		15		32		353				1400		240ºC		15		32		285				1400		260ºC		15		32		304

		1600		210ºC		15		32		366				1600		260ºC		15		32		362				1600		240ºC		15		32		312				1600		260ºC		15		32		307

		600		220ºC		15		32		209				600		270ºC		15		32		244				600		250ºC		15		32		185				600		270ºC		15		32		193

		800		220ºC		15		32		256				800		270ºC		15		32		285				800		250ºC		15		32		229				800		270ºC		15		32		231

		1000		220ºC		15		32		303				1000		270ºC		15		32		325				1000		250ºC		15		32		262				1000		270ºC		15		32		266

		1200		220ºC		15		32		327				1200		270ºC		15		32		352				1200		250ºC		15		32		280				1200		270ºC		15		32		295

		1400		220ºC		15		32		380				1400		270ºC		15		32		364				1400		250ºC		15		32		288				1400		270ºC		15		32		300

		1600		220ºC		15		32		401				1600		270ºC		15		32		378				1600		250ºC		15		32		317				1600		270ºC		15		32		314

		600		230ºC		15		32		235				600		280ºC		15		32		258				600		260ºC		15		32		192				600		280ºC		15		32		199

		800		230ºC		15		32		285				800		280ºC		15		32		297				800		260ºC		15		32		236				800		280ºC		15		32		238

		1000		230ºC		15		32		327				1000		280ºC		15		32		342				1000		260ºC		15		32		277				1000		280ºC		15		32		276

		1200		230ºC		15		32		369				1200		280ºC		15		32		363				1200		260ºC		15		32		287				1200		280ºC		15		32		306

		1400		230ºC		15		32		410				1400		280ºC		15		32		383				1400		260ºC		15		32		300				1400		280ºC		15		32		312

		1600		230ºC		15		32		428				1600		280ºC		15		32		398				1600		260ºC		15		32		324				1600		280ºC		15		32		320

		600		240ºC		15		32		253				600		290ºC		15		32		272				600		230ºC		5		32		100				600		290ºC		15		32		213

		800		240ºC		15		32		310				800		290ºC		15		32		316				600		230ºC		10		32		150				800		290ºC		15		32		249

		1000		240ºC		15		32		363				1000		290ºC		15		32		363				600		230ºC		15		32		159				1000		290ºC		15		32		281

		1200		240ºC		15		32		410				1200		290ºC		15		32		385				600		230ºC		20		32		171				1200		290ºC		15		32		315

		1400		240ºC		15		32		437				1400		290ºC		15		32		400				600		230ºC		25		32		183				1400		290ºC		15		32		319

		1600		240ºC		15		32		450				1600		290ºC		15		32		413				600		230ºC		30		32		195				1600		290ºC		15		32		334

		600		230ºC		5		32		145				600		300ºC		15		32		292				600		230ºC		35		32		205				600		300ºC		15		32		214

		600		230ºC		10		32		221				800		300ºC		15		32		338				600		230ºC		40		32		206				800		300ºC		15		32		276

		600		230ºC		15		32		233				1000		300ºC		15		32		388				600		230ºC		45		32		205				1000		300ºC		15		32		292

		600		230ºC		20		32		247				1200		300ºC		15		32		396				800		230ºC		5		32		152				1200		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		25		32		256				1400		300ºC		15		32		413				800		230ºC		10		32		178				1400		300ºC		15		32		323

		600		230ºC		30		32		272				1600		300ºC		15		32		428				800		230ºC		15		32		198				1600		300ºC		15		32		341

		600		230ºC		35		32		303				600		230ºC		5		32		128				800		230ºC		20		32		203				600		230ºC		5		32		108

		600		230ºC		40		32		299				600		230ºC		10		32		188				800		230ºC		25		32		215				600		230ºC		10		32		152

		600		230ºC		45		32		300				600		230ºC		15		32		202				800		230ºC		30		32		220				600		230ºC		15		32		164

		800		230ºC		5		32		181				600		230ºC		20		32		210				800		230ºC		35		32		237				600		230ºC		20		32		172

		800		230ºC		10		32		259				600		230ºC		25		32		226				800		230ºC		40		32		250				600		230ºC		25		32		182

		800		230ºC		15		32		284				600		230ºC		30		32		237				800		230ºC		45		32		264				600		230ºC		30		32		195

		800		230ºC		20		32		287				600		230ºC		35		32		253				1000		230ºC		5		32		143				600		230ºC		35		32		204

		800		230ºC		25		32		295				600		230ºC		40		32		255				1000		230ºC		10		32		200				600		230ºC		40		32		204

		800		230ºC		30		32		305				600		230ºC		45		32		257				1000		230ºC		15		32		230				600		230ºC		45		32		203

		800		230ºC		35		32		322				800		230ºC		5		32		161				1000		230ºC		20		32		236				800		230ºC		5		32		133

		800		230ºC		40		32		358				800		230ºC		10		32		217				1000		230ºC		25		32		243				800		230ºC		10		32		184

		800		230ºC		45		32		377				800		230ºC		15		32		245				1000		230ºC		30		32		252				800		230ºC		15		32		198

		1000		230ºC		5		32		201				800		230ºC		20		32		251				1000		230ºC		35		32		264				800		230ºC		20		32		208

		1000		230ºC		10		32		290				800		230ºC		25		32		256				1000		230ºC		40		32		276				800		230ºC		25		32		213

		1000		230ºC		15		32		323				800		230ºC		30		32		273				1000		230ºC		45		32		287				800		230ºC		30		32		221

		1000		230ºC		20		32		335				800		230ºC		35		32		287				1200		230ºC		5		32		166				800		230ºC		35		32		230

		1000		230ºC		25		32		337				800		230ºC		40		32		305				1200		230ºC		10		32		215				800		230ºC		40		32		243

		1000		230ºC		30		32		354				800		230ºC		45		32		317				1200		230ºC		15		32		260				800		230ºC		45		32		251

		1000		230ºC		35		32		363				1000		230ºC		5		32		182				1200		230ºC		20		32		271				1000		230ºC		5		32		151

		1000		230ºC		40		32		392				1000		230ºC		10		32		237				1200		230ºC		25		32		273				1000		230ºC		10		32		209

		1000		230ºC		45		32		415				1000		230ºC		15		32		277				1200		230ºC		30		32		279				1000		230ºC		15		32		234

		1200		230ºC		5		32		232				1000		230ºC		20		32		286				1200		230ºC		35		32		288				1000		230ºC		20		32		245

		1200		230ºC		10		32		304				1000		230ºC		25		32		295				1200		230ºC		40		32		302				1000		230ºC		25		32		249

		1200		230ºC		15		32		367				1000		230ºC		30		32		301				1200		230ºC		45		32		312				1000		230ºC		30		32		253

		1200		230ºC		20		32		380				1000		230ºC		35		32		316				1400		230ºC		5		32		183				1000		230ºC		35		32		262

		1200		230ºC		25		32		387				1000		230ºC		40		32		335				1400		230ºC		10		32		214				1000		230ºC		40		32		272

		1200		230ºC		30		32		401				1000		230ºC		45		32		339				1400		230ºC		15		32		286				1000		230ºC		45		32		284

		1200		230ºC		35		32		408				1200		230ºC		5		32		202				1400		230ºC		20		32		296				1200		230ºC		5		32		170

		1200		230ºC		40		32		418				1200		230ºC		10		32		245				1400		230ºC		25		32		300				1200		230ºC		10		32		224

		1200		230ºC		45		32		432				1200		230ºC		15		32		310				1400		230ºC		30		32		305				1200		230ºC		15		32		264

		1400		230ºC		5		32		257				1200		230ºC		20		32		320				1400		230ºC		35		32		306				1200		230ºC		20		32		276

		1400		230ºC		10		32		306				1200		230ºC		25		32		321				1400		230ºC		40		32		310				1200		230ºC		25		32		283

		1400		230ºC		15		32		397				1200		230ºC		30		32		326				1400		230ºC		45		32		311				1200		230ºC		30		32		285

		1400		230ºC		20		32		408				1200		230ºC		35		32		326				1600		230ºC		5		32		202				1200		230ºC		35		32		291

		1400		230ºC		25		32		417				1200		230ºC		40		32		340				1600		230ºC		10		32		227				1200		230ºC		40		32		301

		1400		230ºC		30		32		421				1200		230ºC		45		32		356				1600		230ºC		15		32		300				1200		230ºC		45		32		300

		1400		230ºC		35		32		433				1400		230ºC		5		32		225				1600		230ºC		20		32		303				1400		230ºC		5		32		187

		1400		230ºC		40		32		443				1400		230ºC		10		32		252				1600		230ºC		25		32		309				1400		230ºC		10		32		238

		1400		230ºC		45		32		448				1400		230ºC		15		32		330				1600		230ºC		30		32		306				1400		230ºC		15		32		296

		1600		230ºC		5		32		279				1400		230ºC		20		32		333				1600		230ºC		35		32		310				1400		230ºC		20		32		296

		1600		230ºC		10		32		313				1400		230ºC		25		32		339				1600		230ºC		40		32		314				1400		230ºC		25		32		297

		1600		230ºC		15		32		428				1400		230ºC		30		32		346				1600		230ºC		45		32		320				1400		230ºC		30		32		294

		1600		230ºC		20		32		435				1400		230ºC		35		32		351				600		230ºC		15		50		173				1400		230ºC		35		32		294

		1600		230ºC		25		32		446				1400		230ºC		40		32		357				800		230ºC		15		50		208				1400		230ºC		40		32		295

		1600		230ºC		30		32		442				1400		230ºC		45		32		361				1000		230ºC		15		50		242				1400		230ºC		45		32		300

		1600		230ºC		35		32		441				1600		230ºC		5		32		245				1200		230ºC		15		50		273				1600		230ºC		5		32		205

		1600		230ºC		40		32		455				1600		230ºC		10		32		256				1400		230ºC		15		50		279				1600		230ºC		10		32		245

		1600		230ºC		45		32		463				1600		230ºC		15		32		338				1600		230ºC		15		50		300				1600		230ºC		15		32		294

		600		230ºC		15		50		233				1600		230ºC		20		32		348																1600		230ºC		20		32		292

		800		230ºC		15		50		283				1600		230ºC		25		32		353				basınç:bar												1600		230ºC		25		32		297

		1000		230ºC		15		50		331				1600		230ºC		30		32		358				sıcaklık:ºC												1600		230ºC		30		32		298

		1200		230ºC		15		50		373				1600		230ºC		35		32		367				debi:cm³/sn												1600		230ºC		35		32		302

		1400		230ºC		15		50		403				1600		230ºC		40		32		370																1600		230ºC		40		32		303

		1600		230ºC		15		50		428				1600		230ºC		45		32		374																1600		230ºC		45		32		305

		600		230ºC		15		75		237				600		230ºC		15		50		206																600		230ºC		15		50		160

		800		230ºC		15		75		284				800		230ºC		15		50		243																800		230ºC		15		50		203

		1000		230ºC		15		75		330				1000		230ºC		15		50		282																1000		230ºC		15		50		236

		1200		230ºC		15		75		374				1200		230ºC		15		50		307																1200		230ºC		15		50		269

		1400		230ºC		15		75		416				1400		230ºC		15		50		328																1400		230ºC		15		50		287

		1600		230ºC		15		75		428				1600		230ºC		15		50		346																1600		230ºC		15		50		296

														600		230ºC		15		75		204																600		230ºC		15		75		171

														800		230ºC		15		75		247																800		230ºC		15		75		207

														1000		230ºC		15		75		282																1000		230ºC		15		75		240

														1200		230ºC		15		75		317																1200		230ºC		15		75		275

														1400		230ºC		15		75		330																1400		230ºC		15		75		302

														1600		230ºC		15		75		347																1600		230ºC		15		75		300

		basınç:bar												basınç:bar																								basınç:bar

		sıcaklık:ºC												sıcaklık:ºC																								sıcaklık:ºC

		debi:cm³/sn												debi:cm³/sn																								debi:cm³/sn





Sayfa3

		






_1182768729.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		86		90		93		97		98		105		107		111		113

		800		101		107		112		121		122		127		131		132		140

		1000		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		1200		142		147		156		157		166		177		178		185		189

		1400		161		170		178		184		188		195		199		194		195

		1600		178		190		185		185		182		185		187		188		193



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

75

96

119

136

156

179



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		96		119		136		156		179

		220ºC		101		123		142		161		178

		230ºC		107		129		147		170		190

		240ºC		112		134		156		178		185

		250ºC		121		139		157		184		185

		260ºC		122		145		166		188		182

		270ºC		127		152		177		195		185

		280ºC		131		153		178		199		187

		290ºC		132		159		185		194		188

		300ºC		140		176		189		195		193



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

75

86

90

93

97

98

105

107

111

113



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		55		63		81		94		104

		10		92		107		118		131		137

		15		102		118		138		156		174

		20		108		126		143		158		179

		25		112		128		146		156		183

		30		116		135		150		165		185

		35		120		140		156		171		190

		40		123		147		183		178		195

		45		124		151		172		187		202



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon hızı(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

42

75

78

87

88

92

93

90

92



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Hız-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Hız-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

63

107

118

126

128

135

140

147

151



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (hız:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

90

107

129

147

170

190



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

119

123

129

134

139

145

152

153

159

176



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		75		86		90		93		97		98		105		107		111		113				5		42		55		63		81		94		104

		800		96		101		107		112		121		122		127		131		132		140				10		75		92		107		118		131		137

		1000		119		123		129		134		139		145		152		153		159		176				15		78		102		118		138		156		174

		1200		136		142		147		156		157		166		177		178		185		189				20		87		108		126		143		158		179

		1400		156		161		170		178		184		188		195		199		194		195				25		88		112		128		146		156		183

		1600		179		178		190		185		185		182		185		187		188		193				30		92		116		135		150		165		185

																										35		93		120		140		156		171		190

																										40		90		123		147		183		178		195

																										45		92		124		151		172		187		202

																										280ºC

																										5		57		74		74		75		118		131

		hız 15		kalıp 50ºC																						10		92		113		125		142		153		159

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				15		103		127		146		166		187		206

		600		76		86		90		91		99		102		104		107		111		115				20		110		132		154		174		196		215

		800		95		98		108		111		118		123		131		131		135		139				25		117		135		157		178		200		221

		1000		113		125		129		132		138		146		155		156		161		166				30		120		145		165		185		203		223

		1200		132		142		151		156		165		173		178		180		187		190				35		120		150		170		188		208		225

		1400		156		163		174		179		188		193		197		205		205		214				40		118		153		175		196		213		224

		1600		176		184		191		195		192		206		189		190		193		208				45		120		152		184		204		221		207

				cm³/sn

		hız 15cm³/sn

		kalıp 75ºC						230ºC				250ºC

		600						88				94

		800						107				116

		1000						132				138

		1200						148				160

		1400						170				180

		1600						187				200

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		90		170		201		235

		800		107		205		240		285

		1000		129		238		278		327

		1200		147		274		306		369

		1400		170		274		328		410

		1600		190		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												119		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		63		143		182		201

		10		107		200		237		290

		15		118		230		277		323

		20		126		236		286		335

		25		128		243		295		337

		30		135		252		301		354

		35		140		264		316		363

		40		147		276		335		392

		45		151		287		339		415





Sayfa2

		





Sayfa3

		






_1182772688.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		86		90		93		97		98		105		107		111		113

		800		101		107		112		121		122		127		131		132		140

		1000		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		1200		142		147		156		157		166		177		178		185		189

		1400		161		170		178		184		188		195		199		194		195

		1600		178		190		185		185		182		185		187		188		193



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

75

96

119

136

156

179



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		96		119		136		156		179

		220ºC		101		123		142		161		178

		230ºC		107		129		147		170		190

		240ºC		112		134		156		178		185

		250ºC		121		139		157		184		185

		260ºC		122		145		166		188		182

		270ºC		127		152		177		195		185

		280ºC		131		153		178		199		187

		290ºC		132		159		185		194		188

		300ºC		140		176		189		195		193



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

75

86

90

93

97

98

105

107

111

113



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		55		63		81		94		104

		10		92		107		118		131		137

		15		102		118		138		156		174

		20		108		126		143		158		179

		25		112		128		146		156		183

		30		116		135		150		165		185

		35		120		140		156		171		190

		40		123		147		183		178		195

		45		124		151		172		187		202



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon hızı(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

42

75

78

87

88

92

93

90

92



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Hız-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Hızı(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Hız-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

63

107

118

126

128

135

140

147

151



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (hız:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

90

107

129

147

170

190



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

119

123

129

134

139

145

152

153

159

176



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		75		86		90		93		97		98		105		107		111		113				5		42		55		63		81		94		104

		800		96		101		107		112		121		122		127		131		132		140				10		75		92		107		118		131		137

		1000		119		123		129		134		139		145		152		153		159		176				15		78		102		118		138		156		174

		1200		136		142		147		156		157		166		177		178		185		189				20		87		108		126		143		158		179

		1400		156		161		170		178		184		188		195		199		194		195				25		88		112		128		146		156		183

		1600		179		178		190		185		185		182		185		187		188		193				30		92		116		135		150		165		185

																										35		93		120		140		156		171		190

																										40		90		123		147		183		178		195

																										45		92		124		151		172		187		202

																										280ºC

																										5		57		74		74		75		118		131

		hız 15		kalıp 50ºC																						10		92		113		125		142		153		159

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				15		103		127		146		166		187		206

		600		76		86		90		91		99		102		104		107		111		115				20		110		132		154		174		196		215

		800		95		98		108		111		118		123		131		131		135		139				25		117		135		157		178		200		221

		1000		113		125		129		132		138		146		155		156		161		166				30		120		145		165		185		203		223

		1200		132		142		151		156		165		173		178		180		187		190				35		120		150		170		188		208		225

		1400		156		163		174		179		188		193		197		205		205		214				40		118		153		175		196		213		224

		1600		176		184		191		195		192		206		189		190		193		208				45		120		152		184		204		221		207

				cm³/sn

		hız 15cm³/sn

		kalıp 75ºC						230ºC				250ºC

		600						88				94

		800						107				116

		1000						132				138

		1200						148				160

		1400						170				180

		1600						187				200

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		90		170		201		235

		800		107		205		240		285

		1000		129		238		278		327

		1200		147		274		306		369

		1400		170		274		328		410

		1600		190		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												119		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		63		143		182		201

		10		107		200		237		290

		15		118		230		277		323

		20		126		236		286		335

		25		128		243		295		337

		30		135		252		301		354

		35		140		264		316		363

		40		147		276		335		392

		45		151		287		339		415





Sayfa2

		





Sayfa3

		






_1182774167.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		86		90		93		97		98		105		107		111		113

		800		101		107		112		121		122		127		131		132		140

		1000		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		1200		142		147		156		157		166		177		178		185		189

		1400		161		170		178		184		188		195		199		194		195

		1600		178		190		185		185		182		185		187		188		193



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

75

96

119

136

156

179



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		96		119		136		156		179

		220ºC		101		123		142		161		178

		230ºC		107		129		147		170		190

		240ºC		112		134		156		178		185

		250ºC		121		139		157		184		185

		260ºC		122		145		166		188		182

		270ºC		127		152		177		195		185

		280ºC		131		153		178		199		187

		290ºC		132		159		185		194		188

		300ºC		140		176		189		195		193



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

75

86

90

93

97

98

105

107

111

113



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		55		63		81		94		104

		10		92		107		118		131		137

		15		102		118		138		156		174

		20		108		126		143		158		179

		25		112		128		146		156		183

		30		116		135		150		165		185

		35		120		140		156		171		190

		40		123		147		183		178		195

		45		124		151		172		187		202



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon hızı(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

42

75

78

87

88

92

93

90

92



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Hızı(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Hız-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

63

107

118

126

128

135

140

147

151



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (hız:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

90

107

129

147

170

190



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

119

123

129

134

139

145

152

153

159

176



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		75		86		90		93		97		98		105		107		111		113				5		42		55		63		81		94		104

		800		96		101		107		112		121		122		127		131		132		140				10		75		92		107		118		131		137

		1000		119		123		129		134		139		145		152		153		159		176				15		78		102		118		138		156		174

		1200		136		142		147		156		157		166		177		178		185		189				20		87		108		126		143		158		179

		1400		156		161		170		178		184		188		195		199		194		195				25		88		112		128		146		156		183

		1600		179		178		190		185		185		182		185		187		188		193				30		92		116		135		150		165		185

																										35		93		120		140		156		171		190

																										40		90		123		147		183		178		195

																										45		92		124		151		172		187		202

																										280ºC

																										5		57		74		74		75		118		131

		hız 15		kalıp 50ºC																						10		92		113		125		142		153		159

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				15		103		127		146		166		187		206

		600		76		86		90		91		99		102		104		107		111		115				20		110		132		154		174		196		215

		800		95		98		108		111		118		123		131		131		135		139				25		117		135		157		178		200		221

		1000		113		125		129		132		138		146		155		156		161		166				30		120		145		165		185		203		223

		1200		132		142		151		156		165		173		178		180		187		190				35		120		150		170		188		208		225

		1400		156		163		174		179		188		193		197		205		205		214				40		118		153		175		196		213		224

		1600		176		184		191		195		192		206		189		190		193		208				45		120		152		184		204		221		207

				cm³/sn

		hız 15cm³/sn

		kalıp 75ºC						230ºC				250ºC

		600						88				94

		800						107				116

		1000						132				138

		1200						148				160

		1400						170				180

		1600						187				200

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		90		170		201		235

		800		107		205		240		285

		1000		129		238		278		327

		1200		147		274		306		369

		1400		170		274		328		410

		1600		190		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												119		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		63		143		182		201

		10		107		200		237		290

		15		118		230		277		323

		20		126		236		286		335

		25		128		243		295		337

		30		135		252		301		354

		35		140		264		316		363

		40		147		276		335		392

		45		151		287		339		415





Sayfa2

		





Sayfa3

		






_1182770510.xls
aype-basınç-boy

		600 bar		147		155		162		170		178		185		192

		800 bar		180		188		193		205		218		229		236

		1000 bar		215		224		234		238		257		262		277

		1200 bar		246		257		267		274		278		280		287

		1400 bar		275		285		271		283		285		288		300

		1600 bar		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600 bar		86		90		93		97		98		105		107		111		113

		800 bar		101		107		112		121		122		127		131		132		140

		1000 bar		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		1200 bar		142		147		156		157		166		177		178		185		189

		1400 bar		161		170		178		184		188		195		199		194		195

		1600 bar		178		190		185		185		182		185		187		188		193



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

75

96

119

136

156

179



PS-basınç-boy

		600 bar		93		134		156		173		192		209		235		253

		800 bar		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000 bar		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200 bar		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400 bar		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600 bar		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600 bar		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800 bar		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000 bar		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200 bar		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400 bar		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600 bar		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		96		119		136		156		179

		220ºC		101		123		142		161		178

		230ºC		107		129		147		170		190

		240ºC		112		134		156		178		185

		250ºC		121		139		157		184		185

		260ºC		122		145		166		188		182

		270ºC		127		152		177		195		185

		280ºC		131		153		178		199		187

		290ºC		132		159		185		194		188

		300ºC		140		176		189		195		193



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

75

86

90

93

97

98

105

107

111

113



PP-sıcaklık-boy

		210		216		252		280		302		313

		220		230		267		298		310		326

		230		240		278		306		328		329

		240		248		286		320		325		348

		250		255		294		329		342		352

		260		270		308		337		353		362

		270		285		325		352		364		378

		280		297		342		363		383		398

		290		316		363		385		400		413

		300		338		388		396		413		428



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		55		63		81		94		104

		10		92		107		118		131		137

		15		102		118		138		156		174

		20		108		126		143		158		179

		25		112		128		146		156		183

		30		116		135		150		165		185

		35		120		140		156		171		190

		40		123		147		183		178		195

		45		124		151		172		187		202



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon hızı(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

42

75

78

87

88

92

93

90

92



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Hız-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Hızı(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Hız-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

63

107

118

126

128

135

140

147

151



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (hız:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

90

107

129

147

170

190



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

119

123

129

134

139

145

152

153

159

176



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600 bar		75		86		90		93		97		98		105		107		111		113				5		42		55		63		81		94		104

		800 bar		96		101		107		112		121		122		127		131		132		140				10		75		92		107		118		131		137

		1000 bar		119		123		129		134		139		145		152		153		159		176				15		78		102		118		138		156		174

		1200 bar		136		142		147		156		157		166		177		178		185		189				20		87		108		126		143		158		179

		1400 bar		156		161		170		178		184		188		195		199		194		195				25		88		112		128		146		156		183

		1600 bar		179		178		190		185		185		182		185		187		188		193				30		92		116		135		150		165		185

																										35		93		120		140		156		171		190

																										40		90		123		147		183		178		195

																										45		92		124		151		172		187		202

																										280ºC

																										5		57		74		74		75		118		131

		hız 15		kalıp 50ºC																						10		92		113		125		142		153		159

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				15		103		127		146		166		187		206

		600 bar		76		86		90		91		99		102		104		107		111		115				20		110		132		154		174		196		215

		800 bar		95		98		108		111		118		123		131		131		135		139				25		117		135		157		178		200		221

		1000 bar		113		125		129		132		138		146		155		156		161		166				30		120		145		165		185		203		223

		1200 bar		132		142		151		156		165		173		178		180		187		190				35		120		150		170		188		208		225

		1400 bar		156		163		174		179		188		193		197		205		205		214				40		118		153		175		196		213		224

		1600 bar		176		184		191		195		192		206		189		190		193		208				45		120		152		184		204		221		207

				cm³/sn

		hız 15cm³/sn

		kalıp 75ºC						230ºC				250ºC

		600 bar						88				94

		800 bar						107				116

		1000 bar						132				138

		1200 bar						148				160

		1400 bar						170				180

		1600 bar						187				200

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600 bar		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800 bar		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000 bar		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200 bar		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400 bar		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600 bar		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210		220		230		240		250		260		270		280		290		300				230ºC

		600 bar		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800 bar		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000 bar		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200 bar		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400 bar		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600 bar		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600 bar						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800 bar						243

		1000 bar						282

		1200 bar						307

		1400 bar						328

		1600 bar						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600 bar		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800 bar		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000 bar		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200 bar		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400 bar		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600 bar		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		90		170		201		235

		800		107		205		240		285

		1000		129		238		278		327

		1200		147		274		306		369

		1400		170		274		328		410

		1600		190		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												119		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		63		143		182		201

		10		107		200		237		290

		15		118		230		277		323

		20		126		236		286		335

		25		128		243		295		337

		30		135		252		301		354

		35		140		264		316		363

		40		147		276		335		392

		45		151		287		339		415





Sayfa2

		





Sayfa3

		






_1182772029.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		86		90		93		97		98		105		107		111		113

		800		101		107		112		121		122		127		131		132		140

		1000		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		1200		142		147		156		157		166		177		178		185		189

		1400		161		170		178		184		188		195		199		194		195

		1600		178		190		185		185		182		185		187		188		193



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

75

96

119

136

156

179



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PP Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190		166		204		233		266		285

		200		180		215		246		275		289

		210		188		224		257		285		304

		220		193		234		267		271		298

		230		205		238		274		283		308

		240		218		257		278		285		312

		250		229		262		280		288		317

		260		236		277		287		300		324



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		96		119		136		156		179

		220ºC		101		123		142		161		178

		230ºC		107		129		147		170		190

		240ºC		112		134		156		178		185

		250ºC		121		139		157		184		185

		260ºC		122		145		166		188		182

		270ºC		127		152		177		195		185

		280ºC		131		153		178		199		187

		290ºC		132		159		185		194		188

		300ºC		140		176		189		195		193



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

75

86

90

93

97

98

105

107

111

113



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		55		63		81		94		104

		10		92		107		118		131		137

		15		102		118		138		156		174

		20		108		126		143		158		179

		25		112		128		146		156		183

		30		116		135		150		165		185

		35		120		140		156		171		190

		40		123		147		183		178		195

		45		124		151		172		187		202



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon hızı(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

42

75

78

87

88

92

93

90

92



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Hız-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Hızı(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Hız-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

63

107

118

126

128

135

140

147

151



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (hız:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

90

107

129

147

170

190



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

119

123

129

134

139

145

152

153

159

176



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		75		86		90		93		97		98		105		107		111		113				5		42		55		63		81		94		104

		800		96		101		107		112		121		122		127		131		132		140				10		75		92		107		118		131		137

		1000		119		123		129		134		139		145		152		153		159		176				15		78		102		118		138		156		174

		1200		136		142		147		156		157		166		177		178		185		189				20		87		108		126		143		158		179

		1400		156		161		170		178		184		188		195		199		194		195				25		88		112		128		146		156		183

		1600		179		178		190		185		185		182		185		187		188		193				30		92		116		135		150		165		185

																										35		93		120		140		156		171		190

																										40		90		123		147		183		178		195

																										45		92		124		151		172		187		202

																										280ºC

																										5		57		74		74		75		118		131

		hız 15		kalıp 50ºC																						10		92		113		125		142		153		159

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				15		103		127		146		166		187		206

		600		76		86		90		91		99		102		104		107		111		115				20		110		132		154		174		196		215

		800		95		98		108		111		118		123		131		131		135		139				25		117		135		157		178		200		221

		1000		113		125		129		132		138		146		155		156		161		166				30		120		145		165		185		203		223

		1200		132		142		151		156		165		173		178		180		187		190				35		120		150		170		188		208		225

		1400		156		163		174		179		188		193		197		205		205		214				40		118		153		175		196		213		224

		1600		176		184		191		195		192		206		189		190		193		208				45		120		152		184		204		221		207

				cm³/sn

		hız 15cm³/sn

		kalıp 75ºC						230ºC				250ºC

		600						88				94

		800						107				116

		1000						132				138

		1200						148				160

		1400						170				180

		1600						187				200

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190		200		210		220		230		240		250		260				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600 bar		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800 bar		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000 bar		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200 bar		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400 bar		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600 bar		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		90		170		201		235

		800		107		205		240		285

		1000		129		238		278		327

		1200		147		274		306		369

		1400		170		274		328		410

		1600		190		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												119		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		63		143		182		201

		10		107		200		237		290

		15		118		230		277		323

		20		126		236		286		335

		25		128		243		295		337

		30		135		252		301		354

		35		140		264		316		363

		40		147		276		335		392

		45		151		287		339		415





Sayfa2

		





Sayfa3

		






_1182760363

_1182768463.xls
aype-basınç-boy

		600		147		155		162		170		178		185		192

		800		180		188		193		205		218		229		236

		1000		215		224		234		238		257		262		277

		1200		246		257		267		274		278		280		287

		1400		275		285		271		283		285		288		300

		1600		289		304		298		308		312		317		324



190ºC

200ºC

210 ºC

220 ºC

230 ºC

240 ºC

250 ºC

260 ºC

Enjeksiyon basıncı(bar)

Akış Boyu(mm)

AYPE Basınç-Akış boyu Grafiği(hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

166

204

233

266

285



yype-basınc-boy

		600		86		90		93		97		98		105		107		111		113

		800		101		107		112		121		122		127		131		132		140

		1000		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		1200		142		147		156		157		166		177		178		185		189

		1400		161		170		178		184		188		195		199		194		195

		1600		178		190		185		185		182		185		187		188		193



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

YYPE Basınç-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32 ºC)

75

96

119

136

156

179



PS-basınç-boy

		600		93		134		156		173		192		209		235		253

		800		135		155		186		208		234		256		285		310

		1000		152		185		215		241		270		303		327		363

		1200		178		202		243		280		307		327		369		410

		1400		197		228		265		299		339		380		410		437

		1600		211		234		278		325		366		401		428		450



160ºC

170ºC

180ºC

190ºC

200ºC

210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

PS Basınç-akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

75

93

128

146

160



PP-basınç-boy

		600		192		201		206		217		229		244		258		272		292

		800		230		240		248		255		270		285		297		316		338

		1000		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		1200		298		306		320		329		337		352		363		385		396

		1400		310		328		325		342		353		364		383		400		413

		1600		326		329		348		352		362		378		398		413		428



210ºC

220ºC

230ºC

240ºC

250ºC

260ºC

270ºC

280ºC

290ºC

300ºC

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu (mm)

180

216

252

280

302

313



AYPE sıcaklık-boy

		190ºC		166		204		233		266		285

		200ºC		180		215		246		275		289

		210 ºC		188		224		257		285		304

		220 ºC		193		234		267		271		298

		230 ºC		205		238		274		283		308

		240 ºC		218		257		278		285		312

		250 ºC		229		262		280		288		317

		260 ºC		236		277		287		300		324



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

AYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

135

147

155

162

170

178

185

192



YYPE-sıcaklık-boy

		210ºC		96		119		136		156		179

		220ºC		101		123		142		161		178

		230ºC		107		129		147		170		190

		240ºC		112		134		156		178		185

		250ºC		121		139		157		184		185

		260ºC		122		145		166		188		182

		270ºC		127		152		177		195		185

		280ºC		131		153		178		199		187

		290ºC		132		159		185		194		188

		300ºC		140		176		189		195		193



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık (ºC)

Akış boyu (mm)

YYPE sıcaklık-akış boyu grafiği (hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

75

86

90

93

97

98

105

107

111

113



PP-sıcaklık-boy

		210ºC		216		252		280		302		313

		220ºC		230		267		298		310		326

		230ºC		240		278		306		328		329

		240ºC		248		286		320		325		348

		250ºC		255		294		329		342		352

		260ºC		270		308		337		353		362

		270ºC		285		325		352		364		378

		280ºC		297		342		363		383		398

		290ºC		316		363		385		400		413

		300ºC		338		388		396		413		428



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu (mm)

PP Sıcaklık-Akış boyu grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

180

192

201

206

217

229

244

258

272

292



PS-sıcaklık-boy

		160ºC		75		93		128		146		160

		170ºC		135		152		178		197		211

		180ºC		155		185		202		228		234

		190ºC		186		215		243		265		278

		200ºC		208		241		280		299		325

		210ºC		234		270		307		339		366

		220ºC		256		303		327		380		401

		230ºC		285		327		369		410		428

		240ºC		310		363		410		437		450



600

800

1000

1200

1400

1600

Sıcaklık(ºC)

Akış boyu(mm)

PS Sıcaklık-Akış boyu Grafiği (hız:15 cm³/sn, kalıp:32ºC)

21

93

134

156

173

192

209

235

253



YYPE-hız-boy

		5		55		63		81		94		104

		10		92		107		118		131		137

		15		102		118		138		156		174

		20		108		126		143		158		179

		25		112		128		146		156		183

		30		116		135		150		165		185

		35		120		140		156		171		190

		40		123		147		183		178		195

		45		124		151		172		187		202



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon hızı(cm³/sn)

Akış boyu(mm)

YYPE Hız-Akış boyu Grafiği (Silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

42

75

78

87

88

92

93

90

92



AYPE-hız-boy

		5		152		143		166		183		202

		10		178		200		215		214		227

		15		198		230		260		286		300

		20		203		236		271		296		303

		25		215		243		273		300		309

		30		220		252		279		305		306

		35		237		264		288		306		310

		40		250		276		302		310		314

		45		264		287		312		311		320



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon debisi (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

AYPE Hız-Akış boyu grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

100

150

159

171

183

195

205

206

205



PP-hız-boy

		5		161		182		202		225		245

		10		217		237		245		252		256

		15		245		277		310		330		338

		20		251		286		320		333		348

		25		256		295		321		339		353

		30		273		301		326		346		358

		35		287		316		326		351		367

		40		305		335		340		357		370

		45		317		339		356		361		374



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

Enjeksiyon Hızı(cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PP Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

128

188

202

210

226

237

253

255

257



PS-hız-boy

		5		181		201		232		257		279

		10		259		290		304		306		313

		15		284		323		367		397		428

		20		287		335		380		408		435

		25		295		337		387		417		446

		30		305		354		401		421		442

		35		322		363		408		433		441

		40		358		392		418		443		455

		45		377		415		432		448		463



600 bar

800 bar

1000 bar

1200 bar

1400 bar

1600 bar

enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış boyu (mm)

PS Hız-Akış boyu Grafiği (silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

145

221

233

247

256

272

303

299

300



plastikler-hız-boy

		5		143		182		201

		10		200		237		290

		15		230		277		323

		20		236		286		335

		25		243		295		337

		30		252		301		354

		35		264		316		363

		40		276		335		392

		45		287		339		415



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon hızı (cm³/sn)

Akış Boyu(mm)

AYPE,YYPE, PP, PS Hız-Akış boyu Grafiği (basınç:1000bar, silindir:230ºC, kalıp:32ºC)

63

107

118

126

128

135

140

147

151



plastikler-basınç-boy

		600		170		201		235

		800		205		240		285

		1000		238		278		327

		1200		274		306		369

		1400		274		328		410

		1600		280		329		428



YYPE

AYPE

PP

PS

Enjeksiyon basıncı (bar)

Akış boyu(mm)

AYPE,YYPE,PP,PS Basınç-Akış boyu Grafiği (hız:15cm³/sn, silindir:230ºC,kalıp:32ºC)

90

107

129

147

170

190



plastikler-sıcaklık-boy

		160ºC						93

		170ºC						152

		180ºC						185

		190ºC		204				215

		200ºC		215				241

		210ºC		224		252		270

		220ºC		234		267		303

		230ºC		238		278		327

		240ºC		257		286		363

		250ºC		262		294

		260ºC		277		308

		270ºC				325

		280ºC				342

		290ºC				363

		300ºC				388



YYPE

AYPE

PP

PS

Silindir sıcaklığı(ºC)

Akış Boyu(mm)

AYPE, YYPE, PP, PS Sıcaklık-boy Grafiği (basınç:1000bar, hız:15cm³/sn, kalıp:32ºC)

119

123

129

134

139

145

152

153

159

176



Sayfa1

		MALZEME: YYPE

		hız 15		kalıp 32ºC																						230ºC

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		75		86		90		93		97		98		105		107		111		113				5		42		55		63		81		94		104

		800		96		101		107		112		121		122		127		131		132		140				10		75		92		107		118		131		137

		1000		119		123		129		134		139		145		152		153		159		176				15		78		102		118		138		156		174

		1200		136		142		147		156		157		166		177		178		185		189				20		87		108		126		143		158		179

		1400		156		161		170		178		184		188		195		199		194		195				25		88		112		128		146		156		183

		1600		179		178		190		185		185		182		185		187		188		193				30		92		116		135		150		165		185

																										35		93		120		140		156		171		190

																										40		90		123		147		183		178		195

																										45		92		124		151		172		187		202

																										280ºC

																										5		57		74		74		75		118		131

		hız 15		kalıp 50ºC																						10		92		113		125		142		153		159

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				15		103		127		146		166		187		206

		600		76		86		90		91		99		102		104		107		111		115				20		110		132		154		174		196		215

		800		95		98		108		111		118		123		131		131		135		139				25		117		135		157		178		200		221

		1000		113		125		129		132		138		146		155		156		161		166				30		120		145		165		185		203		223

		1200		132		142		151		156		165		173		178		180		187		190				35		120		150		170		188		208		225

		1400		156		163		174		179		188		193		197		205		205		214				40		118		153		175		196		213		224

		1600		176		184		191		195		192		206		189		190		193		208				45		120		152		184		204		221		207

				cm³/sn

		hız 15cm³/sn

		kalıp 75ºC						230ºC				250ºC

		600						88				94

		800						107				116

		1000						132				138

		1200						148				160

		1400						170				180

		1600						187				200

		MALZEME: YYPE		AYPE

		hız 15

				190ºC		200ºC		210 ºC		220 ºC		230 ºC		240 ºC		250 ºC		260 ºC				230ºC

																						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		600		135		147		155		162		170		178		185		192				5		100		152		143		166		183		202

		800		166		180		188		193		205		218		229		236				10		150		178		200		215		214		227

		1000		204		215		224		234		238		257		262		277				15		159		198		230		260		286		300

		1200		233		246		257		267		274		278		280		287				20		171		203		236		271		296		303

		1400		266		275		285		271		283		285		288		300				25		183		215		243		273		300		309

		1600		285		289		304		298		308		312		317		324				30		195		220		252		279		305		306

																						35		205		237		264		288		306		310

																						40		206		250		276		302		310		314

																						45		205		264		287		312		311		320

		hız 15

		kalıp 50ºC										230 ºC

		600										173

		800										208

		1000										242

		1200										273

		1400										279

		1600										300

		MALZEME: YYPE		PP

		hız 15

				210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC				230ºC

		600		180		192		201		206		217		229		244		258		272		292				hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		216		230		240		248		255		270		285		297		316		338				5		128		161		182		202		225		245

		1000		252		267		278		286		294		308		325		342		363		388				10		188		217		237		245		252		256

		1200		280		298		306		320		329		337		352		363		385		396				15		202		245		277		310		330		338

		1400		302		310		328		325		342		353		364		383		400		413				20		210		251		286		320		333		348

		1600		313		326		329		348		352		362		378		398		413		428				25		226		256		295		321		339		353

																										30		237		273		301		326		346		358

		hız 15																								35		253		287		316		326		351		367

		kalıp 50ºC						230ºC																		40		255		305		335		340		357		370

		600						206																		45		257		317		339		356		361		374

		800						243

		1000						282

		1200						307

		1400						328

		1600						346

		hız 15

		kalıp 75ºC						230ºC

		600						204

		800						247

		1000						282

		1200						317

		1400						330

		1600						347

		MALZEME: YYPE		PS

		hız 15

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC						230ºC

		600		21		93		134		156		173		192		209		235		253						hız		600 bar		800 bar		1000 bar		1200 bar		1400 bar		1600 bar

		800		75		135		155		186		208		234		256		285		310						5		145		181		201		232		257		279

		1000		93		152		185		215		241		270		303		327		363						10		221		259		290		304		306		313

		1200		128		178		202		243		280		307		327		369		410						15		233		284		323		367		397		428

		1400		146		197		228		265		299		339		380		410		437						20		247		287		335		380		408		435

		1600		160		211		234		278		325		366		401		428		450						25		256		295		337		387		417		446

		hız 15																								30		272		305		354		401		421		442

		kalıp 50ºC																230ºC								35		303		322		363		408		433		441

		600																233								40		299		358		392		418		443		455

		800																283								45		300		377		415		432		448		463

		1000																331

		1200																373

		1400																403

		1600																428

		hız 15

		kalıp 75ºC																230ºC

		600																237

		800																284

		1000																330

		1200																374

		1400																416

		1600																428

		230ºC		hız 15		kalıp 32ºC

				YYPE		AYPE		PP		PS

		600		90		170		201		235

		800		107		205		240		285

		1000		129		238		278		327

		1200		147		274		306		369

		1400		170		274		328		410

		1600		190		280		329		428

		1000bar		hız 15		kalıp 32ºC

				160ºC		170ºC		180ºC		190ºC		200ºC		210ºC		220ºC		230ºC		240ºC		250ºC		260ºC		270ºC		280ºC		290ºC		300ºC

		YYPE												119		123		129		134		139		145		152		153		159		176

		AYPE								204		215		224		234		238		257		262		277

		PP												252		267		278		286		294		308		325		342		363		388

		PS		93		152		185		215		241		270		303		327		363

		1000bar		230ºC

		hız		YYPE		AYPE		PP		PS

		5		63		143		182		201

		10		107		200		237		290

		15		118		230		277		323

		20		126		236		286		335

		25		128		243		295		337

		30		135		252		301		354

		35		140		264		316		363

		40		147		276		335		392

		45		151		287		339		415





Sayfa2

		





Sayfa3

		






_1182760251

