DİSPERS KIRMIZI 1 TEKSTİL BOYASININ KARAKTERİZASYONU VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

#### Fatih AKKURT, Serdar BENLİ ve Ahmet ALICILAR

Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Maltepe 06570 Ankara fakkurt@gazi.edu.tr, sbenli@gazi.edu.tr,  alicilar@gazi.edu.tr

(Geliş/Received: 09.07.2004; Kabul/Accepted: 17.08.2005)

ÖZET

Türkiye’de üretimi çok az olan dispers boyaların endüstrideki kullanım alanı oldukça fazladır. Bu boya tekstil sanayiinde daha çok polyester elyafı boyamada kullanılmaktadır. Dispers kırmızı boya bu sektörde en fazla kullanılan boyarmaddelerdendir. Yapılan çalışmada öncelikle dispers kırmızı 1 boyarmadde sentezlendi. Sentezlenen boyarmaddenin erime noktası, IR spektrumu ve ince tabaka kromatografisi değerlendirilerek karakterizasyon işlemi gerçekleştirildi. Daha sonra, elde edilen boyarmadde ile polyester elyaf boyandı. Boyanın uygulanabilirliği üzerine dispergatör miktarının etkisi incelendi. Elde edilen boyalı kumaşların renk ölçümleri yapılarak renk ekseni üzerindeki gerçek yerleri belirlendi. Çalışmanın en son basamağında ise boyalı kumaşların ışık, yıkama ve sürtünme haslığı tayinleriyle boyanın uygulanabilirliği değerlendirildi. Haslık değerlerinin tatminkar olduğu tespit edildi. Işık haslık değerleri 5-7 arası, yıkama ve sürtünme haslığı değerleri ise tüm numuneler için 5 olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Dispers kırmızı 1, azo boyalar, tekstil boyaları.

INVESTIGATION OF CHARACTERIZATION AND APPLICABILITY OF DISPERSE RED 1 TEXTILE DYESTUFF

ABSTRACT

Disperse dyes which are produced in a very small amount in Turkey have very wide usage area in industry. This dye is further applied to polyester fiber. Disperse red dye is one of the mostly used dyes in this area. In this study, firstly disperse red 1 dyestuff was synthesized. Its melting point, IR spectrum and thin layer chromatography were appreciated. Afterwards polyester fiber was dyed with obtained dyestuff. The effect of dispersant amount on the applicability of the dye was examined. Real positions of dyed fabrics on the colour axis were determined by means of defining colour measurement of them. At the last step of this study, the applicability of the dye was assessed with light, wash and rubbing fastnesses of the dyed fabrics. It was ascertained that the fastness values were satisfactory. Light fastness values were found irange of 5 to 7, and washing and rubbing fastness values were found as 5 for all samples.

Keywords: Disperse red 1, azo dyes, textile dyes.

1. GİRİŞ

1920’lere kadar sentetik boyarmadde üretimi Almanca konuşan ülkeler ile sınırlı olmuştur. Birinci dünya savaşı sırasında Alman mallarına uygulanan ambargo, Amerika ve İngiltere’nin kendi büyük tekstil endüstrilerini desteklemek amacıyla sentetik boya üretimine başlamalarına neden olmuştur. FIAT ve BIOS raporlarının birçok ülkeye yayılmasından sonra, dünyanın her yerinde firmalar boyarmadde üretimine başlamıştır. Ülkemizde boyarmadde üretimi günümüzde dahi sınırlı boyutta olup bu boyalar daha çok ithalat yoluyla temin edilmektedir [1, 2].

Boyalar kimyasal yapılarına veya tekstil elyafa uygulanmalarına göre, yani boyama özelliklerine ve diğer renklendirme amaçlarına göre sınıflandırılabilir. Boyarmaddeler boyayabildikleri elyaf türüne göre de son yıllarda sınıflandırılabilmektedirler.

Kimyasal yapılarına göre en önemli boyarmaddeler içerdikleri nitrozo, nitro, monoazo, disazo, kinolin, azin, oksazin, antrakinon ve ftalosiyanin gibi gruplara göre değerlendirilmektedirler.

Boyama özelliklerine göre ise Direkt, Küp, Reaktif ve Dispers gibi başlıklar altında toplanabilmektedir. Boyalar boyayabildikleri elyaf türüne göre de son yıllarda sınıflandırılabilmektedirler. Bu tür sınıflamaya göre boyalar 3 başlık altında toplanabilir. Selüloz esaslı elyaf boyamada kullanılan boyalar (Direkt, Küp, Reaktif boyalar vb.), Protein esaslı elyaf boyamada kullanılan boyalar (Asit, Metal-kompleks, Krom, Reaktif boyalar vb.) ve Sentetik elyaf boyamada kullanılan boyalar (Polyester elyaf için: Dispers boyalar, Poliakrilonitril elyaf için Katyonik boyalar Poliamit elyaf için: Metal-kompleks boyalar vb.) olmak üzere üç grupta sınıflandırılabilmektedir.

Dispers boyalar hemen hemen tüm selüloz asetat ve tereftalatın boyanmasında etkilidir. Bu boyalar naylon üzerinde orta dereceli yıkama haslığına sahiptirler, buna rağmen düzgün boyama yapabilmelerinden ötürü tercih edilirler. Dispers boyalar plastik yüzeylerin renklendirilmesinde de kullanılır.

Dispers boyalar kimyasal yapıları baz alınarak sınıflandırılır. En önemli dispers boyalar; Monoazo, Disazo, Antrakinon, Nitrodifenilamin, Metin, Kinoftalon ve Naftokinon boyalardır [3-5].

Dispers kırmızı 1 boyarmadde ile ilgili olarak literatürde yapılan çalışmalar patent ağırlıklı olup eski yıllara dayanır. Konu ile doğrudan ilişkili son yıl çalışmalarının sayısı fazla değildir. Wang ve Ma [6]’nın çalışması kırmızı 1 ile ilgili sınırlı sayıdaki çalışmalardan birisidir. Ancak benzer konularda çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalara bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

Lee ve arkadaşları [7] geçici olarak çözündürülebilen ve yapılarında β-sülfatoetilsülfonil grubu ihtiva eden boyaları sentezlemişler ve polyester elyafı dispergatörsüz olarak boyamışlardır.

Kim ve arkadaşları [8] hetero-bi-fonksiyonel reaktif gruplar sentezlemişler ve bu grupların dispers boyalarla ve selülozik elyaf ile olan etkileşimini incelemişlerdir.

Metwally ve arkadaşları [9] diazoarilaminleri, 2-aminotiazol ile kenetleyerek yeni azo boyalar elde etmişlerdir. Daha sonra bu boyalar polyestere uygulanarak haslık değerleri tespit edilmiştir.

Koh ve arkadaşları [10] yaptıkları çalışmada yapılarında florosülfonil grubu bulunan bir dizi  dispers azo boya sentezlemişlerdir.  Başka bir çalışmada ise [11], -sülfatoetilsülfon ve karboksilikasit ester gruplarını içeren, geçici olarak çözündürülen ve alkali ortamda temizlenebilen dispers azo boyaları sentezlemişlerdir. Sentezlenen bu boyarmaddeler polyestere dispergatörsüz uygulanarak boyama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Jian ve Chang [12], eter grupları taşıyan bir dizi dispers boyarmadde sentezlemişlerdir. Sentezlenen boyarmaddelerin görünür bölge absorpsiyon spektrumları çalışılmış ve polyester mikroelyaf üzerindeki haslıkları araştırılmıştır.

Becerir ve Iskender [13] ticari olarak polyester mikroelyaf kumaşlarını boyamada kullanılan farklı molekül boyutundaki dispers boyaların boyama özelliklerini, değişen boya konsantrasyonuna uygun olarak incelemişlerdir.

Bu çalışmada dispers kırmızı 1 boyarmaddesi sentezlendi, karakterizasyonu ve uygulanabilirliği araştırıldı.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Deneye başlamadan evvel 0,017 mol başlangıç bileşeni (p-nitroanilin) bir behere alındı. Ardından 4 mL saf suda 0,02 mol sodyum nitrit (NaNO2) çözülerek bir ayırma hunisine alındı. Daha sonra 4,5 mL derişik  hidroklorik asit (HCl) başka bir ayırma hunisine konuldu ve sürekli karıştırarak beherdeki başlangıç bileşenine damla damla ilave edildi. Sıcaklığın –5 ile 0C aralığında olması sağlandı. Ayırma hunisinde bulunan sodyum nitrit damla damla su banyosunda bulunan behere ilave edildi.

Elde edilen diazonyum tuzu ile kenetleme işlemine geçildi. Bu işleme 0,02 mol sodyum karbonatın (Na2CO3) 100 mL saf suda çözülmesiyle başlandı. Bu aşamada sodyum karbonatın sudaki çözünürlüğünün az olmasından ötürü oluşan topaklar bir baget yardımı ile dağıtıldı. Daha sonra 0,017 mol kenetleme bileşeni (N-etil-N-hidroksietil anilin), sodyum karbonat çözeltisine eklenerek çözüldü ve içine bir parça buz atıldı. Bu karışım bir ayırma hunisine alındı ve damla damla diazo çözeltisine karıştırıldı. Kenetleme işleminin tamamlanmasının ardından elde edilen boyarmadde kurutularak öğütüldü. Daha sonra karakterizasyon aşamasında kullanılacak olan boyarmaddelerin etanol ve su çözücüleri yardımıyla kristallendirilerek saflaştırılması işlemine geçildi.

Kurutulmuş boyarmaddenin karakterizasyonuna erime noktaları belirlenerek başlandı. İkinci adımda boyarmaddenin IR spektrumu elde edildi. Karakterizasyonun son basamağında ise ince tabaka kromatografisi kullanıldı. Bu işlemde çözücü olarak etanol-su kullanıldı.

Boyanın uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla yapılan boyama işlemlerinde 1/40 flotte oranında çalışıldı. Boya banyosuna 1 g naniyonik dispergatör (TENSEN 117) ve 0,1 g iyon tutucu (Secoron DC, akrilik polimer ve naniyonik) ilave edildi ve dispers boyaların sudaki çözünürlüklerinin artırılması amacıyla ısıtılmış su içerisinde boya banyosu hazırlandı. Boyama yöntemi olarak yüksek sıcaklık metodu uygulandı (130C). Tüpten çıkarılan boyalı elyaf su ile yıkandı ve etüvde kurutuldu. Böylece boyama işlemi tamamlanmış oldu.

Çalışmanın bu basamağında boyama çözeltisindeki boyarmadde miktarı sabit tutularak yalnızca dispergatör (TENSEN 117) miktarları litrede 30 ve 50 g’a çıkarıldı. Yukarıda uygulanan işlemler tekrarlandı.

Boyalı kumaşların renk ölçümleri msTL84-10 ışık kaynağına sahip Datacolor  Spectroflash Sf600 Plus-Ct marka cihazla 0,70 toleransla gerçekleştirildi. Işık haslığı tayini Atlas Es25 Weather-Ometer cihazında TS 867’ye göre yapıldı. Yıkamaya karşı renk haslığı tayini, Gyrowash marka cihaz ile TS 7584’e göre yapıldı. Sürtünmeye karşı renk haslığı tayini TS 717 standardına göre yapıldı.

3. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Boyarmadde, organik maddenin HNO2 ile etkileştirilerek diazonyum tuzu oluşumu ve ardından bu tuzun kenetleme bileşeni ile reaksiyonu sonucu elde edildi. Kenetleme reaksiyonuna kıyasla diazolama işlemi daha dikkat gerektiren bir basamaktır. Bu işlemde sıcaklık çok önemli bir faktördür. Zira diazonyum tuzlarının +5C’ın altında kararlı olduğu bilinmektedir. Daha yüksek sıcaklıkta diazonyum tuzu bozunarak azot gazı çıkışı meydana gelmekte ve köpük oluşmaktadır. Bu nedenle diazolama işlemi sırasında sıcaklık 0C’ın altında tutuldu. Bu amaçla reaksiyon ortamına buz eklenerek sıcaklık kontrolü sağlanmaya çalışıldı. Sentezlenen boyarmaddenin kimyasal formülü aşağıda görülmektedir.

Dispers Kırmızı 1

Sentezlenen boyarmaddenin karakterizasyonu üç adımda gerçekleştirildi. İlk olarak erime noktaları tayin edildi. Boyarmaddenin erime noktası 150-157C aralığındadır. Bu değer literatürde belirlenen değerlerle uyum içerisindedir [14, 15].

Karakterizasyonun ikinci aşamasında, elde edilen boyarmaddenin FT-IR spektrumu değerlendirildi. Bu boyarmaddeye ait spektrumdan gözlemlenen piklere karşılık gelen muhtemel kimyasal yapılar Tablo 1’de görülmektedir. Tablo değerlendirildiğinde elde edilen piklerin boyarmadde yapısına uygun olduğu görülmektedir. İlave olarak literatürdeki benzer çalışmada [15] dispers kırmızı 1 boyarmaddesi için elde edilen piklerin bu çalışmadaki pikler ile tamamen örtüşmesi bu değerlendirmeleri destekleyici mahiyettedir. Dispers Kırmızı 1’deki aromatik grupların varlığı 3106’da bulunan  piklere  bakılarak  anlaşılmaktadır. –N=N- gerilme titreşimleri 1604’teki pikten görülmektedir. Aromatik C=C bağı 1519’da yer almaktadır. Kenetleme bileşeninin yapısında bulunan alkan (CH3) 1390 dolaylarında pik vermiştir. Başlangıç bileşenindeki p-nitro grubu 1343’deki pikten anlaşılmaktadır. Kenetleme  bileşeninde mevcut alifatik C-N bağının varlığı 1145’de bulunan pikten anlaşılmıştır. Buna ilave olarak 860 ve 830’da görülen pikler yapıda aromatik benzen gruplarının olduğuna işarettir. Ayrıca kenetleme bileşeninde varolan etil yapısı 756’da bulunan pik ile belirlenmiştir [16-18].

| Karakterizasyonun üçüncü aşamasında ince tabaka kromatografi yardımı ile elde edilen kırmızı boyarmaddenin saflığı tespit edildi. Bu bağlamda kırmızı boyarmaddenin saf olduğu sonucuna ulaşıldı. Tablo 1. Dispers kırmızı 1 boyarmaddesine ait IR spektrumlarının değerlendirilmesi |  |
| --- | --- |
| Bölge (cm-1) | Muhtemel fonksiyonel gruplar |
| 3106 | C-H gerilme titreşimleri (aromatik) |
| 1604 | Doymamış azotlu bileşikler (-N=N- gerilme titreşimleri) |
| 1519 | C=C ve CC gerilme titreşimleri (aromatik) |
| 1390 | C-H eğilme titreşimleri (alkan, CH3) |
| 1343 | Doymamış azotlu bileşikler (C-NO2, nitro bileşikleri, aromatik) |
| 1146 | Aminler (C-N titreşimleri, alifatik) |
| 860 | p-sübstitüe benzen |
| 830 | p-sübstitüe benzen |
| 756 | Etil zinciri |

Kırmızı boyarmaddenin boyama işlemi 3 farklı dispergatör miktarı ile 3 farklı aşamada gerçekleştirildi. Bu basamakta dispergatör miktarının boyama işlemi üzerine etkisi incelendi ve artan dispergatör miktarıyla renk tonunun açıldığı gözlemlendi. Bu tespitin doğruluğu bir sonraki aşamada renk ölçümü ile pekiştirildi.

Çalışmanın bu aşamasında elde edilen boyalı kumaşların gerçek renk ekseni üzerindeki yerlerinin belirlenmesi amacıyla renk ölçüm işlemleri yapıldı. Sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Bu sonuçlar CIEL a*b* renk uzayı diyagramına göre rahatlıkla değerlendirilebilir. Bu eksende L parlaklık ekseni olarak bilinir ve  siyah ve beyaz rengi temsil eder. L’nin sıfır değeri mükemmel siyaha, 100 değeri de mükemmel beyaza işarettir. Diyagramda a parametresi kırmızı (+a değeri) ve yeşil rengi (-a değeri), +b değeri sarı ve –b değeri de mavi rengi göstermektedir. Bu üçlü renk değerleri birlikte değerlendirildiğinde elde edilen renklerin kırmızı renge uygun oldukları tespit edildi. Ayrıca bir önceki bölümde yapılan nitel yorumların nicel olarak ta uygun olduğu sonucuna ulaşıldı.

Boyanmış elyafın ışık, yıkama ve sürtünme haslık değerleri sırasıyla TS 1008, 7584 ve 717’ye göre belirlendi ve sonuçlar Tablo 3’te verildi.

| Tablo 2. Boyalı kumaşların renk ölçüm değerleri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Boyarmadde çözeltisi | L | a | b |
| 1 (10 g/L) | 41,71 | 44,00 | 31,42 |
| 2 (50 g/L) | 46,14 | 48,50 | 37,32 |
| 3 (100 g/L) | 47,18 | 49,03 | 38,30 |

| Sonuçlar incelendiğinde yıkama ve sürtünme haslıklarının her üç numune için de çok yüksek olduğu görülmektedir. Literatürde de dispers boyarmaddelerin polyester elyaf üzerinde yüksek yıkama ve sürtünme haslıklarına sahip oldukları bilinmektedir [19-21]. Dispers boyalarda en önemli haslık ışık haslığı olmakta ve zaman zaman düşük ışık haslığı değerleriyle karşılaşılabilmektedir. Işık haslığı değerlerine bakıldığında en yüksek haslığa 2 numaralı karışımın sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte diğer ışık haslığı değerlerinin de yüksek olduğu söylenebilmektedir. Tablo 3. Boyanmış polyester elyaf için haslık değerleri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Boyarmadde Çözeltisi | Işık Haslığı | Yıkama Haslığı | Sürtünme Haslığı |
| 1 | 6 | 5 | 5 |
| 2 | 7 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | 5 |

TEŞEKKÜR

Bu çalışma 06/2002-21 kodlu BAP ve 2001K120590 kodlu DPT projeleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Katkılarından dolayı DPT, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR

- Abrahart, E.N., Dyes and Their Intermediates, Pergamon Press, London, 1-31, 1977.

- Sener, M.E., Synthesis and Properties of Azo Disperse Dyes Derived from Coupling Components Based on 1-naphtylamine, Degree of Doctor of Philosophy, University of Bradford Postgraduate Scholl of Studies in Colour Chemistry and Colour Technology, Bradford, 1984.

- Özcan, Y., Tekstil Elyaf ve Boyama Tekniği, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1978.

- Venkataraman, K., The Chemistry of Synthetic Dyes, Cilt 1, Academic Press, New York, 240-247, 1952.

- Tekstil Boyaları, http://www.boyex.com/4610.asp#GG, 2003.

- Wang, P.Y. ve Ma, J.F., “The Kinetics of The Dyeing and Fading of The Coloured Poly (ethylene-2,6-naphthalenedicarboxylate)fiber”, Dyes and Pigments, Cilt 37, No 2,  121-127, 1998.

- Lee, J.J., Lee, W.J., Choi, J.H. ve Kim J.P., “Synthesis and Application of Temporarily Solubilised Azo Disperse Dyes Containing β-sulphatoethylsulphonyl Group, Dyes and Pigments, Cilt 65, 75-81, 2005.

- Kim, T.K. ve Son, Y.A., “Synthesis of A Novel Bridge Compound Having Hetero-bi-functional Reactive Groups. Part 2: The Characteristics of Disperse Dyeings”, Dyes and Pigments, Cilt 66, 27-32, 2005.

- Metwally, M.A., Abdel-latif, E., Khalil, A.M., Amer, F.A. ve Kaupp, G., “New Azodisperse Dyes with Thiazole Ring for Dyeing Polyster Fabrics”, Dyes and Pigments, Cilt 62, 181-195, 2004.

- Koh, J., Kim, J.D. ve Kim, J.P., ‘‘Synthesis and Application of A Temporarily Solubilised Alkali-clearable Azo Disperse Dye and Analysis of Its Conversion and Hydrolysis Behaviour’’, Dyes and Pigments, Cilt 56, 17-26, 2003.

- Koh, J., Kim, J.D. ve Kim, J.P., ‘‘Synthesis and Spectral Properties of Alkali-clearable Azo Disperse Dye Containing a Fluorosulfonyl Group’’, Dyes and Pigments, Cilt 56, 69-81, 2003.

- Jian, W. ve Cheng, L.B., “New Disperse Dyes for Polyester Microfibres”, Chinese Chemical Letters, Cilt 14,  2, 118-120, 2003.

- Becerir, B. ve Iskender, M.A., “Dyeing Properties of Some Disperse Dyes on Polyester Microfibre Fabrics”, Indian Journal of Fibre  Textile Research, Cilt 28, No 1, 100-107, 2003.

- Lin, H., Liu, C.Y:, Cheng, C.H., Chen, Y.T. ve Lee, M.J., “Solubilities of Disperse Dyes of Blue 79, Red 153, and Yellow 119 in Supercritical Carbon Dioxide”, Supercritical Fluids, Cilt 21, 1-9, 2001.

- Taunaumang, H., Herman ve Tjia, M.O., “Molecular Orientation in Disperse Red 1 Thin Film Produced by PVD Method”, Optical Materials, Cilt 18, 343-350, 2001.

- Erdik, E., Obalı, M., Yüksekışık, N., vd., Denel Organik Kimya, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 742-755, 1987.

- Gündüz, T., İnstrümental Analiz, Bilge Yayıncılık, Ankara, 122-139, 1990.

- Türker, A.R., Hasdemir, E. ve Yıldırır, Y., Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Bölümü, Ankara, 71-78, 1994.

- Akkurt, F., Dispers Azo Siyah Boya Eldesi, Karakterizasyonu ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

- Georgiadou, K.L. ve Tsatsaroni, E.G., “Hetarylazo Disperse Dyes Derived from Substituted N,N-bis-β-hydroxy- and N,N-bis-β-acetoxy-ethyl aniline’’, Dyes and Pigments, Cilt 53, 73-78, 2002.

- Patel, K.M., Patel, V.H., Patel, M.P. ve Patel, R.G., “Monoazo Disperse Dyes Derived from 11-H-amino-2-chloro-isoindolo[2,1-a]benzimidazole-11-one”, Dyes and Pigments, Cilt 55, 53-58, 2002.