DOĞAL Li SOĞUTUCULU-ThSi2 YAKITLI BİR FÜZYON-FİSYON

HİBRİD REAKTÖRÜNDE FARKLI TRİTYUM ÜRETİM MALZEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

## Kadir YILDIZ ve Adem ACIR*

Makine Mühendisliği Bölümü, Aksaray Mühendislik Fakültesi, Niğde Üniversitesi, Aksaray

## *Makina Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 06500, Teknikokullar, Ankara

## kyildiz@gazi.edu.tr, adema@gazi.edu.tr

(Geliş/Received: 16.12.2004; Kabul/Accepted: 15.04.2005)

ÖZET

Bu çalışmada ThSi2 yakıtlı bir füzyon-fisyon hibrid  reaktör ele alınmıştır. Reaktörde soğutucu olarak doğal Li seçilmiş ve trityum üretim bölgesinde Li2TiO3, Li2ZrO3, Li4SiO4 ve Li2O gibi dört farklı Li bileşikleri kullanılmıştır. Reaktörde füzyon nötron kaynağı olarak 14.1 MeV D-T nötronları kullanılmış ve (t=10 gün olmak üzere 4 yıllık çalışma süresince reaktörde trityum üretimi, 233U izotopu üretimi,  fisyon enerjisi üretimi ve nükleer güç üretiminin değişimleri incelenmiştir. 4 yıllık reaktör işlem zamanında trityum üretiminde Li2O, 233U izotopu üretiminde  ve fisyon enerjisi üretiminde Li2ZrO3 bileşiğinin kullanıldığı mantolar en iyi sonuçları vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hibrid reaktör, füzyon, fisyon, trityum, 233U.

INVESTIGATION OF EFFECTIVENESS OF DIFFERENT TRITIUM

BREEDING MATERIALS IN A FUSION-FISSION HYBRID REACTOR

FUELLED WITH ThSi2-MODERATED WITH NATURAL Li

ABSTRACT

In this work, a fusion-fission reactor fuelling with ThSi2 is investigated. Natural Li is selected as a moderator in the reactor and Li2TiO3, Li2ZrO3, Li4SiO4 and Li2O are used in the tritium breeding zones of the reactor. 14.1 MeV D-T neutrons are used as a fusion neutron source. Tritium breeding rates, 233U breeding rates, fission energy breeding rates and fission power production are investigated for (t=10 days during a reactor operation period over four years. Using Li2O in tritium breeding zones of the reactor provided highest tritium breeding rate. Highest value of 233U breeding and production of the fission energy are reached with using of Li2ZrO3 in tritium breeding zones of the blanket.

Keywords: Hybrid reactor, fusion, fission, tritium, 233U.

1. GİRİŞ

Günümüz nükleer reaktörleri fisyon reaksiyonları esasına göre yapılmışlardır. Fisyon enerjisinin temel kaynağı 235U izotopudur ve nükleer reaktörlerin ana yakıtıdır. Ancak 235U doğal uranyumun içinde % 0.7 oranında bulunmaktadır. Bu da günümüz reaktörlerinin nükleer yakıtın çok az bir miktarını enerjiye dönüştürebildiğini ve kalan büyük miktarının nükleer atık olarak tutulduğunu göstermektedir. Dünyanın artan enerji talebine paralel olarak nükleer santrallerin sayısında meydana gelen artışlar daha fazla fisyon yakıtı kullanılmasını gerekli kılmaktadır.

Yapılan çalışmalara göre mevcut nükleer santrallerin toplam fisyon yakıtı ihtiyacı 64.956 tona ulaşmıştır [1]. Mevcut uranyum rezervlerinin sınırlı olması, zenginleştirme işleminin yüksek maliyet getirmesi ve fisyon reaktörlerinin ürettiği nükleer atıkların uzun yıllar saklanması zorunluluğu, araştırmacıları, yeni tip nükleer yakıtlar aramaya ve mevcut reaktörlerin ürettiği atıkları yeni teknolojiler kullanarak yeniden değerlendirmeye yöneltmektedir. Yeni bir nükleer yakıt tipi olarak, 232Th izotopu üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Dünya toryum rezervlerinin doğal uranyum rezervlerinden yaklaşık olarak üç kat daha fazla olduğu belirtilmektedir, dolayısıyla 232Th izotopu 235U izotopundan yaklaşık olarak 400 kat daha fazladır[2]. Bu nedenle nükleer reaktörlerde 232Th izotopunun değerlendirilmesi, nükleer yakıt ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol alacaktır.

Fisyon enerjisinin aksine füzyon enerjisi çevre ve emniyet açısından çok daha avantajlıdır. Füzyon yakıtı olarak kullanılan 2D izotopu (döteryum atomu) su içinde mevcut olup, denizlerde oldukça büyük miktarlarda bulunmaktadır. Diğer bir füzyon yakıtı olan 3T izotopu (trityum atomu) yapay olarak üretilebilmektedir. Son yıllarda füzyon konusunda çalışmalar artarak devam etmektedir. Ancak bir enerji kaynağı olarak füzyon reaktörlerinin hayata geçirilmesi daha uzun yıllar alacaktır.

Füzyon reaktörlerinin yapılabilmesindeki teknik sınırların aşılmasındaki imkansızlıklar ve fisyon reaktörlerinin artan yakıt ihtiyacı ile birlikte önemli oranda nükleer atık bırakmaları, yeni bir tip reaktör modeli olan ve bünyesinde füzyon-fisyon reaksiyonlarını bileştiren hibrid reaktörlerin geliştirilmesini gündeme getirmiştir. Füzyon-Fisyon Hibrid reaktöründe nötron enerji kaynağı olarak 14.1 MeV ortalama enerjili nötronlar üreten (D-T) füzyon reaksiyonları kullanılmaktadır [3-7]. 232Th izotopunun füzyon-fisyon hibrid reaktörlerde kullanılmasına yönelik çalışmalarda ThO2, ThC2 ve ThC gibi yakıtlar kullanılmış ve trityum üretim bölgelerinde LiO2 ve LiH gibi bileşikler kullanılmıştır [8-19]. Bu çalışmada (D-T) füzyon nötron kaynaklı ve ThSi2 yakıtlı bir nükleer reaktörde doğal Lityum soğutucunun ve trityum üretim bölgelerinde Li2O, Li2TiO3, Li2ZrO3 ve Li4SiO4 gibi farklı trityum üretim malzemelerinin füzyon yakıtı üretimi ve ana integral nötronik datalara etkileri araştırılmıştır.

2. FÜZYON-FİSYON HİBRİD REAKTÖR MODELİ ve MANTO YAPISI

Hibrid reaktörlerde, reaktör merkezinde yüksek enerjili nötronlar üreten bir füzyon nötron kaynağı vardır ve bu kaynağın etrafına üretken izotoplardan (232Th) oluşan bir manto yerleştirilir. Üretken izotoplar füzyon nötronlarını yutarak dönüşüm yoluyla yüksek kaliteli fisyon yapabilen izotoplara (233U) dönüşmektedir. Bu da günümüzdeki hafif sulu reaktörler (LWR) için ihtiyaç duyulan yüksek zenginleştirilmiş yakıt ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Ayrıca, üretken malzemeler yüksek enerjili nötronlarla sürekli fisyon reaksiyonları da yaptığından, enerji üretiminin artmasına da katkı sağlarlar. Buna ilaveten üretken izotopların meydana getirdiği yüksek kaliteli fisyon yapabilen izotoplar (233U) termal enerjili nötronlarla fisyon reaksiyonları yaparak reaktörün enerji performansını arttırmaktadır [8-19]. Hibrid reaktörün manto geometrisi Şekil 1’de gösterilmektedir [4-6]. Reaktör merkezine (D,T) füzyon nötron kaynağı yerleştirilmiştir.

Füzyon nötron kaynağı olarak, aşağıdaki reaksiyona göre yüksek enerjili nötronlar üreten plazma kullanılır [20].

2D + 3T  ( 4He (3.486 MeV) + n (14.1 MeV)	(1)

Şekil 1’den de görüleceği üzere, füzyon plazma odasının etrafı 1.3 cm kalınlığındaki SS-304 paslanmaz çeliği ile çevrelenmiştir. Daha sonra gelen bölge yakıt bölgesidir ve içinde ThSi2 yakıtı bulunan radyal yönde 10 sıralı yakıt çubuklarından oluşur. Yakıt bölgesi doğal Li ile soğutulur. Yakıt ile soğutucu arasındaki hacimsel oran 1:2 olarak alınmıştır. Buna göre her bölge  % 31.3 yakıt (ThSi2), % 62.6 soğutucu (doğal Li) ve % 6.1 oranında yakıt zarfından (SS-304 çeliği) oluşmaktadır. Reaktördeki yakıt malzemesinin bir zarf içinde kullanılması şarttır. Tüm yakıt elemanlarının zarflanması fisyon ürünlerinin burada tutulması açısından önemlidir ve daha az nötron yutması nedeniyle SS-304 çeliği seçilmiştir [21-22].

Şekil 2’de gösterildiği gibi hibrid reaktörde yakıt bölgesinde yakıt çubukları silindirik geometrinin eksenine dik bir düzlemde hekzagonal yapı oluşturacak şekilde dizilmişlerdir. Her yakıt çubuğu iç yarıçapı 0.425 cm ve kalınlığı 0.04 cm olan SS-304 paslanmaz çeliği ile kaplanmıştır. Yakıt bölgesi kalınlığı yakıt-soğutucu hacimsel oranına bağlı olarak 12.5 cm  alınmıştır.

Yakıt bölgesini radyal yönde sandviç yapıda trityum üretim bölgeleri ve grafitten oluşan reflektör bölgeleri izlemektedir. Grafitin nötronları yavaşlatma oranı oldukça yüksektir. Bu yapı nötron kaçaklarını en aza indirerek iyi bir nötron ekonomisi sağlar [17,18].

D-T füzyon reaksiyonu için gerekli olan döteryum ihtiyacı doğal sudan (%0.015) karşılanabilmesine karşın trityum doğal olarak bulunamadığından dolayı yapay olarak elde edilmelidir. Genel olarak trityum üretimi için lityum izotoplarının termal veya hızlı nötron reaksiyonlarından faydalanılır. Doğal lityum içinde %7.5 oranında 6Li izotopu ve %92.5 oranında 7Li izotopu vardır. 6Li izotopu termal enerjili nötronları yutarak ürün olarak trityum verir ve reaksiyon ekzotermiktir, 7Li ise yüksek enerjili nötronları yutarak ürün olarak trityum verir fakat reaksiyon endotermiktir. Bu reaksiyonlar aşağıdaki şekilde gösterilebilir [20].

6Li + n (termal)( 4He (2.05 MeV) + 3T (2.73 MeV)	(2)

7Li + n (hızlı) ( 4He + 3T +n  (Q=-2.47 MeV)	(3)

Reaktördeki nötron akısı, füzyon nötron kaynağından saçılan ortalama 14.1 MeV enerjili nötronlar ile 232Th izotopunun fisyon reaksiyonu sonucu ortaya çıkan ortalama 2 MeV enerjili nötronlardan oluşur. Yakıt bölgesinde kullanılan doğal Li bileşiği yüksek enerjili

bu nötronlarla saçılma reaksiyonları yaparak nötronların enerjilerini düşürdüğü gibi, aynı zamanda da denklem 2 ve denklem 3 ile verilen reaksiyonları gerçekleştirerek reaktördeki trityum üretimine katkıda bulunurlar. Yakıt bölgesinden kaçan nötronlar trityum üretim bölgesindeki Li bileşikleri ile etkileşime girdiğinde trityumun üretilmesini sağlarlar. Trityum üretim bölgelerinden kaçan nötronlar grafit bölgelerinden geçerken enerjilerini düşürürler. Bu nötronlar yeniden trityum üretim bölgesinde Li atomları ile reaksiyona girerek trityumun üretilmesini sağlar.

Tablo 1’de trityum üretim bölgelerinde kullanılan Li2TiO3, Li2ZrO3, Li4SiO4 ve Li2O  bileşiklerinin bazı karakteristik özellikleri verilmektedir [23]. Bu bileşikler içinde içerdiği Li atomu bakımından en yoğun malzeme Li2O bileşiğidir. Ergime sıcaklığı açısından ise en dayanıklı malzeme ise Li2ZrO3
bileşiğidir.

| Tablo 1. Li2O, Li2TiO3, Li2ZrO3 ve Li4SiO4 bileşiklerinin bazı karakteristik özellikleri [23] |
| --- |
| Özellik | Li2TiO3 | Li2ZrO3 | Li4SiO4 | Li2O |
| Yoğunluk (g/cm3) | 3.43 | 4.16 | 2.40 | 2.03 |
| Li atomu yoğunluğu (g/cm3) | 0.43 | 0.38 | 0.55 | 0.94 |
| Ergime sıcaklığı (oC) | 1535 | 1695 | 1255 | 1432 |

Reaktör uygulamalarında malzemelerin nükleer özelliklerinin yanı sıra mühendislik açısından da reaktör ortamında meydana gelen yüksek sıcaklıklara dayanımı arzu edilir. Li2O bileşiği içerdiği Li atomu sayısınca daha fazla nötronlarla reaksiyon yapma ihtimali olmasına karşın ergime sıcaklığı açısından da Li2TiO3 ve Li2ZrO3 bileşiklerinden daha düşük ergime sıcaklığına sahip olduğu görülmektedir.

3. NÜMERİK SONUÇLAR

3.1. Hesaplama Metodu

Nötron transport ve reaksiyon miktarı hesaplamalarında kullanılan tesir-kesit kütüphanelerindeki nötron enerji aralıklarının sıklığı çok önemli bir rol oynar. Reaktördeki nötron akı dağılımı ve reaksiyon miktarları nötron enerjisine bağlı olduğundan, çalışmada nötron enerji aralığı en sık olan 238-Grup ENDF/B-V [24] tesir-kesit kütüphanesi seçilmiştir. SCALE [25] sisteminin en geniş kütüphanesi olan bu kütüphane genel amaçlı kritiklik analizleri kütüphanesidir ve 300’den fazla çekirdek için datalar ihtiva eder. 45 hızlı nötron grubu, 145 rezonans nötron grubu ve 48 termal nötron grubuna sahiptir. Bir çok rezonans çekirdekler kararlı (resolved) rezonans bölgesinde NITAWL-II [26], tarafından oluşturulmuş rezonans datalara  ve karasız rezonans (unresolved) bölgesinde BONAMI [27] tarafından oluşturulmuş Bondarenko [28] faktörlerine sahiptir.

Manto hesaplamaları için yakıt bölgesinde hücre ağırlıklı ve rezonans işlemli tesir kesitleri kullanılmıştır. Yakıt bölgesi için önce 238 Grup ENDF/B-V kütüphanesi kullanılarak CSAS [29] kontrol modülü ile hücre ağırlıklı ve rezonans işlemli tesir kesitleri elde edilmiştir. Bu modül hücre  geometrisi için rezonans işlemcisi olarak ilk önce BONAMI  kodunu kullanır ve buradan aldığı dataları NITAWL-II kodu kullanarak hücre ağırlıklı ve rezonans işlemli tesir kesitlerini elde eder. Manto hesaplamaları, nötron transport hesaplaması için SN yaklaşımını esas alan XSDRNPM [30] kodu kullanılarak, Boltzman transport denklemi çözülerek yapılmıştır. Bu kod hücre ağırlıklı kütüphaneden aldığı dataları mantodaki yakıt bölgesinde işleyerek Boltzman transport denkleminin nümerik çözümünü gerçekleştirmek suretiyle nötron akı dağılımlarını hesaplayarak nötron reaksiyonlarını veren bir bilgisayar programıdır.

XSDRNPM kodu ile yapılmış bütün transport hesaplamalarında, açısal nötron akısının integrasyonu Gaussian Kuadratürleri [31] kullanılarak S8-P3 yaklaşımıyla yapılmıştır. Her bir yakıt çubuğunun nükleer kalitesindeki değişim, nötron spektrumu ile parçalanabilir ve üretken izotopların atomik yoğunluklarındaki değişimler dikkate alınarak radyal doğrultuda (t=10 günlük periyotlarda olmak üzere, toplam 4 yıl için incelenmiştir. Bu işlem için hesaplamalarda arayüz programı olarak ERDEMLI [32] programı kullanılmıştır.

Anlatım ve gösterim kolaylığı sağlaması açısından manto hesaplamalarında trityum üretim bölgesinde kullanılan trityum üretim malzemelerine göre:

- Mod (: Trityum üretim bölgesinde Li2TiO3 bileşiği kullanılmıştır.

- Mod (: Trityum üretim bölgesinde Li2ZrO3 bileşiği kullanılmıştır.

- Mod (: Trityum üretim bölgesinde Li2SiO4 bileşiği kullanılmıştır.

- Mod (: Trityum üretim bölgesinde Li2O bileşiği kullanılmıştır.

3.2. Füzyon Yakıtı (Trityum) Üretimi

Füzyon-fisyon hibrid reaktör sisteminde füzyon reaksiyonlarının devam edebilmesi için gerekli füzyon yakıtının sağlanması gereklidir. D-T füzyon reaksiyonu için gerekli Döteryum doğal sudan temin edilebilirken, çok kısa yarı ömürlü olan ve doğal olarak bulunmayan trityumun reaktörde üretilmesi gereklidir. Kendi kendine yeterli bir füzyon reaktörü için toplam trityum üretiminin TBR>1.05 olması gereklidir.

Mantoda trityum üretimi, yakıt bölgesinde soğutucu olarak kullanılan doğal Li bileşiği tarafından ve trityum üretim bölgesinde kullanılan Li bileşikleri tarafından denklem 2 ve 3’deki reaksiyonlara göre  iki bölgede gerçekleşmektedir.

Şekil 3’de mantonun yakıt bölgesinde ve trityum üretim bölgelerinde reaktör işlem zamanı boyunca üretilen trityum miktarları ile birlikte toplam trityum üretim miktarları görülmektedir. Şekil incelendiğinde, reaktörün çalışma süresi boyunca ortamdaki fisyon nötronu sayısındaki artışa paralel olarak üretilen toplam trityum miktarı da reaktör işlem zamanı boyunca artmaktadır. Reaktör işlem zamanı başlangıcında, Mod (, Mod (, Mod ( ve Mod ( için, toplam trityum miktarının, sırasıyla  %~37, %~38, %~33 ve %~30’u, reaktör işlem zamanı sonunda ise sırasıyla  %~36, %~37, %~32 ve %~28’i yakıt bölgesindeki doğal Li’dan karşılanmaktadır. Diğer yüzdelik kısım ise yine sözü edilen reaktör çalışma peryodunda, trityum üretim bölgesinde ki Li bileşiklerinden karşılanmaktadır.

Yakıt bölgesindeki doğal Li’dan üretilen trityum miktarına göre en yüksek üretim, reaktör işlem zamanı başlangıcında 0.4098 ve reaktör işlem zamanı sonunda 0.4381 ile Mod (’de, en düşük üretim ise, reaktör işlem zamanı başlangıcında 0.34707 ve reaktör işlem zamanı sonunda 0.36209 ile Mod (’de meydana gelmektedir.

Trityum üretim bölgesindeki Li bileşiklerinden üretilen trityum miktarına göre en yüksek üretim, reaktör işlem zamanı başlangıcında 0.84913 ve reaktör işlem zamanı sonunda 0.0.91314 ile Mod (’de, en düşük üretim ise, reaktör işlem zamanı başlangıcında 0.65664 ve reaktör işlem zamanı sonunda 0.73521 ile Mod (’de meydana gelmektedir. Burada yakıt bölgesindeki üretim durumuna göre tam tersi bir durum söz konusudur.

Toplam trityum üretim miktarında ise en yüksek değer reaktör işlem zamanı başlangıcında 1.1962 ve işlem zamanı sonunda 1.2752 değeri ile Mod (’de, en düşük değer ise  reaktör işlem zamanı başlangıcında 1.06648 ve işlem zamanı sonunda 1.17331 değeri ile Mod (’de meydana gelmektedir. Bütün işlem modlarında toplam trityum üretiminin 1.05’den büyük olduğu gözlenmiştir.

Tablo 2’de manto işlem modlarında yakıt ve trityum üretim bölgelerinde üretilen trityum miktarları işlem zamanı başlangıcına ve sonuna göre verilmektedir. Tablo incelendiğinde bütün işlem modlarında toplam trityum miktarının çok büyük bir bölümü (~%80) 6Li iztopundan, kalan miktarın ise (~%20) 7Li izotopundan üretildiği görülmektedir.

| Tablo2. Manto işlem modlarında yakıt ve trityum üretim bölgelerinde üretilen trityum miktarlarının işlem zamanına göre değişimi |
| --- |
|  |  | İşlem zamanı başlangıcı | İşlem zamanı sonu |
|  | Modlar | Mod ( | Mod ( | Mod ( | Mod ( | Mod ( | Mod ( | Mod ( | Mod ( |
| Yakıt Bölgesi | 6Li(n,()T | 0.27613 | 0.28247 | 0.24294 | 0.21928 | 0.29751 | 0.30771 | 0.25985 | 0.23194 |
|  | 7Li(n,n()T | 0.12743 | 0.12737 | 0.12761 | 0.12779 | 0.13028 | 0.13039 | 0.13019 | 0.13015 |
| Trityum Üretim Bölgesi | 6Li(n,()T | 0.63309 | 0.60373 | 0.67030 | 0.72594 | 0.71030 | 0.68089 | 0.73901 | 0.78738 |
|  | 7Li(n,n()T | 0.05892 | 0.05291 | 0.08300 | 0.12319 | 0.06039 | 0.05432 | 0.08488 | 0.12577 |
| Toplam | 1.09558 | 1.06648 | 1.12384 | 1.19620 | 1.19848 | 1.17331 | 1.21392 | 1.27523 |

Yakıt bölgesindeki doğal Li bileşiğinden üretilen trityumun 6Li izotopundan karşılanma oranları işlem 
zamanı başlangıcında Mod (, Mod (, Mod ( ve
Mod ( için  sırasıyla %~68, %~69, %~66 ve %~63 iken işlem zamanı sonunda sırasıyla %~70, %~70, %~66 ve %~64 şeklindedir. Benzer şekilde trityum üretim bölgesindeki Li bileşiklerinden üretilen trityumun 6Li izotopundan karşılanma oranları işlem zamanı başlangıcında Mod (, Mod (, Mod ( ve Mod ( için  sırasıyla %~92, %~92, %~89 ve %~85 iken işlem zamanı sonunda sırasıyla %~92, %~92, %~90 ve %~86 şeklindedir.

Yakıt bölgesindeki doğal Li bileşiğinden üretilen trityumun 7Li izotopundan karşılanma oranları işlem zamanı başlangıcında Mod (, Mod (, Mod ( ve Mod ( için  sırasıyla %~32, %~31, %~34 ve %~37 iken işlem zamanı sonunda sırasıyla %~30, %~30, %~34 ve %~36 şeklindedir. Aynı şekilde trityum üretim bölgesindeki Li bileşiklerinden üretilen trityumun 7Li izotopundan karşılanma oranları işlem zamanı başlangıcında Mod (, Mod (, Mod ( ve Mod ( için  sırasıyla %~8, %~8, %~11 ve %~15 iken işlem zamanı sonunda sırasıyla %~8, %~8, %~10 ve %~14 şeklindedir.

Tablo 2’den de görüldüğü gibi trityum üretim bölgelerinde 6Li izotopundan trityum üretim oranları yakıt bölgesindekilere nazaran daha yüksektir. Bunun başlıca nedeni yakıt bölgesinden kaçan yüksek enerjili nötronlar trityum üretim bölgesinde oluşturulmuş sandviç yapıdan dolayı grafit atomları ile saçılmalar sonucu enerjileri oldukça düştüğünden buralarda 6Li izotopu ile daha fazla reaksiyon yapmalarındandır. 7Li

izotopu yüksek enerjili nötronlarla trityum üretim reaksiyonları yaptığından, yüksek enerjili nötronlar üreten füzyon kaynağına daha yakın bir bölge olan yakıt bölgesindeki 7Li izotopları trityum üretim bölgelerindeki 7Li izotoplarından daha fazla reaksiyon gerçekleştirmektedir.

Yakıt bölgesinde 6Li izotopundan trityum üretim miktarına göre işlem zamanı başlangıcında 0.28247 ve işlem zamanı sonunda 0.30771 değeri ile en iyi sonuç Mod (’de, işlem zamanı başlangıcında 0.21928 ve işlem zamanı sonunda 0.23194 değeri ile en kötü sonuç Mod (’de elde edilmiştir. Benzer şekilde trityum üretim bölgesi için 6Li izotopundan trityum üretim miktarına göre en iyi sonuç işlem zamanı başlangıcında 0.72594 ve işlem zamanı sonunda 0.78738 değeri ile Mod (’de, en kötü sonuç ise işlem zamanı başlangıcında 0.60373 ve işlem zamanı sonunda 0.68089 değeri ile Mod (’de elde edilmiştir.

7Li izotopundan trityum üretim miktarına göre, yakıt bölgesi açısından en iyi sonuç işlem zamanı başlangıcında 0.12779 değeri ile Mod (’de ve işlem zamanı sonunda 0.13039 değeri ile Mod (’de elde edilmiş iken, en kötü sonuç işlem zamanı başlangıcında 0.12737 değeri ile Mod (’de ve işlem zamanı sonunda 0.13015 değeri ile Mod (’de elde edilmiştir. Trityum üretim bölgesinde kullanılan Li bileşiklerine göre 7Li izotopundan trityum üretim miktarında en iyi sonuç işlem zamanı başlangıcında 0.12319 ve işlem zamanı sonunda 0.12577 değeri ile Mod (’de elde edilmiş iken, en kötü sonuç işlem zamanı başlangıcında 0.05291 ve işlem zamanı sonunda 0.05432 değeri ile Mod (’de elde edilmiştir.

3.3. 233U İzotopu Üretimi

Toryum yakıtlı füzyon-fisyon reaktörlerinin en önemli parametrelerinden biri çok kaliteli fisyon yakıtı olan 233U izotopunun üretilmesidir. 232Th izotopu orta enerjili nötronları yutmak suretiyle 232Th(n,() reaksiyonları ile 233U izotopuna dönüşebilmektedir. 233U izotopunun dönüşüm formu şu şekildedir:

(4)

Burada 232Th izotopu bir nötron yutarak bileşik çekirdek formu olan 233Th’a dönüşmektedir. 233Th izotopu 22 dakika içinde bir (- ışıması yaparak 233Pa’a dönüşür. 233Pa izotopu 27 dakika içinde (- ışıması yaparak 233U izotopuna dönüşür [33].

Şekil 4’de, 48 aylık reaktör işlem zamanı boyunca birim manto yüksekliğinde üretilen 233U izotopunun kütlesel değişimi görülmektedir. Bütün hesaplama modlarında işlem zamanı boyunca mantoda 232Th izotopu tarafından sürekli olarak nötron yutulması neticesinde 233U izotopunun üretiminde artış görülmektedir. Miktar olarak incelendiğinde 48 aylık işlem zamanı sonunda Mod (, Mod (, Mod ( ve Mod (’de sırasıyla 1843.64, 1941.75, 1760.47 ve 1675.44 gr/cm 233U izotopu üretilmiştir. Şekilden görüleceği üzere 233U izotopu üretiminde en yüksek değer işlem zamanı boyunca Mod (’de, en düşük değer  Mod (’de elde edilmiştir.

3.4. Fisyon Enerjisi Üretimi

Füzyon-fisyon hibrid reaktörlerinde esas amaç füzyon yakıtı üretimi ve fisyon olabilen yakıt üretimi olduğu için bu tip reaktörler kritikaltı çalışırlar. Ancak üretken yakıtların yüksek enerjili nötronlarla fisyon reaksiyonları yapmasının yanında, üretilen yeni izotoplarında reaktör çalışma periyodu boyunca sürekli fisyon reaksiyonları yapmaları sonucu reaktörde fisyon enerji üretimi gerçekleşir. Mantonun 5 MW/m2 ilk duvar nötron yükü için fisyon enerji üretimi aşağıdaki ifadeye bağlı olarak hesaplanır:

E=(s*Fw*<(.(f(>*2.108(eV/fisyon)*1.602.10-19 (joule/eV) 	(5)

<(.(f(>:  Toplam fisyon miktarı (fisyon/cm)

(s: D-T füzyon nötronu akısı (2.2 1014 nötron/cm2sn)

Fw: İlk duvar yüzey alanı (cm2)

Şekil 4’de görüldüğü üzere, mantoda, 232Th izotopunun dönüşüm reaksiyonları sonucu 233U izotopu üretiminin artmasının aksine 232Th izotopu kütlesinde meydana gelen azalma işlem zamanı boyunca devam ettiğinden 232Th(n,f) reaksiyon miktarı sürekli olarak azalmaktadır. 232Th(n,f) reaksiyon miktarları Mod (, Mod (, Mod ( ve Mod (’de işlem zamanı başlangıcında sırasıyla 0.02403, 0.02417, 0.02404 ve 0.02402 iken işlem zamanı sonunda 0.02182, 0.02190, 0.02185 ve 0.02184 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte üretilen 233U izotopunun bir kısmının işlem zamanı boyunca termal enerjili nötronlarla fisyon reaksiyonları (233U(n,f)) yapması nedeniyle toplam fisyon miktarında da sürekli artış olmaktadır. Bu nedenle de mantodaki fisyon enerji üretimi zamana bağlı olarak artış gösterir. Toplam fisyon miktarları Mod (, Mod (, Mod ( ve Mod (’de işlem zamanı başlangıcında sırasıyla 0.02403, 0.02417, 0.02404 ve 0.02402 iken işlem zamanı sonunda 0.10286, 0.11040, 0.09101 ve 0.08142 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 5’de, 48 aylık reaktör işlem zamanı boyunca birim manto yüksekliği için fisyon enerjisi üretimindeki değişim, farklı işlem modlarına göre verilmiştir. Şekilde de görülebileceği üzere işlem zamanı sonunda fisyon enerji üretim miktarında en yüksek değere Mod (’de ulaşılmış iken en düşük değer Mod (’de elde edilmiştir.

3.5. Fisyon Güç Yoğunluğu

Fisyon güç yoğunluğu mantonun yakıt bölgesinde üretilen fisyon enerji miktarının radyal yöndeki değişimidir. Mühendislik uygulamaları açısından fisyon enerjisi değişiminde ani ve keskin değişimler reaktörün yapı malzemelerinde önemli hasarlar meydana getireceğinden bu tip düşüşler arzu edilmez.

Diferansiyel/integral miktar olarak fisyon güç yoğunluğu tüm hesaplama modları için Şekil 6’da görülmektedir. Geometrik şekil olarak her dört hesaplama modu için fisyon güç yoğunluğu benzer bir yapıda değişmektedir. Şekilden de görüleceği üzere mantonun işlem zamanı başlangıcı (a) ve sonunda (b) radyal yönde toplam fisyon miktarındaki azalma görülebilmektedir.

İşlem zamanı başlangıcında (a) fisyon güç yoğunluğunda radyal yönde meydana gelen düşüş, füzyon nötron kaynağından uzaklaştıkça 232Th izotopunun fisyon reaksiyonlarının azalmasından dolayıdır.  İşlem zamanı boyunca bütün hesaplama modları için 233U(n,f) reaksiyonları arttığından ve toplam fisyon reaksiyonlarının önemli bir miktarını oluşturduğundan toplam fisyon reaksiyonları miktarında belirgin bir artış vardır, bu nedenle  fisyon güç yoğunluğu da artmıştır. İşlem zamanı sonunda (b) reaktör merkezinden uzaklaştıkça nötron yutulmalarının artması nedeniyle fisyon reaksiyonlarının miktarında meydana gelen azalmalar, radyal yönde fisyon güç yoğunluğunda düşüşe neden olmaktadır.

Şekil 6 incelendiğinde, işlem zamanı boyunca fisyon güç yoğunluğunda meydana gelen en yüksek artış Mod (’de, en düşük artış ise Mod (’de meydana gelmektedir.

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada ThSi2 yakıtlı bir füzyon-fisyon hibrid reaktörün de  doğal Li soğutucunun ve trityum üretim bölgesinde farklı Li bileşikleri kullanılmasının füzyon yakıtı üretimi, fisyon olabilir yeni izotop üretimi ve fisyon enerjisi üretimi üzerine etkileri incelenmiştir.

Yapılan çalışmayla ilgili aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir:

- Füzyon enerji kaynağı için gerekli trityumun üretilmesinde bütün işlem modlarında 1.05 oranı geçilmiştir. Reaktör işlem zamanı sonunda en yüksek trityum üretim miktarına 1.27523 değeri ile trityum üretim bölgelerinde Li2O bileşiğinin kullanıldığı Mod (’de ulaşılmıştır.

- Kaliteli fisyon olabilir bir izotop olan 233U izotopu üretiminde reaktör işlem zamanı sonunda 1941.75 gr/cm ile en iyi sonuç, trityum üretim bölgelerinde Li2ZrO3 bileşiğinin kullanıldığı Mod (’de elde edilmiştir.

- Gerek reaktörün fisyon enerjisi üretiminde ve gerekse de fisyon güç yoğunluğunun değişiminde işlem zamanı sonunda en yüksek değere Li2ZrO3 bileşiğinin kullanıldığı Mod (’de ulaşılmıştır.

###### KAYNAKLAR

- “Information on Nuclear Energy for Electricity, and Uranium for It”, Uranium Information Centre (http://www.uic.com.au), Melbourne, Australia.

- Ünak T., “What is the Potential Use of Thorium in the Future Energy Production Technology?” Progress in Nuclear Energy, Vol. 37, No. 1-4, 137-144, 2000.

- Berwald, D.H., “Fission Suppressed Hybrid Reactor-the Fusion Breeder”, UCID-19638, Lawrence Livermore Laboratory, 1982.

- Şahin S., Al-Kusayer T., Al-Samair M., Raoof M. A., “Neutronic Investigations of Experimental AYMAN Hybrid Blankets”, Transactions of the American Nuclear Society 1984 International Conference, 47, 151, 1984.

- Şahin, S., Al-Kusayer, T., “244Cm as Multiplier and Breeder in a ThO2 Hybrid Blanket Driven by a (Deuterium-Tritium) Source”, Fusion Technology, 10, 1297, 1986.

- Şahin S., Al-Kusayer T., Raoof M.A., “Preliminary Design Studies of A Cylindrical Experimental Hybrid Blanket with Deuterium-Tritium Driver”, Fusion Technology, 10, 84, 1986.

- Şahin S., Yapıcı H., “Rejuvenation of Light Water Reactor Spent Fuel in Fusion Blankets”, Annals of Nuclear Energy, 25, 1317, 1998.

- Şahin H. M., Yıldız K., Altınok T., Kılıç Y., “Bir Toryum Füzyon-Fisyon Reaktöründe Nükleer Atıkların Farklı Soğutucularla Değerlendirilmesi”, Journal of Polytechnic, Vol. 5, 163, 2002.

- Yapıcı H., İpek O., “Neutronic Performance of Coupled Hybrid Blanket Fueled With ThO2 and UO2” Energy Conversion and Management, 44, 11, 1853-1873, 2003.

- Yapıcı H, “Power Flattening of an Inertial Fusion Energy Breeder with Mixed ThO2-UO2 Fuel”, Fusion Engineering And Design, 65, 89-108, 2003.

- Ünalan S., Ayata T., Akansu S.O., Erişen A., Bölükbaşı A., “Light and Heavy Water Cooled Hybrid Reactors for Rejuvenation of LWR Spent Fuels”, Energy Conversion and Management, 44, 2567, 2003.

- Yıldız K., “ThC2 Yakıtlı ve Li17Pb83 Soğutuculu Bir Füzyon-Fisyon Reaktöründe Trityum Üretim Bölgesinde Farklı Li Bileşikleri Kullanılmasının Reaktör Performansına Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Journal of Polytechnic, Vol. 7, 141-148, 2004.

- Yapıcı, H., Bayrak, M., “Neutronic Analysis of Denaturing Plutonium in A Thorium Fusion Breeder and Power Flattening”, Energy Conversion and Management, 46, 7-8, 1209-1228, 2005.

- Şahin S., Yapıcı H., “Neutronic Analysis of a Thorium Fusion Breeder with Enhanced Protection against Nuclear Weapon Proliferation”, Annals of Nuclear Energy, 26, 13, 1999.

- Şahin S, Yapıcı H., Şahin N., “Neutronic Performance of Proliferation Hardened Thorium Fusion Breeders”, Fusion Engineering and Design, 54, No. 1, 63, 2000.

- Yapıcı H., Şahin N., Bayrak M., “Investigation of Neutronic Potential of a Moderated (D–T) Fusion Driven Hybrid Reactor Fueled with Thorium to Breed Fissile Fuel for LWRs”, Energy Conversion and Management, 41, 435, 2000.

- Şahin S., Şahin H. M., Sözen A., Bayrak M., “power Flattenig and Minor Actinide Burning in a Thorium Fusion Breeder,” Energy Conversion and Management, 43, 799, 2002.

- Şahin S., Yalçın Ş., Yıldız K., “Fissile Fuel Breeding with Peaceful Nuclear Explosives”, Fusion Engineering and Design, Vol. 65, 643, 2003.

- Yıldız K., “An Investigation of the Effects of Neutron Energy-Group Structures and Resonance Treatment in a Fusion-Fission Hybrid Reactor Fuelling with ThO2”, Annals of Nuclear Energy, Vol. 32/1, 101-118, 2005.

- Dolan T. J., Fusion Research, Pergamon Press Inc., New York, USA, 1982.

- Lee, D.J., “Waste Disposal Assessment of HYLIFE-II Structure”, Fusion Technology, 26, 74, 1994.

- Şahin S., Moir R. W., Ünalan S., “Neutronic Investigation of a Power Plant Using Peaceful Nuclear Explosives”, Fusion Technology, 26, 1311, 1994.

- Futamura Y., Kawamura H., Tsuchiya K., “Tritium Breeding Materials Data Base For Fusion Reactor Blankets (4)”, Hydrogen Isotope Research Center (HRC) Annual Report, Vol. 19, 1999, Toyama University,

( http://www.hrc.toyama-u.ac.jp/annual_e.html)

- Jordan, W. C., Bowman, S. M., “Scale Cross-Section Libraries”, NUREG/CR-0200, Revision 6, Vol. 3, section M4, ORNL/NUREG/CSD-2/V3/R6, Oak Ridge National Laboratory, 2000.

- Petrie L.M., “SCALE System Driver”, NUREG/CR-0200, Revision 6, Vol. 3, Section M1, ORNL/NUREG/CSD-2/R6, Oak Ridge National Laboratory, 2000.

- Greene N. M., Petrie L. M., Westfall R. M., “NITAWL-II, Scale System Module For Performing Resonance Shielding and Working Library Production”, NUREG/CR-0200, Revision 6, Vol. 2, Section F2, ORNL/NUREG/CSD-2/V2/R6, Oak Ridge National Laboratory, 2000.

- Greene N. M., “BONAMI, Resonance Self-Shielding by the Bondarenko Method”, NUREG/CR-0200, Revision 6, Vol. 2, Section F1, ORNL/NUREG/CSD-2/V2/R6, Oak Ridge National Laboratory, 2000.

- Bondarenko I. I. (Ed.), Group Constants for Nuclear Reactor Calculations, Consultants Bureau, New York, 1964.

- Landers N. F., Petrie L. M., “CSAS, Control Module for Enhanced Criticality Safety Analysis Sequences”, NUREG/CR-0200, Revision 6, vol. 1, Section C4, ORNL/NUREG/CSD-2/V1/R6, Oak Ridge National Laboratory, 2000.

- Greene N. M., Petrie L. M., “XSDRNPM, A One-Dimensional Discrete-Ordinates Code For Transport Analysis”, NUREG/CR-0200, Revision 6, Vol. 2, Section F3, ORNL/NUREG/CSD-2/V2/R6, Oak Ridge National Laboratory, 2000.

- Şahin S., Radiation Shielding Calculations For Fast Reactors (in Turkish), Gazi University, Publication # 169, Faculty of Science and Literature, Publication number 22, Ankara, Turkey, 1991.

- Şahin S., Yapıcı H., Ünalan S., ERDEMLI, A Computer Program to Process ANISN Output Data, Gazi University, Ankara, Turkey, 1991.

- Choppin G. R., Rydberg J., Nuclear Chemistry Theory and Applications, Pergamon Press Inc., New York, USA, 1980.

# Text boxes

Şekil 1.  Hibrid reaktör mantosunun kesit görünüşü

(

(

(

Yakıt  bölgesi

Toplam

Trityum üretim bölgesi

( ve(

(

(

(

İşlem zamanı (ay)

(

(

(

(

Trityum üretim miktarı

Şekil 3. Mantodaki trityum üretim miktarının işlem zamanına göre değişimi

Şekil 6. Manto yakıt bölgesinde fisyon güç yoğunluğunun radyal yöndeki değişimi (a: işlem zamanı başlangıcı; b: işlem zamanı sonu)

(b

(b

Fisyon güç yoğunluğu (bağıl değer)

Yarıçap (cm)

(a, (a, (a ve(a

(b

(b

Şekil 5. Birim manto yüksekliği için işlem zamanı boyunca fisyon enerjisi üretim miktarındaki değişim

(

(

Toplam Fisyon Enerji Üretimi  (kW/cm)

İşlem zamanı (ay)

(

(

Şekil 4. Birim manto yüksekliği için işlem zamanı boyunca 233U miktarındaki kütlesel değişim

(

(

Net 233U üretimi (gr/cm)

İşlem zamanı (ay)

(

(

Şekil 2. Yakıt bölgesindeki çubukların hekzagonal yapısı

Soğutucu

Yakıt

Yakıt zarfı

0,04 cm

0,850

SS-304

Grafit

Trityum Üretim Bölgesi

Yakıt+Soğutucu+SS-304 çelik

#### Füzyon Nötron Kaynağı