Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2006                                                       İbrahim MUTLU ve arkadaşları  

ELYAF KATKILI ASBESTSİZ DİSK FREN BALATALARINDA SÜREKLİ FRENLEME VERİMİNİN İNCELENMESİ
*İbrahim MUTLU,  **Cengiz ÖNER,  ***Kamil ÖZDİN,   ****Enver YILDIZ
*Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü – AFYON

** Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü – ELAZIĞ 
***Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş M.Y.O. – KAHRAMANMARAŞ 
****Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi – KAHRAMANMARAŞ
ibrahimmutlu@hotmail.com,  

 HYPERLINK "mailto:coner@firat.edu.tr" coner@firat.edu.tr,  kamilozdin2002@yahoo.com
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ÖZET 
Otomotiv fren balatalarında kullanılan asbestin aşınma direnci iyidir, düzgün sürtünme sağlar ayrıca ateşe (yanmaya) dayanıklıdır. Bununla birlikte asbest parçacıklarının solunum yolu ile alınması durumunda, bunlar insan sağlığını olumsuz olarak etkiler ayrıca çevre kirliliğine neden olurlar. Bu yüzden günümüzde asbestsiz fren balatası araştırmaları hız kazanmıştır. 
Bu çalışmada asbeste alternatif olarak cam elyaf, taş yünü ve kevlar kullanılarak üretilen fren balatalarının yüksek basınç altında fren kuvveti ile sıcaklık arasındaki değişim ile birlikte balatanın yanma (kıvılcımlaşma) eğilimi belirlenmek istenmiştir. Bu amaçla üretilen disk fren balataları Thepra marka test cihazında 60 bar sistem basıncı altında deneye tabii tutulmuşlardır. Elde edilen değerlerin grafiklere aktarılması ile yüksek basınçta sürekli frenleme şartlarında fren kuvveti ve sıcaklık değişimi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Asbest, Aşınma, Fren Balatası, Sürtünme. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
THE INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF CONTINUOUS BRAKING ON BRAKE LINING MADE OF CONTAINING FIBRE WITHOUT ASBESTOS 

ABSTRACT
The asbestos which in used in the automotive brake lining have a good wear resistance and stable friction   behaviour. On the other hand it has a good fire resistance. However asbestos particulates that diffuse in by air cause negative healthy effects and environmental pollution. So the manufacturing of brake lining not containing asbestos has been produced recently. So the investigation brake lining that make without asbestos is developing on day by day quickly.

In this study, it was tested a brake lining as alternate material to asbestos free brake lining that is produced by glass fibre, stone wool and Kevlar but not asbestos under high pressure relationship brake force and temperature. In addition it was tested fire properties of it. For the purpose of this,  the disk brake lining that produced for this have been tested under 60 bar pressure by use of a Thepra test equipment. As a result of this it has been investigated the relationship between brake lining and changing temperature under high pressure. 

Keywords: Asbestos, Brake Lining, Friction, Wear.    

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. GİRİŞ
Fren sistemi araçlardaki en önemli sistemdir. Hareket halindeki araç gerektiğinde durdurulamazsa problem başlar ve sonuç korkunç olabilir. Bu ne-denle fren sistemi aracın güvenli bir şekilde kulla-nılması için gerekli en önemli donanımdır. Son yıl-larda frenlerin tasarımı büyük değişikliğe uğramış-tır. Modern araçlarda kampanalı frenlerin yerine diskli frenler, kullanılmaya başlanmıştır. Bundaki en önemli etken diskli frenlerin daha iyi performans sağlamalarıdır. Aşırı frenleme şartlarında fren siste-minde açığa çıkan ısı enerjisi artmakta ve sistem elemanları tehlikeli boyutlara gelebilecek şekilde ısınmaktadır. Diskli frenlerin daha çabuk soğumala-rı, diskli frenlerin kampanalı frenlerin yerlerini al-masında önemli bir etkendir. 
Fren balatalarında kullanılan elyaf katkılar sürtünme katsayısı üzerinde oldukça etkilidir ve ta-şıt emniyeti bu değerle doğrudan ilgilidir[1]. Fren balatasından düzenli sürtünme katsayısı, düşük aşın-ma oranı, düşük ses, titreşimsizlik ve ısıl deformas-yon direnci gibi birçok önemli özellikler istenir[2]. Frenleme sırasında aracın kinetik enerjisi sürtünme-den dolayı ısı enerjisine çevrilir[3]. Frenleme sıra-sında, fren sistemi ve balata malzemesi için belir-lenmiş termik kararlılık sıcaklığının üzerine çıkıldı-ğında, balatadaki sürtünme katsayısının düştüğü görülür. Frenlerin performansındaki azalma, hatalı çalışma, hızlı balata aşınması ve ses olarak kendini gösterir. Sıcaklık artışı balataların aşınma direncini azaltır. Belirli bir sıcaklıktan sonra balatadaki aşın-ma hızla artar. Aşınmanın hızla yükseldiği bu sıcak-lığa “balata aşınma sıcaklığı” denir. Bu sıcaklığın yüksek olması balatanın bir iyilik göstergesidir. Frenleme sırasında sıcaklığı, fren balatası malzeme-sinin aşınma sınır sıcaklığının altında bulunan bala-talar normal görevlerini yaparlar[4, 5]. Uygulamada balata ve disk sıcaklığının bu sıcaklığın altında tu-tulmasına çalışılır. 

Balatalar; organik, yarı metalik ve as​bestsiz olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir. Bu balataların performansları ve kullanım alanları farklıdır. Bala-tayı oluşturan bileşenler; bağlayıcı, elyaf, sürtünme ayarlayıcı, dolgu maddesi, yağlayıcı, temizleyici ve renklendiriciyi içerir[6]. Bağlayıcı malzeme olarak genellikle fenol formaldehit reçine kullanılmaktadır. Çünkü fenolik reçineler yüksek sıcaklık stabilitesine sahiptir ve alevlenmeye karşı dayanıklıdırlar[7]. Ba-lata üretiminde bileşenleri %20-80 oranında mineral esaslı, %10-60 oranında organik esaslı, %20-40 ora-nında bağlayıcı elemanlar, %10-20 oranında madeni esaslı malzemeler ve renk verici oksitler oluştur-maktadır[8]. Balataların özellikleri bileşenlerin cin-sine ve miktarına göre değişir. Balatalara kullanıl-dığı yere göre özellik kazandırmak için balata içeri-ğini oluşturan malzeme cinsi ve oranları değiştirilir.
Tüketimi oldukça yüksek olan balataların pi-yasası da hareketlidir. Bundan dolayı balata üretici-leri kalite ve pazar açısından sürekli rekabet halin-dedir. Bu firmalar kaliteli balata üretiminin gerçek-leştirilmesinde, balata karışımının hazırlanması için gerekli mevcut bilgileri ve araştırma-geliştirme ça-lışmalarını son derece gizli tutmaktadırlar[9]. Avru-pa topluluğu ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde sağlık yönünden sakıncalı olması nedeniyle asbestli fren balatalarının kullanılması yasak​lanmasına rağ-men, yurdumuzda bu tür asbestli balatalar halen kullanılmaktadır. Bu durum bilim adamlarını yük-sek sıcaklıklarda daha dayanıklı ve insan sağlığını tehdit etmeyen asbeste alternatif malzemeleri araş-tırmaya yöneltmiştir. Balata üretiminde kullanılan yeni malzemeler Türkiye için ekonomik açıdan de-ğerlendirildiğinde, asbestsiz balata malzemeleri​nin polimerik kompozitler içerisinde, Türkiye ithalatın-da önemli bir yere sahip ol​duğu anlaşılmaktadır[10] 
Bu çalışmada, yeni formüle sahip bir disk fren balatası üretimi yapılarak frenleme sırasında frenleme verimi incelenmiştir.  

2. MATERYAL VE METOD  

Bu çalışmada, yeni geliştirilerek üretimi ya-pılan balatada takviye malzemesi olarak asbest içer-meyen elyaf kullanılmıştır. Kullanılan elyaflar yük-sek sıcaklıkta termal bozulmayı önlemek için bala-tanın mekanik ve tribolojik özelliklerini güçlendire-cek şekilde cam elyafı, taş yünü ve kevlar kullanıl-mıştır.Numune balatalar, elyaf takviye malzemesine göre, asbestsiz ve üretim metoduna göre presleme yoluyla üretilmiştir. Sürtünme katsayısını ve aşınma direncini artırmak için seramik katkı olarak düşük oranda kullanılan SiC, 32µm tane boyutuna sahiptir. 

2.1. BALATANIN ÜRETİMİ
Bileşen oranlarını belirlemede hesaplama ko-laylığı için kütlesel oran esas alınmıştır. Hazırlanan karışımın homojenliğini sağlamak için karışım yük-sek hızlı bir mikserde ~30 dakika karıştırılmıştır. Ön şekillendirmede dağılmaması için karıştırma aşamasında %3 alkollü su, toplam karışım kütlesi-nin %4’ünü geçmeyecek oranda pülverize olarak karışıma püskürtülmüştür. 9810kPa (100kg/cm2)ba-sınçta ön şekillendirme yapılan karışım 150 °C sıcaklıkta 14715kPa (150kg/cm2) basınçtaki pişirme kalıbında üretilecek balata kalınlığının her mm kalınlığı için 1 dakika süre ile ve bu sürenin ilk yarı-sında 30 saniye aralıkla kalıp havalandırılarak pişir-me tamamlanmıştır. Üretilen numunelerden bir kıs-mına, 24 saat süre ile 100 oC’de normal atmosfer şartları altında fırınlama işlemi yapılmıştır[11]. Söz konusu fırınlama işlemine tabii tutulmuş numuneler C2, K2, T2 kodlu numunelerdir.

	Elementler
	C1%
	C2%
	K1%
	K2%
	T1%
	T2%

	Cam Elyaf
	25
	25
	-
	-
	-
	-

	Kevlar
	-
	-
	25
	25
	-
	-

	Taş Yünü
	-
	-
	-
	-
	25
	25

	F.Reçine
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	SiC
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Ceviz Kabuğu
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Diğerleri
	40
	40
	40
	40
	40
	40


Tablo 1. Numunelerin Karışımdaki Malzeme Oranları (Kütlesel)
2.2. DENEY DÜZENEĞİ 
Deneylerde kullanılan Thepra marka fren test cihazına hem disk hem de kampana fren balataları bağlanabilmektedir. Bu test düzeneğinde, fren siste-mi için sabit bir pedal kuvveti uygulanarak, bu kuv-vete karşılık üretilen fren kuvveti ölçülebilmektedir. Cihazda iki dijital gösterge iki strengeyçe bağlanmış olup, strengeyçlerden gelen sinyaller ile pedal kuv-veti (N), fren kuvveti (kN) değerleri okunabilmekte-dir. Diskli fren sisteminde kampanalı fren sistemle-rindeki gibi self enerji olmadığı için, deney sonuçla-rının daha güvenilir ve daha hatasız olacağı düşünü-lerek, deneylerde diskli fren sistemi kullanılmıştır. Test cihazının üzerindeki elektrik motoru 220 V e-lektrik ile çalışarak fren diskini döndürmektedir. Bir sonsuz vidanın mili döndürerek pedalı itmesi ile pe-dal kuvveti sağlanmakta, böylece pedal kuvveti sa-bit tutulabilmektedir. Bu kuvvet fren mekanizması mili ile hidrolik merkez pompası pistonuna iletil-mektedir. Pistona gelen kuvvet, hidrolik üzerinde basınç oluşturur. Bu basınç kuvveti fren tekerlek pistonları vasıtasıyla balatayı diske doğru iter. Böy-lece balata, frenleme kuvveti sağlanır ve diskin dön-mesine engel olmaya çalışır [9].
Deneyler sırasında balata sıcaklığını ölçmek için Thepra 2000 model dijital göstergeli cihaz kul-lanılmıştır. Bu cihaz 0-2000 oC arasındaki sıcaklık-ları doğrudan ölçebilecek özellikte olup el ile oto-matik taranabilen altı kanala sahiptir. Ölçümlerde K tipi (kromel-alumel) termoeleman kullanılmıştır. Bu termoeleman balata dış kenarından içeriye sürtünme yüzeyinden 2mm derinlikte ve merkeze doğru açı-lan 2 mm çapındaki deliğe yerleştirilmiştir. Sıcaklık değişimleri belirlenen bu noktadan ölçülmüş ve elle kaydedilmiştir[11].
2.3. DENEY ŞARTLARI 
Numune malzemeler, alıştırma aşamasında 20-45 dakika değişen sürelerde yüzeyin %95’i te-mas edinceye kadar 7 bar hidrolik sistem basıncı al-tında çalıştırılmıştır. Daha sonra 60 bar basınçta, 10 dakika frenleme yapılarak deneyler gerçekleştiril-miştir. Frenleme başlangıcında hem diskin hem de balatanın sıcaklıkları kaydedilmiştir. Frenleme sıra-sında balatanın sıcaklığı, deney düzeneğine yerleşti-rilen termoelemanın bağlı olduğu cihazdan okun-muştur. Her dakikada balata sıcaklığı ve fren kuv-veti okunarak kaydedilmiştir. Deneyler, içeriği Tablo 1’de verilen aynı özelliklere sahip beş numu-ne için tekrarlanmıştır. Ölçülen büyüklükler ile grafikler oluşturulmuştur. Sürtünme ve aşınma de-neyleri sonrasında numune balataların mikro yapısı-nı incelemek amacıyla taramalı elektron mikrosko-bu (SEM) çalışması yapılmıştır.

3. BULGULAR

Deney sonuçlarını yorumlamak amacıyla de-neyler sırasında elde edilen veriler bilgisayar orta-mına aktarılarak gerekli grafikler çizdirilmiştir. Frenleme sonunda hem balata hem de fren diski sı-caklığı ölçülmüştür. 
Frenleme sonunda en yüksek sıcaklığa K1 ve K2 numunelerinin kullanılmasında ulaşılmıştır (Şe-kil 1). Sadece disk sıcaklığına bakıldığında frenle-me kuvvetinin bu numuneler için maksimum olması düşünülebilir. Ancak şekil 4’e bakıldığında K1 ve K2 numuneleri kullanıldığında, frenleme kuvvetinin maksimum olmadığı görülmektedir. Bu farklılığın; sıcaklık artışı ile balatanın sürtünme kuvvetinin malzeme cinsine göre farklı değişim karakteristiği gösterdiği şeklinde açıklanabilir. 

Şekil 2 incelendiğinde; bütün numunelerde frenleme sırasında zamana bağlı olarak sıcaklıkları-nın arttığı, bütün numunelerin benzer eğilim göster-diği görülmektedir. Aynı grafikte fırınlanmış numu-nelerin frenleme sırasında sıcaklığının daha fazla arttığı dikkati çekmektedir. Bu da fırınlanmış numu-nelerde genel olarak frenleme kuvvetinin daha yük-sek olduğu şeklinde açıklanabilir. 

Şekil 3’e bakıldığında diskli frenlerin karak-teristik bir özelliği görülmektedir. Pedal kuvveti sabit tutularak frenleme yapıldığında, fren diski ısı-narak genleşmekte ve balataları diske doğru iten pistonlara ters yönde bir kuvvet uygulanmaktadır. Bunun sonucu olarak pedala uygulanan kuvvet sabit olduğu halde, deney setinde pedal kuvveti önce yükselmekte, sıcaklık kararlı hale geldikten sonra kuvvet sabitlenmekte hatta biraz düşmektedir.

Şekil 4’te frenleme kuvvetinin zamanla deği-şimi verilmiştir. Burada bütün numunelerde frenle-me kuvvetinin sıcaklıkla hızla düştüğü sonra daha kararlı hale geldiği görülmektedir. En hızlı düşüş cam elyaflı numunede, en az düşüş ise taş yünlü numunede ortaya çıkmıştır. 


[image: image1.emf]250

300

350

400

Sıcaklık (C)

C1 C2 K1 K2 T1 T2


Şekil 1.  60 bar Sistem Basıncı Altında Maksimum Frenleme Sıcaklıkları

[image: image2.emf]0

100

200

300

400

0 2 4 6 8 10

Zaman (Dk)

Sıcaklık (C)

C1 C2 K1 K2 T1 T2


Şekil 2.  60 Bar Sistem Basıncı Altında Sıcaklık-Zaman (Dakika) Değişimi

[image: image3.emf]150

170

190

210

230

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zaman (Dk)

Pedal Kuvveti (N)

C1 C2 K1 K2 T1 T2


Şekil 3.  60 bar Sistem Basıncı Altında Pedal Kuvveti(N)-Zaman (Dakika) Değişimi

[image: image4.emf]1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zaman (Dk)

Fren Kuvveti (KN)

C1 C2 K1 K2 T1 T2


Şekil 4.  60 bar Sistem Basıncı Altında Fren Kuvveti (kN)-Zaman (Dakika) Değişimi
Malzemenin sürtünme katsayısı, sürtünme kuvveti üzerindeki en önemli parametre olduğu bi-linmektedir. Sürtünme katsayısının büyüklüğü ya-nında malzemenin aşınma direncinin yüksek olması ve sürtünme katsayısının sıcaklıkla fazla değişme-mesi istenir. Sadece sürtünme katsayısı, buna bağlı olarak da frenleme kuvveti incelendiğinde cam el-yafı kullanılmayan malzemenin daha kararlı olduğu en kararlı malzemenin ise fırınlanmış taş yünü kul-lanılan malzeme olduğu görülmektedir. Frenleme kuvvetindeki değişim malzeme içeriğine göre farklı özellik göstermektedir. Frenleme kuvveti zaman ve balata sıcaklığına göre değişmekte, genel olarak ba-latanın fırınlanmasının frenleme kuvvetini artırdığı söylenebilir. 
4. SONUÇLAR

Yapılan deneysel çalışmalar, asbeste alterna-tif elyaf malzeme olarak cam elyaf, taş yünü ve kev-lar kullanılabileceğini göstermiştir. Asbestsiz oto-motiv fren balatası, sürtünme katsayısının düzgün-leşmesinde ve aşınmaya karşı direnç oluşturmada, cam elyaf katkılı numunelere göre, kayda değer bir iyileşme gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca üretilen numunelere fırınlama işlemi yapılması gerektiği belirlenmiştir. 
[image: image5.png]EHT =20.00 kV




(a)
[image: image6.png]



 (b)

Şekil 5. (a) C1 ve (b) C2 Kodlu Numunelerin Mikro Yapı Resimleri 
Fren zayıflamasında; yük, hız ve sıcaklık ola-rak üç mekanizmanın etkili olduğu görülmüştür. Sa-bit kayma hızında balata basıncını artırmakla sür-tünme kuvvetinin doğrusal olarak artmadığı, sabit basınçta kayma hızını artırmakla sürtünme kuvve-tinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle sürtünme katsayısının sabit değil, normal kuvvet, kayma hızı ve ara yüzey sıcaklığına bağlı olabileceği sonucuna varılmıştır. Sürtünme katsayısının sabit olmadığı, sabit sıcaklık ve sabit kayma hızında artan basınçla azaldığı, sabit basınçta ise artan hızla azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca sürtünme katsayısının sıcakla artı-şı ile önemli ölçüde değiştiği sonucuna varılmıştır.
[image: image7.png]MAG= 200X 1U0HM
g e I




(a)  
[image: image8.png]00um

e A
EHT = 20.00 kV




 (b)

Şekil 6. (a) K1 ve (b) K2 Kodlu Numunelerin Mikro Yapı Resimleri
[image: image9.png]MAG = 200

—




  (a)    
[image: image10.png]



 (b)

Şekil 7. (a) T1 ve (b) T2 Kodlu Numunelerin Mikro Yapı Resimleri
5. KAYNAKLAR
1. Gemalmayan, N., ’’Ankara’da Pilot Bölge Se-çilen Kızılay Kavşağında Taşıtların Fren sis-temlerinden Atılan Tozlarda Asbest Analizi ve Sonuçları’’, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi, s.79-80, Ankara, 1987.

2. Handa, Y., Kato, T.,’’Effects of Cu Powder, BaSO4 and Cashew Dust on the Wear and Friction Characteristic of Automotive Brake Pads’’, Tribology Transactions, Vol.39, pp. 346-353, 1996.

3. Chichinadze, A.V.,’’Temperature Distribution in Disk Brake’’, Friction and Wear in Machinery, 15, pp. 259-275, 1962.

4. Reinsch, E. W., ‘’Sintered Metal Brake Linings for Automotive Applications’’, Delco-Moraine Division, General Motors Corp. Dayton, Chapter 2, pp. 9-21, Ohio, 1970.  

5. Boz, M., ‘’Toz Metalurjisi ile Üretilmiş Bronz Esaslı Fren Balata Malzemelerinin Sürtünme-Aşınma Davranışlarının İncelenmesi’’, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1999.

6. Ayar. H. H., ‘’Disk Fren Balatalarında Bileşi-min Performansa Etkilerinin Deneysel İncelen-mesi’’, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversite-si Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 1991.

7. Lambla, M., Vo, V., ‘’Optimization of Phenolic Resin for Friction Materials’’, Polymer Composites, Volume 7, 5, pp. 262-273,1986.

8. Gemalmayan, N., ‘’Sürtünme malzemelerinin özelliklerinin deneysel incelenmesi’’, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Müh. Mimar. Fak., Ankara,1984. 

9. Filikçioğlu. C., ‘’Taşıt Frenlerinde Balata Çeşi-dinin ve Çalışma Şartlarının Frenleme Perfor-mansına Etkisi’’, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara,1998.
10. Baykara, T., Özbek, S., Kuban, B., ‘’İleri Mal-zeme Bilim ve Teknolojileri: Ulusal Strateji ve Politika Oluşturma Çalışmaları’’, Uluslararası Metalürji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt I, 583-596, İstanbul, Haziran 1997.  

11. Mutlu, İ., ‘’Seramik Katkılı Asbestsiz Otomo-tiv Fren Balatası Üretimi ve Frenleme Karak-teristiğinin Deneysel İncelenmesi’’, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Ensti-tüsü, Sakarya, Kasım 2002.






PAGE  
98

_1202816525.xls
Grafik7

		0		0		0		0		0		0

		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10		10



C1

C2

K1

K2

T1

T2

Zaman (Dk)

Pedal Kuvveti (N)

176

193

199

192

192

180

168

205

200

196

181

180

172

207

207

206

182

181

176

211

215

207

183

183

178

210

219

209

183

184

178

206

221

209

181

184

176

201

220

207

177

182

174

195

216

203

173

179

173

190

211

199

168

177

169

184

205

195

164

172

166

178

201

193

161

166



Grafik

		

				balata C		Süre		C1		C2		K1		K2		T1		T2

						0		45		45		45		45		45		45

						1		81		105		138		175		88		71

						2		129		164		206		247		138		110

						3		178		228		265		295		183		146

						4		218		278		307		325		251		178

						5		252		312		333		342		275		206

						6		278		332		349		353		297		235

						7		295		346		360		362		315		257

						8		307		359		368		366		329		292

						9		315		367		374		370		341		316

						10		321		372		380		374		347		328

				Pedal N		Süre		C1		C2		K1		K2		T1		T2

						0		176		193		199		192		192		180

						1		168		205		200		196		181		180

						2		172		207		207		206		182		181

						3		176		211		215		207		183		183

						4		178		210		219		209		183		184

						5		178		206		221		209		181		184

						6		176		201		220		207		177		182

						7		174		195		216		203		173		179

						8		173		190		211		199		168		177

						9		169		184		205		195		164		172

						10		166		178		201		193		161		166

				Fren KN		Süre		C1		C2		K1		K2		T1		T2

						0		3.62		3.61		4.06		3.82		3.52		3.87

						1		3.56		4.2		4.13		4.5		3.52		4

						2		3.68		4.52		4.13		3.33		3.34		3.49

						3		3.08		3.85		3.45		2.49		3.3		2.72

						4		2.68		2.84		2.76		2.04		2.8		2.44

						5		2.23		2.07		2.05		1.82		2.71		2.62

						6		1.87		1.95		1.82		1.77		2.26		2.62

						7		1.8		2.11		1.77		1.61		2.15		2.28

						8		1.63		2.12		1.77		1.57		2.24		2.07

						9		1.53		1.86		1.8		1.63		1.77		1.82

						10		1.6		1.59		1.79		1.65		1.46		1.65

				Disk C		C1		C2		K1		K2		T1		T2

				Başlama		45		45		45		45		45		45

				Bitiş		310		361		367		369		346		336

						265		316		322		324		301		291

				cy1		310		361		367		369		346		336

				cy2		361

				ky1		367										279

				ky2		369

				ty1		346

				ty2		336





Grafik

		0		0		0		0		0		0

		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10		10



C1

C2

K1

K2

T1

T2

Zaman (Dk)

Sıcaklık (C)

45

45

45

45

45

45

81

105

138

175

88

71

129

164

206

247

138

110

178

228

265

295

183

146

218

278

307

325

251

178

252

312

333

342

275

206

278

332

349

353

297

235

295

346

360

362

315

257

307

359

368

366

329

292

315

367

374

370

341

316

321

372

380

374

347

328



CY1

		0		0		0		0		0		0

		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10		10



C1

C2

K1

K2

T1

T2

Zaman (Dk)

Pedal Kuvveti (N)

176

193

199

192

192

180

168

205

200

196

181

180

172

207

207

206

182

181

176

211

215

207

183

183

178

210

219

209

183

184

178

206

221

209

181

184

176

201

220

207

177

182

174

195

216

203

173

179

173

190

211

199

168

177

169

184

205

195

164

172

166

178

201

193

161

166



CY2

		0		0		0		0		0		0

		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10		10



C1

C2

K1

K2

T1

T2

Zaman (Dk)

Fren Kuvveti (KN)

3.62

3.61

4.06

3.82

3.52

3.87

3.56

4.2

4.13

4.5

3.52

4

3.68

4.52

4.13

3.33

3.34

3.49

3.08

3.85

3.45

2.49

3.3

2.72

2.68

2.84

2.76

2.04

2.8

2.44

2.23

2.07

2.05

1.82

2.71

2.62

1.87

1.95

1.82

1.77

2.26

2.62

1.8

2.11

1.77

1.61

2.15

2.28

1.63

2.12

1.77

1.57

2.24

2.07

1.53

1.86

1.8

1.63

1.77

1.82

1.6

1.59

1.79

1.65

1.46

1.65



KY1

		cy1

		cy2

		ky1

		ky2

		ty1

		ty2



Sıcaklık (C)

310

361

367

369

346

336



KY2

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama				FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0.98		0.95		1.01		42 - 93		42 - 116

				2		10		1.31		1.41		1.21				103 - 175

				3		15		0.98		1.01		0.95		137 - 177		153 - 187

				4		20		0.85		0.86		0.83		164 - 176		161 - 183

				5		25		0.80		0.82		0.78		162 - 174		159 - 176

				6		30		0.84		0.87		0.8		162 - 176		189 - 179

				7		35		0.96		1.01		0.9		164 - 184		159 - 187

				8		40		0.89		0.93		0.85		172 - 186		168 - 189

				9		45		0.84		0.89		0.78		173 - 185		169 - 187

				10		50		0.84		0.89		0.79		171 - 183		166 - 185

				11		55		0.80		0.85		0.74		172 - 184		166 - 186

				85 N             12		5		0.88		0.91		0.84		48 - 113		51 - 121

				13		10		1.55		1.71		1.38		123 - 197		120 - 207

				14		15		1.08		1.14		1.01		190 - 216		188 - 220

				15		20		0.89		0.93		0.85		193 - 201		191 - 200

				16		25		0.74		0.78		0.7		186 -		181 - 194

				17		30		0.95		1		0.89		177 - 196		175 - 197

				18		35		0.84		0.87		0.8		185 - 198		183 - 199

				19		40		0.74		0.76		0.71		184 - 192		182 - 190

				20		45		0.90		0.94		0.85		178 - 196		175 - 195

				21		50		0.82		0.84		0.8		184 - 196		181 - 197

				22		55		0.84		0.85		0.82		183 - 196		179 - 197

				95 N             23		5		1.45		1.47		1.42		44 - 154		48 - 163

				24		10		0.77		0.37		1.17		165 - 205		162 - 210

				25		15		1.40		1.44		1.35		193 - 227		190 - 232

				26		20		1.19		1.24		1.13		213 - 231		209 - 233

				27		25		1.04		1.07		1.01		213 - 224		208 - 224

				28		30		1.20		1.22		1.18		206 - 228		200 - 226

				29		35		1.18		1.14		1.22		209 - 227		204 - 229

				30		40		1.23		1.24		1.22		211 - 31		208 - 233

				31		45		1.13		1.14		1.12		216 - 233		213 - 237

				32		50		1.11		1.11		1.1		216 - 230		211 - 231

				33		55		1.13		1.12		1.13		213 - 232		209 - 232

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		176		3.62		45

				1        36		81		168		3.56

				2        37		129		172		3.68

				3        38		178		176		3.08

				4        39		218		178		2.68

				5        40		252		178		2.23

				6        41		278		176		1.87

				7        42		295		174		1.8

				8        43		307		173		1.63

				9        44		315		169		1.53

				10       45		321		166		1.6		310





TY1

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		1.01		1.02		0.99		1,02 - 0,99		45 - 125		49 - 234

				2		10		0.97		0.98		0.96		0,98 - 0,96		140 - 174		135 - 196

				3		15		0.96		0.97		0.95		0,97 - 0,95		161 - 194		158 - 192

				4		20		0.89		0.92		0.86		0,92 - 0,86		177 - 199		173 - 197

				5		25		0.90		0.92		0.87		0,92 - 0,87		179 - 198		176 - 195

				6		30		0.71		0.73		0.69		0,73 - 0,69		180 - 191		177 - 189

				7		35		0.84		0.89		0.79		0,89 - 0,79		174 - 194		170 - 192

				8		40		0.78		0.82		0.73		0,82 - 0,73		177 - 192		174 - 189

				9		45		0.68		0.71		0.65		0,71 - 0,65		176 - 187		174 - 185

				10		50		0.71		0.75		0.67		0,78 -		192 - 186		169 - 184

				11		55		0.74		0.78		0.69		0,78 - 0,69		171 - 188		168 - 185

				85 N             12		5		0.98		0.86		1.09		0,86 - 1,09		44 - 131		45 - 135

				13		10		1.11		1.13		1.08		1,13 - 1,08		132 - 195		129 - 193

				14		15		1.12		1.2		1.03		1,20 - 1,03		183 - 223		180 - 220

				15		20		0.99		1.07		0.9		1,07 - 0,90		199 - 227		196 - 224

				16		25		0.87		0.93		0.8		0,93 - 0,80		199 - 221		197 - 218

				17		30		0.87		0.94		0.8		0,94 - 0,80		194 - 219		190 - 217

				18		35		0.90		0.96		0.83		0,96 - 0,83		195 - 217		191 - 214

				19		40		0.86		0.94		0.78		0,94 - 0,78		192 - 218		189 - 215

				20		45		0.91		0.99		0.83		0,99 - 0,83		193 - 222		190 - 215

				21		50		0.89		0.95		0.83		0,95 - 0,83		195 - 222		191 - 219

				22		55		0.90		0.96		0.84		0,96 - 0,84		194 - 224		191 - 220

				95 N             23		5		1.36		1.3		1.41		1,30 - 1,41		45 - 145		48 - 151

				24		10		1.50		1.6		1.4		1,60 - 1,40		150 - 230		147 - 231

				25		15		1.70		1.91		1.48		1,91 - 1,48		206 - 293		203 - 291

				26		20		1.13		1.18		1.08		1,18 - 1,08		248 - 268		240 - 261

				27		25		0.98		1.03		0.92		1,03 - 0,92		227 - 245		224 - 241

				28		30		1.05		1.11		0.99		1,11 - 0,99		217 - 246		212 - 240

				29		35		1.01		1.07		0.95		1,07 - 0,95		214 - 245		212 - 240

				30		40		1.04		1.1		0.97		1,10 - 0,97		217 - 246		222 - 243

				31		45		0.98		1.03		0.93		1,03 - 0,93		217 - 243		213 - 239

				32		50		1.00		1.03		0.97		1,03 - 0,97		215 - 243		213 - 240

				33		55		1.27		1.29		1.24		1,29 - 1,24		215 - 262		213 - 257

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		193		3.61		45

				1        36		105		205		4.2

				2        37		164		207		4.52

				3        38		228		211		3.85

				4        39		278		210		2.84

				5        40		312		206		2.07

				6        41		332		201		1.95

				7        42		346		195		2.11

				8        43		359		190		2.12

				9        44		367		184		1.86

				10       45		372		178		1.59		361





TY2

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		8		0.76		0.71		0.81		071 - 081		47 - 133		43 - 130

				2		10		0.82		0.81		0.83		081 - 083		119 - 169		116 - 166

				3		15		0.88		0.84		0.92		084 - 092		149 - 196		146 - 192

				4		20		0.89		0.87		0.91		087 - 091		161 - 193		158 - 190

				5		25		1.05		1.02		1.08		102 - 108		173 - 213		170 - 209

				6		30		1.00		0.94		1.05		094 - 105		186 - 217

				7		35		0.94		0.86		1.01		086 - 101		192 - 228		188 - 214

				8		40		0.95		0.88		1.02		088 - 102		192 - 220		187 - 216

				9		45		0.93		0.84		1.01		084 - 101		195 - 220		190 - 215

				10		50		0.93		0.86		0.99		086 - 099		198 - 222		192 - 217

				11		55		0.93		0.86		1		086 - 100		197 - 222		192 - 218

				85 N             12		5		0.88		0.78		0.98		078 - 098		48 - 123

				13		10		1.14		1.07		1.2		107 - 120		126 - 189		124 - 186

				14		15		1.16		1.11		1.21		111 - 121		172 - 223		168 - 221

				15		20		1.30		1.28		1.31		128 - 131		196 - 260		191 - 256

				16		25		1.06		0.98		1.13		0,98 - 1,13		228 - 250		223 - 243

				17		30		1.08		0.96		1.19		0,96 - 1,19		219 - 246		215 - 243

				18		35		43.49		86		0.98		086 - 098		215 - 232		209 - 227

				19		40		1.04		0.96		1.11		0,96 - 1,11		204 - 236		200 - 231

				20		45		1.14		1.14		1.14		1,14 - 114		213 - 244		210 - 238

				21		50		0.92		0.88		0.95		088 - 095		215 - 235		210 - 229

				22		55		1.02		0.95		1.09		095 - 109		209 - 236		204 - 228

				95 N             23		5		1.22		1.21		1.23		1,21 - 1,23				48 - 148

				24		10		1.37		1.28		1.46		1,28 - 1,46		143 - 219		139 - 215

				25		15		1.40		1.38		1.41		1,38 - 1,41		195 - 253		189 - 259

				26		20		1.30		1.24		1.35		1,24 - 1,35		226 - 268		219 - 264

				27		25		1.36		1.37		1.34		1,37 - 1,34		233 - 279		226 -271

				28		30		1.18		1.16		1.2		1,16 - 1,20		243 - 268		237 - 258

				29		35		1.34		1.4		1.28		1,40 - 1,28		235 - 275

				30		40		1.12		1.11		1.13		1,11 - 1,13		244 - 268		234 - 261

				31		45		64.62		1.23		128		1,23 - 128		234 - 273		230 - 268

				32		50		59.59		1.17		118		117 - 118		239 - 266		235 -262

				33		55		61.62		1.23		122		123 - 122		236 - 267		231 - 262

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		199		4.06		45

				1        36		138		200		4.13

				2        37		206		207		4.13

				3        38		265		215		3.45

				4        39		307		219		2.76

				5        40		333		221		2.05

				6        41		349		220		1.82

				7        42		360		216		1.77

				8        43		368		211		1.77

				9        44		374		205		1.8

				10       45		380		201		1.79		367





BG-44

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0.65		0.63		0.66		0,63 - 0,66		45 - 108		47 - 109

				2		10		0.87		0.9		0.84		0,90 - 0,84		109 - 182		104 - 191

				3		15		0.77		0.72		0.81		0,72 - 0,81		157 - 195		153 - 192

				4		20		0.83		0.79		0.87		0,79 - 0,87		168 - 212

				5		25		0.72		0.67		0.76		0,67 - 0,76		185 - 208		183 - 202

				6		30		0.67		0.65		0.69		0,65 - 0,69		183 - 205		179 - 201

				7		35		0.71		0.69		0.73		0,69 - 0,73		181 - 205		179 - 202

				8		40		0.71		0.66		0.75		0,66 - 0,75		180 - 206		177 - 202

				9		45		0.74		0.7		0.77		0,70 - 0,77		182 - 210		178 - 208

				10		50		0.72		0.68		0.76		0,68 - 0,76		186 - 210		183 - 206

				11		55		0.71		0.7		0.72		0,70 - 0,72		186 - 210		183 - 205

				85 N             12		5		1.33		1.14		1.51		1,14 - 1,51		45 - 141		48 - 153

				13		10		1.37		1.5		1.24		1,50 - 1,24		150 - 204		147 - 212

				14		15		1.13		1.28		0.97		1,28 - 0,97		197 - 213		193 - 216

				15		20		0.82		0.81		0.83		0,81 - 0,83		196 -205		192 - 205

				16		25		0.94		0.93		0.94		0,93 - 0,94		191 - 208		188 - 209

				17		30		0.89		0.88		0.89		0,88 - 0,89		196 - 205		190 - 207

				18		35		0.76		0.73		0.78		0,73 - 0,78		192 -		189 - 198

				19		40		0.73		0.7		0.75		0,70 - 0,75		187 - 193		184 - 192

				20		45		0.76		0.74		0.78		0,74 - 0,78		182 - 192		179 - 190

				21		50		0.98		0.97		0.99		0,97 - 0,99		181 - 204		179 - 204

				22		55		0.93		0.91		0.95		0,91 - 0,95		193 - 208		188 - 208

				95 N             23		5		1.28		1.19		1.36		1,19 - 1,36		44 - 110		42 - 134

				24		10		1.40		1.71		1.08		1,71 - 1,08		118 - 185		116 - 192

				25		15		0.97		0.92		1.02		0,92 - 1,02		171 - 188		169 - 195

				26		20		0.90		0.83		0.96		0,83 - 2,96		172 - 187		168 - 194

				27		25		0.90		0.84		0.96		0,84 - 2,96		173 - 189		169 - 194

				28		30		1.08		1.05		1.11		1,05 - 1,11		175 - 200		171 - 206

				29		35		1.00		0.96		1.03		0,96 - 1,03		188 - 205		184 - 205

				30		40		0.92		0.88		0.96		0,88 - 0,96		190 - 203		186 - 203

				31		45		1.03		1		1.06		1,00 - 1,06		186 - 206		182 - 207

				32		50		0.92		0.88		0.95		0,88 - 0,95		194 - 206		190 - 207

				33		55		0.91		0.87		0.95		0,87 - 0,95		192 - 205		188 - 204

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		192		3.82		45

				1        36		175		196		4.5

				2        37		247		206		3.33

				3        38		295		207		2.49

				4        39		325		209		2.04

				5        40		342		209		1.82

				6        41		353		207		1.77

				7        42		362		203		1.61

				8        43		366		199		1.57

				9        44		370		195		1.63

				10       45		374		193		1.65		369





BG-442

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		1.22		1.1		1.34		1,10 - 134		51 - 118		51 - 122

				2		10		1.39		1.29		1.49		1,29 - 2,49		121 - 187		119 - 194

				3		15		1.31		1.57		1.04		1,57 - 1,04		176 - 239		180 - 238

				4		20		0.96		1.11		0.81		1,11 - 0,81		202 - 222		196 - 219

				5		25		1.02		1.17		0.87		1,17 - 0,87		201 - 213		185 - 217

				6		30		1.16		1.33		0.99		1,33 - 0,99		198 - 222		191 - 227

				7		35		0.86		0.97		0.75		0,097 - 0,75		206 - 212		197 - 213

				8		40		0.87		0.98		0.76		0,98 - 0,76		196 - 207		188 - 204

				9		45		0.90		0.98		0.82		0,98 - 0,82		192 - 203		186 - 201

				10		50		0.78		0.88		0.68		0,88 - 0,68		191 - 204		185 - 204

				11		55		0.86		0.92		0.8		0,92 - 0,80		185 - 202		179 - 200

				85 N             12		5		1.10		1.17		1.02		1,17 - 1,02		42 - 112		42 - 129

				13		10		1.26		1.28		1.23		1,28 - 1,23		113 - 166		111 - 176

				14		15		1.19		1.28		1.1		1,28 - 1,10		157 - 194		154 - 200

				15		20		0.94		1		0.88		1,00 - 0,88		178 - 193		172 - 197

				16		25		0.99		1.1		0.87		1,10 - 0,87		172 - 194		168 - 194

				17		30		0.82		0.91		0.72		0,91 - 0,72		169 - 188		164 - 190

				18		35		0.86		0.94		0.78		0,94 - 0,78		172 - 188		166 - 189

				19		40		1.04		1.16		0.91		1,16 - 0,91		172 - 199		166 - 203

				20		45		1.08		1.23		0.93		1,23 - 0,93		184 - 208		178 - 210

				21		50		0.89		0.91		0.86		0,91 - 0,86		189 - 200		183 - 200

				22		55		0.79		0.87		0.71		0,87 - 0,71		183 - 195		180 - 195

				95 N             23		5		1.55		1.56		1.54		1,56 - 1,54		47 - 149		48 - 160

				24		10		1.38		1.54		1.21		1,54 - 1,21		156 - 214		153 - 219

				25		15		1.22		1.57		0.86		1,57 - 0,86		197 - 226		186 - 224

				26		20		0.89		1.07		0.71		1,07 - 0,71		206 - 214		197 - 211

				27		25		0.91		1.04		0.77		1,04 - 0,77		193 - 208		189 - 206

				28		30		0.92		1.05		0.79		1,05 - 0,79		197 - 206		184 - 205

				29		35		0.85		0.96		0.74		0,96 - 0,74		189 - 201		185 - 199

				30		40		0.84		0.91		0.77		0,91 - 0,77		183 - 200		178 - 197

				31		45		0.76		0.84		0.67		0,84 - 0,67		184 - 195		181 - 190

				32		50		0.93		1.02		0.83		1,02 - 0,83		179 - 201		176 - 202

				33		55		0.84		0.89		0.78		0,89 - 0,78		185 - 200		182 - 199

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		192		3.52		45

				1        36		88		181		3.52

				2        37		138		182		3.34

				3        38		183		183		3.3

				4        39		251		183		2.8

				5        40		275		181		2.71

				6        41		297		177		2.26

				7        42		315		173		2.15

				8        43		329		168		2.24

				9        44		341		164		1.77

				10       45		347		161		1.46		346





FF

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		1.11		1.06		1.15		1,06 - 1,15		49 - 105		50 - 131

				2		10		1.36		1.31		1.41		1,31 - 1,41		118 - 148		118 - 177

				3		15		1.22		1.33		1.11		1,33 - 1,11		157 - 181		158 - 195

				4		20		1.05		1.24		0.86		1,24 - 0,86		178 - 185		181 - 191

				5		25		1.14		1.36		0.91		1,36 - 091		179 - 189		175 - 199

				6		30		0.99		1.2		0.77		1,20 - 077		185 - 191		182 - 198

				7		35		0.92		1.1		0.74		1,10 - 0,74		184 - 189		181 - 194

				8		40		0.87		0.98		0.75		0,98 - 0,75		179 - 187		174 - 197

				9		45		0.87		0.97		0.76		0,97 - 076		180 - 184		178 - 191

				10		50		0.86		0.97		0.74		2,97 - 074		178 - 183		175 - 195

				11		55		0.85		0.96		0.73		0,96 - 073		180 - 184		178 - 196

				85 N             12		5		1.48		1.56		1.4		1,56 - 140		51 - 134		54 - 167

				13		10		1.29		1.55		1.02		1,55 - 1,02		154 - 181		160 - 209

				14		15		1.29		1.56		1.02		1,56 - 1,02		173 - 196		174 - 214

				15		20		0.97		1.12		0.81		1,12 - 081		190 - 193		188 - 209

				16		25		0.90		0.99		0.8		0,99 - 080		184 - 190		187 - 202

				17		30		0.95		1.06		0.83		1,06 - 083		181 - 187		179 - 201

				18		35		1.10		1.25		0.94		1,25 - 094		179 - 190		166 - 211

				19		40		1.00		1.11		0.89		1,11 - 089		185 - 192		183 - 207

				20		45		0.89		0.97		0.81		0,97 - 081		186 - 188		184 - 200

				21		50		0.90		0.99		0.81		0,99 - 081		184 - 189		183 - 199

				22		55		0.96		1.01		0.9		1,01 - 090		183 - 190		181 - 204

				95 N             23		5		1.47		1.61		1.33		1,61 - 133		42 - 124		42 - 156

				24		10		1.30		1.49		1.1		1,49 - 1,10		129 - 156		135 - 196

				25		15		1.18		1.33		1.02		1,33 - 1,02		142 - 165		144 - 190

				26		20		1.06		1.13		0.99		1,13 - 0,99		160 - 174		162 - 191

				27		25		1.12		1.2		1.04		1,20 - 1,04		170 - 183		169 - 201

				28		30		1.01		1.11		0.91		1,11 - 091		176 - 187		173 - 202

				29		35		51.46		102		0.92		102 - 0,92		179 - 186		178 - 199

				30		40		1.01		1.07		0.94		1,07 - 0,94		177 - 186		176 - 203

				31		45		0.98		1.02		0.93		1,02 - 0,93		178 - 189		179 - 204

				32		50		1.07		1.13		1.01		1,13 - 1,01		181 - 203		179 - 210

				33		55		0.91		0.92		0.89		2,92 - 0,89		193 - 196		191 - 208

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		180		3.87		45

				1        36		71		180		4

				2        37		110		181		3.49

				3        38		146		183		2.72

				4        39		178		184		2.44

				5        40		206		184		2.62

				6        41		235		182		2.62

				7        42		257		179		2.28		279

				8        43		292		177		2.07

				9        44		316		172		1.82

				10       45		328		166		1.65		336





FF-55

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0,98 - 0,96		48 - 107		51 - 122

				2		10		1,03 - 0,94		113 - 152		108 - 157

				3		15		1,04 - 0,90		148 - 173		141 - 177

				4		20		1,21 - 0,97		164 - 191		102 - 197

				5		25		1,00 - 0,87		178 - 192		175 - 193

				6		30		1,22 - 0,95		175 - 195		173 - 201

				7		35		1,03 - 0,83		182 - 194		179 - 194

				8		40		0,90 - 0,73		181 - 190		175 - 195

				9		45		0,70 - 0,58		177 - 180		174 - 180

				10		50		0,99 - 0,77		168 - 186		164 - 190

				11		55		0,74 - 0,64		173 - 181		170 - 180

				85 N             12		5		1,55 - 1,50		44 - 180		49 - 172

				13		10		1,53 - 1,47		156 - 210		153 - 217

				14		15		1,52 - 1,42		194 - 230		191 - 283

				15		20		1,31 - 1,12		214 - 227		209 - 232

				16		25		1,16 - 1,03		209 - 221		203 - 223

				17		30		1,03 - 0,92		203 - 213		200 - 213

				18		35		1,43 - 1,28		197 - 227		193 - 223

				19		40		1,04 - 0,94		213 - 221		209 - 223

				20		45		1,06 - 0,96		210 - 220		206 - 225

				21		50		1,07 - 1,01		207 - 221		204 - 22

				22		55		1,10 - 1,06		206 - 223		202 - 223

				95 N             23		5		2,07 - 1,74		49 - 174		51 - 181

				24		10		2,07 - 1,82				178 - 267

				25		15		1,40 - 1,34		226 - 244		222 - 253

				26		20		1,44 - 1,33		223 - 250		218 - 251

				27		25		1,49 - 1,34		223 - 252		217 - 258

				28		30		1,14 - 1,06		232 - 238		228 - 245

				29		35		1,34 - 1,31		220 - 243		216 - 247

				30		40		1,16 - 1,11		223 - 237		219 - 233

				31		45		1,41 - 1,31		217 - 243		214 - 251

				32		50		1,30 - 1,31		221 - 245		219 - 246

				33		55		1,27 - 1,29		225 - 247		222 - 248

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35				189

				1        36				181

				2        37				184

				3        38				192

				4        39				198

				5        40				195

				6        41				184

				7        42				174

				8        43				165

				9        44				165

				10       45				156





				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0,96 - 0,96		49 - 241		52 - 141

				2		10		1,21 - 1,03		141 - 209		137 - 201

				3		15		1,02 - 0,88		170 - 214		189 - 207

				4		20		0,98 - 0,85		187 - 221		178 - 219

				5		25		0,85 - 0,71		192 - 212		180 - 205

				6		30		0,84 - 0,68		186 - 208		177 - 200

				7		35		1,19 - 0,93		182 - 229		175 - 225

				8		40		0,81 - 0,64		203 - 217		194 - 210

				9		45		0,80 - 0,64		189 - 209		182 - 201

				10		50		0,85 - 0,69		183 - 209		180 - 203

				11		55		0,76 - 0,66		189 - 208		183 - 205

				85 N             12		5		1,27 - 1,29		44 - 176		46 - 177

				13		10		1,31 - 1,05		167 - 222		164 - 220

				14		15		1,25 - 0,96		193 - 230		188 - 227

				15		20		1,33 - 1,08		203 - 242		199 - 239

				16		25		1,05 - 0,85		214 - 236		210 - 233

				17		30		1,28 - 1,00		205 - 240		201 - 235

				18		35		0,99 - 0,80		209 - 231		206 - 228

				19		40		1,11 - 0,92		201 - 237		197 - 230

				20		45		1,01 - 0,81		211 - 232		207 - 228

				21		50		0,91 - 0,73		205 - 222		200 - 214

				22		55		0,87 - 0,69		197 - 217		193 - 214

				95 N             23		5		1,40 - 1,50		50 - 187		48 - 187

				24		10		1,57 - 1,20		173 - 237		169 - 236

				25		15		1,23 - 1,16		209 - 247		205 - 243

				26		20		1,23 - 1,15		214 - 251		208 - 246

				27		25		1,15 - 1,09		221 - 251		217 - 248

				28		30		1,20 - 1,11		217 - 249		214 - 245

				29		35		1,19 - 1,13		217 - 261		214 - 255

				30		40		1,00 - 0,92		219 - 251		215 - 238

				31		45		1,11 - 1,02		212 - 257		109 - 253

				32		50		1,05 - 1,00		218 - 256		213 - 253

				33		55		1,27 - 1,20		218 - 264		211 - 260

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35				170

				1        36				186

				2        37				186

				3        38				181

				4        39				194

				5        40				196

				6        41				194

				7        42				187

				8        43				188

				9        44				176

				10       45				173





				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0,88  - 0,75		42 - 103		42 - 107

				2		10		0,87 - 098		96 - 142		95 - 149

				3		15		0,96 - 090		134 - 171		131 - 178

				4		20		0,88 - 1,09		157 - 170		152 - 172

				5		25		1,06 - 1,08		159 - 176		154 - 175

				6		30		1,03 - 1,02		167 - 185		163 - 182

				7		35		1,05 - 0,99		176 - 205		172 - 206

				8		40		099 - 082		182 - 204		175 - 203

				9		45		0,94 - 069		183 - 201		177 - 197

				10		50		0,78 - 069		178 - 192		169 - 187

				11		55		175 - 064		170 - 186		163 - 185

				85 N             12		5		1,50 - 1,21		47 - 158		53 - 175

				13		10		1,29 - 082		160 - 199		157 - 200

				14		15		1,04 - 071		181 - 195		166 - 192

				15		20		2,87 - 066		181 - 202		157 - 198

				16		25		2,78 - 0,66		191 - 187		187 - 190

				17		30		0,77 - 064		185 - 205		177 - 209

				18		35		0,79 - 0,63		194 - 203		191 - 202

				19		40		0,83 - 0,66		198 - 202		190 - 200

				20		45		0,76 - 0,63		187 - 194		181 - 193

				21		50		0,77 - 0,62		180 - 191		176 - 190

				22		55		0,77 - 0,65		178 - 190		169 - 188

				95 N             23		5		1,78 - 1,34		45 - 183		53 - 196

				24		10		1,45 - 068		184 - 222		176 - 216

				25		15		1,07 - 088		198 - 215		192 - 218

				26		20		1,06 - 0,92		198 - 214		189 - 216

				27		25		1,07 - 090		197 - 212		188 - 214

				28		30		1,05 - 0,89		201 - 213		199 - 213

				29		35		1,01 - 0,88		198 - 213		196 - 215

				30		40		1,02 - 0,91		199 - 214		197 - 216

				31		45		1,05 - 096		198 - 221		196 - 219

				32		50		1,05 - 091		203 - 219		197 - 217

				33		55		1,07 - 1,02		199 - 224		192 - 223

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35

				1        36

				2        37

				3        38

				4        39

				5        40

				6        41

				7        42

				8        43

				9        44

				10       45

				46

				47

				48

				49

				50





				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5

				2		10

				3		15

				4		20

				5		25

				6		30

				7		35

				8		40

				9		45

				10		50

				11		55

				85 N             12		5

				13		10

				14		15

				15		20

				16		25

				17		30

				18		35

				19		40

				20		45

				21		50

				22		55

				95 N             23		5

				24		10

				25		15

				26		20

				27		25

				28		30

				29		35

				30		40

				31		45

				32		50

				33		55

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35

				1        36

				2        37

				3        38

				4        39

				5        40

				6        41

				7        42

				8        43

				9        44

				10       45






_1202817274.xls
Grafik6

		0		0		0		0		0		0

		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10		10



C1

C2

K1

K2

T1

T2

Zaman (Dk)

Sıcaklık (C)

45

45

45

45

45

45

81

105

138

175

88

71

129

164

206

247

138

110

178

228

265

295

183

146

218

278

307

325

251

178

252

312

333

342

275

206

278

332

349

353

297

235

295

346

360

362

315

257

307

359

368

366

329

292

315

367

374

370

341

316

321

372

380

374

347

328



Grafik

		

				balata C		Süre		C1		C2		K1		K2		T1		T2

						0		45		45		45		45		45		45

						1		81		105		138		175		88		71

						2		129		164		206		247		138		110

						3		178		228		265		295		183		146

						4		218		278		307		325		251		178

						5		252		312		333		342		275		206

						6		278		332		349		353		297		235

						7		295		346		360		362		315		257

						8		307		359		368		366		329		292

						9		315		367		374		370		341		316

						10		321		372		380		374		347		328

				Pedal N		Süre		cy1		cy2		ky1		ky2		ty1		ty2

						0		176		193		199		192		192		180

						1		168		205		200		196		181		180

						2		172		207		207		206		182		181

						3		176		211		215		207		183		183

						4		178		210		219		209		183		184

						5		178		206		221		209		181		184

						6		176		201		220		207		177		182

						7		174		195		216		203		173		179

						8		173		190		211		199		168		177

						9		169		184		205		195		164		172

						10		166		178		201		193		161		166

				Fren KN		Süre		cy1		cy2		ky1		ky2		ty1		ty2

						0		3.62		3.61		4.06		3.82		3.52		3.87

						1		3.56		4.2		4.13		4.5		3.52		4

						2		3.68		4.52		4.13		3.33		3.34		3.49

						3		3.08		3.85		3.45		2.49		3.3		2.72

						4		2.68		2.84		2.76		2.04		2.8		2.44

						5		2.23		2.07		2.05		1.82		2.71		2.62

						6		1.87		1.95		1.82		1.77		2.26		2.62

						7		1.8		2.11		1.77		1.61		2.15		2.28

						8		1.63		2.12		1.77		1.57		2.24		2.07

						9		1.53		1.86		1.8		1.63		1.77		1.82

						10		1.6		1.59		1.79		1.65		1.46		1.65

				Disk C		cy1		cy2		ky1		ky2		ty1		ty2

				Başlama		45		45		45		45		45		45

				Bitiş		310		361		367		369		346		336

						265		316		322		324		301		291

				cy1		310		361		367		369		346		336

				cy2		361

				ky1		367										279

				ky2		369

				ty1		346

				ty2		336





Grafik

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



cy1

cy2

ky1

ky2

ty1

ty2

Zaman (Dk)

Sıcaklık (C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



CY1

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



cy1

cy2

ky1

ky2

ty1

ty2

Zaman (Dk)

Pedal Kuvveti (N)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



CY2

		0		0		0		0		0		0

		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10		10



cy1

cy2

ky1

ky2

ty1

ty2

Zaman (Dk)

Fren Kuvveti (KN)

3.62

3.61

4.06

3.82

3.52

3.87

3.56

4.2

4.13

4.5

3.52

4

3.68

4.52

4.13

3.33

3.34

3.49

3.08

3.85

3.45

2.49

3.3

2.72

2.68

2.84

2.76

2.04

2.8

2.44

2.23

2.07

2.05

1.82

2.71

2.62

1.87

1.95

1.82

1.77

2.26

2.62

1.8

2.11

1.77

1.61

2.15

2.28

1.63

2.12

1.77

1.57

2.24

2.07

1.53

1.86

1.8

1.63

1.77

1.82

1.6

1.59

1.79

1.65

1.46

1.65



KY1

		cy1

		cy2

		ky1

		ky2

		ty1

		ty2



Sıcaklık (C)

310

361

367

369

346

336



KY2

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama				FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0.98		0.95		1.01		42 - 93		42 - 116

				2		10		1.31		1.41		1.21				103 - 175

				3		15		0.98		1.01		0.95		137 - 177		153 - 187

				4		20		0.85		0.86		0.83		164 - 176		161 - 183

				5		25		0.80		0.82		0.78		162 - 174		159 - 176

				6		30		0.84		0.87		0.8		162 - 176		189 - 179

				7		35		0.96		1.01		0.9		164 - 184		159 - 187

				8		40		0.89		0.93		0.85		172 - 186		168 - 189

				9		45		0.84		0.89		0.78		173 - 185		169 - 187

				10		50		0.84		0.89		0.79		171 - 183		166 - 185

				11		55		0.80		0.85		0.74		172 - 184		166 - 186

				85 N             12		5		0.88		0.91		0.84		48 - 113		51 - 121

				13		10		1.55		1.71		1.38		123 - 197		120 - 207

				14		15		1.08		1.14		1.01		190 - 216		188 - 220

				15		20		0.89		0.93		0.85		193 - 201		191 - 200

				16		25		0.74		0.78		0.7		186 -		181 - 194

				17		30		0.95		1		0.89		177 - 196		175 - 197

				18		35		0.84		0.87		0.8		185 - 198		183 - 199

				19		40		0.74		0.76		0.71		184 - 192		182 - 190

				20		45		0.90		0.94		0.85		178 - 196		175 - 195

				21		50		0.82		0.84		0.8		184 - 196		181 - 197

				22		55		0.84		0.85		0.82		183 - 196		179 - 197

				95 N             23		5		1.45		1.47		1.42		44 - 154		48 - 163

				24		10		0.77		0.37		1.17		165 - 205		162 - 210

				25		15		1.40		1.44		1.35		193 - 227		190 - 232

				26		20		1.19		1.24		1.13		213 - 231		209 - 233

				27		25		1.04		1.07		1.01		213 - 224		208 - 224

				28		30		1.20		1.22		1.18		206 - 228		200 - 226

				29		35		1.18		1.14		1.22		209 - 227		204 - 229

				30		40		1.23		1.24		1.22		211 - 31		208 - 233

				31		45		1.13		1.14		1.12		216 - 233		213 - 237

				32		50		1.11		1.11		1.1		216 - 230		211 - 231

				33		55		1.13		1.12		1.13		213 - 232		209 - 232

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		176		3.62		45

				1        36		81		168		3.56

				2        37		129		172		3.68

				3        38		178		176		3.08

				4        39		218		178		2.68

				5        40		252		178		2.23

				6        41		278		176		1.87

				7        42		295		174		1.8

				8        43		307		173		1.63

				9        44		315		169		1.53

				10       45		321		166		1.6		310





TY1

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		1.01		1.02		0.99		1,02 - 0,99		45 - 125		49 - 234

				2		10		0.97		0.98		0.96		0,98 - 0,96		140 - 174		135 - 196

				3		15		0.96		0.97		0.95		0,97 - 0,95		161 - 194		158 - 192

				4		20		0.89		0.92		0.86		0,92 - 0,86		177 - 199		173 - 197

				5		25		0.90		0.92		0.87		0,92 - 0,87		179 - 198		176 - 195

				6		30		0.71		0.73		0.69		0,73 - 0,69		180 - 191		177 - 189

				7		35		0.84		0.89		0.79		0,89 - 0,79		174 - 194		170 - 192

				8		40		0.78		0.82		0.73		0,82 - 0,73		177 - 192		174 - 189

				9		45		0.68		0.71		0.65		0,71 - 0,65		176 - 187		174 - 185

				10		50		0.71		0.75		0.67		0,78 -		192 - 186		169 - 184

				11		55		0.74		0.78		0.69		0,78 - 0,69		171 - 188		168 - 185

				85 N             12		5		0.98		0.86		1.09		0,86 - 1,09		44 - 131		45 - 135

				13		10		1.11		1.13		1.08		1,13 - 1,08		132 - 195		129 - 193

				14		15		1.12		1.2		1.03		1,20 - 1,03		183 - 223		180 - 220

				15		20		0.99		1.07		0.9		1,07 - 0,90		199 - 227		196 - 224

				16		25		0.87		0.93		0.8		0,93 - 0,80		199 - 221		197 - 218

				17		30		0.87		0.94		0.8		0,94 - 0,80		194 - 219		190 - 217

				18		35		0.90		0.96		0.83		0,96 - 0,83		195 - 217		191 - 214

				19		40		0.86		0.94		0.78		0,94 - 0,78		192 - 218		189 - 215

				20		45		0.91		0.99		0.83		0,99 - 0,83		193 - 222		190 - 215

				21		50		0.89		0.95		0.83		0,95 - 0,83		195 - 222		191 - 219

				22		55		0.90		0.96		0.84		0,96 - 0,84		194 - 224		191 - 220

				95 N             23		5		1.36		1.3		1.41		1,30 - 1,41		45 - 145		48 - 151

				24		10		1.50		1.6		1.4		1,60 - 1,40		150 - 230		147 - 231

				25		15		1.70		1.91		1.48		1,91 - 1,48		206 - 293		203 - 291

				26		20		1.13		1.18		1.08		1,18 - 1,08		248 - 268		240 - 261

				27		25		0.98		1.03		0.92		1,03 - 0,92		227 - 245		224 - 241

				28		30		1.05		1.11		0.99		1,11 - 0,99		217 - 246		212 - 240

				29		35		1.01		1.07		0.95		1,07 - 0,95		214 - 245		212 - 240

				30		40		1.04		1.1		0.97		1,10 - 0,97		217 - 246		222 - 243

				31		45		0.98		1.03		0.93		1,03 - 0,93		217 - 243		213 - 239

				32		50		1.00		1.03		0.97		1,03 - 0,97		215 - 243		213 - 240

				33		55		1.27		1.29		1.24		1,29 - 1,24		215 - 262		213 - 257

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		193		3.61		45

				1        36		105		205		4.2

				2        37		164		207		4.52

				3        38		228		211		3.85

				4        39		278		210		2.84

				5        40		312		206		2.07

				6        41		332		201		1.95

				7        42		346		195		2.11

				8        43		359		190		2.12

				9        44		367		184		1.86

				10       45		372		178		1.59		361





TY2

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		8		0.76		0.71		0.81		071 - 081		47 - 133		43 - 130

				2		10		0.82		0.81		0.83		081 - 083		119 - 169		116 - 166

				3		15		0.88		0.84		0.92		084 - 092		149 - 196		146 - 192

				4		20		0.89		0.87		0.91		087 - 091		161 - 193		158 - 190

				5		25		1.05		1.02		1.08		102 - 108		173 - 213		170 - 209

				6		30		1.00		0.94		1.05		094 - 105		186 - 217

				7		35		0.94		0.86		1.01		086 - 101		192 - 228		188 - 214

				8		40		0.95		0.88		1.02		088 - 102		192 - 220		187 - 216

				9		45		0.93		0.84		1.01		084 - 101		195 - 220		190 - 215

				10		50		0.93		0.86		0.99		086 - 099		198 - 222		192 - 217

				11		55		0.93		0.86		1		086 - 100		197 - 222		192 - 218

				85 N             12		5		0.88		0.78		0.98		078 - 098		48 - 123

				13		10		1.14		1.07		1.2		107 - 120		126 - 189		124 - 186

				14		15		1.16		1.11		1.21		111 - 121		172 - 223		168 - 221

				15		20		1.30		1.28		1.31		128 - 131		196 - 260		191 - 256

				16		25		1.06		0.98		1.13		0,98 - 1,13		228 - 250		223 - 243

				17		30		1.08		0.96		1.19		0,96 - 1,19		219 - 246		215 - 243

				18		35		43.49		86		0.98		086 - 098		215 - 232		209 - 227

				19		40		1.04		0.96		1.11		0,96 - 1,11		204 - 236		200 - 231

				20		45		1.14		1.14		1.14		1,14 - 114		213 - 244		210 - 238

				21		50		0.92		0.88		0.95		088 - 095		215 - 235		210 - 229

				22		55		1.02		0.95		1.09		095 - 109		209 - 236		204 - 228

				95 N             23		5		1.22		1.21		1.23		1,21 - 1,23				48 - 148

				24		10		1.37		1.28		1.46		1,28 - 1,46		143 - 219		139 - 215

				25		15		1.40		1.38		1.41		1,38 - 1,41		195 - 253		189 - 259

				26		20		1.30		1.24		1.35		1,24 - 1,35		226 - 268		219 - 264

				27		25		1.36		1.37		1.34		1,37 - 1,34		233 - 279		226 -271

				28		30		1.18		1.16		1.2		1,16 - 1,20		243 - 268		237 - 258

				29		35		1.34		1.4		1.28		1,40 - 1,28		235 - 275

				30		40		1.12		1.11		1.13		1,11 - 1,13		244 - 268		234 - 261

				31		45		64.62		1.23		128		1,23 - 128		234 - 273		230 - 268

				32		50		59.59		1.17		118		117 - 118		239 - 266		235 -262

				33		55		61.62		1.23		122		123 - 122		236 - 267		231 - 262

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		199		4.06		45

				1        36		138		200		4.13

				2        37		206		207		4.13

				3        38		265		215		3.45

				4        39		307		219		2.76

				5        40		333		221		2.05

				6        41		349		220		1.82

				7        42		360		216		1.77

				8        43		368		211		1.77

				9        44		374		205		1.8

				10       45		380		201		1.79		367





BG-44

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0.65		0.63		0.66		0,63 - 0,66		45 - 108		47 - 109

				2		10		0.87		0.9		0.84		0,90 - 0,84		109 - 182		104 - 191

				3		15		0.77		0.72		0.81		0,72 - 0,81		157 - 195		153 - 192

				4		20		0.83		0.79		0.87		0,79 - 0,87		168 - 212

				5		25		0.72		0.67		0.76		0,67 - 0,76		185 - 208		183 - 202

				6		30		0.67		0.65		0.69		0,65 - 0,69		183 - 205		179 - 201

				7		35		0.71		0.69		0.73		0,69 - 0,73		181 - 205		179 - 202

				8		40		0.71		0.66		0.75		0,66 - 0,75		180 - 206		177 - 202

				9		45		0.74		0.7		0.77		0,70 - 0,77		182 - 210		178 - 208

				10		50		0.72		0.68		0.76		0,68 - 0,76		186 - 210		183 - 206

				11		55		0.71		0.7		0.72		0,70 - 0,72		186 - 210		183 - 205

				85 N             12		5		1.33		1.14		1.51		1,14 - 1,51		45 - 141		48 - 153

				13		10		1.37		1.5		1.24		1,50 - 1,24		150 - 204		147 - 212

				14		15		1.13		1.28		0.97		1,28 - 0,97		197 - 213		193 - 216

				15		20		0.82		0.81		0.83		0,81 - 0,83		196 -205		192 - 205

				16		25		0.94		0.93		0.94		0,93 - 0,94		191 - 208		188 - 209

				17		30		0.89		0.88		0.89		0,88 - 0,89		196 - 205		190 - 207

				18		35		0.76		0.73		0.78		0,73 - 0,78		192 -		189 - 198

				19		40		0.73		0.7		0.75		0,70 - 0,75		187 - 193		184 - 192

				20		45		0.76		0.74		0.78		0,74 - 0,78		182 - 192		179 - 190

				21		50		0.98		0.97		0.99		0,97 - 0,99		181 - 204		179 - 204

				22		55		0.93		0.91		0.95		0,91 - 0,95		193 - 208		188 - 208

				95 N             23		5		1.28		1.19		1.36		1,19 - 1,36		44 - 110		42 - 134

				24		10		1.40		1.71		1.08		1,71 - 1,08		118 - 185		116 - 192

				25		15		0.97		0.92		1.02		0,92 - 1,02		171 - 188		169 - 195

				26		20		0.90		0.83		0.96		0,83 - 2,96		172 - 187		168 - 194

				27		25		0.90		0.84		0.96		0,84 - 2,96		173 - 189		169 - 194

				28		30		1.08		1.05		1.11		1,05 - 1,11		175 - 200		171 - 206

				29		35		1.00		0.96		1.03		0,96 - 1,03		188 - 205		184 - 205

				30		40		0.92		0.88		0.96		0,88 - 0,96		190 - 203		186 - 203

				31		45		1.03		1		1.06		1,00 - 1,06		186 - 206		182 - 207

				32		50		0.92		0.88		0.95		0,88 - 0,95		194 - 206		190 - 207

				33		55		0.91		0.87		0.95		0,87 - 0,95		192 - 205		188 - 204

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		192		3.82		45

				1        36		175		196		4.5

				2        37		247		206		3.33

				3        38		295		207		2.49

				4        39		325		209		2.04

				5        40		342		209		1.82

				6        41		353		207		1.77

				7        42		362		203		1.61

				8        43		366		199		1.57

				9        44		370		195		1.63

				10       45		374		193		1.65		369





BG-442

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		1.22		1.1		1.34		1,10 - 134		51 - 118		51 - 122

				2		10		1.39		1.29		1.49		1,29 - 2,49		121 - 187		119 - 194

				3		15		1.31		1.57		1.04		1,57 - 1,04		176 - 239		180 - 238

				4		20		0.96		1.11		0.81		1,11 - 0,81		202 - 222		196 - 219

				5		25		1.02		1.17		0.87		1,17 - 0,87		201 - 213		185 - 217

				6		30		1.16		1.33		0.99		1,33 - 0,99		198 - 222		191 - 227

				7		35		0.86		0.97		0.75		0,097 - 0,75		206 - 212		197 - 213

				8		40		0.87		0.98		0.76		0,98 - 0,76		196 - 207		188 - 204

				9		45		0.90		0.98		0.82		0,98 - 0,82		192 - 203		186 - 201

				10		50		0.78		0.88		0.68		0,88 - 0,68		191 - 204		185 - 204

				11		55		0.86		0.92		0.8		0,92 - 0,80		185 - 202		179 - 200

				85 N             12		5		1.10		1.17		1.02		1,17 - 1,02		42 - 112		42 - 129

				13		10		1.26		1.28		1.23		1,28 - 1,23		113 - 166		111 - 176

				14		15		1.19		1.28		1.1		1,28 - 1,10		157 - 194		154 - 200

				15		20		0.94		1		0.88		1,00 - 0,88		178 - 193		172 - 197

				16		25		0.99		1.1		0.87		1,10 - 0,87		172 - 194		168 - 194

				17		30		0.82		0.91		0.72		0,91 - 0,72		169 - 188		164 - 190

				18		35		0.86		0.94		0.78		0,94 - 0,78		172 - 188		166 - 189

				19		40		1.04		1.16		0.91		1,16 - 0,91		172 - 199		166 - 203

				20		45		1.08		1.23		0.93		1,23 - 0,93		184 - 208		178 - 210

				21		50		0.89		0.91		0.86		0,91 - 0,86		189 - 200		183 - 200

				22		55		0.79		0.87		0.71		0,87 - 0,71		183 - 195		180 - 195

				95 N             23		5		1.55		1.56		1.54		1,56 - 1,54		47 - 149		48 - 160

				24		10		1.38		1.54		1.21		1,54 - 1,21		156 - 214		153 - 219

				25		15		1.22		1.57		0.86		1,57 - 0,86		197 - 226		186 - 224

				26		20		0.89		1.07		0.71		1,07 - 0,71		206 - 214		197 - 211

				27		25		0.91		1.04		0.77		1,04 - 0,77		193 - 208		189 - 206

				28		30		0.92		1.05		0.79		1,05 - 0,79		197 - 206		184 - 205

				29		35		0.85		0.96		0.74		0,96 - 0,74		189 - 201		185 - 199

				30		40		0.84		0.91		0.77		0,91 - 0,77		183 - 200		178 - 197

				31		45		0.76		0.84		0.67		0,84 - 0,67		184 - 195		181 - 190

				32		50		0.93		1.02		0.83		1,02 - 0,83		179 - 201		176 - 202

				33		55		0.84		0.89		0.78		0,89 - 0,78		185 - 200		182 - 199

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		192		3.52		45

				1        36		88		181		3.52

				2        37		138		182		3.34

				3        38		183		183		3.3

				4        39		251		183		2.8

				5        40		275		181		2.71

				6        41		297		177		2.26

				7        42		315		173		2.15

				8        43		329		168		2.24

				9        44		341		164		1.77

				10       45		347		161		1.46		346





FF

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		1.11		1.06		1.15		1,06 - 1,15		49 - 105		50 - 131

				2		10		1.36		1.31		1.41		1,31 - 1,41		118 - 148		118 - 177

				3		15		1.22		1.33		1.11		1,33 - 1,11		157 - 181		158 - 195

				4		20		1.05		1.24		0.86		1,24 - 0,86		178 - 185		181 - 191

				5		25		1.14		1.36		0.91		1,36 - 091		179 - 189		175 - 199

				6		30		0.99		1.2		0.77		1,20 - 077		185 - 191		182 - 198

				7		35		0.92		1.1		0.74		1,10 - 0,74		184 - 189		181 - 194

				8		40		0.87		0.98		0.75		0,98 - 0,75		179 - 187		174 - 197

				9		45		0.87		0.97		0.76		0,97 - 076		180 - 184		178 - 191

				10		50		0.86		0.97		0.74		2,97 - 074		178 - 183		175 - 195

				11		55		0.85		0.96		0.73		0,96 - 073		180 - 184		178 - 196

				85 N             12		5		1.48		1.56		1.4		1,56 - 140		51 - 134		54 - 167

				13		10		1.29		1.55		1.02		1,55 - 1,02		154 - 181		160 - 209

				14		15		1.29		1.56		1.02		1,56 - 1,02		173 - 196		174 - 214

				15		20		0.97		1.12		0.81		1,12 - 081		190 - 193		188 - 209

				16		25		0.90		0.99		0.8		0,99 - 080		184 - 190		187 - 202

				17		30		0.95		1.06		0.83		1,06 - 083		181 - 187		179 - 201

				18		35		1.10		1.25		0.94		1,25 - 094		179 - 190		166 - 211

				19		40		1.00		1.11		0.89		1,11 - 089		185 - 192		183 - 207

				20		45		0.89		0.97		0.81		0,97 - 081		186 - 188		184 - 200

				21		50		0.90		0.99		0.81		0,99 - 081		184 - 189		183 - 199

				22		55		0.96		1.01		0.9		1,01 - 090		183 - 190		181 - 204

				95 N             23		5		1.47		1.61		1.33		1,61 - 133		42 - 124		42 - 156

				24		10		1.30		1.49		1.1		1,49 - 1,10		129 - 156		135 - 196

				25		15		1.18		1.33		1.02		1,33 - 1,02		142 - 165		144 - 190

				26		20		1.06		1.13		0.99		1,13 - 0,99		160 - 174		162 - 191

				27		25		1.12		1.2		1.04		1,20 - 1,04		170 - 183		169 - 201

				28		30		1.01		1.11		0.91		1,11 - 091		176 - 187		173 - 202

				29		35		51.46		102		0.92		102 - 0,92		179 - 186		178 - 199

				30		40		1.01		1.07		0.94		1,07 - 0,94		177 - 186		176 - 203

				31		45		0.98		1.02		0.93		1,02 - 0,93		178 - 189		179 - 204

				32		50		1.07		1.13		1.01		1,13 - 1,01		181 - 203		179 - 210

				33		55		0.91		0.92		0.89		2,92 - 0,89		193 - 196		191 - 208

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		180		3.87		45

				1        36		71		180		4

				2        37		110		181		3.49

				3        38		146		183		2.72

				4        39		178		184		2.44

				5        40		206		184		2.62

				6        41		235		182		2.62

				7        42		257		179		2.28		279

				8        43		292		177		2.07

				9        44		316		172		1.82

				10       45		328		166		1.65		336





FF-55

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0,98 - 0,96		48 - 107		51 - 122

				2		10		1,03 - 0,94		113 - 152		108 - 157

				3		15		1,04 - 0,90		148 - 173		141 - 177

				4		20		1,21 - 0,97		164 - 191		102 - 197

				5		25		1,00 - 0,87		178 - 192		175 - 193

				6		30		1,22 - 0,95		175 - 195		173 - 201

				7		35		1,03 - 0,83		182 - 194		179 - 194

				8		40		0,90 - 0,73		181 - 190		175 - 195

				9		45		0,70 - 0,58		177 - 180		174 - 180

				10		50		0,99 - 0,77		168 - 186		164 - 190

				11		55		0,74 - 0,64		173 - 181		170 - 180

				85 N             12		5		1,55 - 1,50		44 - 180		49 - 172

				13		10		1,53 - 1,47		156 - 210		153 - 217

				14		15		1,52 - 1,42		194 - 230		191 - 283

				15		20		1,31 - 1,12		214 - 227		209 - 232

				16		25		1,16 - 1,03		209 - 221		203 - 223

				17		30		1,03 - 0,92		203 - 213		200 - 213

				18		35		1,43 - 1,28		197 - 227		193 - 223

				19		40		1,04 - 0,94		213 - 221		209 - 223

				20		45		1,06 - 0,96		210 - 220		206 - 225

				21		50		1,07 - 1,01		207 - 221		204 - 22

				22		55		1,10 - 1,06		206 - 223		202 - 223

				95 N             23		5		2,07 - 1,74		49 - 174		51 - 181

				24		10		2,07 - 1,82				178 - 267

				25		15		1,40 - 1,34		226 - 244		222 - 253

				26		20		1,44 - 1,33		223 - 250		218 - 251

				27		25		1,49 - 1,34		223 - 252		217 - 258

				28		30		1,14 - 1,06		232 - 238		228 - 245

				29		35		1,34 - 1,31		220 - 243		216 - 247

				30		40		1,16 - 1,11		223 - 237		219 - 233

				31		45		1,41 - 1,31		217 - 243		214 - 251

				32		50		1,30 - 1,31		221 - 245		219 - 246

				33		55		1,27 - 1,29		225 - 247		222 - 248

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35				189

				1        36				181

				2        37				184

				3        38				192

				4        39				198

				5        40				195

				6        41				184

				7        42				174

				8        43				165

				9        44				165

				10       45				156





				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0,96 - 0,96		49 - 241		52 - 141

				2		10		1,21 - 1,03		141 - 209		137 - 201

				3		15		1,02 - 0,88		170 - 214		189 - 207

				4		20		0,98 - 0,85		187 - 221		178 - 219

				5		25		0,85 - 0,71		192 - 212		180 - 205

				6		30		0,84 - 0,68		186 - 208		177 - 200

				7		35		1,19 - 0,93		182 - 229		175 - 225

				8		40		0,81 - 0,64		203 - 217		194 - 210

				9		45		0,80 - 0,64		189 - 209		182 - 201

				10		50		0,85 - 0,69		183 - 209		180 - 203

				11		55		0,76 - 0,66		189 - 208		183 - 205

				85 N             12		5		1,27 - 1,29		44 - 176		46 - 177

				13		10		1,31 - 1,05		167 - 222		164 - 220

				14		15		1,25 - 0,96		193 - 230		188 - 227

				15		20		1,33 - 1,08		203 - 242		199 - 239

				16		25		1,05 - 0,85		214 - 236		210 - 233

				17		30		1,28 - 1,00		205 - 240		201 - 235

				18		35		0,99 - 0,80		209 - 231		206 - 228

				19		40		1,11 - 0,92		201 - 237		197 - 230

				20		45		1,01 - 0,81		211 - 232		207 - 228

				21		50		0,91 - 0,73		205 - 222		200 - 214

				22		55		0,87 - 0,69		197 - 217		193 - 214

				95 N             23		5		1,40 - 1,50		50 - 187		48 - 187

				24		10		1,57 - 1,20		173 - 237		169 - 236

				25		15		1,23 - 1,16		209 - 247		205 - 243

				26		20		1,23 - 1,15		214 - 251		208 - 246

				27		25		1,15 - 1,09		221 - 251		217 - 248

				28		30		1,20 - 1,11		217 - 249		214 - 245

				29		35		1,19 - 1,13		217 - 261		214 - 255

				30		40		1,00 - 0,92		219 - 251		215 - 238

				31		45		1,11 - 1,02		212 - 257		109 - 253

				32		50		1,05 - 1,00		218 - 256		213 - 253

				33		55		1,27 - 1,20		218 - 264		211 - 260

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35				170

				1        36				186

				2        37				186

				3        38				181

				4        39				194

				5        40				196

				6        41				194

				7        42				187

				8        43				188

				9        44				176

				10       45				173





				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0,88  - 0,75		42 - 103		42 - 107

				2		10		0,87 - 098		96 - 142		95 - 149

				3		15		0,96 - 090		134 - 171		131 - 178

				4		20		0,88 - 1,09		157 - 170		152 - 172

				5		25		1,06 - 1,08		159 - 176		154 - 175

				6		30		1,03 - 1,02		167 - 185		163 - 182

				7		35		1,05 - 0,99		176 - 205		172 - 206

				8		40		099 - 082		182 - 204		175 - 203

				9		45		0,94 - 069		183 - 201		177 - 197

				10		50		0,78 - 069		178 - 192		169 - 187

				11		55		175 - 064		170 - 186		163 - 185

				85 N             12		5		1,50 - 1,21		47 - 158		53 - 175

				13		10		1,29 - 082		160 - 199		157 - 200

				14		15		1,04 - 071		181 - 195		166 - 192

				15		20		2,87 - 066		181 - 202		157 - 198

				16		25		2,78 - 0,66		191 - 187		187 - 190

				17		30		0,77 - 064		185 - 205		177 - 209

				18		35		0,79 - 0,63		194 - 203		191 - 202

				19		40		0,83 - 0,66		198 - 202		190 - 200

				20		45		0,76 - 0,63		187 - 194		181 - 193

				21		50		0,77 - 0,62		180 - 191		176 - 190

				22		55		0,77 - 0,65		178 - 190		169 - 188

				95 N             23		5		1,78 - 1,34		45 - 183		53 - 196

				24		10		1,45 - 068		184 - 222		176 - 216

				25		15		1,07 - 088		198 - 215		192 - 218

				26		20		1,06 - 0,92		198 - 214		189 - 216

				27		25		1,07 - 090		197 - 212		188 - 214

				28		30		1,05 - 0,89		201 - 213		199 - 213

				29		35		1,01 - 0,88		198 - 213		196 - 215

				30		40		1,02 - 0,91		199 - 214		197 - 216

				31		45		1,05 - 096		198 - 221		196 - 219

				32		50		1,05 - 091		203 - 219		197 - 217

				33		55		1,07 - 1,02		199 - 224		192 - 223

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35

				1        36

				2        37

				3        38

				4        39

				5        40

				6        41

				7        42

				8        43

				9        44

				10       45

				46

				47

				48

				49

				50





				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5

				2		10

				3		15

				4		20

				5		25

				6		30

				7		35

				8		40

				9		45

				10		50

				11		55

				85 N             12		5

				13		10

				14		15

				15		20

				16		25

				17		30

				18		35

				19		40

				20		45

				21		50

				22		55

				95 N             23		5

				24		10

				25		15

				26		20

				27		25

				28		30

				29		35

				30		40

				31		45

				32		50

				33		55

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35

				1        36

				2        37

				3        38

				4        39

				5        40

				6        41

				7        42

				8        43

				9        44

				10       45






_1202816886.xls
Grafik1

		0		0		0		0		0		0

		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10		10



C1

C2

K1

K2

T1

T2

Zaman (Dk)

Fren Kuvveti (KN)

3.62

3.61

4.06

3.82

3.52

3.87

3.56

4.2

4.13

4.5

3.52

4

3.68

4.52

4.13

3.33

3.34

3.49

3.08

3.85

3.45

2.49

3.3

2.72

2.68

2.84

2.76

2.04

2.8

2.44

2.23

2.07

2.05

1.82

2.71

2.62

1.87

1.95

1.82

1.77

2.26

2.62

1.8

2.11

1.77

1.61

2.15

2.28

1.63

2.12

1.77

1.57

2.24

2.07

1.53

1.86

1.8

1.63

1.77

1.82

1.6

1.59

1.79

1.65

1.46

1.65



Grafik

		

				balata C		Süre		C1		C2		K1		K2		T1		T2

						0		45		45		45		45		45		45

						1		81		105		138		175		88		71

						2		129		164		206		247		138		110

						3		178		228		265		295		183		146

						4		218		278		307		325		251		178

						5		252		312		333		342		275		206

						6		278		332		349		353		297		235

						7		295		346		360		362		315		257

						8		307		359		368		366		329		292

						9		315		367		374		370		341		316

						10		321		372		380		374		347		328

				Pedal N		Süre		C1		C2		K1		K2		T1		T2

						0		176		193		199		192		192		180

						1		168		205		200		196		181		180

						2		172		207		207		206		182		181

						3		176		211		215		207		183		183

						4		178		210		219		209		183		184

						5		178		206		221		209		181		184

						6		176		201		220		207		177		182

						7		174		195		216		203		173		179

						8		173		190		211		199		168		177

						9		169		184		205		195		164		172

						10		166		178		201		193		161		166

				Fren KN		Süre		C1		C2		K1		K2		T1		T2

						0		3.62		3.61		4.06		3.82		3.52		3.87

						1		3.56		4.2		4.13		4.5		3.52		4

						2		3.68		4.52		4.13		3.33		3.34		3.49

						3		3.08		3.85		3.45		2.49		3.3		2.72

						4		2.68		2.84		2.76		2.04		2.8		2.44

						5		2.23		2.07		2.05		1.82		2.71		2.62

						6		1.87		1.95		1.82		1.77		2.26		2.62

						7		1.8		2.11		1.77		1.61		2.15		2.28

						8		1.63		2.12		1.77		1.57		2.24		2.07

						9		1.53		1.86		1.8		1.63		1.77		1.82

						10		1.6		1.59		1.79		1.65		1.46		1.65

				Disk C		cy1		cy2		ky1		ky2		ty1		ty2

				Başlama		45		45		45		45		45		45

				Bitiş		310		361		367		369		346		336

						265		316		322		324		301		291

				cy1		310		361		367		369		346		336

				cy2		361

				ky1		367										279

				ky2		369

				ty1		346

				ty2		336





Grafik

		0		0		0		0		0		0

		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10		10



cy1

cy2

ky1

ky2

ty1

ty2

Zaman (Dk)

Sıcaklık (C)

45

45

45

45

45

45

81

105

138

175

88

71

129

164

206

247

138

110

178

228

265

295

183

146

218

278

307

325

251

178

252

312

333

342

275

206

278

332

349

353

297

235

295

346

360

362

315

257

307

359

368

366

329

292

315

367

374

370

341

316

321

372

380

374

347

328



CY1

		0		0		0		0		0		0

		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10		10



cy1

cy2

ky1

ky2

ty1

ty2

Zaman (Dk)

Pedal Kuvveti (N)

176

193

199

192

192

180

168

205

200

196

181

180

172

207

207

206

182

181

176

211

215

207

183

183

178

210

219

209

183

184

178

206

221

209

181

184

176

201

220

207

177

182

174

195

216

203

173

179

173

190

211

199

168

177

169

184

205

195

164

172

166

178

201

193

161

166



CY2

		0		0		0		0		0		0

		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10		10



cy1

cy2

ky1

ky2

ty1

ty2

Zaman (Dk)

Fren Kuvveti (KN)

3.62

3.61

4.06

3.82

3.52

3.87

3.56

4.2

4.13

4.5

3.52

4

3.68

4.52

4.13

3.33

3.34

3.49

3.08

3.85

3.45

2.49

3.3

2.72

2.68

2.84

2.76

2.04

2.8

2.44

2.23

2.07

2.05

1.82

2.71

2.62

1.87

1.95

1.82

1.77

2.26

2.62

1.8

2.11

1.77

1.61

2.15

2.28

1.63

2.12

1.77

1.57

2.24

2.07

1.53

1.86

1.8

1.63

1.77

1.82

1.6

1.59

1.79

1.65

1.46

1.65



KY1

		cy1

		cy2

		ky1

		ky2

		ty1

		ty2



Sıcaklık (C)

310

361

367

369

346

336



KY2

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama				FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0.98		0.95		1.01		42 - 93		42 - 116

				2		10		1.31		1.41		1.21				103 - 175

				3		15		0.98		1.01		0.95		137 - 177		153 - 187

				4		20		0.85		0.86		0.83		164 - 176		161 - 183

				5		25		0.80		0.82		0.78		162 - 174		159 - 176

				6		30		0.84		0.87		0.8		162 - 176		189 - 179

				7		35		0.96		1.01		0.9		164 - 184		159 - 187

				8		40		0.89		0.93		0.85		172 - 186		168 - 189

				9		45		0.84		0.89		0.78		173 - 185		169 - 187

				10		50		0.84		0.89		0.79		171 - 183		166 - 185

				11		55		0.80		0.85		0.74		172 - 184		166 - 186

				85 N             12		5		0.88		0.91		0.84		48 - 113		51 - 121

				13		10		1.55		1.71		1.38		123 - 197		120 - 207

				14		15		1.08		1.14		1.01		190 - 216		188 - 220

				15		20		0.89		0.93		0.85		193 - 201		191 - 200

				16		25		0.74		0.78		0.7		186 -		181 - 194

				17		30		0.95		1		0.89		177 - 196		175 - 197

				18		35		0.84		0.87		0.8		185 - 198		183 - 199

				19		40		0.74		0.76		0.71		184 - 192		182 - 190

				20		45		0.90		0.94		0.85		178 - 196		175 - 195

				21		50		0.82		0.84		0.8		184 - 196		181 - 197

				22		55		0.84		0.85		0.82		183 - 196		179 - 197

				95 N             23		5		1.45		1.47		1.42		44 - 154		48 - 163

				24		10		0.77		0.37		1.17		165 - 205		162 - 210

				25		15		1.40		1.44		1.35		193 - 227		190 - 232

				26		20		1.19		1.24		1.13		213 - 231		209 - 233

				27		25		1.04		1.07		1.01		213 - 224		208 - 224

				28		30		1.20		1.22		1.18		206 - 228		200 - 226

				29		35		1.18		1.14		1.22		209 - 227		204 - 229

				30		40		1.23		1.24		1.22		211 - 31		208 - 233

				31		45		1.13		1.14		1.12		216 - 233		213 - 237

				32		50		1.11		1.11		1.1		216 - 230		211 - 231

				33		55		1.13		1.12		1.13		213 - 232		209 - 232

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		176		3.62		45

				1        36		81		168		3.56

				2        37		129		172		3.68

				3        38		178		176		3.08

				4        39		218		178		2.68

				5        40		252		178		2.23

				6        41		278		176		1.87

				7        42		295		174		1.8

				8        43		307		173		1.63

				9        44		315		169		1.53

				10       45		321		166		1.6		310





TY1

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		1.01		1.02		0.99		1,02 - 0,99		45 - 125		49 - 234

				2		10		0.97		0.98		0.96		0,98 - 0,96		140 - 174		135 - 196

				3		15		0.96		0.97		0.95		0,97 - 0,95		161 - 194		158 - 192

				4		20		0.89		0.92		0.86		0,92 - 0,86		177 - 199		173 - 197

				5		25		0.90		0.92		0.87		0,92 - 0,87		179 - 198		176 - 195

				6		30		0.71		0.73		0.69		0,73 - 0,69		180 - 191		177 - 189

				7		35		0.84		0.89		0.79		0,89 - 0,79		174 - 194		170 - 192

				8		40		0.78		0.82		0.73		0,82 - 0,73		177 - 192		174 - 189

				9		45		0.68		0.71		0.65		0,71 - 0,65		176 - 187		174 - 185

				10		50		0.71		0.75		0.67		0,78 -		192 - 186		169 - 184

				11		55		0.74		0.78		0.69		0,78 - 0,69		171 - 188		168 - 185

				85 N             12		5		0.98		0.86		1.09		0,86 - 1,09		44 - 131		45 - 135

				13		10		1.11		1.13		1.08		1,13 - 1,08		132 - 195		129 - 193

				14		15		1.12		1.2		1.03		1,20 - 1,03		183 - 223		180 - 220

				15		20		0.99		1.07		0.9		1,07 - 0,90		199 - 227		196 - 224

				16		25		0.87		0.93		0.8		0,93 - 0,80		199 - 221		197 - 218

				17		30		0.87		0.94		0.8		0,94 - 0,80		194 - 219		190 - 217

				18		35		0.90		0.96		0.83		0,96 - 0,83		195 - 217		191 - 214

				19		40		0.86		0.94		0.78		0,94 - 0,78		192 - 218		189 - 215

				20		45		0.91		0.99		0.83		0,99 - 0,83		193 - 222		190 - 215

				21		50		0.89		0.95		0.83		0,95 - 0,83		195 - 222		191 - 219

				22		55		0.90		0.96		0.84		0,96 - 0,84		194 - 224		191 - 220

				95 N             23		5		1.36		1.3		1.41		1,30 - 1,41		45 - 145		48 - 151

				24		10		1.50		1.6		1.4		1,60 - 1,40		150 - 230		147 - 231

				25		15		1.70		1.91		1.48		1,91 - 1,48		206 - 293		203 - 291

				26		20		1.13		1.18		1.08		1,18 - 1,08		248 - 268		240 - 261

				27		25		0.98		1.03		0.92		1,03 - 0,92		227 - 245		224 - 241

				28		30		1.05		1.11		0.99		1,11 - 0,99		217 - 246		212 - 240

				29		35		1.01		1.07		0.95		1,07 - 0,95		214 - 245		212 - 240

				30		40		1.04		1.1		0.97		1,10 - 0,97		217 - 246		222 - 243

				31		45		0.98		1.03		0.93		1,03 - 0,93		217 - 243		213 - 239

				32		50		1.00		1.03		0.97		1,03 - 0,97		215 - 243		213 - 240

				33		55		1.27		1.29		1.24		1,29 - 1,24		215 - 262		213 - 257

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		193		3.61		45

				1        36		105		205		4.2

				2        37		164		207		4.52

				3        38		228		211		3.85

				4        39		278		210		2.84

				5        40		312		206		2.07

				6        41		332		201		1.95

				7        42		346		195		2.11

				8        43		359		190		2.12

				9        44		367		184		1.86

				10       45		372		178		1.59		361





TY2

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		8		0.76		0.71		0.81		071 - 081		47 - 133		43 - 130

				2		10		0.82		0.81		0.83		081 - 083		119 - 169		116 - 166

				3		15		0.88		0.84		0.92		084 - 092		149 - 196		146 - 192

				4		20		0.89		0.87		0.91		087 - 091		161 - 193		158 - 190

				5		25		1.05		1.02		1.08		102 - 108		173 - 213		170 - 209

				6		30		1.00		0.94		1.05		094 - 105		186 - 217

				7		35		0.94		0.86		1.01		086 - 101		192 - 228		188 - 214

				8		40		0.95		0.88		1.02		088 - 102		192 - 220		187 - 216

				9		45		0.93		0.84		1.01		084 - 101		195 - 220		190 - 215

				10		50		0.93		0.86		0.99		086 - 099		198 - 222		192 - 217

				11		55		0.93		0.86		1		086 - 100		197 - 222		192 - 218

				85 N             12		5		0.88		0.78		0.98		078 - 098		48 - 123

				13		10		1.14		1.07		1.2		107 - 120		126 - 189		124 - 186

				14		15		1.16		1.11		1.21		111 - 121		172 - 223		168 - 221

				15		20		1.30		1.28		1.31		128 - 131		196 - 260		191 - 256

				16		25		1.06		0.98		1.13		0,98 - 1,13		228 - 250		223 - 243

				17		30		1.08		0.96		1.19		0,96 - 1,19		219 - 246		215 - 243

				18		35		43.49		86		0.98		086 - 098		215 - 232		209 - 227

				19		40		1.04		0.96		1.11		0,96 - 1,11		204 - 236		200 - 231

				20		45		1.14		1.14		1.14		1,14 - 114		213 - 244		210 - 238

				21		50		0.92		0.88		0.95		088 - 095		215 - 235		210 - 229

				22		55		1.02		0.95		1.09		095 - 109		209 - 236		204 - 228

				95 N             23		5		1.22		1.21		1.23		1,21 - 1,23				48 - 148

				24		10		1.37		1.28		1.46		1,28 - 1,46		143 - 219		139 - 215

				25		15		1.40		1.38		1.41		1,38 - 1,41		195 - 253		189 - 259

				26		20		1.30		1.24		1.35		1,24 - 1,35		226 - 268		219 - 264

				27		25		1.36		1.37		1.34		1,37 - 1,34		233 - 279		226 -271

				28		30		1.18		1.16		1.2		1,16 - 1,20		243 - 268		237 - 258

				29		35		1.34		1.4		1.28		1,40 - 1,28		235 - 275

				30		40		1.12		1.11		1.13		1,11 - 1,13		244 - 268		234 - 261

				31		45		64.62		1.23		128		1,23 - 128		234 - 273		230 - 268

				32		50		59.59		1.17		118		117 - 118		239 - 266		235 -262

				33		55		61.62		1.23		122		123 - 122		236 - 267		231 - 262

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		199		4.06		45

				1        36		138		200		4.13

				2        37		206		207		4.13

				3        38		265		215		3.45

				4        39		307		219		2.76

				5        40		333		221		2.05

				6        41		349		220		1.82

				7        42		360		216		1.77

				8        43		368		211		1.77

				9        44		374		205		1.8

				10       45		380		201		1.79		367





BG-44

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0.65		0.63		0.66		0,63 - 0,66		45 - 108		47 - 109

				2		10		0.87		0.9		0.84		0,90 - 0,84		109 - 182		104 - 191

				3		15		0.77		0.72		0.81		0,72 - 0,81		157 - 195		153 - 192

				4		20		0.83		0.79		0.87		0,79 - 0,87		168 - 212

				5		25		0.72		0.67		0.76		0,67 - 0,76		185 - 208		183 - 202

				6		30		0.67		0.65		0.69		0,65 - 0,69		183 - 205		179 - 201

				7		35		0.71		0.69		0.73		0,69 - 0,73		181 - 205		179 - 202

				8		40		0.71		0.66		0.75		0,66 - 0,75		180 - 206		177 - 202

				9		45		0.74		0.7		0.77		0,70 - 0,77		182 - 210		178 - 208

				10		50		0.72		0.68		0.76		0,68 - 0,76		186 - 210		183 - 206

				11		55		0.71		0.7		0.72		0,70 - 0,72		186 - 210		183 - 205

				85 N             12		5		1.33		1.14		1.51		1,14 - 1,51		45 - 141		48 - 153

				13		10		1.37		1.5		1.24		1,50 - 1,24		150 - 204		147 - 212

				14		15		1.13		1.28		0.97		1,28 - 0,97		197 - 213		193 - 216

				15		20		0.82		0.81		0.83		0,81 - 0,83		196 -205		192 - 205

				16		25		0.94		0.93		0.94		0,93 - 0,94		191 - 208		188 - 209

				17		30		0.89		0.88		0.89		0,88 - 0,89		196 - 205		190 - 207

				18		35		0.76		0.73		0.78		0,73 - 0,78		192 -		189 - 198

				19		40		0.73		0.7		0.75		0,70 - 0,75		187 - 193		184 - 192

				20		45		0.76		0.74		0.78		0,74 - 0,78		182 - 192		179 - 190

				21		50		0.98		0.97		0.99		0,97 - 0,99		181 - 204		179 - 204

				22		55		0.93		0.91		0.95		0,91 - 0,95		193 - 208		188 - 208

				95 N             23		5		1.28		1.19		1.36		1,19 - 1,36		44 - 110		42 - 134

				24		10		1.40		1.71		1.08		1,71 - 1,08		118 - 185		116 - 192

				25		15		0.97		0.92		1.02		0,92 - 1,02		171 - 188		169 - 195

				26		20		0.90		0.83		0.96		0,83 - 2,96		172 - 187		168 - 194

				27		25		0.90		0.84		0.96		0,84 - 2,96		173 - 189		169 - 194

				28		30		1.08		1.05		1.11		1,05 - 1,11		175 - 200		171 - 206

				29		35		1.00		0.96		1.03		0,96 - 1,03		188 - 205		184 - 205

				30		40		0.92		0.88		0.96		0,88 - 0,96		190 - 203		186 - 203

				31		45		1.03		1		1.06		1,00 - 1,06		186 - 206		182 - 207

				32		50		0.92		0.88		0.95		0,88 - 0,95		194 - 206		190 - 207

				33		55		0.91		0.87		0.95		0,87 - 0,95		192 - 205		188 - 204

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		192		3.82		45

				1        36		175		196		4.5

				2        37		247		206		3.33

				3        38		295		207		2.49

				4        39		325		209		2.04

				5        40		342		209		1.82

				6        41		353		207		1.77

				7        42		362		203		1.61

				8        43		366		199		1.57

				9        44		370		195		1.63

				10       45		374		193		1.65		369





BG-442

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		1.22		1.1		1.34		1,10 - 134		51 - 118		51 - 122

				2		10		1.39		1.29		1.49		1,29 - 2,49		121 - 187		119 - 194

				3		15		1.31		1.57		1.04		1,57 - 1,04		176 - 239		180 - 238

				4		20		0.96		1.11		0.81		1,11 - 0,81		202 - 222		196 - 219

				5		25		1.02		1.17		0.87		1,17 - 0,87		201 - 213		185 - 217

				6		30		1.16		1.33		0.99		1,33 - 0,99		198 - 222		191 - 227

				7		35		0.86		0.97		0.75		0,097 - 0,75		206 - 212		197 - 213

				8		40		0.87		0.98		0.76		0,98 - 0,76		196 - 207		188 - 204

				9		45		0.90		0.98		0.82		0,98 - 0,82		192 - 203		186 - 201

				10		50		0.78		0.88		0.68		0,88 - 0,68		191 - 204		185 - 204

				11		55		0.86		0.92		0.8		0,92 - 0,80		185 - 202		179 - 200

				85 N             12		5		1.10		1.17		1.02		1,17 - 1,02		42 - 112		42 - 129

				13		10		1.26		1.28		1.23		1,28 - 1,23		113 - 166		111 - 176

				14		15		1.19		1.28		1.1		1,28 - 1,10		157 - 194		154 - 200

				15		20		0.94		1		0.88		1,00 - 0,88		178 - 193		172 - 197

				16		25		0.99		1.1		0.87		1,10 - 0,87		172 - 194		168 - 194

				17		30		0.82		0.91		0.72		0,91 - 0,72		169 - 188		164 - 190

				18		35		0.86		0.94		0.78		0,94 - 0,78		172 - 188		166 - 189

				19		40		1.04		1.16		0.91		1,16 - 0,91		172 - 199		166 - 203

				20		45		1.08		1.23		0.93		1,23 - 0,93		184 - 208		178 - 210

				21		50		0.89		0.91		0.86		0,91 - 0,86		189 - 200		183 - 200

				22		55		0.79		0.87		0.71		0,87 - 0,71		183 - 195		180 - 195

				95 N             23		5		1.55		1.56		1.54		1,56 - 1,54		47 - 149		48 - 160

				24		10		1.38		1.54		1.21		1,54 - 1,21		156 - 214		153 - 219

				25		15		1.22		1.57		0.86		1,57 - 0,86		197 - 226		186 - 224

				26		20		0.89		1.07		0.71		1,07 - 0,71		206 - 214		197 - 211

				27		25		0.91		1.04		0.77		1,04 - 0,77		193 - 208		189 - 206

				28		30		0.92		1.05		0.79		1,05 - 0,79		197 - 206		184 - 205

				29		35		0.85		0.96		0.74		0,96 - 0,74		189 - 201		185 - 199

				30		40		0.84		0.91		0.77		0,91 - 0,77		183 - 200		178 - 197

				31		45		0.76		0.84		0.67		0,84 - 0,67		184 - 195		181 - 190

				32		50		0.93		1.02		0.83		1,02 - 0,83		179 - 201		176 - 202

				33		55		0.84		0.89		0.78		0,89 - 0,78		185 - 200		182 - 199

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		192		3.52		45

				1        36		88		181		3.52

				2        37		138		182		3.34

				3        38		183		183		3.3

				4        39		251		183		2.8

				5        40		275		181		2.71

				6        41		297		177		2.26

				7        42		315		173		2.15

				8        43		329		168		2.24

				9        44		341		164		1.77

				10       45		347		161		1.46		346





FF

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		1.11		1.06		1.15		1,06 - 1,15		49 - 105		50 - 131

				2		10		1.36		1.31		1.41		1,31 - 1,41		118 - 148		118 - 177

				3		15		1.22		1.33		1.11		1,33 - 1,11		157 - 181		158 - 195

				4		20		1.05		1.24		0.86		1,24 - 0,86		178 - 185		181 - 191

				5		25		1.14		1.36		0.91		1,36 - 091		179 - 189		175 - 199

				6		30		0.99		1.2		0.77		1,20 - 077		185 - 191		182 - 198

				7		35		0.92		1.1		0.74		1,10 - 0,74		184 - 189		181 - 194

				8		40		0.87		0.98		0.75		0,98 - 0,75		179 - 187		174 - 197

				9		45		0.87		0.97		0.76		0,97 - 076		180 - 184		178 - 191

				10		50		0.86		0.97		0.74		2,97 - 074		178 - 183		175 - 195

				11		55		0.85		0.96		0.73		0,96 - 073		180 - 184		178 - 196

				85 N             12		5		1.48		1.56		1.4		1,56 - 140		51 - 134		54 - 167

				13		10		1.29		1.55		1.02		1,55 - 1,02		154 - 181		160 - 209

				14		15		1.29		1.56		1.02		1,56 - 1,02		173 - 196		174 - 214

				15		20		0.97		1.12		0.81		1,12 - 081		190 - 193		188 - 209

				16		25		0.90		0.99		0.8		0,99 - 080		184 - 190		187 - 202

				17		30		0.95		1.06		0.83		1,06 - 083		181 - 187		179 - 201

				18		35		1.10		1.25		0.94		1,25 - 094		179 - 190		166 - 211

				19		40		1.00		1.11		0.89		1,11 - 089		185 - 192		183 - 207

				20		45		0.89		0.97		0.81		0,97 - 081		186 - 188		184 - 200

				21		50		0.90		0.99		0.81		0,99 - 081		184 - 189		183 - 199

				22		55		0.96		1.01		0.9		1,01 - 090		183 - 190		181 - 204

				95 N             23		5		1.47		1.61		1.33		1,61 - 133		42 - 124		42 - 156

				24		10		1.30		1.49		1.1		1,49 - 1,10		129 - 156		135 - 196

				25		15		1.18		1.33		1.02		1,33 - 1,02		142 - 165		144 - 190

				26		20		1.06		1.13		0.99		1,13 - 0,99		160 - 174		162 - 191

				27		25		1.12		1.2		1.04		1,20 - 1,04		170 - 183		169 - 201

				28		30		1.01		1.11		0.91		1,11 - 091		176 - 187		173 - 202

				29		35		51.46		102		0.92		102 - 0,92		179 - 186		178 - 199

				30		40		1.01		1.07		0.94		1,07 - 0,94		177 - 186		176 - 203

				31		45		0.98		1.02		0.93		1,02 - 0,93		178 - 189		179 - 204

				32		50		1.07		1.13		1.01		1,13 - 1,01		181 - 203		179 - 210

				33		55		0.91		0.92		0.89		2,92 - 0,89		193 - 196		191 - 208

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		180		3.87		45

				1        36		71		180		4

				2        37		110		181		3.49

				3        38		146		183		2.72

				4        39		178		184		2.44

				5        40		206		184		2.62

				6        41		235		182		2.62

				7        42		257		179		2.28		279

				8        43		292		177		2.07

				9        44		316		172		1.82

				10       45		328		166		1.65		336





FF-55

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0,98 - 0,96		48 - 107		51 - 122

				2		10		1,03 - 0,94		113 - 152		108 - 157

				3		15		1,04 - 0,90		148 - 173		141 - 177

				4		20		1,21 - 0,97		164 - 191		102 - 197

				5		25		1,00 - 0,87		178 - 192		175 - 193

				6		30		1,22 - 0,95		175 - 195		173 - 201

				7		35		1,03 - 0,83		182 - 194		179 - 194

				8		40		0,90 - 0,73		181 - 190		175 - 195

				9		45		0,70 - 0,58		177 - 180		174 - 180

				10		50		0,99 - 0,77		168 - 186		164 - 190

				11		55		0,74 - 0,64		173 - 181		170 - 180

				85 N             12		5		1,55 - 1,50		44 - 180		49 - 172

				13		10		1,53 - 1,47		156 - 210		153 - 217

				14		15		1,52 - 1,42		194 - 230		191 - 283

				15		20		1,31 - 1,12		214 - 227		209 - 232

				16		25		1,16 - 1,03		209 - 221		203 - 223

				17		30		1,03 - 0,92		203 - 213		200 - 213

				18		35		1,43 - 1,28		197 - 227		193 - 223

				19		40		1,04 - 0,94		213 - 221		209 - 223

				20		45		1,06 - 0,96		210 - 220		206 - 225

				21		50		1,07 - 1,01		207 - 221		204 - 22

				22		55		1,10 - 1,06		206 - 223		202 - 223

				95 N             23		5		2,07 - 1,74		49 - 174		51 - 181

				24		10		2,07 - 1,82				178 - 267

				25		15		1,40 - 1,34		226 - 244		222 - 253

				26		20		1,44 - 1,33		223 - 250		218 - 251

				27		25		1,49 - 1,34		223 - 252		217 - 258

				28		30		1,14 - 1,06		232 - 238		228 - 245

				29		35		1,34 - 1,31		220 - 243		216 - 247

				30		40		1,16 - 1,11		223 - 237		219 - 233

				31		45		1,41 - 1,31		217 - 243		214 - 251

				32		50		1,30 - 1,31		221 - 245		219 - 246

				33		55		1,27 - 1,29		225 - 247		222 - 248

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35				189

				1        36				181

				2        37				184

				3        38				192

				4        39				198

				5        40				195

				6        41				184

				7        42				174

				8        43				165

				9        44				165

				10       45				156





				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0,96 - 0,96		49 - 241		52 - 141

				2		10		1,21 - 1,03		141 - 209		137 - 201

				3		15		1,02 - 0,88		170 - 214		189 - 207

				4		20		0,98 - 0,85		187 - 221		178 - 219

				5		25		0,85 - 0,71		192 - 212		180 - 205

				6		30		0,84 - 0,68		186 - 208		177 - 200

				7		35		1,19 - 0,93		182 - 229		175 - 225

				8		40		0,81 - 0,64		203 - 217		194 - 210

				9		45		0,80 - 0,64		189 - 209		182 - 201

				10		50		0,85 - 0,69		183 - 209		180 - 203

				11		55		0,76 - 0,66		189 - 208		183 - 205

				85 N             12		5		1,27 - 1,29		44 - 176		46 - 177

				13		10		1,31 - 1,05		167 - 222		164 - 220

				14		15		1,25 - 0,96		193 - 230		188 - 227

				15		20		1,33 - 1,08		203 - 242		199 - 239

				16		25		1,05 - 0,85		214 - 236		210 - 233

				17		30		1,28 - 1,00		205 - 240		201 - 235

				18		35		0,99 - 0,80		209 - 231		206 - 228

				19		40		1,11 - 0,92		201 - 237		197 - 230

				20		45		1,01 - 0,81		211 - 232		207 - 228

				21		50		0,91 - 0,73		205 - 222		200 - 214

				22		55		0,87 - 0,69		197 - 217		193 - 214

				95 N             23		5		1,40 - 1,50		50 - 187		48 - 187

				24		10		1,57 - 1,20		173 - 237		169 - 236

				25		15		1,23 - 1,16		209 - 247		205 - 243

				26		20		1,23 - 1,15		214 - 251		208 - 246

				27		25		1,15 - 1,09		221 - 251		217 - 248

				28		30		1,20 - 1,11		217 - 249		214 - 245

				29		35		1,19 - 1,13		217 - 261		214 - 255

				30		40		1,00 - 0,92		219 - 251		215 - 238

				31		45		1,11 - 1,02		212 - 257		109 - 253

				32		50		1,05 - 1,00		218 - 256		213 - 253

				33		55		1,27 - 1,20		218 - 264		211 - 260

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35				170

				1        36				186

				2        37				186

				3        38				181

				4        39				194

				5        40				196

				6        41				194

				7        42				187

				8        43				188

				9        44				176

				10       45				173





				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0,88  - 0,75		42 - 103		42 - 107

				2		10		0,87 - 098		96 - 142		95 - 149

				3		15		0,96 - 090		134 - 171		131 - 178

				4		20		0,88 - 1,09		157 - 170		152 - 172

				5		25		1,06 - 1,08		159 - 176		154 - 175

				6		30		1,03 - 1,02		167 - 185		163 - 182

				7		35		1,05 - 0,99		176 - 205		172 - 206

				8		40		099 - 082		182 - 204		175 - 203

				9		45		0,94 - 069		183 - 201		177 - 197

				10		50		0,78 - 069		178 - 192		169 - 187

				11		55		175 - 064		170 - 186		163 - 185

				85 N             12		5		1,50 - 1,21		47 - 158		53 - 175

				13		10		1,29 - 082		160 - 199		157 - 200

				14		15		1,04 - 071		181 - 195		166 - 192

				15		20		2,87 - 066		181 - 202		157 - 198

				16		25		2,78 - 0,66		191 - 187		187 - 190

				17		30		0,77 - 064		185 - 205		177 - 209

				18		35		0,79 - 0,63		194 - 203		191 - 202

				19		40		0,83 - 0,66		198 - 202		190 - 200

				20		45		0,76 - 0,63		187 - 194		181 - 193

				21		50		0,77 - 0,62		180 - 191		176 - 190

				22		55		0,77 - 0,65		178 - 190		169 - 188

				95 N             23		5		1,78 - 1,34		45 - 183		53 - 196

				24		10		1,45 - 068		184 - 222		176 - 216

				25		15		1,07 - 088		198 - 215		192 - 218

				26		20		1,06 - 0,92		198 - 214		189 - 216

				27		25		1,07 - 090		197 - 212		188 - 214

				28		30		1,05 - 0,89		201 - 213		199 - 213

				29		35		1,01 - 0,88		198 - 213		196 - 215

				30		40		1,02 - 0,91		199 - 214		197 - 216

				31		45		1,05 - 096		198 - 221		196 - 219

				32		50		1,05 - 091		203 - 219		197 - 217

				33		55		1,07 - 1,02		199 - 224		192 - 223

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35

				1        36

				2        37

				3        38

				4        39

				5        40

				6        41

				7        42

				8        43

				9        44

				10       45

				46

				47

				48

				49

				50





				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5

				2		10

				3		15

				4		20

				5		25

				6		30

				7		35

				8		40

				9		45

				10		50

				11		55

				85 N             12		5

				13		10

				14		15

				15		20

				16		25

				17		30

				18		35

				19		40

				20		45

				21		50

				22		55

				95 N             23		5

				24		10

				25		15

				26		20

				27		25

				28		30

				29		35

				30		40

				31		45

				32		50

				33		55

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35

				1        36

				2        37

				3        38

				4        39

				5        40

				6        41

				7        42

				8        43

				9        44

				10       45






_1202816227.xls
Grafik9

		C1

		C2

		K1

		K2

		T1

		T2



Sıcaklık (C)

310

361

367

369

346

336



Grafik

		

				balata C		Süre		cy1		cy2		ky1		ky2		ty1		ty2

						0		45		45		45		45		45		45

						1		81		105		138		175		88		71

						2		129		164		206		247		138		110

						3		178		228		265		295		183		146

						4		218		278		307		325		251		178

						5		252		312		333		342		275		206

						6		278		332		349		353		297		235

						7		295		346		360		362		315		257

						8		307		359		368		366		329		292

						9		315		367		374		370		341		316

						10		321		372		380		374		347		328

				Pedal N		Süre		cy1		cy2		ky1		ky2		ty1		ty2

						0		176		193		199		192		192		180

						1		168		205		200		196		181		180

						2		172		207		207		206		182		181

						3		176		211		215		207		183		183

						4		178		210		219		209		183		184

						5		178		206		221		209		181		184

						6		176		201		220		207		177		182

						7		174		195		216		203		173		179

						8		173		190		211		199		168		177

						9		169		184		205		195		164		172

						10		166		178		201		193		161		166

				Fren KN		Süre		cy1		cy2		ky1		ky2		ty1		ty2

						0		3.62		3.61		4.06		3.82		3.52		3.87

						1		3.56		4.2		4.13		4.5		3.52		4

						2		3.68		4.52		4.13		3.33		3.34		3.49

						3		3.08		3.85		3.45		2.49		3.3		2.72

						4		2.68		2.84		2.76		2.04		2.8		2.44

						5		2.23		2.07		2.05		1.82		2.71		2.62

						6		1.87		1.95		1.82		1.77		2.26		2.62

						7		1.8		2.11		1.77		1.61		2.15		2.28

						8		1.63		2.12		1.77		1.57		2.24		2.07

						9		1.53		1.86		1.8		1.63		1.77		1.82

						10		1.6		1.59		1.79		1.65		1.46		1.65

				Disk C		C1		C2		K1		K2		T1		T2

				Başlama		45		45		45		45		45		45

				Bitiş		310		361		367		369		346		336

						265		316		322		324		301		291

				C1		310		361		367		369		346		336

				C2		361

				K1		367										279

				K2		369

				T1		346

				T2		336





Grafik

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



cy1

cy2

ky1

ky2

ty1

ty2

Zaman (Dk)

Sıcaklık (C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



CY1

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



cy1

cy2

ky1

ky2

ty1

ty2

Zaman (Dk)

Pedal Kuvveti (N)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



CY2

		0		0		0		0		0		0

		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5		5

		6		6		6		6		6		6

		7		7		7		7		7		7

		8		8		8		8		8		8

		9		9		9		9		9		9

		10		10		10		10		10		10



cy1

cy2

ky1

ky2

ty1

ty2

Zaman (Dk)

Fren Kuvveti (KN)

3.62

3.61

4.06

3.82

3.52

3.87

3.56

4.2

4.13

4.5

3.52

4

3.68

4.52

4.13

3.33

3.34

3.49

3.08

3.85

3.45

2.49

3.3

2.72

2.68

2.84

2.76

2.04

2.8

2.44

2.23

2.07

2.05

1.82

2.71

2.62

1.87

1.95

1.82

1.77

2.26

2.62

1.8

2.11

1.77

1.61

2.15

2.28

1.63

2.12

1.77

1.57

2.24

2.07

1.53

1.86

1.8

1.63

1.77

1.82

1.6

1.59

1.79

1.65

1.46

1.65



KY1

		cy1

		cy2

		ky1

		ky2

		ty1

		ty2



Sıcaklık (C)

310

361

367

369

346

336



KY2

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama				FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0.98		0.95		1.01		42 - 93		42 - 116

				2		10		1.31		1.41		1.21				103 - 175

				3		15		0.98		1.01		0.95		137 - 177		153 - 187

				4		20		0.85		0.86		0.83		164 - 176		161 - 183

				5		25		0.80		0.82		0.78		162 - 174		159 - 176

				6		30		0.84		0.87		0.8		162 - 176		189 - 179

				7		35		0.96		1.01		0.9		164 - 184		159 - 187

				8		40		0.89		0.93		0.85		172 - 186		168 - 189

				9		45		0.84		0.89		0.78		173 - 185		169 - 187

				10		50		0.84		0.89		0.79		171 - 183		166 - 185

				11		55		0.80		0.85		0.74		172 - 184		166 - 186

				85 N             12		5		0.88		0.91		0.84		48 - 113		51 - 121

				13		10		1.55		1.71		1.38		123 - 197		120 - 207

				14		15		1.08		1.14		1.01		190 - 216		188 - 220

				15		20		0.89		0.93		0.85		193 - 201		191 - 200

				16		25		0.74		0.78		0.7		186 -		181 - 194

				17		30		0.95		1		0.89		177 - 196		175 - 197

				18		35		0.84		0.87		0.8		185 - 198		183 - 199

				19		40		0.74		0.76		0.71		184 - 192		182 - 190

				20		45		0.90		0.94		0.85		178 - 196		175 - 195

				21		50		0.82		0.84		0.8		184 - 196		181 - 197

				22		55		0.84		0.85		0.82		183 - 196		179 - 197

				95 N             23		5		1.45		1.47		1.42		44 - 154		48 - 163

				24		10		0.77		0.37		1.17		165 - 205		162 - 210

				25		15		1.40		1.44		1.35		193 - 227		190 - 232

				26		20		1.19		1.24		1.13		213 - 231		209 - 233

				27		25		1.04		1.07		1.01		213 - 224		208 - 224

				28		30		1.20		1.22		1.18		206 - 228		200 - 226

				29		35		1.18		1.14		1.22		209 - 227		204 - 229

				30		40		1.23		1.24		1.22		211 - 31		208 - 233

				31		45		1.13		1.14		1.12		216 - 233		213 - 237

				32		50		1.11		1.11		1.1		216 - 230		211 - 231

				33		55		1.13		1.12		1.13		213 - 232		209 - 232

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		176		3.62		45

				1        36		81		168		3.56

				2        37		129		172		3.68

				3        38		178		176		3.08

				4        39		218		178		2.68

				5        40		252		178		2.23

				6        41		278		176		1.87

				7        42		295		174		1.8

				8        43		307		173		1.63

				9        44		315		169		1.53

				10       45		321		166		1.6		310





TY1

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		1.01		1.02		0.99		1,02 - 0,99		45 - 125		49 - 234

				2		10		0.97		0.98		0.96		0,98 - 0,96		140 - 174		135 - 196

				3		15		0.96		0.97		0.95		0,97 - 0,95		161 - 194		158 - 192

				4		20		0.89		0.92		0.86		0,92 - 0,86		177 - 199		173 - 197

				5		25		0.90		0.92		0.87		0,92 - 0,87		179 - 198		176 - 195

				6		30		0.71		0.73		0.69		0,73 - 0,69		180 - 191		177 - 189

				7		35		0.84		0.89		0.79		0,89 - 0,79		174 - 194		170 - 192

				8		40		0.78		0.82		0.73		0,82 - 0,73		177 - 192		174 - 189

				9		45		0.68		0.71		0.65		0,71 - 0,65		176 - 187		174 - 185

				10		50		0.71		0.75		0.67		0,78 -		192 - 186		169 - 184

				11		55		0.74		0.78		0.69		0,78 - 0,69		171 - 188		168 - 185

				85 N             12		5		0.98		0.86		1.09		0,86 - 1,09		44 - 131		45 - 135

				13		10		1.11		1.13		1.08		1,13 - 1,08		132 - 195		129 - 193

				14		15		1.12		1.2		1.03		1,20 - 1,03		183 - 223		180 - 220

				15		20		0.99		1.07		0.9		1,07 - 0,90		199 - 227		196 - 224

				16		25		0.87		0.93		0.8		0,93 - 0,80		199 - 221		197 - 218

				17		30		0.87		0.94		0.8		0,94 - 0,80		194 - 219		190 - 217

				18		35		0.90		0.96		0.83		0,96 - 0,83		195 - 217		191 - 214

				19		40		0.86		0.94		0.78		0,94 - 0,78		192 - 218		189 - 215

				20		45		0.91		0.99		0.83		0,99 - 0,83		193 - 222		190 - 215

				21		50		0.89		0.95		0.83		0,95 - 0,83		195 - 222		191 - 219

				22		55		0.90		0.96		0.84		0,96 - 0,84		194 - 224		191 - 220

				95 N             23		5		1.36		1.3		1.41		1,30 - 1,41		45 - 145		48 - 151

				24		10		1.50		1.6		1.4		1,60 - 1,40		150 - 230		147 - 231

				25		15		1.70		1.91		1.48		1,91 - 1,48		206 - 293		203 - 291

				26		20		1.13		1.18		1.08		1,18 - 1,08		248 - 268		240 - 261

				27		25		0.98		1.03		0.92		1,03 - 0,92		227 - 245		224 - 241

				28		30		1.05		1.11		0.99		1,11 - 0,99		217 - 246		212 - 240

				29		35		1.01		1.07		0.95		1,07 - 0,95		214 - 245		212 - 240

				30		40		1.04		1.1		0.97		1,10 - 0,97		217 - 246		222 - 243

				31		45		0.98		1.03		0.93		1,03 - 0,93		217 - 243		213 - 239

				32		50		1.00		1.03		0.97		1,03 - 0,97		215 - 243		213 - 240

				33		55		1.27		1.29		1.24		1,29 - 1,24		215 - 262		213 - 257

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		193		3.61		45

				1        36		105		205		4.2

				2        37		164		207		4.52

				3        38		228		211		3.85

				4        39		278		210		2.84

				5        40		312		206		2.07

				6        41		332		201		1.95

				7        42		346		195		2.11

				8        43		359		190		2.12

				9        44		367		184		1.86

				10       45		372		178		1.59		361





TY2

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		8		0.76		0.71		0.81		071 - 081		47 - 133		43 - 130

				2		10		0.82		0.81		0.83		081 - 083		119 - 169		116 - 166

				3		15		0.88		0.84		0.92		084 - 092		149 - 196		146 - 192

				4		20		0.89		0.87		0.91		087 - 091		161 - 193		158 - 190

				5		25		1.05		1.02		1.08		102 - 108		173 - 213		170 - 209

				6		30		1.00		0.94		1.05		094 - 105		186 - 217

				7		35		0.94		0.86		1.01		086 - 101		192 - 228		188 - 214

				8		40		0.95		0.88		1.02		088 - 102		192 - 220		187 - 216

				9		45		0.93		0.84		1.01		084 - 101		195 - 220		190 - 215

				10		50		0.93		0.86		0.99		086 - 099		198 - 222		192 - 217

				11		55		0.93		0.86		1		086 - 100		197 - 222		192 - 218

				85 N             12		5		0.88		0.78		0.98		078 - 098		48 - 123

				13		10		1.14		1.07		1.2		107 - 120		126 - 189		124 - 186

				14		15		1.16		1.11		1.21		111 - 121		172 - 223		168 - 221

				15		20		1.30		1.28		1.31		128 - 131		196 - 260		191 - 256

				16		25		1.06		0.98		1.13		0,98 - 1,13		228 - 250		223 - 243

				17		30		1.08		0.96		1.19		0,96 - 1,19		219 - 246		215 - 243

				18		35		43.49		86		0.98		086 - 098		215 - 232		209 - 227

				19		40		1.04		0.96		1.11		0,96 - 1,11		204 - 236		200 - 231

				20		45		1.14		1.14		1.14		1,14 - 114		213 - 244		210 - 238

				21		50		0.92		0.88		0.95		088 - 095		215 - 235		210 - 229

				22		55		1.02		0.95		1.09		095 - 109		209 - 236		204 - 228

				95 N             23		5		1.22		1.21		1.23		1,21 - 1,23				48 - 148

				24		10		1.37		1.28		1.46		1,28 - 1,46		143 - 219		139 - 215

				25		15		1.40		1.38		1.41		1,38 - 1,41		195 - 253		189 - 259

				26		20		1.30		1.24		1.35		1,24 - 1,35		226 - 268		219 - 264

				27		25		1.36		1.37		1.34		1,37 - 1,34		233 - 279		226 -271

				28		30		1.18		1.16		1.2		1,16 - 1,20		243 - 268		237 - 258

				29		35		1.34		1.4		1.28		1,40 - 1,28		235 - 275

				30		40		1.12		1.11		1.13		1,11 - 1,13		244 - 268		234 - 261

				31		45		64.62		1.23		128		1,23 - 128		234 - 273		230 - 268

				32		50		59.59		1.17		118		117 - 118		239 - 266		235 -262

				33		55		61.62		1.23		122		123 - 122		236 - 267		231 - 262

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		199		4.06		45

				1        36		138		200		4.13

				2        37		206		207		4.13

				3        38		265		215		3.45

				4        39		307		219		2.76

				5        40		333		221		2.05

				6        41		349		220		1.82

				7        42		360		216		1.77

				8        43		368		211		1.77

				9        44		374		205		1.8

				10       45		380		201		1.79		367





BG-44

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0.65		0.63		0.66		0,63 - 0,66		45 - 108		47 - 109

				2		10		0.87		0.9		0.84		0,90 - 0,84		109 - 182		104 - 191

				3		15		0.77		0.72		0.81		0,72 - 0,81		157 - 195		153 - 192

				4		20		0.83		0.79		0.87		0,79 - 0,87		168 - 212

				5		25		0.72		0.67		0.76		0,67 - 0,76		185 - 208		183 - 202

				6		30		0.67		0.65		0.69		0,65 - 0,69		183 - 205		179 - 201

				7		35		0.71		0.69		0.73		0,69 - 0,73		181 - 205		179 - 202

				8		40		0.71		0.66		0.75		0,66 - 0,75		180 - 206		177 - 202

				9		45		0.74		0.7		0.77		0,70 - 0,77		182 - 210		178 - 208

				10		50		0.72		0.68		0.76		0,68 - 0,76		186 - 210		183 - 206

				11		55		0.71		0.7		0.72		0,70 - 0,72		186 - 210		183 - 205

				85 N             12		5		1.33		1.14		1.51		1,14 - 1,51		45 - 141		48 - 153

				13		10		1.37		1.5		1.24		1,50 - 1,24		150 - 204		147 - 212

				14		15		1.13		1.28		0.97		1,28 - 0,97		197 - 213		193 - 216

				15		20		0.82		0.81		0.83		0,81 - 0,83		196 -205		192 - 205

				16		25		0.94		0.93		0.94		0,93 - 0,94		191 - 208		188 - 209

				17		30		0.89		0.88		0.89		0,88 - 0,89		196 - 205		190 - 207

				18		35		0.76		0.73		0.78		0,73 - 0,78		192 -		189 - 198

				19		40		0.73		0.7		0.75		0,70 - 0,75		187 - 193		184 - 192

				20		45		0.76		0.74		0.78		0,74 - 0,78		182 - 192		179 - 190

				21		50		0.98		0.97		0.99		0,97 - 0,99		181 - 204		179 - 204

				22		55		0.93		0.91		0.95		0,91 - 0,95		193 - 208		188 - 208

				95 N             23		5		1.28		1.19		1.36		1,19 - 1,36		44 - 110		42 - 134

				24		10		1.40		1.71		1.08		1,71 - 1,08		118 - 185		116 - 192

				25		15		0.97		0.92		1.02		0,92 - 1,02		171 - 188		169 - 195

				26		20		0.90		0.83		0.96		0,83 - 2,96		172 - 187		168 - 194

				27		25		0.90		0.84		0.96		0,84 - 2,96		173 - 189		169 - 194

				28		30		1.08		1.05		1.11		1,05 - 1,11		175 - 200		171 - 206

				29		35		1.00		0.96		1.03		0,96 - 1,03		188 - 205		184 - 205

				30		40		0.92		0.88		0.96		0,88 - 0,96		190 - 203		186 - 203

				31		45		1.03		1		1.06		1,00 - 1,06		186 - 206		182 - 207

				32		50		0.92		0.88		0.95		0,88 - 0,95		194 - 206		190 - 207

				33		55		0.91		0.87		0.95		0,87 - 0,95		192 - 205		188 - 204

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		192		3.82		45

				1        36		175		196		4.5

				2        37		247		206		3.33

				3        38		295		207		2.49

				4        39		325		209		2.04

				5        40		342		209		1.82

				6        41		353		207		1.77

				7        42		362		203		1.61

				8        43		366		199		1.57

				9        44		370		195		1.63

				10       45		374		193		1.65		369





BG-442

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		1.22		1.1		1.34		1,10 - 134		51 - 118		51 - 122

				2		10		1.39		1.29		1.49		1,29 - 2,49		121 - 187		119 - 194

				3		15		1.31		1.57		1.04		1,57 - 1,04		176 - 239		180 - 238

				4		20		0.96		1.11		0.81		1,11 - 0,81		202 - 222		196 - 219

				5		25		1.02		1.17		0.87		1,17 - 0,87		201 - 213		185 - 217

				6		30		1.16		1.33		0.99		1,33 - 0,99		198 - 222		191 - 227

				7		35		0.86		0.97		0.75		0,097 - 0,75		206 - 212		197 - 213

				8		40		0.87		0.98		0.76		0,98 - 0,76		196 - 207		188 - 204

				9		45		0.90		0.98		0.82		0,98 - 0,82		192 - 203		186 - 201

				10		50		0.78		0.88		0.68		0,88 - 0,68		191 - 204		185 - 204

				11		55		0.86		0.92		0.8		0,92 - 0,80		185 - 202		179 - 200

				85 N             12		5		1.10		1.17		1.02		1,17 - 1,02		42 - 112		42 - 129

				13		10		1.26		1.28		1.23		1,28 - 1,23		113 - 166		111 - 176

				14		15		1.19		1.28		1.1		1,28 - 1,10		157 - 194		154 - 200

				15		20		0.94		1		0.88		1,00 - 0,88		178 - 193		172 - 197

				16		25		0.99		1.1		0.87		1,10 - 0,87		172 - 194		168 - 194

				17		30		0.82		0.91		0.72		0,91 - 0,72		169 - 188		164 - 190

				18		35		0.86		0.94		0.78		0,94 - 0,78		172 - 188		166 - 189

				19		40		1.04		1.16		0.91		1,16 - 0,91		172 - 199		166 - 203

				20		45		1.08		1.23		0.93		1,23 - 0,93		184 - 208		178 - 210

				21		50		0.89		0.91		0.86		0,91 - 0,86		189 - 200		183 - 200

				22		55		0.79		0.87		0.71		0,87 - 0,71		183 - 195		180 - 195

				95 N             23		5		1.55		1.56		1.54		1,56 - 1,54		47 - 149		48 - 160

				24		10		1.38		1.54		1.21		1,54 - 1,21		156 - 214		153 - 219

				25		15		1.22		1.57		0.86		1,57 - 0,86		197 - 226		186 - 224

				26		20		0.89		1.07		0.71		1,07 - 0,71		206 - 214		197 - 211

				27		25		0.91		1.04		0.77		1,04 - 0,77		193 - 208		189 - 206

				28		30		0.92		1.05		0.79		1,05 - 0,79		197 - 206		184 - 205

				29		35		0.85		0.96		0.74		0,96 - 0,74		189 - 201		185 - 199

				30		40		0.84		0.91		0.77		0,91 - 0,77		183 - 200		178 - 197

				31		45		0.76		0.84		0.67		0,84 - 0,67		184 - 195		181 - 190

				32		50		0.93		1.02		0.83		1,02 - 0,83		179 - 201		176 - 202

				33		55		0.84		0.89		0.78		0,89 - 0,78		185 - 200		182 - 199

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		192		3.52		45

				1        36		88		181		3.52

				2        37		138		182		3.34

				3        38		183		183		3.3

				4        39		251		183		2.8

				5        40		275		181		2.71

				6        41		297		177		2.26

				7        42		315		173		2.15

				8        43		329		168		2.24

				9        44		341		164		1.77

				10       45		347		161		1.46		346





FF

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		ortalama		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		1.11		1.06		1.15		1,06 - 1,15		49 - 105		50 - 131

				2		10		1.36		1.31		1.41		1,31 - 1,41		118 - 148		118 - 177

				3		15		1.22		1.33		1.11		1,33 - 1,11		157 - 181		158 - 195

				4		20		1.05		1.24		0.86		1,24 - 0,86		178 - 185		181 - 191

				5		25		1.14		1.36		0.91		1,36 - 091		179 - 189		175 - 199

				6		30		0.99		1.2		0.77		1,20 - 077		185 - 191		182 - 198

				7		35		0.92		1.1		0.74		1,10 - 0,74		184 - 189		181 - 194

				8		40		0.87		0.98		0.75		0,98 - 0,75		179 - 187		174 - 197

				9		45		0.87		0.97		0.76		0,97 - 076		180 - 184		178 - 191

				10		50		0.86		0.97		0.74		2,97 - 074		178 - 183		175 - 195

				11		55		0.85		0.96		0.73		0,96 - 073		180 - 184		178 - 196

				85 N             12		5		1.48		1.56		1.4		1,56 - 140		51 - 134		54 - 167

				13		10		1.29		1.55		1.02		1,55 - 1,02		154 - 181		160 - 209

				14		15		1.29		1.56		1.02		1,56 - 1,02		173 - 196		174 - 214

				15		20		0.97		1.12		0.81		1,12 - 081		190 - 193		188 - 209

				16		25		0.90		0.99		0.8		0,99 - 080		184 - 190		187 - 202

				17		30		0.95		1.06		0.83		1,06 - 083		181 - 187		179 - 201

				18		35		1.10		1.25		0.94		1,25 - 094		179 - 190		166 - 211

				19		40		1.00		1.11		0.89		1,11 - 089		185 - 192		183 - 207

				20		45		0.89		0.97		0.81		0,97 - 081		186 - 188		184 - 200

				21		50		0.90		0.99		0.81		0,99 - 081		184 - 189		183 - 199

				22		55		0.96		1.01		0.9		1,01 - 090		183 - 190		181 - 204

				95 N             23		5		1.47		1.61		1.33		1,61 - 133		42 - 124		42 - 156

				24		10		1.30		1.49		1.1		1,49 - 1,10		129 - 156		135 - 196

				25		15		1.18		1.33		1.02		1,33 - 1,02		142 - 165		144 - 190

				26		20		1.06		1.13		0.99		1,13 - 0,99		160 - 174		162 - 191

				27		25		1.12		1.2		1.04		1,20 - 1,04		170 - 183		169 - 201

				28		30		1.01		1.11		0.91		1,11 - 091		176 - 187		173 - 202

				29		35		51.46		102		0.92		102 - 0,92		179 - 186		178 - 199

				30		40		1.01		1.07		0.94		1,07 - 0,94		177 - 186		176 - 203

				31		45		0.98		1.02		0.93		1,02 - 0,93		178 - 189		179 - 204

				32		50		1.07		1.13		1.01		1,13 - 1,01		181 - 203		179 - 210

				33		55		0.91		0.92		0.89		2,92 - 0,89		193 - 196		191 - 208

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35		45		180		3.87		45

				1        36		71		180		4

				2        37		110		181		3.49

				3        38		146		183		2.72

				4        39		178		184		2.44

				5        40		206		184		2.62

				6        41		235		182		2.62

				7        42		257		179		2.28		279

				8        43		292		177		2.07

				9        44		316		172		1.82

				10       45		328		166		1.65		336





FF-55

				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0,98 - 0,96		48 - 107		51 - 122

				2		10		1,03 - 0,94		113 - 152		108 - 157

				3		15		1,04 - 0,90		148 - 173		141 - 177

				4		20		1,21 - 0,97		164 - 191		102 - 197

				5		25		1,00 - 0,87		178 - 192		175 - 193

				6		30		1,22 - 0,95		175 - 195		173 - 201

				7		35		1,03 - 0,83		182 - 194		179 - 194

				8		40		0,90 - 0,73		181 - 190		175 - 195

				9		45		0,70 - 0,58		177 - 180		174 - 180

				10		50		0,99 - 0,77		168 - 186		164 - 190

				11		55		0,74 - 0,64		173 - 181		170 - 180

				85 N             12		5		1,55 - 1,50		44 - 180		49 - 172

				13		10		1,53 - 1,47		156 - 210		153 - 217

				14		15		1,52 - 1,42		194 - 230		191 - 283

				15		20		1,31 - 1,12		214 - 227		209 - 232

				16		25		1,16 - 1,03		209 - 221		203 - 223

				17		30		1,03 - 0,92		203 - 213		200 - 213

				18		35		1,43 - 1,28		197 - 227		193 - 223

				19		40		1,04 - 0,94		213 - 221		209 - 223

				20		45		1,06 - 0,96		210 - 220		206 - 225

				21		50		1,07 - 1,01		207 - 221		204 - 22

				22		55		1,10 - 1,06		206 - 223		202 - 223

				95 N             23		5		2,07 - 1,74		49 - 174		51 - 181

				24		10		2,07 - 1,82				178 - 267

				25		15		1,40 - 1,34		226 - 244		222 - 253

				26		20		1,44 - 1,33		223 - 250		218 - 251

				27		25		1,49 - 1,34		223 - 252		217 - 258

				28		30		1,14 - 1,06		232 - 238		228 - 245

				29		35		1,34 - 1,31		220 - 243		216 - 247

				30		40		1,16 - 1,11		223 - 237		219 - 233

				31		45		1,41 - 1,31		217 - 243		214 - 251

				32		50		1,30 - 1,31		221 - 245		219 - 246

				33		55		1,27 - 1,29		225 - 247		222 - 248

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35				189

				1        36				181

				2        37				184

				3        38				192

				4        39				198

				5        40				195

				6        41				184

				7        42				174

				8        43				165

				9        44				165

				10       45				156





				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0,96 - 0,96		49 - 241		52 - 141

				2		10		1,21 - 1,03		141 - 209		137 - 201

				3		15		1,02 - 0,88		170 - 214		189 - 207

				4		20		0,98 - 0,85		187 - 221		178 - 219

				5		25		0,85 - 0,71		192 - 212		180 - 205

				6		30		0,84 - 0,68		186 - 208		177 - 200

				7		35		1,19 - 0,93		182 - 229		175 - 225

				8		40		0,81 - 0,64		203 - 217		194 - 210

				9		45		0,80 - 0,64		189 - 209		182 - 201

				10		50		0,85 - 0,69		183 - 209		180 - 203

				11		55		0,76 - 0,66		189 - 208		183 - 205

				85 N             12		5		1,27 - 1,29		44 - 176		46 - 177

				13		10		1,31 - 1,05		167 - 222		164 - 220

				14		15		1,25 - 0,96		193 - 230		188 - 227

				15		20		1,33 - 1,08		203 - 242		199 - 239

				16		25		1,05 - 0,85		214 - 236		210 - 233

				17		30		1,28 - 1,00		205 - 240		201 - 235

				18		35		0,99 - 0,80		209 - 231		206 - 228

				19		40		1,11 - 0,92		201 - 237		197 - 230

				20		45		1,01 - 0,81		211 - 232		207 - 228

				21		50		0,91 - 0,73		205 - 222		200 - 214

				22		55		0,87 - 0,69		197 - 217		193 - 214

				95 N             23		5		1,40 - 1,50		50 - 187		48 - 187

				24		10		1,57 - 1,20		173 - 237		169 - 236

				25		15		1,23 - 1,16		209 - 247		205 - 243

				26		20		1,23 - 1,15		214 - 251		208 - 246

				27		25		1,15 - 1,09		221 - 251		217 - 248

				28		30		1,20 - 1,11		217 - 249		214 - 245

				29		35		1,19 - 1,13		217 - 261		214 - 255

				30		40		1,00 - 0,92		219 - 251		215 - 238

				31		45		1,11 - 1,02		212 - 257		109 - 253

				32		50		1,05 - 1,00		218 - 256		213 - 253

				33		55		1,27 - 1,20		218 - 264		211 - 260

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35				170

				1        36				186

				2        37				186

				3        38				181

				4        39				194

				5        40				196

				6        41				194

				7        42				187

				8        43				188

				9        44				176

				10       45				173





				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5		0,88  - 0,75		42 - 103		42 - 107

				2		10		0,87 - 098		96 - 142		95 - 149

				3		15		0,96 - 090		134 - 171		131 - 178

				4		20		0,88 - 1,09		157 - 170		152 - 172

				5		25		1,06 - 1,08		159 - 176		154 - 175

				6		30		1,03 - 1,02		167 - 185		163 - 182

				7		35		1,05 - 0,99		176 - 205		172 - 206

				8		40		099 - 082		182 - 204		175 - 203

				9		45		0,94 - 069		183 - 201		177 - 197

				10		50		0,78 - 069		178 - 192		169 - 187

				11		55		175 - 064		170 - 186		163 - 185

				85 N             12		5		1,50 - 1,21		47 - 158		53 - 175

				13		10		1,29 - 082		160 - 199		157 - 200

				14		15		1,04 - 071		181 - 195		166 - 192

				15		20		2,87 - 066		181 - 202		157 - 198

				16		25		2,78 - 0,66		191 - 187		187 - 190

				17		30		0,77 - 064		185 - 205		177 - 209

				18		35		0,79 - 0,63		194 - 203		191 - 202

				19		40		0,83 - 0,66		198 - 202		190 - 200

				20		45		0,76 - 0,63		187 - 194		181 - 193

				21		50		0,77 - 0,62		180 - 191		176 - 190

				22		55		0,77 - 0,65		178 - 190		169 - 188

				95 N             23		5		1,78 - 1,34		45 - 183		53 - 196

				24		10		1,45 - 068		184 - 222		176 - 216

				25		15		1,07 - 088		198 - 215		192 - 218

				26		20		1,06 - 0,92		198 - 214		189 - 216

				27		25		1,07 - 090		197 - 212		188 - 214

				28		30		1,05 - 0,89		201 - 213		199 - 213

				29		35		1,01 - 0,88		198 - 213		196 - 215

				30		40		1,02 - 0,91		199 - 214		197 - 216

				31		45		1,05 - 096		198 - 221		196 - 219

				32		50		1,05 - 091		203 - 219		197 - 217

				33		55		1,07 - 1,02		199 - 224		192 - 223

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35

				1        36

				2        37

				3        38

				4        39

				5        40

				6        41

				7        42

				8        43

				9        44

				10       45

				46

				47

				48

				49

				50





				FRENLEME SAYISI		FRENLEME SÜRESİ		FRENLEME KUVVETİ		FRENLEME SONU SICAKLIĞI

				71 N               1		5

				2		10

				3		15

				4		20

				5		25

				6		30

				7		35

				8		40

				9		45

				10		50

				11		55

				85 N             12		5

				13		10

				14		15

				15		20

				16		25

				17		30

				18		35

				19		40

				20		45

				21		50

				22		55

				95 N             23		5

				24		10

				25		15

				26		20

				27		25

				28		30

				29		35

				30		40

				31		45

				32		50

				33		55

				Dakika        34		balata C		Pedal N		Fren KN		Disk C

				Başlama     35

				1        36

				2        37

				3        38

				4        39

				5        40

				6        41

				7        42

				8        43

				9        44

				10       45






