MİNERAL KATKI KULLANIMININ KARBON FİBER TAKVİYELİ HAFİF BETONDAKİ ETKİLERİ

*Bahar DEMİREL

*Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü – ELAZIĞ

bdemirel@firat.edu.tr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖZET

Bu çalışmada, silis dumanı ve uçucu kül gibi mineral katkıların karbon fiber takviyeli hafif beton üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Numune serileri hazırlanırken, silis dumanı, uçucu kül, CEM I 42,5 portland çimento, pomza agregası ve karbon fiber kullanılmıştır. Çalışma için, mineral katkısız hafif beton, %10 silis dumanı katkılı hafif beton, %15 uçucu kül katkılı hafif beton olmak üzere 3 çeşit seri hazırlanmıştır. Tüm serilere çi-mento ağırlığının %0,5 oranında karbon fiber ilave edilerek sadece mineral katkının etkisi kıyaslanmıştır. Numunelerin etüv kurusu yoğunlukları tespit edilmiştir. Kür süresini tamamlayan küp numunelere, önce tahribatsız deney yöntemi olan ultrasonik ses hızı deneyi, daha sonra basınç dayanımı deneyi yapılmıştır. Prizma numunelere ise eğilmede çekme deneyi yapılmış ve mineral katkının karbon fiberli hafif betonun mekanik özellikleri üzerindeki etkileri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mineral Katkı, Silis dumanı, Uçucu Kül, Karbon Fiber Takviyeli Hafif Beton.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EFFECTS OF THE MINERAL ADMIXTURES ON THE CARBON FIBER REINFORCED LIGHTWEIGHT CONCRETE

ABSTRACT

In this study, the effect of silica fume and fly ash, a mineral admixture to concrete, on the carbon fiber reinforced lightweight concrete is studied. The series of sample were prepared by using silica fume, fly ash, CEM I 42.5 portland cement, pumice aggregate and carbon fiber. Three series of samples containing carbon fiber by 0,5% of cement in weight were prepared for this study: lightweight concrete without any mineral admixture, lightweight concrete with 10% silica fume by weight of cement, lightweight concrete with 15% fly ash by weight of cement and only the effect of the mineral admixtures was compared. The dry densities of the samples were determined. First, non-destructive testing (NDT) was carried out using ultrasonic pulse velocity (UPV) and then the compression strength test was applied to the cube samples that have completed cure period. Tensile strength test was applied to the prism samples. Thus, the effects of the mineral admixtures on the mechanical properties of the lightweight concrete were determined.

Keywords: Mineral Admixture, Silica Fume, Fly Ash, Carbon Fiber Reinforced Lightweight Concrete.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. GİRİŞ

Silis dumanı ve uçucu kül gibi mineral katkı-lar, hem ilave edildiği betonun teknik özelliklerinde iyileşme meydana getirmesi bakımından; hem de ekonomik avantajlar sağlaması bakımından günü-müzde sıkça kullanılan katkılardandır.

Silis dumanı, silisyum elementinin veya silis-yumlu metal alaşımların üretimi esnasında ortaya çıkan gazın hızlı soğutularak yoğunlaştırılması so-nucunda elde edilen ve %85-%98 kadar silis içeren amorf yapıya sahip çok ince parçacıklardan oluşan malzemedir. Silis dumanının rengi açık griden koyu griye doğru değişiklik göstermektedir. Karbon içeri-ği arttıkça rengi daha koyu olmaktadır. Silis duma-nının tane boyutu 0,1–0,2 µm ve yoğunluğu 2,2–2,3 gr/cm3’tür[1]. Çok ince taneli olması ve %75’in üze-rinde amorf silis içermesinden dolayı çok aktif bir puzolandır[2]. Silis dumanındaki “SiO2 + Al2O3 + Fe2O3” miktarının yüksek olması, puzolanik aktivi-tenin daha iyi olmasına yol açmaktadır. Betonda katkı maddesi olarak kullanılan silis dumanı hidra-tasyon ısısını azaltmaktadır. Ayrıca sertleşmiş beto-nun sülfatlara karşı dayanıklılığını arttırırken; su geçirimliliğini ve alkali-silika reaksiyonunu azalt-maktadır. Bu olumlu etkilerinin yanısıra, silis duma-nı ile üretilen betonlarda daha fazla karışım suyuna ihtiyaç duyulması ve nispeten daha koyu renkli bir beton elde edilmesi de olumsuz etkileri arasında sı-ralanabilir[1].

Silis dumanı yüksek performanslı beton ve harçların önemli bir bileşeni olup işlenebilmeyi art-tırır, kalsiyum hidroksitle reaksiyona girerek çimen-to hamuru ile agrega taneleri arasındaki aderansı arttırır, sonuçta da betonun dayanımı ve dürabilitesi artar[3].

Elektrik enerjisi üretimi için termik santralle-rin çoğunda pulverize kömür kullanılmaktadır. Kö-mür, %80’i 75µm elekten geçebilecek inceliğe sahip olacak tarzda öğütülmekte ve havayla birlikte, buhar üretici kazanları ısıtmak amacıyla, yakıt olarak püs-kürtülmektedir. Atık malzeme olarak ortaya çıkan küllerin yaklaşık %75-%80’i gazlarla birlikte baca-dan çıkma eğilimi gösteren çok ince taneli küllerdir. Bu küllere uçucu kül denilmektedir. Bacadan dışarı-ya çıkacak küller bir takım elektrostatik veya elek-tromekanik yöntemler vasıtasıyla tutulmakta ve kül toplayıcı silolara kanalize edilmektedir[1].

Uçucu küllerde çok yüksek miktarlarda yer alan oksitler SiO2, Al2O3 ve Fe2O3’dür. Bunların ya-nısıra, bir miktar CaO, MgO, C ve Na2O da buluna-bilmektedir. Birçok ülke standardında uçucu küller bir sınıflandırmaya tabi tutulmazken, ASTM C 618 no.lu standart uçucu külleri F ve C sınıfı olarak iki grupta değerlendirmektedir. (SiO2+Al2O3+Fe2O3)> %70 olan, antrasit veya bitümlü kömürlerden elde edilen ve puzolanik özelliğe sahip olan uçucu küller F sınıfıdır. (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3)>%50 olan, linyit veya düşük bitümlü kömürlerden elde edilen ve pu-zolanik özelliğinin yanı sıra %10’dan fazla CaO içerdiği için kendiliğinden de bir miktar bağlayıcı özelliğe sahip olan uçucu küller ise C sınıfıdır[4].

Betonda katkı maddesi olarak kullanılan uçu-cu küllerin betonun özelliklerine olumlu ve olumsuz etkileri mevcuttur. Tanelerinin küreselliği sayesinde taze betonun kararlılığını, kolay yerleşmesini ve ko-lay sıkıştırılmasını sağlamaktadır. Çimento ile belirli yüzdelerde yer değiştirdiği için ekonomiklik de sağ-lamaktadır. Fakat uçucu kül prizi biraz geciktirdiği için, bu durum soğuk havalarda bir dezavantaj ola-rak belirmektedir. Ayrıca uçucu küllü betonlar daha uzun süre küre ihtiyaç duyarlar. Uçucu küller küre-sel bir yapıya sahip olduklarından su gereksinimini arttırmazlar ve düşük bir su-çimento oranı ile isteni-len işlenebilirlik sağlarlar. Uçucu kül sulu ortamda kireci bağladığı için betonu dış etkilere daha daya-nıklı yapar, su geçirimliliğini azaltır. Ayrıca toprak stabilizasyonu, gaz beton üretimi, hafif agrega ve tuğla üretiminde de kullanılabilirler[5,6].

Bu çalışmada, iki farklı mineral katkı olan si-lis dumanı ve uçucu külün karbon fiber takviyeli hafif betonun mekanik özelliklerine yaptığı etkiler araştırılmıştır. Bu amaçla, mineral katkı içermeyen, %10 silis dumanı içeren ve %15 uçucu kül içeren 3 seri fiberli hafif beton üretilmiştir. Hazırlanan serile-rin basınç ve çekme dayanımı gibi mühendislik özellikleri karşılaştırılmıştır.

2. MALZEME VE YÖNTEM

Çalışmada, tüm serilerin ana matrisinde hafif agrega kullanılmıştır. Elazığ Meryem Dağı civarın-dan temin edilen bazik karakterli pomza agregasının granülometrisi, dmax=8mm olacak şekilde düzenlen-miştir. B8 granülometrik sınıfına uygun hale getiri-len agreganın granülometri eğrisi ve birim ağırlık özellikleri sırasıyla Şekil-1 ve Tablo-1’de veril-mektedir.

Şekil 1. Kullanılan Agreganın Granülometrisi

Tablo 1.  Pomza Agregasının Özellikleri

| Agrega | İnce | İri |
| --- | --- | --- |
| Gevşek Birim Ağırlık (gr/cm3) (TS1114) | 1,2 | 1,0 |
| Gevşek Birim Ağırlık (gr/cm3) (Çalışmada Kullanılan) | 1,028 | 0,912 |
| Etüv Kurusu Tane Yoğunluğu (gr/cm3) (TS EN 206-1) | 2,0 | 2,0 |
| Etüv Kurusu Tane Yoğunluğu (gr/cm3) (Çalışmada Kullanılan) | 1,69 | 1,88 |

Numunelerin ana matrisi; su, çimento ve hafif agregadan oluşmaktadır. Karışım suyu olarak Elazığ şehir şebeke suyu ve ana bağlayıcı olarak da Elazığ Altınova Çimento San. ve Tic. A.Ş.’den temin edi-len ve TS EN 197-1 standardına uygun CEM I 42,5 N Portland çimento kullanılmıştır[7]. Kullanılan mineral katkılardan ilki silis dumanıdır. Standartla belirtilen silis dumanı miktarı; silis dumanı/çimento  0,11(kütlece) olmalıdır[8]. Çalışmada, Antalya Eti Elektro Metalürji A.Ş.’den temin edilen silis dumanı portland çimentosu ile %10 oranında yer değiştire-rek kullanılmıştır. Kullanılan miktar standarda uy-maktadır. Diğer mineral katkı ise uçucu küldür. TS EN 450-1 standardına göre, kullanılabilecek uçucu kül miktarı uçucu kül/çimento 0,33 (kütlece) olma-lıdır[9]. Bu çalışmada Soma Termik Santralinden temin edilen uçucu kül çimento ile %15 oranında yer değiştirerek kullanılmıştır ve standarda uymak-tadır. Portland çimentosu ve mineral katkılara ait fi-ziksel ve kimyasal veriler Tablo-2’de verilmektedir.

Tablo 2. Çimento ve Mineral Katkıların Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

| Kimyasal Bileşim (%) | CEM I 42,5 N | Uçucu Kül | Silis Dumanı |
| --- | --- | --- | --- |
| S(SiO2) | 21.12 | 42,82 | 91 |
| A(Al2O3) | 5.62 | 20,82 | 0,58 |
| F(Fe2O3) | 3.24 | 4,57 | 0,24 |
| CaO | 62.94 | 23,45 | 0,71 |
| MgO | 2.73 | 1,74 | 0,33 |
| SO3 | 2.30 | 1,47 | 1,06 |
| Na2O | - | 0,32 | 0,38 |
| K2O | - | 1,31 | 4,34 |
| C | - | - | 0.8-1.0 |
| S+A+F | 29,98 | 68,21 | 91,82 |
| Fiziksel Özellikler |  |  |  |
| Kızdırma Kaybı | 1.78 | 2,75 | 1,84 |
| Yoğunluk, (gr/cm3) | 3.10 | 2,50 | 2.20 |

Takviye malzemesi olarak, teknik verileri Tablo 3’teki gibi olan 5mm uzunluğunda, çimento ağırlığının %0,5’i oranında karbon fiber kullanılmış-tır.

Tablo 3. Karbon Fiberin Özellikleri

| Filament Çapı | 15±3µm |
| --- | --- |
| Çekme Dayanımı | 3,43 GPa |
| Elastisite Modülü | 230GPa |
| Kopmada Uzama | %1,5 |
| Elektrik Direnci | 1,6x10-5 Ωm |
| Yoğunluk | 1,82 gr/cm3 |

Kompozit içerisindeki fiberin çökelmesi ne kadar iyi olursa, ana matrisin homojenliği de o nis-pette iyi olmaktadır[10]. Bundan dolayı, maliyet açı-sından uygunluğu göz önünde bulundurularak[11], fiberin harç içerisinde homojen dağılmasını ve çö-kelmesini temin etmek için çimento ağırlığının %0,4 ’ü kadar Culminal 9115 modifiye metilselüloz (Hercules,Inc,USA), metilselüloz kullanıldığında meydana gelecek köpüklenmeyi önlemek için ise hacimce %0,13 oranında Rhoximat DF 770 DD (Rhodia, Inc,USA) köpük önleyici kullanılmıştır.

Karbon fiber ilave edilen numunelerde daha fazla su ihtiyacı ortaya çıkmakta, başka bir deyişle, çökme (slump) değeri düşmektedir[12]. Karışıma su ilave etmeden işlenebilmeyi kolaylaştırmak için tüm serilere, kullanılan çimentonun %0,8’i kadar YKS MR 25 (Lingin Sülfonat esaslı) akışkanlaştırıcı ilave edildi.

Karışımlar hazırlanırken önce çimento miske-rinde metilselüloz suyun bir kısmında karıştırılarak çözdürüldükten sonra fiberler ve köpük önleyici de ilave edilerek yaklaşık 1 dk. Karıştırılmıştır. Daha sonra bu karışım, beton mikserinde kuru halde yak-laşık 3 dk. karıştırılmış olan ince ve iri agrega, çi-mento, silis dumanı veya uçucu küllü (eğer seride varsa) karışıma ilave edilmiştir. Akışkanlaştırıcı ila-vesi de yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dk. daha karış-tırılmıştır[13].

Karışım hesapları TS 2511 standardı dikkate alınarak gerçekleştirilmiş ve toplam 3 seri numune hazırlanmıştır[14].

- Su +çimento+hafif agrega+karbon fiber (N-CF)

- Su+çimento+hafif agrega+karbon fiber+silis du-manı (SD-CF)

- Su+çimento+hafif agrega+karbon fiber+uçucu kül (UK-CF)

Hazırlanan bu seriler, basınç dayanımının tespiti için 100100100 mm boyutunda küp, eğilmede çekme dayanımının tespiti için ise 7575300 mm boyutunda prizma kalıplara dökülmüştür.

2.1. UYGULANAN DENEYLER

İlk olarak, 28 günlük kürünü tamamlayan küp numunelerin ultrasonik ses geçiş (USG) hızları, ses-üstü dalgaların betonun içerisinden geçiş süresini öl-çebilen bir cihaz ile belirlenmiştir. Yüzeyi temiz nu-mune, cihazın dalga gönderici ve alıcı başlıkları ara-sına yerleştirilerek bu mesafeden geçen sesüstü dal-gaların geçiş süresi cihaz ekranından okunmuş, daha sonra (1) nolu bağıntı ile dalga hızı hesaplanmıştır [1]. Hesaplanan sesüstü dalga hızı ile betonun ba-sınç ve çekme dayanımları arasındaki ilişki yaklaşık olarak elde edilmiştir.

V=(h / t)*106                                                 (1)

Formülde V, sesüstü dalga hızı(m/sn);h, nu-munenin sesüstü dalga gönderilen yüzeyi ile dalga-nın alındığı yüzeyi arasındaki mesafe(m); t, sesüstü dalganın gönderildiği yüzeyden alındığı yüzeye kadar geçen zaman(µsn) dır.

Daha sonra aynı küp numuneler, TS EN 12390-3’e göre, 3 kN/sn yükleme hızı uygulanarak kırılmış ve basınç dayanımları kaydedilmiştir[15]. Ayrıca, 28 günlük kürünü tamamlayan prizma nu-muneler, TS EN 12390-5 standardına göre orta nok-tasından yüklenerek, eğilmede çekme dayanımı tayi-ni deneyine tabi tutulmuş ve tüm serilerin eğilmede çekme dayanımları belirlenmiştir[16].

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

28 günlük numunelerin etüv kurusu yoğun-lukları bulunarak serilerin TS EN 206-1’e göre hafif beton sınıfına girdiği belirlenmiştir[8](Tablo-4).

Tablo-4 incelendiğinde en düşük yoğunluğun uçucu küllü seride, en büyük yoğunluğun ise silis dumanlı seride olduğu görülmektedir. Bu durum in-ce daneli silisin kılcal boşlukları doldurmasından kaynaklanmaktadır.

Tablo 4. Numunelerin Yoğunlukları

| Beton Serisi | N-CF | UK-CF | SD-CF |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 Günlük Etüv Kurusu Yoğ. (gr/cm3) | 1,933 | 1,917 | 1,955 |

Uçucu külün tane çapı ise, hem portland çi-mentosundan hem de silis dumanından oldukça bü-yüktür. Bu nedenle bu mineral katkı ilavesi ile üretilen serinin yoğunluğunun düşük olması bekle-nen bir durumdur. 3 seriye ait 28 günlük basınç dayanımı ve eğilmede çekme dayanımı deney so-nuçları sırasıyla Şekil-2 ve Şekil-3 verilmektedir.

Şekil 2.  28 Günlük Basınç Dayanımları             Şekil 3. 28 Günlük Eğilmede Çekme Dayanımları

Silis dumanının karbon fiber takviyeli beton-da da fibersiz betonlarda olduğu gibi hem basınç hem de çekme dayanımı arttırdığı Şekil-2 ve Şekil-3’de açıkça görülmektedir. Bu durum muhtemelen hem silis dumanının fiberlerin çökelmesine yardım-cı olmasından hem de çok ince taneli olması sebe-biyle fiberin kullanılmasıyla oluşan hava boşlukları-nı doldurmasından kaynaklanmaktadır[17]. Uçucu kül ikamesi ise hem basınç hem de eğilmede çekme dayanımını düşürmüştür. Literatürde, uçucu külün beton basınç dayanımını düşürdüğü belirlenmiştir [18].

Ayrıca, kullanılan mineral katkıların, karbon fiberli betonun basınç ve çekme dayanımına yaptığı katkılar incelenmiştir. Silis dumanı, basınç dayanı-mını % 33,12 arttırırken (Şekil-2), eğilmede çekme dayanımını %23,14 arttırmıştır (Şekil-3). Bu durum literatürle uyum göstermektedir. Çünkü Şimşek vd. [19], silis dumanının eğilme mukavemeti artış oranı-na etkisinin, basınç mukavemetine göre daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. Aynı inceleme uçucu kül için de yapılmış; uçucu külün basınç dayanımını % 6,12 düşürürken, eğilmede çekme dayanımını ise % 6,03 oranında düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu du-rumda uçucu külün basınç ve eğilmede çekme daya-nımlarına tesirinin eşit olduğu söylenebilir.

Şekil 4. Serilere Ait USG Hızları

Sesüstü dalga numune içerisinde ne kadar az boşluğa rastlarsa, o kadar kısa sürede ilerler, böyle-ce o numunenin USG hızı da yüksek olur.  Serilerin USG hızlarının toplu halde verildiği, Şekil-4 ince-lendiğinde, SD-CF serisinin en yüksek USG hızına sahip olduğu görülmektedir. Bu beklenen bir du-rumdur. Çünkü küçük tane çapına sahip silis dumanı boşlukları doldurarak dalganın daha çabuk ilerleme-sini sağlamıştır. Buna paralel olarak, uçucu külün tane boyutları Portland çimentosundan da büyük ol-duğundan, en düşük USG hızı UK-CF serisine aittir. Serilerin dayanımları ile aynı seyirde değişim götse-ren USG hızları, dayanımlar hakkında yapılan yo-rumlar destekler niteliktedir.

4. SONUÇ

Karbon fiber takviyeli hafif betonda mineral katkı kullanımının etkilerinin araştırıldığı bu çalış-mada, aşağıdaki genel sonuçlara ulaşılmıştır.

Karbon fiber takviyeli hafif betonda kulanı-lan uçucu kül hem basınç hem de eğilmede çekme dayanımını azaltırken; silis dumanı kullanımı her iki dayanımı da arttırıcı etki yapmıştır.

Etüv kurusu yoğunluğu en düşük seri, uçucu kül katkılı seridir. Bunu katkısız seri ve silis dumanı katkılı seri izlemektedir. Bu durum, çimentonun ve mineral katkıların tane çapları ile uyumludur.

Betonun basınç dayanımı hakkında dolaylı olarak fikir veren USG hızı deney sonuçları, silis dumanının boşlukları doldurarak dayanımı daha yüksek bir karbon fiber takviyeli hafif beton elde edilebileceğini göstermiştir.

5. KAYNAKLAR

- Erdoğan, T.Y., (2003), Beton, ODTÜ Yayıncı-lık, Ankara, 741s.

- Yeğinobalı, A., (1997), Hafif Beton ve Yüksek Dayanımlı Hafif Beton, Çimento ve Beton Dün-yası, Yıl 2, Sayı 18, 20-30.

- Massazza, F., “Evaluation of Cements and Cementitious Systems: History and Prospects, Cement and Concrete Technology in the 2000s”, Second International Symposium, pp. 3-28, TCMA, Istanbul, 2000.

- ASTM C 618, (1994), Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for use as a Mineral Admixture in Portland Cement Concrete, Annual Book Of ASTM Standards.

- Temiz, H. ve Yeğinobalı, A., “UK ve SD Kat-kılı Çimento Hamur ve Harçlarının Bazı Özel-likleri”, Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması Semp., Bildiri Kitabı,, ss. 213-227, 1995, Ankara.

- Tokyay, M. ve Arıöz, Ö., “Uçucu Kül-Desülfü-rizasyon Alçısı Esaslı Tuğlalar Hakkında De-neysel Bir Çalışma”, Endüstriel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması Semp. 3, Bildiri Kita-bı, ss. 171-186, 1997, Eskişehir.

- TS EN 197-1, (2002), Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 25s.

- TS EN 206-1, (2002), Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 68s.

- TS EN 450-1, (2006), Uçucu kül – Betonda kullanım için – Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriteri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 35s.

- Chung, D.D.L., (2005), Dispersion of Short Fibers in Cement, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE July/August 2005, 379-383.

- Yang, X. and Chung, D.D.L., (1992), Latex-Modified Cement Mortar Reinforced by Short Carbon Fibres, Composites, 23(6), 453-460.

- Chen, P. and Chung, D.D.L., (1993), Carbon Fiber Reinforced Concrete as an Electrical Contact Material for Smart Structures, Smart Mater. Struct., 2,181-188.

- Cao, J. and Chung, D.D.L., (2001), Carbon Fiber Reinforced Cement Mortar Improved by Using Acrylic Dispersion as an Admixture, Cem.Concr.Res.31 1633-1637.

- TS 2511, (1977), Taşıyıcı Hafif Betonların Karışım Hesap Esasları, Türk Standartları Ens-titüsü, Ankara, 13s.

- TS EN 12390-3, (2003), Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numune-lerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Stan-dartları Enstitüsü, Ankara, 12s.

- TS EN 12390-5, (2003), Beton - Sertleşmiş Be-ton Deneyleri - Bölüm 5: Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 5s.

- Wen, S. and Chung, D.D.L., (2001), Electric Polarization in Carbon Fiber-Reinforced Ce-ment, Cem.Concr.Res., 31, 141-147.

- Yaprak H., Şimşek O., Öneş A. (2004). Cam ve Çelik Liflerin Bazı Beton Özelliklerine Etkisi, Politeknik Dergisi, 7 (4), 353-358.

- Şimşek, O., Dur, A., Yaprak, H. (2004). Silis Dumanı ve Süper Akışkanlaştırıcı Katkılı Harç-ların Özellikleri, Politeknik Dergisi, 7(2), 69-178.