DÜZLEMSEL YÜKLÜ TABAKALI KOMPOZİT PLAKALARDA ARTIK GERİLME ANALİZİ

*Hamit ADİN

*Dicle Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksek Okulu, 73050 – ŞIRNAK

hadin@dicle.edu.tr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖZET

Bu çalışmada, üniform yayılı düzlemsel çekme yüklerine maruz tabakalı kompozit bir plakada artık gerilme analizi üzerinde durulmuştur. Malzeme olarak alüminyum matriks ve çelik fiberden oluşmuş çelik alümin-yum kompoziti seçilmiştir. Çalışmada sonlu elemanlar metodu (SEM) kullanılarak sayısal çözüm yapılmıştır. Çözümde dokuz düğümlü izoparametrik sonlu elemanlar kullanılmıştır. Üniform yayılı çekme yükleri, ilk ak-mayı başlatan değerden itibaren kademeli olarak arttırılarak farklı fiber takviye açılarında plakalara uygulanıp artık gerilme analizi yapılmıştır. Takviye açısının her değeri için üniform yayılı çekme yüklerinin artmasıyla, levha üzerindeki gerilmelerin değeri ve plastik bölgelerin alanı artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Artık Gerilme, Metal-Matriks Kompozitler, Sonlu Elemanlar Yöntemi(SEM)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLANE LOADED COMPOSITE LAMINATE PLATES RESIDUAL STRESS ANALYSIS

ABSTRACT

In this study, the  residual stress analysis in a composite laminate plate which has planes loaded is made under the uniform tension loads. For material, steel aluminium composite with aluminium matrix and steel fiber are selected. In this study, numerical solution is done by using finite element methods (SEM). For solution, nine node isoparametric quadrilateral elements are used. The residual stress analysis is performed by increasing uniform tension loads gradually from the value of the first yield and by applying to various fiber orientation angles. For each orientation angle, as the uniform tension loads increased and the area of plastic zones also increased.

Keywords: Residual Stress, Metal-Matrix Composites, Finite Element Method(FEM)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- GİRİŞ

Geçmişten günümüze kadar kompozit yapılı malzemeler üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Mal-zemelerin kullanım yerlerine ve özelliklerine bağlı olarak ihtiyaç duyulan mekanik özellikler üzerinde değişiklikler yapılmıştır[1]. Bundan dolayı bu çalış-mada kompozit yapılı bir plakada meydana gelen artık gerilme analizi üzerinde durulmuştur.

Kompozit malzemeler ile ilgili araştırmaların çoğu 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze ka-dardır. Tabiatta bulunan ilk kompozit malzeme çam ağacıdır. Çam ağacının içi kışın sert ve kırılgan, yazın ise yumuşak ve esnektir. En ilkel kompozit malzeme örneği ise saman takviyeli kerpiçlerdir. Günümüzde en çok kullanılanlar ise; cam fiber reçi-ne, tungsten molibden takviyeli alüminyum, karbon ve fiber takviyeli plastiklerdir[2].

Bilim adamları, kompozit malzemelerin özel-likle son otuz yıldaki gelişimlerine dikkat çekmişler-dir. Daniel ve Ishai’ye göre; fiber takviyeli kompo-zit malzemeler ilk olarak 1942’de elektrik malzeme-lerinde, 1970’lerin sonundan başlayarak da hava-cılık, otomotiv, spor aletleri ve biomedikal sanayide kullanılmaya başlanmıştır[3]. 1980’lerde ise sera-mik ve metal matriksler kullanılmıştır. 1990’lı yıl-lardan itibaren uzay sanayide de yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır [14].

Kompozit malzemelerin kullanımı günümüz-de çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Makine elema-nının çalışma ortamına göre, mukavemet, yüksek direngenlik, ısıya dayanıklılık, yalıtkanlık, yorulma ömrü gibi istenilen özellikleri sağlaması, kompozit malzemeyi avantajlı kılar. Örneğin, malzeme muka-vemetinin önemli olduğu bir durumda metal mat-riksli kompozitlerin kullanımı, cam fiberden imal edilmiş plastiklere göre daha avantajlıdır. Çelik fi-ber ve alüminyum matrikslerin plastik deformasyo-nu, geometrik süreksizlik sonucu oluşan gerilme yığılmalarını azaltıcı yönde rol oynar[11].

Whitney tarafından tabakalı plakaların davra-nışlarının analizi için sınır değer çözümüne girme-den açılı dizilmiş plaka problemlerinin lineer denk-lem çözümleri bulunmuştur[10]. Anizotropik plaka ve kabukların elasto-plastik sonlu eleman analizi Owen tarafından araştırılmıştır[9]. Arslan ve Turgut, üzerinde U çentikler açılmış eksenel tekil yüklü düzlem izotropik levhalarda gerilme analizini sonlu elemanlar metodunu kullanarak yapmışlardır[7]. Whitney ve Pagano, dairesel delikli ve sonsuz orto-tropik levhada normal gerilme dağılımı için yaklaşık çözüm üzerine çalışmışlardır. Delikli ortotropik lev-halarda yaklaşık çözümün kullanılması tasarım ve imalatçılar için çok yararlı olmuştur[12]. Zienkie-wicz, Von-Misses ve Coulomb akma kriterlerini kullanarak farklı mühendislik problemlerinde plastik bölgelerin yayılışını incelemiştir[6]. Tsai ve Azzi, takviyeli kompozitler için kompozit numuneler üze-rinde üst ve alt sınırlar türetmiş fiber takviyeli kom-pozitler için cam fiber takviyeli reçine kompozitler-deki deneysel veriler ile uyumlu olan elastik sabitler için bağıntılarını elde etmiştir[5]. Özbay, basit mes-netli simetrik ve antisimetrik kompozit plakaların düzlemsel olarak yüklenmesi ile elasto-plastik geril-me analizini yapmıştır. Çok sayıda iterasyon kulla-nılarak sonlu elemanlar metodu ile çözüm yapılmış-tır[8]. Özer ve Özbay tarafından düzlemsel yüklen-miş ortasında dairesel delik bulunan kompozit plak-ta oluşan elastik gerilmeler sonlu elemanlar yönte-miyle hesaplanmıştır[13]. Adin, düzlemsel yüklü ta-bakalı kompozit malzemelerde elasto-plastik geril-me analizi yapmıştır. Deliksiz malzemede, değişik iterasyon sayılarında gerilme analizleri yapmış-tır[14].

Bu çalışmada metal matriksli düzlem yüklü kompozit levhada artık gerilme analizi yapılmıştır. İlk akmayı başlatan yükleme değerinden başlanarak, levhaya uygulanan üniform yayılı çekme yükleri ka-demeli olarak arttırılmıştır. Sonuçta artık gerilmeler elasto-plastik gerilmeler ve etkileri grafikler yardı-mıyla gösterilmiştir.

2. MATERYAL VE METOT

Malzemeye bir çekme kuvveti uygulandığın-da malzemede oluşan gerilmeler elasto-plastik gerilme analizi ile öğrenilir. Bu analiz iki adımlıdır. Birincisi, yük artışı sırasında elastik şekil değiştirme hesaplanır ve başlangıç şekil değiştirmesi olarak kabul edilir. İkincisi ise, plastik deformasyon hesaba katılırken her yük artışında gerilme-şekil değiştirme ilişkilerinin de belirlenmesidir.

İyi tanımlanmış elasto-plastik matriksi ile bu artışlı elastisite yaklaşımı, sertleşmiş plastisite için ideal olarak uygulanır. Artışlı elastisite işleminin he-saplama açısından en ciddi olumsuzluğu şudur; ya-pının matriks hesaplaması her adımda değişmekte-dir. Çözümün iterasyonlu işlemi sonlu elemanlar yöntemiyle yapılmaktadır. Analizlerde çekme di-yagramından yararlanılmıştır.

Başlangıç gerilme yöntemi Zienkiewicz tara-fından artışlı elastisite işlemine alternatif bir yak-laşım olarak geliştirildi. Bunun kullanılmasıyla ideal plastisite artışı gerilmeyi tek olarak belirleyen şekil değiştirmede bir ayarlama işlemi oluşturur. Bu du-rumda başlangıç gerilmeleri yapı boyunca elastik olarak dağıtılmış olur. Başlangıç işleminin başarılı ve hızlı olan bir yaklaşımıdır. Bu yöntemde artık gerilme analizine başlamak için, elasto-plastik böl-gelerdeki bir boyutlu çekme örneği kullanılır, daha sonra iki ve üç boyutlu gerilmelere geçilir.

Plastik bölgede gerilme-şekil değiştirme iliş-kisi Ramberg-Osgood tarafından

(2.1)

ifadesi ile verilmiştir. bu bağıntı bir çok malzemenin gerilme-şekil değiştirme eğrilerini hassas bir şekilde vermek için kullanılır. Bu bağıntıya göre, elastik ve plastik şekil değiştirmeler ayrı ayrı ele alınıp toplan-mıştır. Denklem (2.1)’deki bağıntı toplam şekil de-ğiştirmeye uygulandığında gerilme ve toplam şekil değiştirme arasında şu bağıntı ortaya çıkar;

(2.2)

bunlar tek eksenli çekme deneyi sonucu elde edilen çekme eğrisinden alınan değerler yardımıyla hesap-lanabilir.

ifadesinin logaritması alınırsa, ve şeklinde bir doğru denklemi ortaya çıkar. Buradan K ve n değer-leri bulunur.

Çalışmada iki boyutlu düzlemsel gerilme hali incelendiği için Tsai-Hill kuralına göre elde edilen gerilme eşdeğer gerilme olur.

(2.3)

İşleme Arslan ve Turgut’un belirttiği gibi, akan düğümlerin son iki iterasyonuna ait toplam deplasmanlar farkı 0.001’e ulaşıncaya kadar devam edilir[7].

(2.4)

Sonuçta artık gerilmeler, denklem (2.4)’te görüldüğü gibi,  plastik gerilmelerden elastik gerilmelerin çıkarılmasıyla elde edilir[14].

Sonlu elemanlar metodu ile elastik sürekli or-tamda gerilme ve deformasyon dağılımlarının çözümü yapılabilir. Elastik ortamda temas noktalarının gerçek sayısı sonsuz olduğu için en büyük zorluk buradadır. Değişik geometrili şekillerde kullanılabilmesi, sınır şartlarının kolaylıkla uygulanması ve tam çözüme eleman sayısı arttıkça yaklaşabilmesi gibi çeşitli avantajlar nedeniyle çok tercih edilir.

2.1. SONLU ELEMANLAR METODUNUN PLAKA ANALİZİNDE KULLANILMASI

Kompozit bir plakanın davranışını analiz et-mek için beş adet şekil değiştirme boyutu vardır. Bunlar u,v,w,ψx(x,y) ve ψy(x,y) şeklindedir.

(2.5)

Tabakalı plakaların çözümü çapraz kayma yer değiştirme içerikli plakalar ile temellendirilmiş-tir. Ortotropik plaka için; asal malzeme eksenleri malzemenin doğal eksenleri ile çakışır[8].

(2.6)

Burada Cij rijitlik dönüşümü, deformasyon. ise kayma deformasyonudur. Şekil değiştirmeler, plakanın kalınlığı boyunca ve malzeme özelliği ne-deniyle sürekliliğini koruyup lineer davranış gösterir (Kirchhoff hipotezi). Fakat gerilmeler, plaka tabaka-ları farklı olduğundan kalınlık boyunca sürekli de-ğildir. Yani lineer değildir[4]. Rijitlik matrisi mini-mum potansiyel enerji yardımıyla bulunabilir.

Nümerik çözüm sırasında takviye açısına  ve simetrik antisimetrik durumuna göre değişik kuvvet-ler kullanıldı.

2.2. PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ

Bu çalışmada kullanılan plaka ve yükleme durumu Şekil 2.1’de görülmektedir. Plaka 60x80x6 mm ebadında olup düzlemsel çekme kuvvetine(Qx) maruz kalmaktadır. Bu plakanın artık gerilme ana-lizi sonlu elemanlar yöntemiyle yapılmıştır. Analiz-de dokuz düğümlü izoparametrik sonlu elemanlar seçilmiştir. Sonlu elemanlara ayırmada  36 eleman ve 169 düğüm bulunmaktadır. İlk akmayı başlatan yük değerleri  kullanılmış ve  200, 300, 400 iteras-yonları için aşağıdaki tablolar oluşturulmuş olup ge-rilme birimleri MPa dır.

Hassas bir çözüm olması için plaka 4 tabakalı alınarak çözüm yapılmıştır. Plakanın ilk akmayı doğuran yük değerleri tesbit edilmiştir(Tablo 2.1). Her bir tabakanın takviye açıları ve toplam yükleme miktarları değiştirilerek  artık gerilme değerleri elde edilmiştir.

3. SONUÇLAR

Düzlemsel yüklenmiş alüminyum çelik fiber takviyeli plakalarda paket program yardımıyla artık gerilme analizi yapılmıştır. Artık gerilmeler, simet-rik ve antisimetrik şekilde tabakalı [900/00]2, [300/-300]2, [450/-450]2, [600/-600]2 takviye açısı durumları için incelenmiştir. Ayrıca her durum için akma nok-taları belirlenmiş ve şu sonuçlara varılmıştır:

1) Artık gerilmeler [900/00]2 takviye açısı du-rumunda bu açıya ve yükleme tipine bağlı olarak basma ve çekmedir. Tablo 2.2 ve 2.3’te görüldüğü gibi 900 takviyelendirme açısı için simetrik ve anti-simetrik durumlardaki σx artık gerilmeleri –1.844 MPa basma iken 00’de simetrik ve antisimetrik du-rumlarında +1.844 MPa çekmedir.

2) Tüm iterasyonlarda ve takviye açılarında artık ge-rilme bileşenleri mutlak değerce birbirlerine eşit el-de edilmiştir.

3) Artık gerilmeler, artan yükleme basamaklarında artış göstermiştir. Örneğin, 200 iterasyonlu yükleme basamağında σx artık gerilmesi 900 için –1.844 MPa iken 300 ve 400 iterasyon değerlerinde sırası ile –2.764 MPa ve –3.685 MPa elde edilmiştir.

4) [300/-300]2 takviye açılı plakalarda takviye açısı ile artık gerilmeler ters işaretli ancak mutlak değer olarak eşit elde edilmiştir.

5) Takviye açıları arttıkça artık gerilmelerden sade-ce τxy gerilmeleri artmıştır. Çünkü uygulanan kuv-vetler arrtıkça takviye açıları [900/00]2 dışında düş-müş, yüzeydeki kayma gerilmeleri ise artmıştır. Ör-nek olarak, 300 takviye açısında τxy 0.333 MPa iken sırasıyla 450 için 0.720 MPa ve 600 için 1.436 MPa olmuştur.

y                                                                   z

Qx

x      60                 t                             t/2        x

t/2

80

Şekil 2.1 Tabakalı Kompozit Plaka

6) Bütün açı değerlerine sahip plakalarda her bir ta-bakaya ait artık gerilme değerlerinin bu tabakaların tamamında aynı olduğu gözlenmiştir. Bunun sebebi plakada herhangi bir delik, çentik, boşluk v.b süreksizlikler yoktur.

7) Plakalara düzlemsel kuvvet uygulandığından,  τyz ve  τxz gerilmeleri bileşenleri sıfır bulunmuştur.

8) Metal fiber takviyeli kompozit tabakalar diğer kompozitlere (özellikle reçine ve plastik matriksli kompozitler) göre yüksek akma noktası ve rijitlik gibi mekanik özelliklere sahiptir. Çünkü tablo (2.1)’ de görüldüğü gibi açı değerleri arttıkça ilk akmayı başlatan yük değerleri azalmıştır. Yani büyük açının olduğu tabakalarda daha erken akma başlamıştır. [300/-300]2 için akma değeri 74.62 MPa iken bu değer [900/00]2’da 26.30 MPa olmuştur.

9) Tabakalı kompozit plakaların mukavemeti, artık gerilmeler kullanılarak arttırılabilir.

4. KAYNAKLAR

- Vinson, Jack R. , ve Chou, Tsu-Wei , (1975), Composite Materials and Their Use in Structures, Aplied Science Publishers London.

- Sayman O. Aksoy, S.(1980), Kompozit Malze-meler, E.Ü. Makine Fakültesi Makina Mühen-disliği Bölümü, Bornova/İzmir.

- Daniel, I. M., İshai, O.(1994), Engineering Mechanics of Composite Material, by Oxford University, Press, Inc.

- Jones, Robert M. (1975), Mechanics of Compo-site Materials, Mc Graw-Hill, Kogakusha.

- Tsai, S.W., ve Azzi, V.D. (1966), Strengths of Lamimated Composite Materials, AIAA Journal, 4, 296-301.

- Zienkiewicz, O.C., Valliapan, S. (1969), I. P. King, İnt. Journal for Numerical Methods in Eng. 75-100, 1

- Arslan, N. and Turgut, A. (1996), Elasto-Plastic Finite Element Analysis of Isotropic Plates With U-Notches The 1996 Asme International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Atlanta, Georgia, 92,45-58

- Özbay, M., (1999), Stress Analysis of Metal Matrıx Laminated Plates Under In Plane Loa-ding, Journal of the Intitute of Science and Technology of Gazi University Ankara.

- Owen,D.R.J. (1983), Finite Elements in Plasti-city and Elasticity Teory, International Journal for  Numerical Methods in Eng. ,19, 541-546.

- Whitney,J.M.,(1969), The Effect of Transverse Shear Deformation on the Bending of Laminated Plates, J.Composite Materials.

- Gür, M., Kaman, M.O., (2001) Ortasında Dikdörtgen Delik Bulunan Kompozit Levhada Elasto-Plastik Gerilme Analizi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 13,2,225-236.

- Whitney, J. M.,and Pagano N.J., (1970), Shear Deformation in Heterogeneous Anisotropik Plates, J.Appl.Mech.

- Özer D., Özbay M.(2004) Düzlemsel Yüklen-miş Ortasında Dairesel Delik Bulunan Kompo-zit Plakta Oluşan Elastik Gerilmelerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi G.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi 19,51-57.

- Adin H.(2001) Düzlemsel Yüklü Tabakalı Kompozit Malzemelerde Elasto-Plastik Gerilme Analizi, Gazi Üniv. Fen Bil. Enst. Yüksek Li-sans Tezi.

Tablo 2.1. Takviye açılarına bağlı akma yükü değerleri

| Takviye Açısı | [300/-300] | [450/-450] | [600/-600] | [900/00] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qx Simetrik | 74.62 | 45.10 | 31.90 | 26.30 |
| Qx Antisimetrik | 74.62 | 45.10 | 31.90 | 24.00 |

Tablo 2. 2, 3, 4.: Simetrik durumda gerilme değerleri

| İterasyon:200 Qx=26.30 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 900 | -1.844 | -0.500 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 00 | 1.844 | 0.500 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:300 Qx=26.30 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 900 | -2.764 | -0.750 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|  | 00 | 2.764 | 0.750 | -0.002 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:400 Qx=26.30 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 900 | -3.685 | -1.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|  | 00 | 3.685 | 1.000 | -0.002 | 0.000 | 0.000 |

Tablo 2. 5, 6, 7. :Antisimetrik durumda gerilme değerleri

| İterasyon:200 Qx=24.00 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 900 | -1.844 | -0.500 | -0.007 | 0.000 | 0.000 |
|  | 00 | 1.844 | 0.500 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:300 Qx=24.00 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 900 | -2.764 | -0.750 | -0.007 | 0.000 | 0.000 |
|  | 00 | 2.764 | 0.750 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:400 Qx=24.00 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 900 | -3.685 | -1.000 | -0.006 | 0.000 | 0.000 |
|  | 00 | 3.685 | 1.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |

Tablo 2. 8, 9, 10.: Simetrik durumda gerilme değerleri

| İterasyon:200 Qx=74.62 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 300 | -0.030 | 0.010 | 0.315 | 0.000 | 0.000 |
|  | -300 | 0.030 | -0.010 | -0.315 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:300 Qx=74.62 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 300 | -0.030 | 0.000 | 0.480 | 0.000 | 0.000 |
|  | -300 | 0.030 | 0.000 | -0.480 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:400 Qx=74.62 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 300 | -0.030 | -0.001 | 0.485 | 0.000 | 0.000 |
|  | -300 | 0.030 | 0.001 | -0.485 | 0.000 | 0.000 |

Tablo 2. 11, 12, 13.: Antisimetrik durumda gerilme değerleri

| İterasyon:200 Qx=74.62 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 300 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
|  | -300 | 0.000 | 0.000 | -0333 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:300 Qx=74.62 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 300 | 0.000 | 0.000 | 0.498 | 0.000 | 0.000 |
|  | -300 | 0.000 | 0.000 | -0.498 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:400 Qx=74.62 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 300 | 0.000 | 0.000 | 0.664 | 0.000 | 0.000 |
|  | -300 | 0.000 | 0.000 | -0.664 | 0.000 | 0.000 |

Tablo 2. 14, 15, 16.: Simetrik durumda gerilme

değerleri

| İterasyon:200 Qx=45.10 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 450 | 0.000 | 0.000 | 0.720 | 0.000 | 0.000 |
|  | -450 | 0.000 | 0.000 | -0.720 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:300 Qx=45.10 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 450 | 0.000 | 0.000 | 1.076 | 0.000 | 0.000 |
|  | -450 | 0.000 | 0.000 | -1.076 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:400 Qx=45.10 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 450 | 0.000 | 0.000 | 1.430 | 0.000 | 0.000 |
|  | -450 | 0.000 | 0.000 | -1.430 | 0.000 | 0.000 |

Tablo 2. 17, 18, 19.: Antisimetrik durumda gerilme değerleri

| İterasyon:200 Qx=45.10 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 450 | 0.000 | 0.000 | 0.720 | 0.000 | 0.000 |
|  | -450 | 0.000 | 0.000 | -0.720 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:300 Qx=45.10 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 450 | 0.000 | 0.000 | 1.076 | 0.000 | 0.000 |
|  | -450 | 0.000 | 0.000 | -1.076 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:400 Qx=45.10 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 450 | 0.000 | 0.000 | 1.429 | 0.000 | 0.000 |
|  | -450 | 0.000 | 0.000 | -1.429 | 0.000 | 0.000 |

Tablo 2. 20, 21, 22. : Simetrik durumda gerilme değerleri

| İterasyon:200 Qx=31.90 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 600 | -0.001 | 0.002 | 1.436 | 0.000 | 0.000 |
|  | -600 | 0.000 | 0.002 | -1.436 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:300 Qx=31.90 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 600 | -0.001 | 0.002 | 2.140 | 0.000 | 0.000 |
|  | -600 | 0.000 | 0.002 | -2.140 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:400 Qx=31.90 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 600 | -0.001 | 0.000 | 2.832 | 0.000 | 0.000 |
|  | -600 | 0.000 | 0.000 | -2.834 | 0.000 | 0.000 |

Tablo 2. 23, 24, 25.: Antisimetrik durumda gerilme değerleri

| İterasyon:200 Qx=31.90 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 600 | 0.000 | 0.000 | 1.436 | 0.000 | 0.000 |
|  | -600 | 0.000 | 0.000 | -1.436 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:300 Qx=31.90 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 600 | 0.000 | 0.000 | 2.140 | 0.000 | 0.000 |
|  | -600 | 0.000 | 0.000 | -2.140 | 0.000 | 0.000 |

| İterasyon:400 Qx=31.90 |  | σx | σy | τxy | τyz | τxz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artık Geril- meler | 600 | 0.000 | 0.000 | 2.834 | 0.000 | 0.000 |
|  | -600 | 0.000 | 0.000 | -2.834 | 0.000 | 0.000 |

x(Mpa)

Artık Gerilmeler

-4

-3

-2

-1

0

1

3

4

90

90

0

0

(derece)

200

300

400

2

SİMETRİK

SİMETRİK

ANTİSİMETRİK

ANTİSİMETRİK

Şekil 3.1: Çeşitli takviye açılarına bağlı x artık gerilme bileşeninin değişimi

y(Mpa)

Artık Gerilmeler

-2

-1

0

1

2

-90

-75

-60

-45

-30

-15

15

30

45

60

75

90

(derece)

200

300

400

0

Şekil 3.2: Çeşitli takviye açılarına bağlı y

xy(Mpa)

artık gerilme bileşeninin değişimi

Artık Gerilmeler

-3

-2

-1

0

1

2

3

-90

-75

-60

-30

-15

0

15

30

45

60

75

90

(derece)

200

300

400

-45

Şekil 3.3: Çeşitli takviye açılarına bağlı  xy  artık gerilme bileşeninin değişimi