ELAZIĞ – GULEMAN YÖRESİ KROMİT CEVHERİ YATAKLARININ ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİ SINAİ VE İSTİHDAMINDAKİ ÖNEMİ

*İdris ÇAKMAK

*Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü – ELAZIĞ

icakmak@firat.edu.tr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖZET

Bu çalışmada ülkemizin sayılı kromit yataklarından olan Elazığ-Guleman Kromit yatakları üzerinde bir analiz çalışması yapılarak en uygun kullanım alanları tespit edildi. Amaç, hem Elazığ hem de bütün Doğu Anadolu bölgesinin ekonomi, sınai ve istihdamına büyük katkıda bulunacak yatırımlara fikir olarak belki bir nebze yardımcı olmaktır. Özellikle üretilecek ürünlerden biri refrekter tuğladır. Bu tuğlalar sınai ve teknolojinin önemli unsurlarından olan fırınların ana parçasıdır. Çünkü çok yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Bu arada atıl durumdaki sodyumbikromat fabrikası da üretime geçirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Elazığ, Kromit, Guleman

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMPORTANCE OF ELAZIĞ-GULEMAN CHROMITE RESERVES ON THE ECONOMY INDUSTRIES AND EMPLOYMENT OF ELAZIG PROVINCE

ABSTRACT

Elazig-Guleman chromite reserves are one of the important chromite reserves of the Turkey. Importance of Elazığ-Guleman chromite reserves on the economy industries and employment of Elazig province were discussed.

Keywords: Elaziğ, Chromite, Guleman

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- GİRİŞ

Elazığ – Guleman yöresi kromit cevherleri yurdumuz kromit cevherleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Bu çalışmada ülkemizin sayılı kromit yataklarından olan Elazığ – Guleman Kromit yatak-ları üzerinde bir analiz çalışması yapılarak en uygun kullanım alanları tespit edildi. Amaç, hem Elazığ hem de bütün Doğu Anadolu bölgesinin ekonomi, sınai ve istihdamına büyük katkıda bulunacak ya-tırımlara fikir olarak belki bir nebze yardımcı olmaktır.

Krom yeryüzünde az bulunan elementlerden biridir. Yer kabuğunun yaklaşık % 0.037 sini oluştu-ran kromun göktaşlarında ve yıldızlarda % 4–5 ora-nında bulunduğu spektrumlarla tespit edilmiştir[1,2]. Krom nehir sularında bulunmaz, buna karşılık deniz suyunda 0.00004 – 0.00007 ppm oranında bulunur. Tabiatta birçok cevher az veya çok miktarda krom ihtiva eder, fakat bunlardan yalnızca kromit önem-lidir. Kromit cevheri teorik olarak FeOCr2O3 formü-lü ile gösterilir, Kromit spinel yapı olarak bilinen iyomorf kübik minerallerin grubuna girer [1].

Genel formülü XOY2O3 olarak gösterilebilir. Burada X, iki değerlikli metalleri ve genellikle Fe, Ca, Mg ve Mn, Y ise üç değerlikli metalleri ve ge-nellikle bunlar Fe, Cr ve Al gibi elementlerdir. Ba-zen dört değerlikli metallere de rastlamak mümkün-dür.

Kromit çeşitleri koyu kahveden siyaha kadar çeşitli renklerde bulunabilir ve genellikle büyük kütleler içinde granül yapıda bulunurlar. Sertliği 5.5 morh ölçeği kadardır. Yoğunluğu yüksek tenörlüler-de 5-6, düşük tenörlülerde ise 4 gr/cm3 civarındadır. Erime noktaları ise çeşitlerine göre 1545 ile 1730 °C arasında değişir.

Dünya toplam kromit rezervi 7 959 400 000 tondur (2, 6, 7). Bunun 1.6 milyar tonu görünür, 2.6 milyar tonu muhtemel, 3.6 milyar tonu da mümkün rezervdir. Oniki ülkenin yüksek kromlu, yani Cr2O3 %46’dan fazla olan ve Cr:Fe=3:1 olan toplam cevher rezervi 1.1 milyar ton, yüksek demirli yani Cr2O3 %40-46 ve Cr:Fe=2:1 den küçük olan cevher rezervi 3.1 milyar ton, yüksek alüminyumlu yani Al2O3 %20 veya daha fazla ve Cr2O3+Al2O3 topla-mı %60 olan cevher rezervi 32 milyon ton civarındadır. En büyük krom cevheri rezervi Güney Afrika Cumhuriyetinde bulunur ve 6.1 milyon tondur. Bu toplam dünya rezervinin %76.7’ si dir.

Türkiye kromit üretimi bakımından dünyada üçüncü sıradadır. Toplam dünya üretimindeki payı 0.9 milyon ton ile %13.5 civarındadır.

Türkiye dünyada kromit üretimi yapan belli başlı ülkelerden biridir. Türkiye 19.yy ortalarından beri kromit üretmektedir. Türkiye kromitlerinin te-nörü, filiz yataklarının coğrafi durumu ve kalitesi dünya pazarlarında söz sahibi olacak kadar iyidir [6,7,8]. Kromit sahasında son 45 yılda Türk mühen-dis ve madencileri tarafından önemli mesafeler kat edilmiştir. Şimdiye kadar ülkemizde 326 krom filizi arama izni yayınlanmış, 216 sahada kromit filizi arama izni verilmiştir. Ülkemizdeki 81 ilin 36’ sında önemli miktarlarda kromit cevheri mevcuttur.

Elazığ il merkezinin 65-70 km güneydoğu-sunda bir ilçe olan Guleman yöresinde önemli kromit yatakları bulunmaktadır. Bu yataklara Şark Kromit Yatakları denilmektedir. Şark Kromit Yatak-ları havzasının kuzeybatı–güneydoğu doğrultusunda uzunluğu yaklaşık 30 km, genişliği ise 18km’dir. Şark Kromit Yatakları jeolojik olarak üç tipe ayrıl-maktadır (Şekil 1) [8, 9, 10, 11].

Sori Dağı Tipi Kromit Yatakları: Sori dağı ve Rut dağı prodititleri içinde birbirine paralel damarlar halinde bulunur. Bu bölgede beş ayrı damar vardır. Bu damarlar şunlardır:

  - Rut

  - Tepebaşı

  - Uzundamar-Akyüz-Haydar

  - Ayı Damarı-Ayı Pınarı

  - Tenkella

Kef Dağı Tipi Kromit Yatakları: Doğu – Batı doğrultusunda 800 metre uzunlukta ard arda sıralan-mış benzer iki yatak halinde bulunmaktadır. Bunlar, Doğu Kef ve Batı Kef dağı kromit yatakları olarak adlandırılır. Batı Kef dağı yatağının uzunluğu 500 metre civarındadır. Bu yatağın kalınlığı yaklaşık 35 metredir.

Kündiken – Guleman Tipi Kromit Yatakları: Ekonomik açıdan en elverişli olan bu yataklar, Kün-diken Guleman arasında 9 km’lik uzunlukta ve 1-2 km genişliğinde Kuzeybatı – Güneydoğu doğrultu-sunda dağılım gösterir. Bu yataklar bugün tamamen işletilerek bitirilmiş durumdadır.

Kromitin kullanım alanları başlıca üç ana bölüme ayrılmaktadır [1, 2, 6, 12]. Bunlar:1-Metalurjik, 2-Refrakter ve 3-Kimyasal kullanım alanları olarak bilinir. Demir, nikel gibi metallere krom ilavesi, korozyona karşı dayanıklılığı ve sertliği arttırır. Demire yaklaşık olarak % 70 civarın-da krom ilavesi ile ferrokrom Alaşımı elde edilir. Diğer bir ferrokrom Alaşımı %0.1’den az kükürt, fosfor ve yaklaşık %48 Cr2O3 ihtiva eden kromit filizinden elde edilebilir. Kromun demire oranı 2.8:1 den küçük olmamalı, tercihen bu oran 3:1 olmalıdır. Kromit içinde silikat daima istenmeyen bir madde-dir. Bunun yanında Mg ve Al oranının % 25’den az olması tercih edilir. İyi bir kromit cevheri %48 Cr2O3 ihtiva etmelidir ve bu değer çoğu kez taban olarak alınır. Bunun yanında her %1’lik Cr2O3 artışı krom cevheri değerini aşırı olarak olumlu yönde etkiler.

Refrakter sanayinde kromit cevherinin geniş bir kullanım alanı vardır. Kromitten elde edilen ref-rakterler diğerlerinden kimyasal açıdan oldukça farklıdır. Çünkü, diğer bütün refrakterler kimyasal bakımdan ya bazik veya asidiktir. Kromit refrakter-leri ise kimyasal açıdan nötrdür. Bu yüzden yüksek sıcaklıkta hem asitlere hem de bazlara karşı daya-nıklıdır. Saf kromun erime noktası oldukça yüksek-tir. Fakat magnezyum silikat içindeki kromun yu-muşama sıcaklığı düşer. Refrakter yapımında kulla-nılacak kromit içinde silis oranının mümkün olduğu kadar düşük ve hatta % 5 den az olması tercih edilir. Refrakter kromitin dayanıklılığını içindeki demirin fazlası azaltır.

Refrakter kromitte Al2O3 ve Cr2O3 toplamı yüksek buna karşılık silikat ve demir oksit düşük olmalıdır. Al2O3 ve Cr2O3 oranının yaklaşık % 57-63 civarında olması arzu edilir. Refrakter kromit filiz-leri en çok tuğla yapımında kullanılır. Bu tuğlalar genellikle bazik açık ocaklı çelik fırınlarda curuf ayırma hattında ve altındaki dolomit veya magnezit duvar tuğlaları ile asidik olan silisli baca tuğlalarını birbirinden ayırmada kullanılır. Böylece doğrudan temas halinde fırın sıcaklığında asidik ve bazik ref-rakterlerin birbiriyle reaksiyon vermesi önlenmiş olur. Toz haline getirilmiş kromit cevheri sıkıştırıla-rak fırın duvarlarının yamanmasında ve fırın alt tarafının kaplanmasında kullanılır.

Silikat oranı yüksek, kromit oksit oranı düşük cevherler çelik fırın ocakları yapımında kullanılan silika tuğlaları üretiminde kullanılır.

Tablo 1. Çeşitli Ülkelerde Kullanılan Refrakter Kromitin Analiz Sonuçları [5].

| Ülkeler | Cr2O3 | SiO2 | Al2O3 | FeO | MgO | CaO | Yanma kaybı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Küba | 31.8 | 6.3 | 27.2 | 18.5 | 18.5 | 0.6 | 2.2 |
| Yunanistan | 40.0 | 4.6 | 21.9 | 16.7 | 16.7 | 0.7 | 0.8 |
| Hindistan | 46.7 | 3.8 | 17.3 | 13.1 | 13.1 | - | 2 |
| Filipin | 33.9 | 4.4 | 29.5 | 17.9 | 17.9 | 0.2 | 1.3 |
| Rodezya | 45.4 | 8.2 | 13.4 | 15.1 | 15.1 | - | 3.1 |
| Rusya | 41.4 | 7.5 | 18.2 | 16.5 | 16.5 | - | 3.8 |

Şekil 1. Soridağ ve Kefdağı Yöresi Jeolojik Haritası.

Kimyasal alanında kullanılan kromitin tama-mına yakını Na2Cr2O7 üretiminde kullanılır. Bu amaç için kullanılan kromit cevherinin demir muh-tevası metalurjik veya refrakter cevherden çok daha düşük olabilir (Cr:Fe=1.6:1). Silisyum %8 in altında ve kükürt oldukça az olmalıdır.

Tablo 2. X-Ray Flouresan Spektrometresiyle Analiz Yapılırken Kullanılan Kristaller Sayım Süreleri ve 2 θ Açıları.

| Element | Cr | Fe | Al | Mg | Ca | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sayım zamanı (sn) | 40 | 80 | 40 | 100 | 100 | 40 |
| 2 θ açısı | 69.60° | 57.56° | 142.8° | 136.8° | 44.94° | 108.2° |
| Kristal | LİF | LİF | EDDT | ADP | EDDT | EDDT |

- MATERYAL VE METOT

Bu çalışmada Elazığ-Guleman yöresinde ha-len işletilmekte olan 6 ocaktan alınan numuneler analiz edildi, çalışmamızda kromitin sınıflandırılma-sına esas teşkil eden Cr, Fe, Al, Mg, Si, Ca element-lerinin tayinleri yapıldı. Bunun yanında cevherde eser olarak bulunan Ag, Cu, Ti, Mn, Ni,…vs ele-mentlerin tayinleri yapılmadı.

Ocaklardan her ocak başına 4 numune alındı. Takriben her biri 5-7kg dolayında olan bu numune-ler azaltma yöntemine göre önce çeneli kırıcıda kaba boyutta, merdaneli kırıcıda ise daha küçük boyutta kırıldı. Takriben birkaç mm boyutunda olan numune sert, pürüzsüz ve düz zemin üzerinde iyice homojen edildi. Koni halinde yığıldı daha sonra kü-rekle üstten kürekle bastırılarak kalınlığı birkaç cm oluncaya kadar yayvanlaştırıldı. Üstten görünüşü bir daire haline gelen numune dik çaplarla dörde bölün-dü. Karşılıklı çapraz parçalardan ikisi alınıp diğer ikisi atıldı. Bu işleme numune takriben 250g kalın-caya kadar devam edildi. Sonra silindirli halkalı değirmende 100 meşh’e kadar öğütüldü.

Elde edilen bu numune eritişle çözüldü. Analizlenen numunedeki Cr, Fe, Al, Mg, Si, Ca de-ğerleri oksitlerinin cinsinden bulundu. Her ocak için kesin bileşenleri bulunmuş olan bir numune standart kabul edildi.

Önce standart kabul edilen numune daha son-ra kıyaslanacak numuneler hazırlanıp peletlendi. Elazığ Etibank Ferrokrom fabrikası kimya laboratu-arında bulunan Rigaku Denki marka X-Ray fluore-san spektrometre cihazında her element için aynı 2 θ açısında ve aynı sayım zamanında önce standardın sonra sırasıyla her numunenin sayım sayıları ayrı ayrı alındı. Numuneler her birinin sayımları standar-dın sayımları ile kıyaslanarak tablolardaki gibi gerçek değerleri bulundu.

X-Ray flouresan spektrometresinde analiz ya-pılırken daha önceden her element için ayrı ayrı bulunmuş olan Tablo 2 deki optimum 2 θ ve sayım süreleri kullanıldı.

- SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Deney sonuçları toplu olarak (3, 4, 5, 6, 7, 8) Numaralı Tablolarda gösterilmiştir.

Kromit yataklarının araştırılması yanı sıra bu-lunan kromit cevherinin ihtiva ettiği element yüz-delerine göre kullanım alanlarının tespitinde önemli çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemiz kromit rezervi ve kalite bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biri, Guleman kromit yatakları ise ülkemizin en önemli kromit  yataklarından biridir. Kromit cevherinin da-ha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için cevherin sınıflandırılmasında öngörülen kriterlerden faydala-nılmalıdır. Kromit cevherinin kullanım alanlarının tespitinde öngörülen kriterlere göre çalışmamızın konusunu teşkil eden Elazığ – Guleman yöresinin kromit cevherlerinin Tablolardaki analiz sonuçlarına göre kullanım alanları şöyle olmalıdır.

1-Metalurjik Alan İçin Uygun Olanlar: Cr:Fe ora-nı 2.8’den yüksek olması dolayısıyla Yukarı Ayı Pı-narı, Aşağı Ayı Pınarı ve Yeni lasir ocakları.

Tablo 3.Yukarı Ayı Pınarı Ocağından Alınan Numunelerin % Olarak Analiz Sonuçları.

| Elementler | Cr2O3 | FeO | SiO2 | Al2O3 | MgO | CaO | Cr/Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart | 49.09 | 12.99 | 7.70 | 16.81 | 12.47 | 0.70 | 3.32 |
| 1. Numune | 46.85 | 13.14 | 7.80 | 15.10 | 15.28 | 0.95 | 3.13 |
| 2. Numune | 50.18 | 15.28 | 6.44 | 13.45 | 13.19 | 0.65 | 2.88 |
| 3. Numune | 48.44 | 14.47 | 6.82 | 13.26 | 15.35 | 1.12 | 2.94 |
| 4. Numune | 50.51 | 15.56 | 6.58 | 13.80 | 12.40 | 0.68 | 2.85 |
| Ortalama | 48.99 | 14.61 | 6.91 | 13.90 | 14.05 | 0.85 | 2.94 |

Tablo 4. Lasir Ocağından Alınan Numunelerin % Olarak Analiz Sonuçları.

| Elementler | Cr2O3 | FeO | SiO2 | Al2O3 | MgO | CaO | Cr/Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart | 47.31 | 11.51 | 7.72 | 14.97 | 17.25 | 0.12 | 3.62 |
| 1. Numune | 49.18 | 12.18 | 7.21 | 15.12 | 15.13 | 0.35 | 3.55 |
| 2. Numune | 50.38 | 13.26 | 6.31 | 13.52 | 16.29 | 0.76 | 3.34 |
| 3. Numune | 45.94 | 11.50 | 8.65 | 16.41 | 17.35 | 0.46 | 3.51 |
| 4. Numune | 48.63 | 13.61 | 6.90 | 15.84 | 13.65 | 0.63 | 3.26 |
| Ortalama | 48.53 | 12.63 | 7.26 | 15.22 | 15.60 | 0.55 | 3.41 |

Tablo 5. Aşağı Ayı Pınarı Ocağından Alınan Numunelerin % Olarak Analiz Sonuçları.

| Elementler | Cr2O3 | FeO | SiO2 | Al2O3 | MgO | CaO | Cr/Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart | 46.35 | 13.85 | 8.35 | 13.38 | 16.54 | 0.93 | 2.94 |
| 1. Numune | 47.80 | 15.81 | 9.12 | 12.35 | 13.54 | 0.86 | 2.66 |
| 2. Numune | 44.60 | 12.28 | 10.11 | 14.12 | 15.65 | 4.21 | 3.19 |
| 3. Numune | 45.41 | 13.91 | 8.75 | 13.30 | 17.46 | 0.65 | 2.87 |
| 4. Numune | 44.32 | 14.65 | 11.23 | 13.10 | 14.68 | 1.08 | 2.66 |
| Ortalama | 45.53 | 14.16 | 9.80 | 13.21 | 15.31 | 0.95 | 2.82 |

Tablo 6. Ayı Damarı Ocağından Alınan Numunelerin % Olarak Analiz Sonuçları.

| Elementler | Cr2O3 | FeO | SiO2 | Al2O3 | MgO | CaO | Cr/Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart | 45.62 | 12.25 | 10.09 | 14.27 | 15.99 | 0.94 | 3.27 |
| 1. Numune | 49.34 | 14.15 | 9.17 | 12.25 | 13.60 | 0.64 | 3.00 |
| 2. Numune | 47.45 | 13.81 | 8.85 | 13.80 | 14.50 | 0.91 | 3.02 |
| 3. Numune | 51.18 | 15.36 | 6.24 | 12.68 | 13.38 | 0.86 | 3.03 |
| 4. Numune | 46.90 | 12.86 | 9.25 | 14.43 | 15.10 | 1.15 | 3.20 |
| Ortalama | 48.73 | 14.12 | 8.37 | 13.24 | 14.15 | 0.89 | 3.03 |

Tablo 7. Kef Ocağından Alınan Numunelerin % Olarak Analiz Sonuçları.

| Elementler | Cr2O3 | FeO | SiO2 | Al2O3 | MgO | CaO | Cr/Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart | 34.10 | 12.85 | 10.82 | 18.80 | 22.21 | 0.65 | 2.33 |
| 1. Numune | 29.92 | 13.26 | 11.52 | 19,63 | 23.35 | 0.72 | 1.98 |
| 2. Numune | 34.21 | 13.81 | 10.95 | 17.34 | 20.81 | 1.45 | 2.17 |
| 3. Numune | 35.29 | 14.18 | 9.45 | 17.70 | 19.85 | 1.52 | 2.19 |
| 4. Numune | 33.84 | 13.62 | 12.11 | 19.10 | 20.23 | 0.67 | 2.18 |
| Ortalama | 33.32 | 13.71 | 11.00 | 18.44 | 21.06 | 1.09 | 2.13 |

Tablo 8. Kapin Ocağından Alınan Numunelerin % Olarak Analiz Sonuçları.

| Elementler | Cr2O3 | FeO | SiO2 | Al2O3 | MgO | CaO | Cr/Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart | 46.88 | 11.81 | 3.970 | 23.83 | 13.54 | 0.11 | 3.49 |
| 1. Numune | 47.33 | 12.04 | 2.02 | 27.56 | 10.89 | 0.16 | 3.45 |
| 2. Numune | 44.24 | 12.21 | 2.34 | 27.14 | 13.15 | 0.24 | 3.18 |
| 3. Numune | 49.65 | 12.34 | 2.75 | 22.17 | 12.31 | 0.40 | 3.54 |
| 4. Numune | 48.39 | 10.95 | 2.14 | 21.86 | 14.65 | 0.13 | 3.88 |
| Ortalama | 47.40 | 12.13 | 3.30 | 24.68 | 12.75 | 0.23 | 3.54 |

2-Refrakter Alan İçin Uygun Olanlar: SiO2 oranı oldukça düşük, Al2O3 oranı oldukça yüksek olması nedeniyle yalnızca Kapin ocağı bu alan için oldukça uygundur. Bu ocak, Cr:Fe oranı 2.8’den yüksek ol-ması nedeniyle metalurjik alanda kullanılabilir, fa-kat SiO2 oranı oldukça düşük olması ve MgO:SiO2= 1.06 eşitliğinden çok uzak olmasına sebep olur. MgO:SiO2=1.06 dolayından uzaklaşılınca ferrokrom üretimi için akıcı bir cüruf elde edilememekte, bu da üretimi olumsuz etkilemektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için ortama aşırı oranda SiO2 ihtiva eden maddeler ilave etmeyi gerektirdiğinden ekonomik olmamaktadır.

3-Kimyasal Alanı İçin Uygun Olanlar: Analizi ya-pılan bütün ocaklardaki cevherler bu alanda kulla-nılmaya elverişlidir. Yalnız, hepsinin Cr:Fe oranı 2.8’den yüksek olması ve metalurjik veya refrakter alanlarda kullanılmaya elverişli olması dolayısıyla rahatlıkla değerlendirilebilir. Bu şartları sağlamayan yani Cr2O3 ve Cr/Fe oranı düşük aynı zamanda SiO2 yüzdesi yüksek olan ocak Kef ocağıdır. Bu yüzden özellikle, Kef ocağı cevherinin değerlendirilebilmesi için en uygun alan Kimyasal alandır.

Sınainin önemli unsurlarından biri yüksek sıcaklıklı fırınlardır. Bu fırınlar yüksek sıcaklıklığa dayanıklı tuğlalara ihtiyaç gösterirler. Ferrokrom fabrikası direkt kullanıma uygun olmayan Kef oca-ğından aldığı kromit cevherlerini zenginleştirdikten sonra kullanmakta bu da hem enerji kaybına hem de zenginleştirme esnasında krom kaybına sebep ol-maktadır. Oysa bu cevher kimyasal alanda yani Elazığda kurulu bulunan sodyum bikromat fabrikası faaliyete geçirilmek suretiyle kullanılmalıdır. Böy-lece hem kimyasal hem sınai alanda önemli bir mad-de üretilmiş olur ve hem de istihdam alanı açılmış olur. Sodyum bikromat fabriasının atıl olmasının sebebi verimsizliktir. Yani ürettiği ürünler dünya pazarlarına göre daha pahalıdır. Dolayısıyla çalış-ması ticaretin kurallarına uymamaktadır, belki bu noktada mevcut problemin halli için araştırma ku-rumlarından yardım istenebilir.

Bütün bunların ışığında Elazığ’da kurulu olan Ferro-Krom fabrikası uygun olan yatakların yanında, bütün dünya’da az bulunan ve Refrakter tuğla üretimi için çok uygun yapıda olan KAPİN yataklarını kullanmaktadır. Oysa Elazığ’da Refrak-ter tuğla üretilse hem ulusal hem uluslararası alanda ihtiyaç duyulan bir ürün üretilmiş olur. Böylesine önemli bir ürün ancak Elazığda üretilebilir. Çünkü, Kapin ocağı kromitlerinin taşıdığı özellik dünyada nadiren bulunmaktadır.

4. KAYNAKLAR

- Engin, T., 1984. Petrology and structural cha-racteristics of the Rut-Taşlıtepe chromite depo-sits in Guleman, Eastern Taurus region. Geo-logy of the Taurus Belt Proceedings, 303-308.

- Özkan, Y. Z. and Oztunalı, O., l984. Petrology of the magmatic rocks of Guleman ophiolite. Geology of the Taurus Belt Proceedings, 285-293.

- Sully,A.H.PH.D.M.S.C.F.INST.PF.I.M.and Bro ndes, B.SC.A.P.S.C.F.I.M.Second edition, 1971.

- Kirk-Othmer, 1970, Encyclopedia of Chemical Technology –Second Edition, Volume 5.

- Bürküt, 1975, Y.Uygulamalı Jeokimya. İ.T.Ü. Yayınları

- Methot of Prespection for Chromite O.C.D.E. Paris, 1964

- Çoğulu, H.E., Petroğrafi ve Petroloji, Cilt 1., 2. Baskı İ.T.Ü-1976

- Anonim, 1975, Dünya ve Türkiye metal ve mi-neral kaynaklarının potansiyeli, ticareti ve bek-lenen gelişmeler. M.T.A..Yayınları.

- Symposium on chrome ore, Gento,1961

- Gümüş A.,, Metalik Maden Yatakları-Ege Üni-versitesi Yer Bilimleri Fakültesi, 1979

- Özkan, Y. Z., Guleman ofiyolitinin jeolojisi ve petrolojisi, İstanbul, 1982.